GB/T ×××-××××

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位:沈阳有色金属研究所有限公司、中国电子科技集团公司第十二研究所、 南京三乐电子信息产业集团有限公司

本标准主要起草人员：

电真空器件结构材料用铜镍合金棒

# 1  范围

本标准规定了电真空器件用铜镍合金棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书和合同(或订货单)内容。

本标准适用于电子工业部门使用的铜镍合金棒材。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析方法(所有部分）

GB/T 8647  （所有部分）镍化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5235   加工镍及镍合金  化学成分和产品形状

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1        牌 号、状 态 和 规 格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 直径/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 40-1.5 | T71660 | 软化退火(O60) | 5～40 | 300～6000 |
|  |  | 硬(H04) |  |  |
|  |  | 热挤(M30) | 35～120 |  |
| BFe30-1-1 B30 B19 | T71510 T71400 T71050 | 热挤(M30) | 35～120 |  |
|  |  | 热锻(M10) | 40～200 |  |
|  |  | 软化退火(O60) 硬(H04) | 5～40 |  |
| NCu40-2-1 NCu28-2.5-1.5 | - | 热挤(M30) | 40～120 |  |
|  |  | 热锻(M10) | 40～150 |  |
|  |  | 硬(H04) 半硬(H02) 软化退火(O60) | 5～40 |  |
| NCu30-4-2-1 | - | 铸造态（M05） | 160~190 |  |
| 注：经双方协商，可供应其他规格的棒材，具体要求应在合同中注明。 |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用BMn 40-1.5制造、状态为软M、普通级、直径为25mm、长度为2500mm圆形棒材标记为：

圆形棒   GB/T ×××  BMn 40-1.5 M   φ25×2500

3.2  化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T5231 和GB/T 5235的规定。

3.3尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1棒材的直径及其允许偏差应符合表3、表4的规定。

表3     拉制棒材的直径及其允许偏差                   单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 5～10 | ±0.04 | ±0.06 |
| >10～18 | ±0.05 | ±0.08 |
| >18～30 | ±0.06 | ±0.10 |
| >30～40 | ±0.09 | ±0.13 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

表4  　 热锻车光、挤制棒材的直径及其允许偏差              单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| >39～50 | ±1.0 | ±1.20 |
| >50～80 | ±1.20 | ±1.55 |
| >80～120 | ±1.55 | ±2.00 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

3.3.2直度

棒材的直度（软态除外）应符合表5的规定。

表5     棒材的直度                              单位为毫米

| 长度 | 圆棒 |
| --- | --- |
|  | 10～20 | >20～40 |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| 1 000～＜2 000 | ≤3 | — | ≤2 | — |
| 2 000～＜3 000 | ≤6 | ≤3 | ≤4 | ≤3 |
| ≥3 000 | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 |

3.3.3棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.4棒材端部应锯切平整，检验断口的端面可以保留。

3.3.5棒材端部经供需双方协商，并在合同中注明时可按要求进行倒角。

3.4力学性能

棒材的室温力学性能和物理性能应符合表6的规定。

表6   棒材的力学性能和物理性能

| 牌号 | 状态 | 直 径 | 抗拉强度Rm,MPa | 断后伸长率A% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 40-1.5 | H04 | 5～20 | ≥540 | ≥5 |
|  |  | >20～30 | ≥490 | ≥8 |
|  |  | >30～40 | ≥440 | ≥10 |
|  | M30 | 35～120 | ≥345 | ≥25 |
| BFe30-1-1 B30 | H04 | ≤12 | ≥550 | ≥8 |
|  |  | >12～25 | ≥515 | ≥10 |
|  |  | >25～40 | ≥480 | ≥10 |
|  | O60 | ≤12 | ≥360 | ≥18 |
|  |  | >12～25 | ≥330 | ≥18 |
|  |  | >25～40 | ≥310 | ≥18 |
|  | M30 M10 | 35～200 | ≥310 | ≥18 |
| B19 | H04 | 5～20 | ≥450 | ≥5 |
|  |  | >20～30 | ≥410 | ≥5 |
|  |  | >30～40 | ≥380 | ≥5 |
|  | O60 | >12～25 | ≥350 | ≥18 |
|  |  | >25～40 | ≥330 | ≥18 |
|  | M30 M10 | 35～200 | ≥300 | ≥25 |
| NCu40-2-1 NCu28-2.5-1.5 | H04 | 5～20 | ≥635 | ≥4 |
|  |  | >20～40 | ≥590 | ≥5 |
|  | H02 | 5～15 | ≥550 | ≥8 |
|  |  | >15～30 | ≥500 | ≥15 |
|  |  | >30～40 | ≥450 | ≥20 |
|  | O60 | >5～40 | ≥390 | ≥25 |
|  | M30 M10 | 40～200 | ≥390 | ≥25 |
| NCu30-4-2-1 | M05 | 160~190 | ≥600 | ≥3 |

3.5内部质量

3.5.1棒材断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.5.2超声波探伤

棒材可进行超声波探伤试验，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

3.5.3低倍组织

取棒材的横断面进行车削平整，用细砂纸磨光，经酸溶液浸蚀后，取出用水冲洗干净，然后用5倍~10倍放大镜下观察。

3.6表面质量

3.6.1  棒材表面光亮，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。

3.6.2  允许有局部的、不使棒材直径超出高精级允许偏差的划伤、凹坑、斑点和压入物等缺陷。轻微的矫直痕、细划伤、氧化色、发暗和水迹、油迹不作为报废依据。

# 试验方法

4.1 化学成分仲裁分析方法

棒材的化学成分分析方法应采用GB/T5121或YS/T482的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

4.2 外形尺寸测量方法

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3 力学性能的检验方法

棒材室温拉伸试验按GB/T 228的规定进行，试样号为R4、R5、R6；布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4内部质量检验方法

4.4.1断口检验方法

棒材的断口检验按YS/T 336 的规定进行。

4.4.2超声波探伤检验方法

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.4.3低倍组织

棒材的横向低倍组织应有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

4.5 表面质量检验

棒材的表面质量应目视检验。

# 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、内部质量及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，可进行超声波探伤试验。

5.4取样

棒材的取样应符合表7规定。

表7  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 2个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 | 逐根检验 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 断口（低倍） | 任取2根/批，1个试样/根，低倍取横向试样 | 3.5 | 4.4 |
| 探伤 | 逐根检验 | 3.5 | 4.4 |
| 表面质量 | 逐根检验 | 3.8 | 4.7 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分、残余应力不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸、断口、探伤、表面质量不合格时，判该根不合格。

### 5.5.3  当力学性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

# 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 探伤（有要求时）；

ｈ) 晶粒度（有要求时）；

i ) 本标准编号；

j）其他。

# Text boxes

20××-××-××实施

20××-××-××发布

电真空器件结构材料用铜镍合金棒

Rods of copper nickel alloy for vacuum electron

devices structure material

（讨论稿）

GB/T ×××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布