ICS77.150.30

H62

YS/T 649－XXXX

代替YS/T649－2007

铜及铜合金挤制棒

## Wrought copper and copper alloys--Extruded rod and bar

（讨论稿）

20xx-xx-xx 发布

| 国家发展和改革委员会 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 实施

前   言

YS/T XXX－XXXX

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T649-2007《铜及铜合金挤制棒》。本标准与YS/T649-2007相比，主要变化如下：

——增加合金代号表示方法；

——按新国标修改合金牌号和状态；

——增加了TU3（C10200）、TCr1（C18200）、H95（C21000）、QSn8-0.3（C52100）、BFe10-1.6-1（T70620）五个牌号的棒材及相应要求；

——增加了H96牌号的化学成分；

——调整了部分产品的规格范围：H68黄铜圆棒直径范围由“16～120mm”调整为“16～165mm”；H62、HPb59-1黄铜圆棒直径范围由“10～220mm”调整为“10～260mm”；QAl9-2青铜圆材直径范围由“10～200mm”调整为“10～240mm”；QAl9-4青铜圆材直径范围由“10～200mm”调整为“10～260mm”；BFe10-1-1白铜圆棒直径范围由“10～120mm”调整为“10～160mm”；

——增加了高铜棒材的直径、对边距的允许偏差的规定；修订了青铜棒材的直径、边长或对边距的允许偏差；

——增加了“棒材材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.2的规定进行”；

——化学分析方法增加了YS/T 482和YS/T 483；

——拉伸试样按GB/T228.1-2010的规定进行修改；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 649-2007。

铜及铜合金挤制棒

1  范围

本标准规定了铜及铜合金挤制棒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于一般用途的圆形、矩(方)形和六角形铜及铜合金挤制棒。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310 铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.2 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第2部分：棒材

YS/T336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 要求

3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号、状态、规格

产品的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、（精度）、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2（T11050）制造的、M30(热挤压)态、高精级、直径为40㎜、长度为2000㎜定尺的圆形棒材标记为：

圆棒  YS/T 649－T2 高 M30－ Φ40×2000

圆棒  YS/T 649－T11050 高 M30－ Φ40×2000

示例2：

用H62（T27600）制造的、M30(热挤压)态、普通级、长边为50㎜、短边为20㎜、长度为3000㎜定尺的矩形棒标记为：

矩形棒  YS/T 649－H62 M30－ 50×20×3000

矩形棒  YS/T 649－T27600 M30－ 50×20×3000

示例3：

用HSn62-1（T46300）制造的、M30(热挤压)态、普通级、边长为30㎜、长度为3000㎜的方棒标记为：

方形棒  YS/T 649－HSn62-1 M30－ 30×3000

方形棒  YS/T 649－T46300 M30－ 30×3000

示例4：

用HPb59-1（T38100）制造的、M30(热挤压)态、、高精级、对边距为30㎜、长度为3000㎜定尺的六角棒标记为：

六角形棒  YS/T 649－HPb59-1 高 M30－ 30×3000

六角形棒  YS/T 649－T38100 高 M30－ 30×3000

表1　牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 直径或长边对边距/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 圆形棒 | 矩形棒 a | 方形、六角形棒 |
| T2、T3 | T111050、T11090、 | 挤制(M30) | 30～300 | 20～120 | 20～120 |
| TU1 、TU2 TU3、TP2 | T10150、T10180 C10200、C12200 |  | 16～300 | － | 16～120 |
| TCd1 | C15200 |  | 20～120 | - | - |
| TCr0.5、TCr1 | T18140、C18200 |  | 18～160 | - | - |
| H96、H95 HFe58-1-1、HAl60-1-1 | T20100、C21000 T67610、T69240 |  | 10～160 | － | 10～120 |
| HSn62-1、HMn58-2、HFe59-1-1 | T46300、T67400、T67600 |  | 10～220 | － | 10～120 |
| H80、 H65、H59 | C24000、C27000、T28200 |  | 16～120 | － | 16～120 |
| H68 | T26300 |  | 16～165 | － | 16～120 |
| H62、HPb59-1 | T27600、T38100 |  | 10～260 | 5～50 | 10～120 |
| HSn70-1、HAl77-2 | T45000、C68700 |  | 10～160 | － | 10～120 |
| HMn55-3-1、HMn57-3-1、HAl66-6-3-2、HAl67-2.5 | T67320、T67410 T69200、T68900 |  | 10～160 | － | 10～120 |
| QAl9-2 | T61700 |  | 10～240 | - | 30～60 |
| QAl9-4 | T61720 |  | 10～260 | - | - |
| QAl10-3-1.5、QAl10-4-4、QAl10-5-5 | T61760 T61780、T62100 |  | 10～200 | - | - |
| QAl11-6-6 、HSi80-3、 HNi56-3 | T62200、T68310、T69910 |  | 10～160 | - | - |
| QSi1-3 | T64720 |  | 20～100 | - | - |
| QSi3-1 | T64730 |  | 20～160 | - | - |
| QSi3.5-3-1.5 | T64740 |  | 40～120 | - | - |
| QSn4-0.3 | C51100 |  | 60～180 | - | - |
| QSn8-0.3 | C52100 |  | 80～120 | - | - |
| QSn4-3、QSn7-0.2、 | T5800、T51530 |  | 40～180 | - | 40～120 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | T51510、T51520 |  | 40～180 | - | 30～120 |
| BFe10-1-1、BFe10-1.6-1 | T70590、T70620 |  | 40～160 | - | - |
| BFe30-1-1，BAl13-3、BMn40-1.5 | T71510、T72600、T71660 |  | 40～120 | - | - |
| BZn15-20 | T74600 |  | 25～120 | - | - |
| 注1：直径（或对边距）为10～50mm的棒材，供应长度为1000～5000mm；直径（或对边距）大于50～75mm的棒材，供应长度为500～5000mm；直径（或对边距）大于75～120mm的棒材，供应长度为500～4000mm；直径（或对边距）大于120mm的棒材，供应长度为300～4000mm。 a 矩形棒的对边距指两短边的距离。 |

3.2  化学成分

H96牌号棒材化学成分应符合表2规定，其他牌号棒材化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

表2   H96化学成分

| 牌号 | 化学成分质量分数/% |
| --- | --- |
|  | Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 |
| H96 | 95～97 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.2 |

3.3  尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1  棒材的直径、对边距的允许偏差应符合表3的规定。

3.3.2  圆棒的圆度允许偏差应不超过表3的规定。

3.3.3  棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为＋20㎜。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量为5㎜。

3.3.4  棒材的端部应锯切平整。端部切口允许有不大于3 mm的倾斜。检验断口的端面允许保留。

表3  直径、对边距的允许偏差               单位为毫米

| 牌号（种类）a | 直径、对边距的允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 紫铜 | ±2.0% | ±1.8% |
| 高铜 | ±2.0% | ±1.8% |
| 普通黄铜、铅黄铜 | ±1.2% | ±1.0% |
| 复杂黄铜、青铜 | ±1.5% | ±1.2% |
| 白铜 | ±2.2% | ±2.0% |
| 注1：青铜棒材允许偏差的最小值应不小于±0.35mm；其他棒材允许偏差的最小值应不小于±0.3mm。 注2：精度等级应在合同中注明，否则按普通级供货。 注3：如要求正偏差或负偏差，其值应为表中数值的二倍。 a 铜及铜合金牌号和种类的定义见GB/T 5231和GB/T 11086。 |

3.3.5  直度

直条棒材的直度允许偏差应符合表4的规定。总偏差不应超过每米直度与总长度（m）的乘积。

表4  直度                       单位为毫米

| 类 型 | 直径、对边距 |
| --- | --- |
|  | ＜20 | 20～40 | ＞40～120 | ＞120 |
|  | 每米直度，不大于 |
| 圆形棒 | 7 | 5 | 8 | 15 |
| 方形棒、矩形棒、六角棒 | 8 | 6 | 10 | － |

3.3.6  扭拧度

方棒、矩形棒和六角棒不应有明显的扭拧。如有具体要求，可由供需双方协商确定。

3.4  力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表5 的规定。

表5 力学性能

| 牌号 | 直径(对边距)/㎜ | 抗拉强度Rm/ N/mm2 | 断后伸长率 A/％ | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2、T3、TU1 、TU2、 TU3、TP2 | ≤120 | ≥186 | ≥40 | － |
| TCd1 | 20～120 | ≥196 | ≥38 | ≤75 |
| TCr0.5、TCr1 | 20～160 | ≥230 | ≥35 | - |

续表5  力学性能

| 牌号 | 直径(对边距)/㎜ | 抗拉强度Rm/ N/mm2 | 断后伸长率 A/％ | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H96、H95 | ≤80 | ≥196 | ≥35 | － |
| H80 | ≤120 | ≥275 | ≥45 | － |
| H68 | ≤80 | ≥295 | ≥45 | － |
| H65、H62 | ≤160 | ≥295 | ≥35 | － |
| H60、H59 | ≤120 | ≥295 | ≥30 | － |
| HPb59-1 | ≤160 | ≥340 | ≥17 | － |
| HSn62-1 | ≤120 | ≥365 | ≥22 | － |
| HSn70-1 | ≤75 | ≥245 | ≥45 | － |
| HMn58-2 | ≤120 | ≥395 | ≥29 | － |
| HMn55-3-1 | ≤75 | ≥490 | ≥17 | － |
| HMn57-3-1 | ≤70 | ≥490 | ≥16 | － |
| HFe58-1-1 | ≤120 | ≥295 | ≥22 | － |
| HFe59-1-1 | ≤120 | ≥430 | ≥31 | - |
| HAl60-1-1 | ≤120 | ≥440 | ≥20 | - |
| HAl66-6-3-2 | ≤75 | ≥735 | ≥8 | - |
| HAl67-2.5 | ≤75 | ≥395 | ≥17 | - |
| HAl77-2 | ≤75 | ≥245 | ≥45 | - |
| HNi56-3 | ≤75 | ≥440 | ≥28 | - |
| HSi80-3 | ≤75 | ≥295 | ≥28 | - |
| QAl9-2 | ≤45 | ≥490 | ≥18 | 110～190 |
|  | ＞45～160 | ≥470 | ≥24 | - |
| QAl9-4 | ≤120 | ≥540 | ≥17 | 110～190 |
|  | ＞120～200 | ≥450 | ≥13 |  |
| QAl10-3-1.5 | ≤16 | ≥610 | ≥9 | 130～190 |
|  | ＞16 | ≥590 | ≥13 |  |
| QAl10-4-4 QAl10-5-5 | ≤29 | ≥690 | ≥5 | 170～260 |
|  | ＞29～120 | ≥635 | ≥6 |  |
|  | ＞120 | ≥590 | ≥6 |  |
| QAl11-6-6 | ≤28 | ≥690 | ≥4 | - |
|  | ＞28～50 | ≥635 | ≥5 | - |
| QSi1-3 | ≤80 | ≥490 | ≥11 | - |
| QSi3-1 | ≤100 | ≥345 | ≥23 | - |
| QSi3.5-3-1.5 | 40～120 | ≥380 | ≥35 | - |
| QSn4-0.3 | 60～120 | ≥280 | ≥30 | - |
| QSn4-3 | 40～120 | ≥275 | ≥30 | - |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | ≤40 | ≥355 | ≥55 | - |
|  | ＞40～100 | ≥345 | ≥60 | - |
|  | ＞100 | ≥315 | ≥64 | - |
| QSn7-0.2 | 40～120 | ≥355 | ≥64 | ≥70 |
| QSn8-0.3 | 80～120 | ≥355 | ≥64 | - |
| BZn15-20 | ≤80 | ≥295 | ≥33 | - |

续表5  力学性能

| 牌号 | 直径(对边距)/㎜ | 抗拉强度Rm/ N/mm2 | 断后伸长率 A/％ | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BFe10-1-1、BFe10-1.6-1 | ≤80 | ≥280 | ≥30 | - |
| BFe30-1-1 | ≤80 | ≥345 | ≥28 | - |
| BAl13-3 | ≤80 | ≥685 | ≥7 | - |
| BMn40-1.5 | ≤80 | ≥345 | ≥28 | - |
| 注1：直径大于50mm的QAl10-3-1.5棒材，当断后伸长率 A不小于16％时，其抗拉强度可不小于540 N/mm2。 注2：超出标准的棒材性能供实测值。 |

3.5  内部质量

3.5.1  QCd1棒材应进行低倍组织检验。

3.5.2  除T2、T3、TU1、TU2、TP2、H96、H95、TGr0.5和TCr1棒材、直径大于80mm的锡青铜棒材、直径大于120mm的复杂黄铜和硅青铜棒材以外，其他合金棒材应进行断口检验或超声波探伤。

3.5.3  棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YB/T336规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.6  表面质量

3.6.1 棒材表面应清洁，不允许有裂纹、气泡、夹杂等缺陷。

3.6.2 棒材表面允许有氧化色和不使棒材直径超出允许偏差的其他缺陷。

# 4  试验方法

4.1  化学成分

棒材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T483的规定进行。棒材的化学成分的仲裁分析按GB/T5121的规定进行。

4.2  外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸检验方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3  力学性能

4.3.1  棒材的拉伸试验按GB/T228.1-2010的规定进行。试验用试样应符合GB/T 228.1-2010的规定，试样的选取见表6。

表6  拉伸用试样

| 类别 | 直径或两长边的距离，㎜ | GB/T 228.1-2010中 | GB/T 228.1-2010中 | GB/T 228.1-2010中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫铜、普通黄铜 | ＞15 | 附录D | 表D1 | 试样号R4 |
| 其他合金 | ＞10～15 | 附录D | 表D1 | 试样号R5 |
|  | ＞15 | 附录D | 表D1 | 试样号R4 |

4.3.3  棒材的布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4  内部质量检验方法

棒材的断口检验按YS/T336的规定进行。

棒材的超声波检验按GB/T3310的规定进行。

4.5  表面质量检查方法

棒材的表面质量应用目视进行检验。

# 5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验，，复验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

棒材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg。

5.3  检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸、拉伸试验、内部质量（断口、超声波探伤或低倍）和表面质量的检验。

5.3.2 需方有要求并在合同中注明时，TCd1、QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、QAl10-14-4、QAl10-5-5、QSn7-0.2棒材可选择布氏硬度试验。当选择硬度试验时，则不进行拉伸试验。

5.4  取样

棒材取样应符合表7的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样的制备按YS/T 815的规定进行。

表7  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝4，或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学 性能 | 拉伸试验 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
|  | 硬度试验 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 断口质量 | 靠近压余端，批任取2根 | 3.5 | 4.4 |
| 超声波 | 逐根 | 3.5 | 4.4 |
| 低倍 | 靠近压余端，批任取5根 | 3.5 | 4.4 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝4，或供需双方协商 | 3.6 | 4.5 |
| a TU1、TU2无氧铜的氧含量取样，应在成品批中加取，每批任取1根。 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分（除TU1、TU2无氧铜的氧含量以外）不合格时，判该批棒材不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3  当TU1、TU2、TU3无氧铜的氧含量、力学性能、断口和低倍的试验结果中有试样不合格时，应从该批棒材中另取双倍数量的试样进行重复试验（含原检验不合格的棒材），重复试验结果全部合格，则判整批棒材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4  超声波探伤不合格时，判单根棒材不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  尺寸允许偏差（有特殊要求时或高精级）

f)  重量或根数；

g) 硬度试验（有要求时）；

h）其他；

i）本标准编号。