《铜及铜合金挤制棒》有色金属行业标准

（讨论稿）编制说明

- 项目来源

现行的YS/T 649－2007《铜及铜合金挤制棒》有色金属行业标准，自2007年11月开始实施以来，历经近十年的运行，随着市场需求和企业生产能力的变化，所涵盖的产品牌号、规格及其技术要求均发生了变化，该标准已不能满足各方面的使用需求。同时GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 29094-2010《铜及铜合金状态表示方法》标准已发布实施，合金牌号和状态表示方法有何大的变化。为适应市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，须及时修订现行标准。

根据工信厅科[2016]110号和有色标委[2016]31号《关于转发2016年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号112（项目编号“2016-0313T-YS” ）《 铜及铜合金挤制棒》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司负责起草，完成年限为2018年。

二、工作简况及编制依据

标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜业有限公司总负责、市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；浙江海亮股份有限公司负责补充市场信息和标准数据的验证。编制组分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。

铜及铜合金挤制棒作为一种常规产品，国内外均有订货。据分析，该类棒材既有作为成品管直接使用的，也有作为坯料进行再加工的棒材。经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，结合国内的实际情况，在YS/T649-2007《铜及铜合金挤制棒》的基础上，修改采用了日本工业标准JIS H 3250《铜及铜合金棒》，形成本标准征求意见稿及其编制说明。

三、编制原则

铜及铜合金挤制棒是一种用途广泛的有色金属产品，在国内外国民经济的各个领域占有举足轻重的地位。不但我国制定有国家标准，国外的一些国家和组织也制定有相应的技术标准。如：国际标准化组织的ISO 3488《加工铜及铜合金——挤制圆棒、方棒和六角形棒——尺寸及允许偏差》，美国的ASTM B21/B21M-01《海军黄铜条材、棒材和型材》、ASTM B150《铝青铜条材、棒材和型材》和ASTM B249《加工铜及铜合金棒材、条材、型材和锻件的一般要求》以及日本的JIS H3250《铜及铜合金棒》。

- 本标准通过对国内外现状及发展趋势的分析，在原国家标准YS/T 649－2007《铜及铜合金挤制棒》的基础上，修改采用了日本工业标准JIS H 3250《铜及铜合金棒》，结合国内实际生产情况，收集生产、检验数据、市场需求及客户要求等信息，确定了标准的编制原则：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据铜及铜合金挤制管应用领域的消费特点，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

四、本标准与YS/T 662-2007标准的比较

本标准是在YS/T 649－2007《铜及铜合金挤制棒》标准的基础上进行的修改制定。本标准与YS/T 662-2007相比，主要变化如下：

1、合金牌号及化学成分

（1）按GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对合金牌号进行了修改，并增加了牌号的相应数字代号。

（2）增加了TU3（C10200）、TCr1（C18200）、H95（C21000）、QSn8-0.3（C52100）、BFe10-1.6-1（T70620）五个牌号的棒材及相应要求；

（3）增加了H96牌号的化学成分。

近年来，随着社会发展，市场需要的铜合金牌号也不断增加，TU3（C10200）、TCr1（C18200）、QSn8-0.3（C52100）、BFe10-1.6-1（T70620）挤制棒材市场需求量大，已形成稳定成熟的生产工艺，性能稳定合理，满足市场要求；H95（C21000）是GB/T5231-2012标准中替代H96的牌号，该牌号参照ASTM牌号C21000成分。因此，本次修订增加以上牌号的棒材。

在实际生产中，市场仍有一定的需求，尤其是J用产品，一旦使用不能轻易改变，所以需要保留H96牌号棒材。

2、合金状态

（1）按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国标对铜及铜合金带材状态进行了修改,由“R”修改为“M30”。

3、规格及其允许偏差：

（1）棒材的规格范围

调整了部分产品的规格范围：68黄铜圆棒直径范围由“16～120mm”调整为“16～165mm”；H62、HPb59-1黄铜圆棒直径范围由“10～220mm”调整为“10～260mm”；QAl9-2青铜圆材直径范围由“10～200mm”调整为“10～240mm”；QAl9-4青铜圆材直径范围由“10～200mm”调整为“10～260mm”；BFe10-1-1白铜圆棒直径范围由“10～120mm”调整为“10～160mm”。

- 尺寸允许偏差

- 增加了高铜棒材的直径、对边距的允许偏差的规定；青铜棒材的直径、边长或对边距的允许偏差最小值由“±0.3mm”修改为“±0.35mm”。

- 力学性能

- （1）增加了TU3（C10200）、TCr1（C18200）、H95（C21000）、QSn8-0.3（C52100）、BFe10-1.6-1（T70620）牌号棒材力学性能要求。

TU3（C10200）挤制棒材标准指标依据市场要求和实际生产情况，同时参照TU1和TU2棒材指标进行确定；

TCr1（C18200）、QSn8-0.3（C52100）挤制棒材标准指标依据市场要求和实际生产情况确定；H95（C21000)挤制管材标准指标参照H96棒材的相应要求确定；

BFe10-1.6-1（T70620）挤制棒材标准指标依据市场要求和实际生产情况，同时参照BFe10-1-1棒材指标进行确定。

（2）力学性能可以通过拉伸试验或硬度试验两种方式加以检测。本标准中规定，需方有要求并在合同中注明时，TCd1、QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、QAl10-14-4、QAl10-5-5、QSn7-0.2挤制棒材可选择布氏硬度试验。当选择硬度试验时，则不进行拉伸试验。

5、外形尺寸测量

增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.1的规定进行”的规定。

6、化学分析方法

增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)》。

7、取样

(1)拉伸试样按GB/T228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：试验方法》的规定进行修改。

- 增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

- 五、本标准与JIS H3250标准的比较

1、直径、边长或对边距及其允许偏差

棒材的直径、边长或对边距的允许偏差与JIS标准的对比见表1。

表1

| 牌号（种类） | 标准类型 | 直径、边长或对边距的允许偏差，± |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高精级 |
| 纯铜、无氧铜 | 本标准 | ±2.0% | ±1.8% |
|  | JIS | 4.0% | － |
| 高铜 | 本标准 | ±2.0% | ±1.8% |
|  | JIS | － | － |
| 普通黄铜 | 本标准 | ±1.2% | ±1.0% |
|  | JIS | 2.4% | － |
| 铅黄铜 | 本标准 | ±1.2% | ±1.0% |
|  | JIS | 2.0% | － |
| 青铜 | 本标准 | ±1.5% | ±1.2% |
|  | JIS（铝青铜） | 2.4% | － |
| 白铜 | 本标准 | ±2.2% | ±2.0% |
|  | JIS | － | － |

2、长度允许偏差对比见表2。

表2     长度允许偏差                        mm

| 本标准 | # JIS |
| --- | --- |
| ＋20 | ＋15 |

3、直度

本标准直度见表3，JIS标准的直度规定见表4，与JIS标准有差距。

表3  本标准挤制棒材直度                   mm

| 类 型 | 直径、对边距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜20 | 20～40 | ＞40～120 | ＞120 |
|  | 每米直度，不大于 |  |  |  |
| 圆形棒 | 7 | 5 | 8 | 15 |
| 方形棒、矩形棒、六角棒 | 8 | 6 | 10 | － |

表4  （直径为6～50 mm的棒材）                  mm

| 长度 | 类 型 | ≤1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直度 | 圆 棒 | 全长为2 | 每1米为2 | 每2米为5 |
|  | 方棒、矩形棒、六角棒 | 全长为4 | 每1米为4 | 每2米为10 |

4、本标准与JIS标准的检验项目对比

本标准与原标准、JIS标准的检验项目对比见表5。

表5  检验项目对比

| 序号 | 项目 |  | 本标准 | JIS H3250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | ○ | ○ |
| 2 | 尺 寸 偏 差 | 外径 | ○ | ○ |
|  |  | 长度 | ○ | ○ |
|  |  | 切斜度 | ○ | － |
|  |  | 扭拧度 | ○ | － |
|  |  | 直度 | ○ | ○ |
|  |  | 圆度 | ○ | ○ |
| 3 | 拉伸试验 |  | ○ | ○（△部分铅黄铜） |
| 4 | 维氏硬度 |  | － | ○（铝青铜） |
| 5 | 布氏硬度 |  | ○（铝青铜、QSn7-0.2、TCd1） | △（铅黄铜） |
| 6 | 体积电阻率 |  | － | △（普通黄铜） |
| 7 | 氢脆试验 |  | － | ○（C1020）；△（C1201） |
| 8 | 内部质量 |  | ○ | － |
| 9 | 表面质量 |  | ○ | △ |
| 注：○——表示常规检测项目，△——表示选作项目，— ——表示不作规定。 |  |  |  |  |

六、标准水平分析

本标准是在国家标准YS/T649-2007的基础上，根据我国实际生产使用情况、市场需求对一些指标作了适当调整后和修订，本标准达到国际一般水平，完全能够满足一般用途对铜及铜合金挤制棒材的要求。

本标准可作为推荐性行业标准发布实施。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有GB/T1527《铜及铜合金拉制管》、GB/T4423《铜及铜合金拉制棒》、YS/T662《铜及铜合金挤制管》，是一般用途的铜及铜合金拉制管材、拉制棒材、挤制管材标准，而本标准是属于一般用途的铜及铜合金挤制棒材标准，本标准与GB/T1527、GB/T4423、YS/T662共同构成一般用途的铜及铜合金管棒材的标准体系。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在YS/T649-2007《铜及铜合金挤制棒》的基础上，修改采用了日本工业标准JIS H 3250《铜及铜合金棒》，结合我国铜及铜合金挤制棒材生产企业及国内外用户的需求基础上进行修订。标准全面覆盖了一般用途铜及铜合金挤制棒材的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内铜及铜合金挤制棒材的实际生产现状和订货合同情况，采用GB/T 29094标准中状态的表示方法，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十三、预期效果

铜及铜合金挤制棒材由于具有良好的力学性能、具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性、良好的工艺性能等特性，被广泛地应用于各行业、各部门。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，一般用铜及铜合金挤制棒材的需求也将迅速增长，也将有着非常广阔应用前景。

本标准技术指标合理，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国铜及铜合金挤制棒材的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益。

《铜及铜合金挤制棒》行业标准编制组

2017.04.17