ICS77.150.30

H62

YS/T 662－XXX

代替YS/T662－2007

铜及铜合金挤制管

## Extruded tube of copper and copper alloys

（讨论稿）

20xx-xx-xx 发布

| 国家发展和改革委员会 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 实施

前   言

YS/T XXX－XXXX

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T662-2007《铜及铜合金挤制管》。本标准与YS/T662-2007相比，主要变化如下：

——增加合金代号表示方法；

——按新国标修改合金牌号和状态；

——增加了H95（C21000)、BFe10-1.6-1(T70620)管材及相应要求；

——增加了H96牌号的化学成分；

——调整了部分产品的规格范围；

——增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.1的规定进行”；

——化学分析方法增加了YS/T 482和YS/T 483；

——拉伸试样按GB/T228.1-2010的规定进行修改；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、浙江海亮股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 662-2007。

铜及铜合金挤制管

1  范围

本标准规定了铜及铜合金挤制管（以下简称管材）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于一般用途的铜及铜合金挤制圆形管材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 16866  铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第1部分：管材

YS/T336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 要求

3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1　牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| TU1 、TU2、T2 T3、TP1、TP2 | T10150、T10180、T111050、T11090、C12000、C12200 | 挤制(M30) | 30～300 | 5～65 | 300～6000 |
| TCr0.5 | T18140、C18200 |  | 100～255 | 15～37.5 | 500～3000 |
| H96、H95 | T20100、C21000 |  | 20～300 | 1.5～42.5 | 300～6000 |
| H62 | T27600 |  | 20～300 | 1.5～50 |  |
| HPb59-1、HFe59-1-1 | T38100、T67600 |  | 20～300 | 1.5～42.5 |  |
| H80、H68、H65 HSn62-1、HSi80-3 HMn58-2、HMn57-3-1 | C24000、T26300、C27000 T46300、T68310 T67400、T67410 |  | 60～220 | 7.5～30 |  |
| QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、Al10-4-4、 | T61700、T61720 T61760、T61780 |  | 20～250 | 3～50 | 500～6000 |
| QSi3.5-3-1.5 | T64740 |  | 75～200 | 7.5～30 |  |
| BFe10-1-1、BFe10-1.6-1 | T70590、T70620 |  | 70～260 | 10～40 | 300～3000 |
| BFe30-1-1 | T71500 |  | 80～120 | 10～25 |  |

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

用T2（T11050）制造的、M30(热挤压)态、外径为80mm、壁厚为10mm的圆形管材标记为：

圆管  YS/T 662－T2 M30－ Φ80×10

或  圆管  YS/T 662－T11050 M30－Φ80×10

3.2  化学成分

H96牌号管材化学成分应符合表2规定，其他牌号管材化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

表2   H96化学成分

| 牌号 | 化学成分质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 |
| H96 | 95～97 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 余量 | 0.2 |

3.3  尺寸及尺寸允许偏差

管材的尺寸及其允许偏差应符合GB/T16866的规定。

3.4  力学性能

管材的纵向室温力学性能应符合表3的规定。外径大于200mm的管材，可不进行拉伸试验，但必须保证。

表2  力学性能

| 牌号 | 壁厚/㎜ | 抗拉强度Rm/N/mm2 | 断后伸长率 A/％ | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2、T3、TU1、TU2、TP1、TP2 | ≤65 | ≥185 | ≥42 | － |
| TCr0.5 | ≤37.5 | ≥220 | ≥35 | - |
| H96、H95 | ≤42.5 | ≥185 | ≥42 | － |
| H80 | ≤30 | ≥275 | ≥40 | － |
| H68 | ≤30 | ≥295 | ≥45 | － |
| H65、H62 | ≤42.5 | ≥295 | ≥43 | － |
| HPb59-1 | ≤42.5 | ≥390 | ≥24 | － |
| HFe59-1-1 | ≤42.5 | ≥430 | ≥31 | - |
| HSn62-1 | ≤30 | ≥320 | ≥25 | － |
| HSi80-3 | ≤30 | ≥295 | ≥28 | - |
| HMn58-2 | ≤30 | ≥395 | ≥29 | － |
| HMn57-3-1 | ≤30 | ≥490 | ≥16 | － |
| QAl9-2 | ≤50 | ≥470 | ≥16 | - |
| QAl9-4 | ≤50 | ≥450 | ≥17 |  |
| QAl10-3-1.5 | ＜16 | ≥590 | ≥14 | 140～200 |
|  | ≥16 | ≥540 | ≥15 | 135～200 |
| QAl10-4-4 | ≤50 | ≥635 | ≥6 | 170～230 |
| QSi3.5-3-1.5 | ≤30 | ≥360 | ≥35 | - |
| BFe10-1-1 | ≤25 | ≥280 | ≥28 | - |
| BFe30-1-1 | ≤25 | ≥345 | ≥25 | - |
| 注：超出标准的管材性能实测值。 |  |  |  |  |

3.5  内部质量

除TU1 、TU2、T2、T3 、TP1、TP2、H96、H95、TCr0.5、BFe10-1-1、BFe101.6-1和BFe30-1-1牌号管材以外，外径不大于150mm的其他管材，应进行断口检验。

管材的断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T336规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.6  表面质量

3.6.1 管材的内外表面应光滑、清洁，不应有针孔、裂纹、起皮、气泡、粗划道、夹杂、绿锈和严重脱锌。

3.6.2  管材表面允许有轻微的、局部的、不使管材外径和壁厚超出允许偏差的划伤、凹坑、压入物和矫直痕迹等缺陷。轻微的氧化色、发暗、水迹、油迹不作报废依据。

# 4  试验方法

4.1  化学成分

管材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T483的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

4.2  外形尺寸及其允许偏差

管材的外形尺寸检验方法按GB/T26303.1的规定进行。

4.3  力学性能

4.3.1 管材的拉伸试验按GB/T228.1-2010的规定进行。试验用试样应符合GB/T 228.1-2010的规定，试样的选取见表4。

表4  拉伸试样

| 外径/㎜ | 壁厚/㎜ | GB/T 228.1-2010中 | GB/T 228.1-2010中 | GB/T 228.1-2010中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30～50 | ＜8 | 附录E | 表E1 | 试样号S1 |
| ＞50～70 |  |  |  | 试样号S2 |
| ＞70 |  |  |  | 试样号S3 |
| ≥30 | 8～13 | 附录E | 表E3 | 试样号R7 |
|  | ＞13～16 | 附录E |  | 试样号R5 |
|  | ＞16 | 附录E |  | 试样号R4 |

4.3.2 管材的布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4  内部质量

管材的断口检验按YS/T336的规定进行。

4.5  表面质量

管材的表面质量应用目视进行检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1 管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验，复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg。

5.3  检验项目

5.3.1每批管材应进行化学成分、外形尺寸、拉伸试验、内部质量和表面质量的检验。

5.3.2  需方有要求并在合同中注明时，QAl10-3-1.5、QAl10-14-4管材可选择布氏硬度试验。当选择硬度试验时，则不进行拉伸试验。

5.4  取样

管材取样应符合表4的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能工艺试样的制备按YS/T 815的规定进行。

表4  取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a |  | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | 按照GB/T2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝4，或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学 性能 | 拉伸试验 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
|  | 硬度试验 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 内部质量 |  | 靠近压余端，每批任取2根 | 3.5 | 4.4 |
| 表面质量 |  | 按照GB/T2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝4，或供需双方协商 | 3.6 | 4.5 |
| a TU1、TU2无氧铜的氧含量取样，应在成品批中加取，每批任取1根。 |  |  |  |  |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分（除TU1、TU2无氧铜的氧含量以外）不合格时，判该批管材不合格。

5.5.2  管材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按根判不合格。每批管材中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3  当TU1、TU2无氧铜的氧含量、力学性能、断口的试验结果中有试样不合格时，应从该批管材中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

管材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  重量或根数；

f)  硬度试验（有要求时）；

g）其他；

h）本标准编号。