行业标准《卫生洁具用黄铜管》

（讨论稿）编制说明

一、项目来源

现行的YS/T 635-2007《卫生洁具用黄铜管》行业标准，距今已近10年。该标准颁布于2007年，各状态、牌号、化学成分等编制基础依据已发生变化，该标准也应该作相应的修改。另随着市场情况的发展和客户的使用要求提高，该产品的规格、形状及性能也要求变化及提升，所以该标准计划修订。本标准修改采用ASTM B135-2010《无缝黄铜管》和ASTM B251-2010《加工铜及铜合金无缝管的一般要求》进行修订，适用卫生洁具用拉制圆形、矩(方)形、扁圆、椭圆、D形等形状的黄铜管材。

根据工信厅科函〔2015〕429号《关于印发2015年第二批行业标准制修订计划的通知》，其中项目编号“2015-0348T-YS”《卫生洁具用黄铜管》行业标准由浙江海亮股份有限公司和苏州富瑞合金科技股份有限公司负责起草，完成年限为2017年12月。

二、工作概况和编制依据

标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：浙江海亮股份有限公司负责市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；苏州富瑞合金科技股份有限公司、浙江同诚合金铜管有限公司等负责补充市场信息和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，将共同完成标准的修订工作。

目前该卫生洁具用黄铜管生产技术也已成熟稳定。随着近几年该产品的技术发展，现在产品已可以在国际市场上和日本、德国、墨西哥等著名企业进行强有力的竞争。目前国际相关的产品标准除了中国的YS/T 635-2007《卫生洁具用黄铜管》行业标准外，其他国家无具体的产品标准，与该类产品类似的标准有ASTM B135-2010《无缝黄铜管》，JIS H3300：1997《铜及铜合金无缝管》、EN12449：1999《铜及铜合金——一般用途的无缝圆形管》。各标准水平参差不齐，技术内容各不相同。通过分析、对比，就客户使用而言，ASTM B135-2010《无缝黄铜管》更趋合理、适用，可操作性强，因此，本标准参照ASTM B135-2010《无缝黄铜管》标准进行修订，ASTM B135-2010《无缝黄铜管》标准中的尺寸及其偏差部分是采用ASTM B251-2010《加工铜及铜合金无缝管的一般要求》标准中的要求，所以本标准的修订是在YS/T 635-2007《卫生洁具用黄铜管》的基础上，结合我国卫生洁具用黄铜管的实际情况，同时是参照ASTM B135-2010《无缝黄铜管》和ASTM B251-2010《加工铜及铜合金无缝管的一般要求》标准进行的。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，参照国外先进标准，本次标准修订在原国家标准YS/T 635-2007《卫生洁具用黄铜管》的基础上，根据市场需求和客户的特殊要求，经过广泛征求意见于2017年3月底形成了本标准讨论稿，发相关单位征求意见。

三、本标准与YS/T 635-2007标准的比较

1、标准名称：

本标准原名称《卫生洁具用黄铜管》，因本次标准的应用领域不变，所以本次修订标准名称不变。

2、合金牌号

(1)按GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对合金牌号进行了修改，并增加了牌号的相应数字代号。

(2)因原有的牌号完全可满足市场需求，所以无增加新的合金牌号。

3、状态

(1)按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国标对管材的状态进行了修改。

(2)对管材的状态进行了调整，根据实际的生产和使用情况删除3/4硬态产品及相应要求。

4、规格范围

扩展了圆形管材的规格范围：

（1）外径范围由“6mm～60 mm”修订为“3 mm～100 mm”；

（2）壁厚范围由“0.4mm～4.0 mm”修订为“0.4 mm～7.0 mm”；

5、术语

该标准2007版编制时，《铜及铜合金术语》国家标准的有效版本为1989版，该版标准内没有关于扁圆管和“D”形管的定义，目前《铜及铜合金术语》标准的有效版本为2013版，改版标准中增加了对扁圆管和“D”形管的定义，所以本编制中关于对扁圆管和“D”形管的定义采用了GB/T 11086-2013《铜及铜合金术语》中的内容。

6、外形尺寸及其允许偏差

（1）对圆形管材外径及其允许偏差进行了调整，具体内容见表1。

表1 圆形管材外径及其允许偏差　              单位为毫米

| 本标准 |  |  |  | 原标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 |  | 允许偏差，不大于,± |  | 外径 | 允许偏差，不大于,± |  |  |
|  |  | 普通级 | 高精级 |  | 普通级 |  | 高精级 |
| 3～15 | 0.06 |  | 0.05 | 6～15 |  | 0.06 | 0.05 |
| ＞15～25 | 0.08 |  | 0.05 | ＞15～25 |  | 0.08 | 0.05 |
| ＞25～50 | 0.12 |  | 0.08 | ＞25～35 |  | 0.12 | 0.08 |
| ＞50～75 | 0.15 |  | 0.10 | ＞35～45 |  | 0.15 | 0.10 |
| ＞75～100 | 0.20 |  | 0.12 | ＞45～54 |  | 0.18 | 0.12 |
|  |  |  |  | ＞54～60 |  | 0.24 | 0.14 |
| 注：当要求外径偏差全为正(+)或全为负(－)时，其允许偏差为表中对应数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）长度允许偏差进行了修订，具体内容见表2。

表2  圆形管材的长度允许偏差                    单位为毫米

| 本标准 |  |  | 原标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 长度允许偏差 |  | 长度 外径≤25 | 长度允许偏差 |  |
|  | 外径≤25 | 外径>25～60 |  | 外径≤25 | 外径>25～60 |
| ≤600 | 2 | 2 | ≤600 | 1.5 | 2.5 |
| >600～2000 | 3 | 3 | >600～2000 | 2.5 | 3.0 |
| >2000～4000 | 6 | 6 | >2000～4000 | 6.0 | 6.0 |
| >4000 | 12 | 12 | >4000 | 12 | 12 |
| 注1：表中偏差为正偏差。如果要求负偏差，可采用相同的值；如果要求正和负偏差，则应为所列值的一半。 注2：倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量。每一锯切量为5mm。 |  |  |  |  |  |

7、力学性能

本标准对部分牌号的力学性能进行了修订，具体内容见表3。

表3   管材的力学性能

| 本标准 |  |  |  |  |  | 原标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 布氏硬度HBW | 维氏硬度HV | 抗拉强度Rm N／㎜2 | 伸长率A 不小于，% | 牌号 | 状态 | 布氏硬度HBW | 维氏硬度HV | 抗拉强度Rm N／㎜2 | 伸长率A 不小于，% |
| H H62、H63 H65、H68、H70 HAs62-0.04 HAs63-0.04 HAs65-0.04 HAs68-0.04 HAs70-0.04 HPb59-1 | O60 | 50～75 | 55～80 | 280～345 | － | H62、H62A H63、H63A H65、H65A H68、H68A H70、H70A HPb59-1 | M | 65±8 | 65±8 | 330～375 | － |
|  | 050 | 70～105 | 75～100 | 360～410 | － |  | Y4 | 80±8 | 82±8 | 360～410 | － |
|  | H55 | 105～125 | 110～130 | 390～440 | － |  | Y2 | 110±10 | 113±10 | 390～440 | － |
|  | H80 | 135～165 | 140～170 | 450～580 | － |  | Y | 150±10 | 155±10 | 450～580 | － |

HPb59-1

8、耐脱锌腐蚀试验

与原标准相比，本标准对失锌层深度的要求没有变化，但是确定为平均深度，并规定了进行耐脱锌腐蚀性能试验的牌号为HAs62-0.04、HAs63-0.04、HAs65-0.04、HAs68-0.04、HAs70-0.04五个牌号。

9、外形尺寸测量

增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.1的规定进行”的规定。

10、化学分析方法

增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)》。

11、取样

(1)拉伸试样按GB/T228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：试验方法》的规定进行修改。

(2)增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

四、标准水平分析

本标准是参照ASTM B135-2010《无缝黄铜管》和ASTM B251-2010《加工铜及铜合金无缝管的一般要求》标准中的内容进行修订的，本标准与参照标准的对比内容见下表。

1、圆形管材的外径及其允许偏差对比见表4。

表4 圆形管材外径及其允许偏差　              单位为毫米

| 本标准 |  |  |  | ASTM B251-2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 |  | 允许偏差，不大于,± |  | 外径 | 允许偏差，不大于,± |  |  |
|  |  | 普通级 | 高精级 |  |  |  |  |
| 3～15 | 0.06 |  | 0.05 | 3.0～16 |  |  | 0.05 |
| ＞15～25 | 0.08 |  | 0.05 | ＞16～25 |  |  | 0.05 |
| ＞25～50 | 0.12 |  | 0.08 | ＞25～50 |  |  | 0.08 |
| ＞50～75 | 0.15 |  | 0.10 | ＞50～75 |  |  | 0.10 |
| ＞75～100 | 0.20 |  | 0.12 | ＞75～100 |  |  | 0.12 |
| 注：当要求外径偏差全为正(+)或全为负(－)时，其允许偏差为表中对应数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |

通过对比可看出本标准高精级与ASTM B251-2010标准要求一致，水平相当。

2、圆形管材的壁厚及其允许偏差对比见表5。

表5   圆形管材的壁厚及其允许偏差                     单位为毫米

| 本标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASTM B251-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁 厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外径 | 壁 厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.40～0.60 |  | >0.60～0.90 |  |  | >0.90～1.5 |  |  |  | >1.5～2.0 |  | >2.0～4.0 |  |  | >4.0～7.0 |  |  |  | 0.40～0.60 | >0.60～0.90 | >0.90～1.5 | >1.5～2.0 | >2.0～3.0 | >3.0～4.0 | >4.0～5.5 | >5.5～7.0 |  |
|  | 壁厚允许偏差 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通级 | 高精级 |  | 普通级 | 高精级 |  | 普通级 | 高精级 | 普通级 |  | 高精级 |  | 普通级 | 高精级 |  | 普通级 | 高精级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3～15 | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±7 | ±9 |  | ±5 |  | ±9 | ±5 |  | ±9 | ±5 | 3.0～16 | 0．05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |  |  |
| >15～25 | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±7 | ±9 |  | ±6 |  | ±9 | ±5 |  | ±9 | ±5 | ＞16～25 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |  |
| >25～50 | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±7 | ±9 |  | ±6 |  | ±9 | ±6 |  | ±9 | ±6 | ＞25～50 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |  |
| >50～75 | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 | ±9 |  | ±6 |  | ±9 | ±6 |  | ±9 | ±6 | ＞50～75 |  | 0.10 | 0.12 | 0．15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |  |
| >75～100 | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 |  | ±10 | ±8 | ±9 |  | ±6 |  | ±9 | ±6 |  | ±9 | ±6 | ＞75～100 |  | 0.10 | 0.12 | 0．15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |  |
| 注：当要求壁厚偏差全为正(+)或全为负(－)时，其允许偏差为表中对应数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经过对比，ASTM加粗偏差水平高于本标准，其他高于本标准普通级，低于本标准高精级。

3、矩方形管两平行面间距和壁厚允许偏差

本标准矩方形管两平行面间距和壁厚允许偏差完全采用GB/T 16866中的规定，而GB/T 16866中的偏差等同于ASTM B251-2010中的规定，所以本标准中的规定等同于ASTM B251-2010水平。

4、力学性能

本标准与ASTM B135-2010中相应规定的对比见表6。

表3   管材的力学性能

| 本标准 |  |  |  |  |  | ASTM B135-2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 布氏硬度HBW | 维氏硬度HV | 抗拉强度Rm N／㎜2 | 伸长率A 不小于，% | 牌号 | 状态 | 布氏硬度HBW | 维氏硬度HV | 抗拉强度Rm N／㎜2 | 伸长率A 不小于，% |
| H62、H63 H65、H68、H70 HAs62-0.04 HAs63-0.04 HAs65-0.04 HAs68-0.04 HAs70-0.04 HPb59-1 | O60 | 50～75 | 55～80 | 280～345 | － |  |  |  |  |  |  |
|  | 050 | 70～105 | 75～100 | 360～410 | － |  |  |  |  |  |  |
|  | H55 | 105～125 | 110～130 | 390～440 | － |  |  |  |  |  |  |
|  | H80 | 135～165 | 140～170 | 450～580 | － |  |  |  |  |  |  |

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，YS/T 635-2007《卫生洁具用黄铜管》是适用于卫生洁具用拉制圆形、矩(方)形、扁圆、椭圆、D形等形状的黄铜管材，GB/T1527－2006《铜及铜合金拉制管》是一般用途的拉制管标准，属于基础标准，而本标准则为卫浴专用标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在YS/T 635-2007《卫生洁具用黄铜管》的基础上，结合我国卫生洁具用黄铜管的实际情况，同时是参照ASTM B135-2010《无缝黄铜管》和ASTMB251-2010《加工铜及铜合金无缝管的一般要求》标准进行的。标准全面覆盖了卫浴行业行业使用铜管的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。

十三、预期效果

自2000年后，中国的经济开始快速发展，人民生活水平日益提高，在生活中开始关注卫浴产品的品质和质量要求。高品质的卫浴产品一般为黄铜材料，由黄铜管加工而成。初期应用于黄铜卫浴的铜管参照GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》，但随着市场对该产品的性能和外形的要求越来越高，该标准已不再满足卫浴黄铜管的使用要求，本公司于2006年编制了专业用于卫浴的黄铜管标准，随着该产品生产技术的不断提升，该产品生产技术也已成熟稳定。随着近几年该产品的技术发展，现在产品已可以在国际市场上和日本、德国、墨西哥等著名企业进行强有力的竞争。该产品标准从无到有，到再次修订，也伴随着我国该产品在技术上的发展进程，该产品标准在技术发展的进程中也起到了规范市场，促进技术发展的作用。该产品标准中所列内容不涉及知识产权等相关问题。

《卫生洁具用黄铜管》行业标准编制组

2017年4月15日