ICS 77.150.60

H 62

YS/T  XXXX-XXXX

锌冶炼用氧化锌富集物

Zinc Oxide enrichment for zinc smelting

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司、鑫联环保科技发展有限公司、XXX。

本标准主要起草人：

锌冶炼用氧化锌富集物

1范围

本标准规定了锌冶炼用氧化锌富集物的要求，试验方法、检验规则、包装、运输、质量预报单及订货单（或合同）。

本标准适用于锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰（泥）等各种含锌物料经火法富集加工而成的供锌冶炼用的氧化锌。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14261  散装浮选锌精矿取样、制样方法

GB 20424－2006  重金属精矿产品中有害元素的限量范围

GB 20664－2006  有色金属矿产品的天然放射性限制

YS/TXXXX   再生锌原料化学分析方法

3 术语与定义

下列术语和定义使用于本文件

3.1氧化锌富集物Zinc Oxide enrichment

锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰（泥）等含锌资源通过回转窑、烟化炉、转底炉等火法冶金设备经过富集加工处理后产生的氧化锌，该氧化锌再经过浸出—净化—电解等湿法炼锌工艺生产精锌。

4 要求

4.1 产品分类：

锌冶炼用氧化锌富集物按化学成分分为五个品级：ZnO35、ZnO45、ZnO55、ZnO65、ZnO75。

4.2 化学成分

4.2.1锌冶炼用氧化锌富集物中镉、汞、砷的含量应符合GB 20424－2006的规定，其余化学成分见表1。

表1  锌冶炼用氧化锌富集物化学成分

| 品级 | 化 学 成 分 / % |
| --- | --- |
|  | ZnO，不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Fe | F | Cl |
| ZnO35 | 35 | 20 | 1.0 | 5.0 |
| ZnO45 | 45 | 10 | 1.0 | 5.0 |
| Zn055 | 55 | 10 | 1.0 | 8.0 |
| ZnO65 | 65 | 10 | 1.0 | 8.0 |
| ZnO75 | 75 | 5.0 | 1.0 | 8.0 |

4.2.2 锌冶炼用氧化锌富集物中的天然放射性限值应符合GB 20664－2006 的规定。

4.2.3 锌冶炼用氧化锌富集物中的水分（质量分数）应不大于12%，冬季应不大于8%。

4.2.4需方对锌冶炼用氧化锌富集物成分有其它特殊要求时，可由供需双方商定。

4.3  外观质量

锌冶炼用氧化锌富集物中不应混入外来杂物，同批氧化锌富集物应混匀。

5  试验方法

5.1锌冶炼用氧化锌富集物水分含量的测定按GB/T 14261的规定进行。

5.2锌冶炼用氧化锌富集物中天然放射性的测定按GB 20664－2006 的规定进行。

5.3锌冶炼用氧化锌富集物的化学成分仲裁分析方法按YS/T XXXX《再生锌原料化学分析方法》

5.4外观质量由目视法检验。

6   检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1锌冶炼用氧化锌富集物运到需方指定地点后，由需方技术监督部门验收；或运到双方认可的地点后，由合同约定方按本标准的规定进行验收。供方应确保产品质量符合本标准或订货单(或合同)的规定，并填写质量预报单。

6.1.2当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与检验结果的误差在双方认可采用的方法规定的允许误差范围内，则以原检验结果为判定依据；当仲裁结果与检验结果的误差超出双方认可采用的方法规定的允许误差范围，则以仲裁结果为最终判定依据。

6.2组批

锌冶炼用氧化锌富集物应成批提交检验，每批由相同来源的同一品级的锌冶炼用氧化锌富集物组成。火车运输以每车皮为检验批次，其它运输方式检验批次由供需双方商定。

6.3 取样和制样

6.3.1 锌冶炼用氧化锌富集物的取样方法按GB/T 14261的规定进行。

6.3.2 锌冶炼用氧化锌富集物的制备按GB/T14261的规定进行。

6.3.3 将所制样品分为4份：1份为验收分析样，1份为供方样，1份为需方样，1份为仲裁样。仲裁样保留3个月（国际贸易为6个月）。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

6.4   检验结果的判定

6.4.1   检测结果的数值修约及检验结果的判定按GB/T 8170的规定进行。

6.4.2   化学成分与本标准的规定不符时，则判该批产品不合格。

6.4.3   同一车内，发现锌冶炼用氧化锌富集物颜色明显不一致或掺杂等则判该车不合格。

6.4.4   同一车内，发现不同品级混装，则按较低品级作为判定结果。

7   包装、运输和质量预报单

7.1 锌冶炼用氧化锌富集物为散装或袋装，袋装时每袋重量应基本一致。

7.2 锌冶炼用氧化锌富集物用火车或汽车运输，装完后，应表面平整。

7.3锌冶炼用氧化锌富集物运输过程中应有防雨、防水措施。

7.4每批锌冶炼用氧化锌富集物发运时应附质量预报单，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)化学成份；

d)质量；

e)车号；

f)发货日期和发货地点；

g)本标准编号。

8 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)化学成份；

c)质量；

d)本标准编号；

e)其它。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准