ICS 77.150.40

H 69

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXXXX

代替GB/T 21651—2008

再生锌及锌合金锭

（讨论稿）

20XX-XX-XX发布                                  20XX-XX-实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

GB/T XXXXXXX

前     言

本标准代替GB/T21651—2008《再生锌合金锭》。与GB/T21651—2008相比，本标准主要变化如下：

——在原标准基础上增加了再生锌锭类、再生热镀用锌合金锭类。

——增加了再生铸造用锌合金锭相同牌号不同生产工艺产品的化学成分。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由云南祥云飞龙再生科技股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由宁波香豪莱宝金属工业有限公司、鑫联环保科技股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 21651—2008

GB/T XXXXX

再生锌及锌合金锭

1范围

本标准规定了再生锌及锌合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以含锌废料为原料经冶炼加工生产的再生锌及其合金锭。主要供镀锌、铸造、合金、化工、电气等工业部门使用。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170—2008数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12689—2004（所有部分）锌及锌合金化学分析方法

3要求

3.1产品分类

再生锌锭按化学成分分为5个牌号：ZSZn99.995、ZSZn99.99、ZSZn99.95、ZSZn99.5、ZSZn98.5。

再生铸造用锌合金锭按化学成分分为3个牌号：ZSZnAl4、ZSZnAl4Cu0.2、ZSZnAl4Cu0.5、ZSZnAl4Cu1

再生热镀用锌合金锭按化学成分分为5个牌号:ZSRZnAl0.95、 ZSRZnAl0.9、 ZSRZnAl0.55、ZSR76、

ZSRZnAl0.9Sb0.1

3.2化学成分

3.2.1各类再生锌及锌合金锭的化学成分应符合表1、表2、表3的规定。

3.2.2 需方如对再生锌及锌合金锭的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

表1  再生锌锭的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）% |
| --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | A1 | 总和 |
| ZSZn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| ZSZn99.99 | 99.99 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| ZSZn99.95 | 99.95 | 0.030 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.05 |
| ZSZn99.5 | 99.5 | 0.45 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 0.5 |
| ZSZn98.5 | 98.5 | 1.4 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 1.5 |
| 注1：牌号表示方法:“ZS”为“再生”字汉语拼音首字母。 注2：锌的含量为100%减去表1中所列杂质实测值总和的余量。 |

表2  再生铸造用锌合金锭化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | 主成分 | 杂质含量 不大于 |
|  | Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Sn |
| ZSZnAl4 | 重熔 | 3.5～4.3 | 0.2～0.75 | 0.02～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.008 | 0.004 | 0.003 |
|  | 再生 | 3.9～4.3 | — | 0.03～0.06 | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.0015 |
| ZSZnAl4Cu0.5 | 重熔 | 3.5～4.3 | 0.3～0.75 | 0.01～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.012 | 0.01 | 0.003 |
|  | 再生 | 3.9～4.3 | 0.4～0.6 | 0.03～0.06 | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.0015 |
| ZSZnAl4Cu1 | 重熔 | 3.8～4.3 | 0.7～1.25 | 0.03～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.003 |
|  | 再生 | 3.9~4.3 | 0.75～1.25 | 0.03~0.06 | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.0015 |
| ZSZnAl4Cu0.2 | 再生 | 3.5～4.5 | 0.1～0.3 | 0.02～0.05 | 余量 | 0.03 | 0.004 | 0.25 | 0.003 |
| 注：牌号表示方法:“ZS”为“再生”字汉语拼音首字母。 |

表3 再生热镀用锌合金锭化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | 主成分 | 杂质含量 不大于 |
|  | Al | Sb | Zn | Pb | Fe | Cu | Cd | Sn |
| ZSRZnAl0.95 | 0.90~1.1 | — | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| ZSRZnAl0.9 | 0.88~0.92 | — | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| ZSRZnAl0.55 | 0.50~0.60 | — | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| ZSR76 | 0.37~0.41 | — | 余量 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| ZSRZnAl0.9Sb0.1 | 0.90~1.1 | 0.09~0.11 | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| 注：牌号表示方法:“ZS”为“再生”字汉语拼音首字母 |

3.3 物理规格

3.3.1 再生锌锭单重为：25Kg±1Kg。锭的底面允许有凹槽，便于集装和使用。

3.3.2再生铸造用锌合金锭的单锭重为：10kg±1Kg

3.3.3 再生铸造用锌合金锭为长方梯形，底部有便于集装的凹槽。（见附录A图1a、图1b）。

3.3.4 再生热镀用锌合金锭单重为：1000kg±100kg。锭型图见附录B。

3.3.5 需方如对再生锌及锌合金锭的形状、重量有特殊要求时，由供需双方商定。

3.4  外观质量

3..4.1 再生锌锭表面不允许有熔洞、夹层、熔渣及外来夹杂物，不得有飞边毛刺（允许修整），但允许有自然氧化膜。

3.4.2 再生铸造用锌合金锭表面不得有熔渣和夹杂物，但允许有浇铸时产生的轻微表面缩孔。

3.4.3 再生铸造用锌合金锭表面不得有飞边毛刺（允许修整）。

3.4.4 再生热镀用锌合金锭表面不允许有熔渣、外来夹杂物和污染物。

3.4.5 再生热镀用锌合金锭不允许有熔洞、缩坑（轻微缩孔例外）、明显裂纹（宽度不大于1m m）,不允许有大于10mm的飞边、毛刺（允许修整）。

4 试验方法

4.1 再生锌及锌合金锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T12689—2004中的有关规定进行。

4.2 再生锌及锌合金锭的重量用称量法检验。

4.3再生锌及锌合金锭的表面质量用目视法检验。

5检验规则

5.1检查和验收

5.1.1再生锌及锌合金锭应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2组批

5.2.1再生锌锭应成批提交验收，每批应由同一牌号的锌锭组成。同一牌号的锌锭允许有多种批号，每批重量不超过60t。

5.2.3再生铸造用锌合金锭应成批提交检验，每批应由同一牌号同一熔炼号的产品组成，批量不大于60t。

5.2.4经供需双方商定，再生铸造用锌合金锭也可由同一牌号的多个熔炼号的产品组成一个检验批，批量按需方要求执行。

5.2.5再生热镀用锌合金锭应成批提交验收，每批应由同一牌号同一熔炼号的产品组成。经用户同意，允许由同一牌号多个熔炼号的产品组成一个检验批。批量按需方要求执行。

5.3检验项目

每批再生锌及锌合金锭应进行化学成分、重量和外观质量的检验。

5.4取样和制样

5.4.1生产取样

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

5.4.2仲裁取样和制样

5.4.2.1再生锌锭仲裁取样数量：从该批锭中等间隔抽出，每批抽取6块～20块。

5.4.2.2：再生锌锭仲裁布点方法：将取得的样锭分组，每组样锭最多为10块。样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形，在此矩形上画出两对角线。再将每块锌锭表面等分成该组锭数加1个相等的部分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块锌锭的第一条等分线交点上钻孔，第二块锌锭在第二条等分线上钻孔，依此类推，详见图1.当钻屑量不足时，可在每块锭等分线交点相临处增加钻孔。

图1再生锌锭样钻孔位置示意图

5.4.2.3再生热镀用锌合金锭仲裁取样数量：从该批锭的每10块锭中任取2块～3块锭。

5.4.2.4.再生热镀用锌合金锭布点方法：在每一锭正反两表面各划二条对角线，在对角线上均匀布5点，一点在两对角线交点处，其余4点各在顶角与对角线交点之间的二分之一处（见图2）。

图2  热镀用锌合金锭布点位置示意图

5.4.2.5再生铸造用锌合金锭仲裁取样数量:从该批锭中，等距离（间隔）随机抽取12锭。

5.4.2.6再生铸造用锌合金锭布点方法：将抽取的样锭按每4个锭为1组，共分3组，将每组4块样锭，按浇铸面A与底面B依次排列成长方形，在长方形上划2条对角线，与每锭纵向中心线相交的两点为该锭的取样点，如图3所示。

5.4.2.7取样钻头直径为10mm～15mm，钻孔时不得使用润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于再生锌及锌合金锭厚度的三分之二。

5.4.2.8将每批所得钻屑剪碎至2mm以下，混合均匀，用四分法缩分至1000g，用磁铁除净加工时带入的铁质,分成四等份，分别加封，盖供需双方印记，二份用于仲裁，其余双方各存一份。

5.5检验结果判定

5.5.1再生锌及合金锭的化学成分检验结果的数值修约、修约后数值的判定按GB/T 8170—2008的有关规定进行。

5.5.2再生锌及锌合金锭的化学成分与本标准或订货合同不符时，按批判不合格。若产品由多个熔炼号组批时，应按熔炼号分别化验，并根据化验结果判断该熔炼号产品是否合格。

5.5.3再生锌及锌合金锭的物理规格、外观质量与本标准或订货合同不符时，按锭判不合格。

6标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1标志

6.1.1每块再生锌及锌合金锭上应有不易脱落、清晰的供方商标标志。

6.1.2再生锌锭、再生铸造用锌合金锭应打捆集装并粘贴标签（再生热镀用锌合金锭单锭粘贴标签），其上注明：

a)供方名称或商标；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)捆重。

6.2包装

6.2.1再生热镀用锌合金锭不包装。

6.2.2再生锌锭、再生铸造用锌合金锭应堆码整齐，并用相应强度且不易锈蚀的包装带捆扎包装。

6.2.3再生铸造用锌合金锭打捆后，应用塑料薄膜袋包装，以防尘防潮。

6.3 运输与贮存

6.3.1再生锌及锌合金锭包装成捆后，应确保其在运输过程中不散捆。

6.3.2再生锌及锌合金锭应用无腐蚀性物质、洁净的运输工具装运，防止被雨水淋湿。

6.3.3再生锌及锌合金锭应贮存在干燥、通风、无腐蚀性物质的仓库里。

6.4 其他

需方如对再生锌及锌合金锭的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

6.5质量证明书

每批产品出厂时应附质量证明书，其上注明：

a)供方名称；

b)商标

c)产品名称；

d)牌号

e)批号；

f)净重和件（捆）数；

g)分析检验结果和质量监督部门印记；

h)本标准编号；

i)出厂日期。

7订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a)产品名称；

b)牌号；

c)数量；

d)本标准编号；

e)其他需要协商或增加标准以外的内容。

附录A

（资料性附录）

附录B

（资料性附录）

再生热镀用锌合金锭锭型图

单位为毫米

中 华 人 民 共 和 国

国家标准

再生锌及锌合金锭

GB/TXXXXX

*

中国标准出版社出版发行

北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址www.spc.net.cn

电话：68523946  68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本880×1230  1/16  印张0.5  字数10千字

2008年8月第1版  2008年8月第一次印刷

*

书号：15506·1-32418  定价20.00元

如有印装差错  由本社发行中心调换

版权专有  侵权必究

举报电话：（010）68533533

# Text boxes

ICS 77.150.60

H 69

发布