中华人民共和国有色金属行业标准

YS／T XXX一XXXX

锡  粒

tin grain

201X-XX-XX发布                                  201X一XX一XX实施

前   言

本标准是依据GB/T1.1-2009规定的起草规则进行编制的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由XXXX、XXXX负责起草。

本标准由XXXX、XXXX参加起草。

本标准主要起草人：XXX XXX XXX XXX XXX。

锡  粒

范围

本标准规定锡粒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书（合同或订货单）的内容。

本标准适用于以锡锭为原料，经熔滴或机械加工得到的锡粒。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 728   锡锭

GB/T 3260  锡化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 锡粒  tin grain

直径为0.5mm～6mm的锡金属球状体和类球状体。

3.2圆球状锡粒  spherical tin grain

外形像圆球形，长短轴比＜1.5的锡金属颗粒。

3.3扁球状锡粒Flat spherical tin grain

外形像扁球的锡金属颗粒。

3.4 水滴状锡粒The waterdrop-shaped tin grain

外形像水滴的锡金属颗粒。

3.5 粒径规格

以筛分确定粒径规格。

要求

4.1牌号及化学成分

4.1.1锡粒分为Sn99.90（A、AA）；Sn99.95（A、AA）；Sn99.99(A)三个牌号，五个级别。化学成分应符合GB/T 728的规定，见表1。

表1    锡粒化学成分

| 牌 号 | Sn99.90 | Sn99.95 | Sn99.99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级 别 | A | AA | A | AA | A |
| 化 学 成 分 （质量分数）/% | Sn不小于 | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.95 | 99.99 |
|  | 杂 质 不 大 于 | As | 0.0080 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0005 |
|  |  | Fe | 0.0070 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0020 |
|  |  | Cu | 0.0080 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0005 |
|  |  | Pb | 0.0320 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.0035 |
|  |  | Bi | 0.0150 | 0.0150 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0025 |
|  |  | Sb | 0.020 | 0.020 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0015 |
|  |  | Cd | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 |
|  |  | Zn | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 |
|  |  | Al | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 |
|  |  | S | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 |
|  |  | Ag | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | Ni+Co | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0006 |
|  |  | 杂质总和 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 注：表中杂质总和指表中所列杂质元素实测值之和。 |

4.1.2 经供需双方协商，可供其它化学成分的锡粒。

4.2 粒径规格

按粒径大小分为四个规格，粒径规格应符合表2的规定。也可按用户需求生产其它粒径规格的锡粒。

表2   粒径规格

| 粒径规格(φ) | 粒径要求 |
| --- | --- |
| 0.5mm～1.5mm | 粒径范围 (φ) | ＜0.5mm | 0.5mm～1.5mm | >1.5mm | 最大颗粒粒径应小于粒径上限的2倍 |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≧90% | ≤2% |  |
| 1mm～2.5mm | 粒径范围(φ) | ＜1mm | 1mm～2.5mm | >2.5mm |  |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≧90% | ≤2% |  |
| 2mm～4mm | 粒径范围(φ) | ＜2mm | 2mm～4mm | >4mm |  |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≧90% | ≤2% |  |
| 4mm～6mm | 粒径范围(φ) | ＜4mm | 4mm～6mm | >6mm |  |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≧90% | ≤2% |  |

4.3形状

按长短轴比分为三种形状，锡粒的形状应符合表3的规定。也可按用户需求生产其它形状的产品。

表3 锡粒形状

| 项目 序号 | 锡粒形状 | 长短轴比 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆球状 |  | a/b＜1.5 | ≧90% |
| 2 | 扁球状 |  | a/b＜2.0 |  |
| 3 | 水滴状 |  | a/b＜2.5 |  |

4.4 外观

外观为锡金属光泽，无粘连，无明显外来杂物及其它污染物。

试验方法

5.1化学成分按GB/T 3260中相应方法进行。

5.2若需测定4.1.1中规定外的其它元素，由供需双方确定适合的分析方法。

5.3粒径规格选用对应粒径的标准筛进行筛分。

5.4形状用游标卡尺测量或图像分析仪测量。

5.5外观用目视法检查。

检验规则

6.1检查和验收

6.1.1锡粒产品由供方质量检验部门进行检验，保证锡粒质量符合本标准（或合同）的规定，并提供质量证明书。

6.1.2需方对收到的锡粒应按本标准的规定进行质量检验，如检验结果与本标准（或合同）不符合时，应在产品收到之日起60天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方共同采集仲裁样品。

6.2 组批

每批产品由同一牌号级别、粒径规格、形状的锡粒组成。

6.3 检验项目

按4.1条、4.2条、4.3条、4.4条的规定，对每批锡粒的化学成分、粒径规格、形状、外观进行检验。

6.4 取样和制样

6.4.1 生产控制取制样方法

供方可在生产过程中从均匀的金属熔体中取样，也可用其他方法取样。

6.4.2.仲裁取制样方法

取样：随机抽取同批次总件（桶、袋）数的5%，最少不小于2件，每件中任意抽取不少于1000g的锡粒样品，混匀后以四分法缩分为三份，每份样不少于500g，一份经熔化后搅拌均匀浇成条状试样用于化学成分检验，一份用于外观和粒径规格检验，一份从中随机抽取50颗用于形状检验。

制样：采用锯取的方法制样，制样前应将样品表面清理干净，锯样速度以锯屑不产生氧化为原则，不得使用任何润滑剂，将样品制成不大于4mm的屑状，用磁铁除净加工时带入的铁屑，混匀后，以四分法缩分至不少于200克，分成三等份，由供需双方签封并加盖印记，一份用于化学成分仲裁，其余双方各存一份。

6.5 检验结果的判定

6.5.1检验结果数值按GB/T 8170规定修约、表示和判定。

6.5.2化学成分结果不符合本标准或订货合同时，从该批产品中再抽取双倍数量的试样进行重复试验，若仍有一项试验结果不合格，按批判为不合格。

6.5.3粒径规格、形状和外观不符合本标准或订货合同时，对该批产品每件进行抽取试样并试验，若有试验结果不合格，按件判为不合格。

7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1标志

7.1.1锡粒产品包装物上应注明

a) 生产企业名称、地址、商标、联系电话；

b) 产品名称、牌号级别和粒径规格；

c) 批号及执行标准；

d) 净质量，生产日期；

e) 防潮标志；

f) 检验合格标志。

7.2 包装、运输和贮存

7.2.1桶包装，每桶净质量20kg；袋包装，每袋净质量1000kg。需方对包装有特殊要求时，由供需双方商定。

7.2.2运输时要防摩擦、防雨淋，防潮湿，防止接触化学药剂。

7.2.3贮存于常温、干燥、无腐蚀的库房内。

7.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称和商标、地址、电话、传真；

b） 执行标准；

c） 产品名称、牌号级别和粒径规格；

d） 批号、净质量和件数；

e） 分析检验结果；

f） 质量检验部门印记。

8订货合同内容

本标准所列锡粒的订货单(或合同)内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）执行标准；

c）牌号级别和粒径规格；

d）数量及包装方式；

e）其它。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部   发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.040

H 60