06

ICS 77.120.10

H

中华人民共和国国家标准

铝合金中温钎料

Aluminum medium temperature brazing solders

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

GB/T ×××××—××××

前     言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：北京有色金属与稀土应用研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、

中国航空工业集团公司第六三一研究所、广东省工业分析质检中心。

本标准主要起草人:

- 铝合金中温钎料

- 1  范围

本标准规定了铝合金中温钎料的型号、化学成分、技术条件、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于钎焊使用的铝合金中温钎料。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3199    铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13815   铝基钎料

GB/T 13393   验收抽样检查导则

GB/T 20975.3 铝及铝合金化学分析方法第3部分：铜含量的测定

GB/T 20975.4  铝及铝合金化学分析方法第4部分：铁含量的测定

GB/T 20975.5  铝合金化学分析方法第5部分：硅含量的测定

GB/T 20975.8  铝及铝合金化学分析方法第8部分：锌含量的测定

GB/T 20975.16 铝及铝合金化学分析方法第16部分：镁含量的测定

- 3 要求

- 3.1钎料的分类和牌号

铝合金中温钎料包括铝硅铜镁（BAl82SiCuMg）和铝铜硅镍（BAl73CuSiNi）两种。

铝合金中温钎料的牌号和标记方法按GB/T 13815进行。

钎料的供应状态有：软态（O）、硬态（H）。

产品类型有片、丝、箔等形式，具体类型规格类型由供需双方协商。

- 3.2化学成分

铝合金中温钎料的化学成分应符合表1的规定。

表1 铝合金中温钎料的化学成分

| 牌号 | 主要元素（质量分数）， % |  |  |  |  | 杂质元素（质量分数）不大于，% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Cu | Mg | Ni | Fe | Zn | Cd | 其他单个 | 总量 |
| BAl82SiCuMg | 余量 | 10.5~11.5 | 4.5~5.5 | 1.0~1.8 | / | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| BAl73CuSiNi | 余量 | 4.5~5.5 | 19.0~21.0 | / | 1.8~2.2 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |

化学分析所得数值保留位数与表1中要求一致，数值修约规则按GB/T 8170 进行。

- 3.3 钎料的熔点

- 铝合金中温钎料的化学成分应符合表2的规定。

表2 钎料的化学成分

| 牌号 | BAl82SiCuMg | BAl73CuSiNi |
| --- | --- | --- |
| 熔化温度范围/℃ | 500-562 | 510-538 |

3.4 几何尺寸

铝合金中温钎料的几何尺寸及其允许偏差应符合表3、表4、表5的规定。

表3片状焊料的厚度公差                  单位为 毫米

| 厚度（公称尺寸） | 厚度公差（公称尺寸） |
| --- | --- |
|  | 钎料宽度 1~300 |
| ≥0.05 ~ 0.1 | ±0.01 |
| 0.1~ 0.2 | ±0.02 |

表4 片状焊料的宽度公差                  单位为 毫米

| 焊片宽度（毫米） | 宽度公差（公称尺寸） |
| --- | --- |
| ≤120 | ±1.5 |
| 120 ~ 170 | ±2.0 |
| 170~300 | ±3.0 |
| 注：片材最小长度不得小于1000mm |  |

表5 丝材的尺寸及其极限偏差        单位为 毫米

| 焊丝直径 | 直径极限偏差 |
| --- | --- |
| ≤1.5 | ±0.08 |
| 1.5 ~ 2.0 | ±0.1 |
| ≥2.0 | ±0.15 |
| 注：焊丝的椭圆度不应超过直径极限偏差范围。 |  |

注：其它类型钎料的尺寸规格及公差、重量偏差由供需双方协商。

- 3.5表面质量

3.5.1片材表面应具有金属光泽，洁净，平整，不允许有褶皱、夹层、夹杂物、严重表面氧化。

3.5.2允许有不影响钎焊性能，深度不超出尺寸允许偏差的擦伤、划痕、辊痕、凹坑和凸点等缺陷。

3.5.3焊丝表面应洁净，不应有气泡；允许有少量、轻微的划伤和毛刺，划伤的深度不得超过直径负偏差。

3.5.4焊丝不得折弯和缠绕混乱。

4 试验方法

4.1 化学成分

钎料的化学成分分析方法按GB/T 20975.3-2008测定铜量、GB/T 20975.4-2008测定铁量、GB/T 20975.5-2008测定硅量、GB/T 20975.8-2008测定锌量、GB/T 20975.16-2008测定镁量。也可由供需双方协商。

每批钎料采用的取样方法、取样位置以及化学分析方法应做记录，其化学成分应符合表1的规定。在化学分析中如发现由其它元素存在时，须作进一步分析，以便确定杂质总量是否符合表1中的规定.

4.2 熔点

钎料的熔点按GB/T 1452的规定执行。

4.3 几何尺寸

采用精度不低于0.01mm的量具测量钎料的几何尺寸

5 检验规则

5.1钎料外形尺寸根据3.4要求用相应精度测量工具进行测量、检查。抽样方案按照GB/T 13393中的规定进行。

- 5.2钎料表面质量按3.5进行检验。抽样方案按照GB/T 13393中的规定进行。

- 5.3钎料按5.1、5.2进行检验，各项试验或检验即使有一个试样的试验或检验结果不合格时，则从该批次中再抽取双倍试样进行该不合格项目的复验，复验结果仍不合格，则该批钎料不能作为符合本标准的成品交货。

- 6标识、包装、运输、贮存

- 6.1标识

每批钎料应附有纸质标签，其上注明：合金牌号、批号（炉号）、规格和状态。

- 6.2包装

钎料的包装、运输和贮存应符合GB/T 3199-2007铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存的规定。

- 6.3产品质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a.供方名称；

b.产品名称；

c.产品的牌号、批（炉）号；

d.规格；

e.供应状态；

f.合同号；

g.净重和件数；

h.各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i.本标准编号；

j.生产日期。

- 7合同（或订货单）内容

订购本标准所属材料的合同（或订货单）中，应包括下列内容：

a.产品名称；

b.牌号及状态；

c.规格；

d.重量；

e.本标准编号；

f.合同号；

g.包装；

h.其他特殊要求；