ICS 77.150.30

H62

热交换器用铜及铜合金带材

GB/T XXX-XXXX

热交换器用铜及铜合金带材

Copper and Copper alloys Strip for heat switch

（报批稿）

201x-xx-xx 发布

201x-xx-xx 实施

前  言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：富威科技（吴江）有限公司。

本标准参加起草单位：太原晋西春雷铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、铜陵金威铜业有限公司。

本标准主要起草人：。

GB/T XXX－XXXX

热交换器用铜及铜合金带材

GB/T XXX－XXXX

- 1  范围

本标准规定了热交换器用铜及铜合金带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）等。

本标准适用于制造热交换器的外壳和散热片用铜及铜合金带材。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1-2010    金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T4340.1        金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T5121（所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231          加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T8888          重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存和质量证明书

GB/T10610         产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T26303.3       铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分：板带材

GB/T4156          金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验

YS/T482           铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T668           铜及铜合金力理化检测取样方法

YS/T815           铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 3  要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

带材的牌号、状态、规格应符合表1规定：

表1   带材的牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 供应状态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP1 | C12000 | 软化退火（O60） 退火到1/4硬（O81） 冷加工到1/2硬（H02） 冷加工到硬态（H04） | 0.1-1.6 | 20-630 |
| TP2 | C12200 |  |  |  |
| T3 | T11090 |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，也可供应其他状态、规格的带材。 |  |  |  |  |

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TP2（C12200）制造的软态（O60），厚度为0.3mm，宽度为259.4mm的带材标记为：

铜带GB/T XXXX – TP2 O60 – 0.3×259.4

或     铜带GB/T XXXX – TC12200 O60– 0.3×259.4。

  - 化学成分

带材的化学成份应符合GB/T5231规定。特别地，带材含氧量要求不大于30ppm。

3.3  外形尺寸及其允许偏差

3.3.1  带材的厚度、宽度尺寸允许偏差应符合表2、表3的规定。

表2   带材厚度允许偏差         单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.10-0.20 | ±0.005 |
| ＞0.20-0.30 | ±0.008 |
| ＞0.30-0.45 | ±0.010 |
| ＞0.45-0.60 | ±0.015 |
| ＞0.60-1.00 | ±0.018 |
| ＞1.0-1.6 | ±0.025 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数据的2倍。 |  |

表3 带材宽度允许偏差          单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
| 20～150 | ±0.1 |
| ＞150～360 | ±0.12 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数据的2倍。 |  |

3.3.2  带材应平直，允许有轻微波浪，宽度不大于150mm的带材，其侧边弯曲度应不超过1.0mm/m；宽度大于150mm的带材，其侧边弯曲度应不超过1.5mm/m。

3.3.3  带材的两边应切齐、无毛刺、裂边和卷边。厚度不大于0.4mm的带材，其边部毛刺高度应不大于0.03mm；厚度大于0.4mm的带材，其边部毛刺高度应不大于0.05mm。

3.4  力学性能

带材的室温力学性能应符合表4的规定。

表4  带材力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度mm | 拉伸试验 |  | 硬度试验 | 杯突试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 伸长率A11.3 % | 维氏硬度 HV | 杯突值 mm |
| TP1 TP2 T3 | O60 | ≥0.2 | 220～275 | ≥30 | 50～60 | ≥7.5 |
|  | O81 |  | 230～290 | ≥25 | 55～70 | ≥7.0 |
|  | H02 |  | 240～350 | ≥8 | 80～100 | ≥5.5 |
|  | H04 |  | 290～390 | — | 90～120 | — |
| 注：厚度小于0.2mm的带材，其试验结果仅供参考或由供需双方商定。 |  |  |  |  |  |  |

3.5  电性能

TP1、TP2、T3牌号带材,在20℃时，室温条件下导电率不应小于80%IACS。

3.6  粗糙度

带材的粗糙度应符合表5规定。

表5   带材粗糙度

| 牌号 | 供应状态 | 粗糙度 Ra/µm |
| --- | --- | --- |
| TP1、TP2、T3 | O60、O81、H02、H04 | 0.2-0.5 |

3.7  表面质量

- 带材表面应光滑、清洁，不允许有分层、起皮、裂纹、压折、起刺、气泡、划伤、夹杂、绿锈等不良现象；同时不允许有其他任何影响使用的缺陷。

- 4  试验方法

4.1  化学成分

带材化学成分的检测按GB/T5121（所有部分）或YS/T482的规定进行，仲裁分析方法按GB/T5121（所有部分）的规定进行。

  - 外形尺寸其允许偏差

带材的外形尺寸检测按GB/T 26303.3的规定进行。

4.3  力学性能

4.3.1  带材的拉伸试验按GB/T228.1-2010的规定进行，试样号为定标距试样P02或P03。

4.3.2  带材的维氏硬度试验按GB/T4340.1的规定进行。

4.3.3  带材的杯突试验按GB/T4156的规定进行。

4.4  电性能

带材电性能试验按照GB/T3048.2的规定进行。

4.5  粗糙度

粗糙度检验应垂直于轧制方向，按GB/T10610的规定进行。

4.6 表面质量

带材的表面质量应用目视进行检验。

- 5   检验规则

  - 检查和验收

    - 带材应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复检，复检结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批（卷、盘、箱）重量应不大于3500kg（如该批为同一熔次，可不限定组批量）。

  - 检验项目

每批带材出厂前应进行化学成分、外形尺寸其允许偏差、力学性能和表面质量的检验，当需方要求时，还应进行电性能和粗糙度的检验。

  - 取样

带材取样应符合表6规定。取样方法按YS/T668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T815的规定进行。

表6  带材的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉每批取样1个 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷检查 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取两卷，每卷沿轧制方向取1个样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 每批任取两卷，每卷沿轧制方向取1个样 | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量 | 逐卷检查 | 3.5.1 | 4.4 |
| 粗糙度 | 每批任取两卷，每卷沿轧制方向取1个样 | 3.6.2 | 4.5 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该炉（或批）带材不合格。

5.5.2  带材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷不合格。

5.5.3  当力学性能、电性能和粗糙度的试验结果中有试样不合格时，应从该批次带材（包括原检验不合格的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材（或该卷带材）不合格，允许供方逐卷检验，合格者交货。

- 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

带材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

- 7   订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 尺寸允许偏差（有特殊要求时，重点注明）；

- 电性能（需方有要求时）；

- 粗糙度（需方有要求时）；

- 重量（卷重和托重）；

- 包装要求（有特殊要求时）；

- 本标准编号；

- 其它。