《铍青铜板材和带材》行业标准征求意见稿

编制说明

一、工作简况

1.任务来源

随着市场需求的不断提高，电子电器、通讯仪器、航空航天、石油化工、冶金矿山、汽车家电、机械制造等多种领域科技飞速发展。原2012版标准中产品种类和部分内容已不能满足现有国内铍铜产品要求。为规范和指导铍铜产品生产使用，特对2012版标准提请更改。

2. 主要工作过程

铍青铜具备优越的性能在电子电器、通讯仪器、航空航天、石油化工、冶金矿山、汽车家电、机械制造等多种领域广泛应用，随着铍青铜板带材生产技术和设备的不断进步，铍青铜板带材市场需求量也在不断增加，对质量要求也越来越严格， YS/T 323-2012有必要进行修订，以满足当前国内外用户的需求。

中色（宁夏）东方集团接到《铍青铜板材和带材》修订任务后，成立了标准编制小组，组织生产、质量、科技和销售部门对标准进行了重新审查，整理了产品的技术要求和规格，并根据目前公司的生产和质量水平进行讨论和论证，提出修改意见，在此基础上形成标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1．编制原则

1）符合性：本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写，并符合TCS2009《中国标准编写模板》国家标准的电子文本要求。

2）适应性：修订后的标准反映了国内生产企业的先进技术水平，便于生产，易于应用。

3）先进性：中色（宁夏）东方集团是目前国内从事铍青铜合金生产的最大厂家，技术力量雄厚，产品质量相对稳定，年产符合国外先进标准的铍青铜板带材2000吨，产品质量达到国际先进水平，对国内生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。

2．修订内容

根据目前的生产水平状况及市场和用户的的要求对原标准进行产品品种、规格尺寸及精度、性能指标等方面的内容的修订：

——增加了C17200、C17410、C17450、C17460、C17500（TBe0.6-2.5）、C17510（TBe 0.4-1.8）六个牌号及相关规定；

——修订了板材和带材厚度、宽度及其允许偏差；

——增加了板材和带材的TH状态表示方法；

——增加了“试样制备按YS/T 815的规定进行”的规定；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定；

——增加了带材的侧边弯曲度要求；

——增加了带材导电性能要求；

——取消了带材长度要求；

——将原有附录内容调整至标准正文。

2.1  新增C17200、C17410、C17450、C17460、C17500（TBe0.6-2.5）、C17510（TBe 0.4-1.8）六个牌号及相关规定

2.1.1产品分类

在2012版基础上增加以上6个牌号、状态、规格详见表1

表1

| 合金牌号 | 代号 | 状态 | 尺寸要求/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TBe2 | T17720 | 固溶处理（TB00或A） 固溶热处理+ 冷加工（1/4硬）(TD01或1/4H) 固溶热处理+冷加工（1/2硬）(TD02或1/2H) 固溶热处理+冷加工（硬）(TD04或H) | 带材：厚度0.05～1.5； 宽度10～400； 长度＞3000 板材：厚度>0.40～6.0； 宽度30～400； 长度≤3000 |
| TBe1.9 | T17710 |  |  |
| TBe1.9-0.5 | C17200 |  |  |
| TBe1.7 | T17700 | 固溶热处理+冷加工（1/2硬）(TD02或1/2H) 固溶热处理+冷加工（硬）(TD04或H) |  |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | 固溶热处理+沉淀热处理（TF00或AT） 固溶热处理+冷加工（1/2硬）+沉淀热处理（TH02或1/2HT） 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04或HT） |  |
| TBe0.3-0.7 | C17450 |  |  |
| TBe0.3-1.2 | C17460 |  |  |
| TBe0.6-2.5 | C17500 |  |  |
| TBe 0.4-1.8 | C17510 |  |  |
| 经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态和规格的带材。 |

2.1.2化学成分

新增4个GB/T5231-2012中未列入4种牌号的化学成分详见表2

表2新增化牌号化学成分

| 牌号 | 代号 | 化学成分 % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Be | Co | Ni | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Fe | Zr | Sn | Si | Al | 杂质总和 |
| TBe1.9-0.5 | C17200 | 余量 | 1.8-2.0 | - | - | ≥0.2 | ≤0.6 | - | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | 余量 | 0.15-0.50 | 0.35-0.6 | - | - | - | ≤0.20 | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |
| TBe0.3-0.7 | C17450 | 余量 | 0.15-0.50 | - | 0.50-1.0 | - | - | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |
| TBe0.3-1.2 | C17460 | 余量 | 0.15-0.50 | - | 1.0-1.4 | - | - | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |

2.2修订了板材和带材厚度、宽度及其允许偏差详见表3

2.2.1铍青铜板带材生产工艺优化和生产设备自动化及其精度也相应提高。

2.2.2随着汽车行业、电子电器、航空航天、通讯仪器迅猛发展，铍青铜带材下游客户对其尺寸公差精度要求不断提高。修订了板材和带材厚度、宽度的允许偏差，详见表3、表4。

表3厚度允许公差变化

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度mm | 较高级 | 较高级 |
| 1 | ≤0.09 | -0.008 | -0.006 |
| 2 | >0.09～0.14 | -0.012 | -0.01 |
| 3 | >0.14～0.30 | -0.016 | -0.015 |

表4板材、带材宽度允许公差变化

| 项目 | 宽度mm | 板材厚度mm | 带材厚度mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤1.5 | >1.5～3.0 | >3.0～5.0 | >5.0～6.0 | 0.05～1.5 |
|  | 宽度允许偏差 |
| 原标准 | ≤200 | -2 | -2 | -2 | -5 | -0.8 |
|  | >200～400 | -2 | -2 | -2 | -5 | -0.8 |
| 修订为 | ≤200 | -1 | -1 | -2 | -3 | -0.2 |
|  | >200～400 | -1 | -1 | -2 | -3 | -0.4 |

2.3新增带材侧边弯曲度要求详见表5

表5 带材的侧边弯曲度

| 宽度/mm | 侧边弯曲度，mm/m |
| --- | --- |
|  | 厚度≤0.50 | 厚度＞0.50 |
| 10-50 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| ＞50-100 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| ＞100-200 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| ＞200-400 | ≤3.0 | ≤4.0 |

2.4力学性能变化

2.4.1 新增C17200力学性能

从化学成分上TBe2与C17200相似，目前国内生产水平所生产的C17200与TBe2带材力学性能相似。C17200与TBe2性能执行2012版本性能详见表6

表6  TBe2和C17200力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MPa | MPa | % | HV |
| TBe2 TBe1.9-0.5 | T17720 C17200 | TB00 | A | 400-560 | 190-380 | 35 | ≤140 |
|  |  | TD01 | 1/4H | 520-610 | 410-560 | 10 | 120-220 |
|  |  | TD02 | 1/2H | 590-690 | 500-660 | 6 | 140-240 |
|  |  | TD04 | H | ≥650 | 620-800 | 2 | ≥170 |
|  |  | TF00 | AT | 1140-1340 | ≥960 | 3 | ≥320 |
|  |  | TH01 | 1/4HT | 1210-1410 | ≥1030 | 2.5 | 320~420 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 1280-1480 | ≥1100 | 1 | 340~440 |
|  |  | TH04 | HT | 1310-1520 | ≥1140 | 1 | ≥360 |

2.4.2  TBe1.7力学性能

新增TF00、TH01、TH02、TH04四种状态力学性能详见表7

表7新增TBe1.7力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MPa | MPa | % |
| TBe1.7 | T17700 | TF00 | AT | 1030-1240 | ≥890 | 3 |
|  |  | TH01 | 1/4HT | 1100-1310 | ≥930 | 2.5 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 1170-1380 | ≥1000 | 1 |
|  |  | TH04 | HT | 1240-1450 | ≥1070 | 1 |

2.4.3  新增C17410、C17450、C17460、C17500、C17510力学性能

随着各个行业的发展国内对铍铜产品种类需求越来越多，本单位经过近10年的产品研发已经完成以上新增牌号产品的研制，产品已通过客户使用认证。为规范并指导客户使用，现新增以上5中牌号产品的力学性能详见表8

表8新增C17410、C17450、C17460、C17500、C17510力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MPa | MPa | % | HV |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | TH02 | 1/2HT | 655-790 | 550-690 | 10月20日 | 180-230 |
|  |  | TH04 | HT | 760-890 | 690-830 | 7月17日 | 210-278 |
| TBe0.3-0.7 | C17450 | TH02 | 1/2HT | 655-790 | 550-590 | 12 | 180-245 |
| TBe0.3-1.2 | C17460 | TH03 | 3/4HT | 790-930 | 655-790 | 11 | 220-280 |
|  |  | TH04 | HT | 825-965 | 720-860 | 10 | 230-290 |
| TBe 0.6-2.5 TBe 0.4-1.8 | C17500 C17510 | TF00 | AT | 690-895 | ≥550 | 10 | 195-275 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 760-965 | ≥655 | 8 | 216-287 |
|  |  | TH04 | HT | 760-965 | ≥655 | 8 | 216-287 |

2.4.4力学性能备注说明

①为规范和指导客户更好使用本标准，特新增每种牌号带材“屈服强度”项。

②新增两条备注

新增“注3：屈服强度仅作为材料设计参考使用，不作为评判标准。需方如有需要，可在合同中注明，可进行屈服强度测试。注4：本表中所有上限为材料设计参考使用不作为判废标准。”

2.5导电性能

C17410、C17450、C17460、C17500、C17510属高强高导电性能产品，客户对力学性能和导电性能提出特定要求。根据客户实际使用要求特新增以上5中牌号合金的导电性能，详见表9

表9  C17410、C17450、C17460、C17500、C17510导电性能

| 铜合金代号 | 回火方式 | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- |
| C17410 | TH02，TH04 | 45 |
| C17450 | TH02 | 50 |
| C17460 | TH03，TH04 | 50 |
| C17500 （TBe 0.6-2.5） C17510 （TBe 0.4-1.8） | TF00(AT) | 45 |
|  | TH02(1/2HT) | 48 |
|  | TH04(HT) | 48 |

2.6  取消带材长度要求

随着工业化水平的提高，客户对产品的单卷重量要求越来越高。产品长度远远超过2012版本要求，因此取消带材长度要求。

2.8产品制样取样规范

为规范产品制样取样，特增加“试样制备按YS/T 815的规定进行”和“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定。

2.9取样内容调整

由于新增导电性能和侧边弯曲度的要求，取样内容做了相应调整。调整后标准变化详见表10

表10 新调整后取样规定

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检查或试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 需方在板带上任取（供方在熔铸时取样） | 每批取一个试样 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸及允许偏差 | - | 逐张（卷） | 3.4 | 4.2 |
| 侧边弯曲度 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.4 | 4.2 |
| 拉伸试验 | 沿轧制方向 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.5 | 4.3 |
| 硬度试验 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 杯突试验 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.6.1 | 4.5 |
| 弯曲试验 | 沿轧制方向 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.6.2 | 4.6 |
| 导电率 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.7 | 4.7 |
| 晶粒度 | 任意纵截面 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.8 | 4.8 |
| 表面质量 | — | 逐张（卷） | 3.9 | 4.9 |

2.7附录调整

2.7.1原2012版本中沉淀热处理工艺制度和沉淀热处理力学性能属于产品标准热处理工艺技术要求，现申请调整至标准正文。

2.7.2删除附录中维氏硬度选用载荷。

三、标准水平分析，包括：

与国内主要生产厂家产品各项技术指标相比，本标准属于国内先进水平。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的修订符合国家相关法律法规的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准实施后代替YS/T 323-2012《铍青铜板材和带材》

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

《铍青铜板材和带材》行业标准的修订考虑了我国铍青铜产业的发展现状和工艺技术水平以及市场需求，遵循标准制定的各项原则，反应了我国铍青铜先进的生产技术，积极促进该产业的发展。该标准的实施在未来几年内将满足不断扩大的铍青铜市场的需求。