ICS 77.150.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 323—201X

代替 YS/T 323-2002

铍青铜板材和带材

Beryllium bronze sheets and strips

征求意见稿

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准参照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T323-2012《铍青铜板材和带材》。

本标准与YS/T323-2012相比，主要变化如下：

——增加了C17200、C17410、C17450、C17460、C17500（TBe0.6-2.5）、C17510（TBe 0.4-1.8）六个牌号及相关规定；

——增加了板材和带材的TH、A、H/4、H/2状态表示方法；

——增加了“试样制备按YS/T 815的规定进行”的规定；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定；

——增加了带材的侧边弯曲度要求；

——增加了带材导电性能要求；

——修订了板材和带材厚度、宽度及其允许偏差；

——取消了带材长度要求；

——将原有附录内容调整至标准正文。

本标准由全国有金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：中色（宁夏）东方集团有限公司。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T323-2012、YS/T323-2002、YS/T323-1994、YB552-1975

铍青铜板材和带材

范围

本标准规定了铍青铜板材和带材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）等内容。

本标准适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜板材和带材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1    金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 232      金属材料  弯曲试验方法

GB/T 4156     金属材料  薄板和薄带埃里克森杯突试验

GB/T 4340.1   金属材料  维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121    （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231     加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

GB/T 29094    铜及铜合金状态表示方法

YS/T 668      铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815      铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

YS/T 347      铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482      铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

要求

产品分类

板材和带材的合金牌号、状态和规格应符合表1的规定。

板、带材的合金牌号、状态和规格

| 合金牌号 | 代号 | 状态 | 尺寸要求/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TBe2 | T17720 | 固溶处理（TB00或A） 固溶热处理+ 冷加工（1/4硬）(TD01或1/4H) 固溶热处理+冷加工（1/2硬）(TD02或1/2H) 固溶热处理+冷加工（硬）(TD04或H) | 带材：厚度0.05～1.5； 宽度10～400； 长度＞3000 板材：厚度>0.40～6.0； 宽度30～400； 长度≤3000 |
| TBe1.9 | T17710 |  |  |
| TBe1.9-0.5 | C17200 |  |  |
| TBe1.7 | T17700 | 固溶热处理+冷加工（1/2硬）(TD02或1/2H) 固溶热处理+冷加工（硬）(TD04或H) |  |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | 固溶热处理+沉淀热处理（TF00或AT） 固溶热处理+冷加工（1/2硬）+沉淀热处理（TH02或1/2HT） 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04或HT） |  |
| TBe0.3-0.7 | C17450 |  |  |
| TBe0.3-1.2 | C17460 |  |  |
| TBe0.6-2.5 | C17500 |  |  |
| TBe 0.4-1.8 | C17510 |  |  |
| 经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态和规格的带材。 |

标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。

用TBe2生产的TB00软态、较高级、厚度为0.1mm，宽度为200mm的带材，标记为：

带YS/T 323-TBe2TB00较高-0.1×200

化学成分

TBe2、TBe1.9、TBe1.7、TBe0.6-2.5（C17500）、TBe 0.4-1.8（C17510）产品的化学成分应符合GB/T 5231的规定，TBe1.9-0.5（C17200）、TBe0.3-0.5（C17410）、TBe0.3-0.7（C17450）、TBe0.3-1.2（C17460）产品的化学成分按表2执行。

板、带材的化学成分

| 牌号 | 代号 | 化学成分 % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Be | Co | Ni | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Fe | Zr | Sn | Si | Al | 杂质总和 |
| TBe1.9-0.2 | C17200 | 余量 | 1.8-2.0 | - | - | ≥0.2 | ≤0.6 | - | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | 余量 | 0.15-0.50 | 0.35-0.6 | - | - | - | ≤0.20 | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |
| TBe0.3-0.7 | C17450 | 余量 | 0.15-0.50 | - | 0.50-1.0 | - | - | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |
| TBe0.3-1.2 | C17460 | 余量 | 0.15-0.50 | - | 1.0-1.4 | - | - | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.5 |

尺寸允许偏差

板材和带材的厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

板、带材的厚度及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 板材 | 带材 |
|  | 普通级 | 普通级 | 较高级 |
| ≤0.09 | - | -0.015 | -0.006 |
| >0.09～0.14 | - | -0.020 | -0.010 |
| >0.14～0.30 | - | -0.030 | -0.015 |
| >0.30～0.45 | - | -0.040 | -0.020 |
| >0.45～0.55 | -0.060 | -0.050 | -0.030 |
| >0.55～0.65 | -0.060 | -0.060 | -0.040 |
| >0.65～0.80 | -0.070 | -0.060 | -0.045 |
| >0.80～1.00 | -0.080 | -0.070 | -0.050 |
| >1.00～1.50 | -0.090 | -0.100 | -0.080 |
| >1.50～2.0 | -0.100 | ― | ― |
| >2.0～3.0 | -0.120 | ― | ― |
| >3.0～3.5 | -0.150 | ― | ― |
| >3.5～4.5 | -0.180 | ― | ― |
| >4.5～5.0 | -0.200 | ― | ― |
| >5.0～5.5 | -0.240 | ― | ― |
| >5.5～6.0 | -0.250 | ― | ― |
| 注：如需方有特殊要求，经供需双方协议可提供其他厚度规格及允许偏差的板材和带材。 |

板材和带材宽度及其允许偏差应符合表4的规定。

板材和带材宽度及其允许偏差

单位为毫米

| 宽度 | 板材厚度 | 带材厚度 |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1.5 | >1.5～3.0 | >3.0～5.0 | >5.0～6.0 | 0.05～1.5 |
| 宽度允许偏差 |
| ≤200 | -1 | -1 | -2 | -3 | -0.2 |
| >200～400 | -1 | -1 | -2 | -3 | -0.4 |
| 注：经供需双方协商，可供应其他厚度的板材和带材。 |

板材长度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  板材长度及其允许偏差

| 材料状态 | 厚度/mm | 长度/mm | 长度允许偏差/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TQ00 TD01 TD02 TD04 | 0.45～6.0 | 200～600 | +5 |
|  |  | >600～3000 | +6 |
| 当板材长度小于等于宽度时，应标明轧制方向。 |

板材供货长度应在合同中注明定尺或倍尺，否则以不定尺供货，板材长度及其允许偏差应符合表5的规定。

带材的侧边弯曲度应符合表6的规定。

表6  带材的侧边弯曲度

| 宽度/mm | 侧边弯曲度，mm/m |
| --- | --- |
|  | 厚度≤0.50 | 厚度＞0.50 |
| 10-50 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| ＞50-100 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| ＞100-200 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| ＞200-400 | ≤3.0 | ≤4.0 |

TD01、TD02、TD04状态的板材和带材应平直。TB00状态的板材和带材允许有由于固溶热处理所引起的不平整。

力学性能

板材和带材的力学性能应符合表7的规定。维氏硬度试验，建议按表8选用负荷。

表7  力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MPa | MPa | % | HV |
| TBe2 TBe1.9-0.5 | T17720 C17200 | TB00 | A | 400-560 | 190-380 | 35 | ≤140 |
|  |  | TD01 | 1/4H | 520-610 | 410-560 | 10 | 120-220 |
|  |  | TD02 | 1/2H | 590-690 | 500-660 | 6 | 140-240 |
|  |  | TD04 | H | ≥650 | 620-800 | 2 | ≥170 |
|  |  | TF00 | AT | 1140-1340 | ≥960 | 3 | ≥320 |
|  |  | TH01 | 1/4HT | 1210-1410 | ≥1030 | 2.5 | 320~420 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 1280-1480 | ≥1100 | 1 | 340~440 |
|  |  | TH04 | HT | 1310-1520 | ≥1140 | 1 | ≥360 |
| TBe1.9 | T17710 | TB00 | A | 400-560 | 190-380 | 35 | ≤140 |
|  |  | TD01 | 1/4H | 520-610 | 410-560 | 10 | 120-220 |
|  |  | TD02 | 1/2H | 590-690 | 510-660 | 6 | 140-240 |
|  |  | TD04 | H | ≥650 | 620-800 | 2 | ≥160 |
|  |  | TF00 | AT | 1140-1340 | ≥960 | 3 | ≥350 |
|  |  | TH01 | 1/4HT | 1210-1410 | ≥1030 | 2.5 | 320~420 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 1280-1480 | ≥1100 | 1 | 340~440 |
|  |  | TH04 | HT | 1310-1520 | ≥1140 | 1 | ≥370 |
| TBe1.7 | T17700 | TD02 | 1/2H | 550-650 | 440-590 | 6 | 130-230 |
|  |  | TD04 | H | ≥590 | ≥510 | 2 | ≥150 |
|  |  | TF00 | AT | 1030-1240 | ≥890 | 3 | ≥300 |
|  |  | TH01 | 1/4HT | 1100-1310 | ≥930 | 2.5 | 300-400 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 1170-1380 | ≥1000 | 1 | 320-420 |
|  |  | TH04 | HT | 1240-1450 | ≥1070 | 1 | ≥340 |
| TBe0.3-0.5 | C17410 | TH02 | 1/2HT | 655-790 | 550-690 | 10-20 | 180-230 |
|  |  | TH04 | HT | 760-890 | 690-830 | 7-17 | 210-278 |
| TBe0.3-0.7 | C17450 | TH02 | 1/2HT | 655-790 | 550-590 | 12 | 180-245 |
| TBe0.3-1.2 | C17460 | TH03 | 3/4HT | 790-930 | 655-790 | 11 | 220-280 |
|  |  | TH04 | HT | 825-965 | 720-860 | 10 | 230-290 |
| TBe 0.6-2.5 TBe 0.4-1.8 | C17500 C17510 | TF00 | AT | 690-895 | ≥550 | 10 | 195-275 |
|  |  | TH02 | 1/2HT | 760-965 | ≥655 | 8 | 216-287 |
|  |  | TH04 | HT | 760-965 | ≥655 | 8 | 216-287 |
| 注1：厚度≤0.25mm的带材，抗拉强度、伸长率不作规定。 注2：厚度≤0.25mm的TB00、TD04、TD02态的带材，硬度不作规定。需方如有需要，可在合同中注明，可进行硬度试验，其结果应符合本表的规定。 注3：屈服强度仅作为材料设计参考使用，不作为评判标准。需方如有需要，可在合同中注明，可进行屈服强度测试。 注4：本表中所有上限为材料设计参考使用不作为判废标准。 |

表8  维氏硬度选用负荷

| 试验负荷 kg | 各状态的厚度 mm |
| --- | --- |
|  | TB00 | TD01 | TD02 | TD04 |
| 1 | >0.25～0.50 | >0.25～0.45 | >0.25～0.40 | >0.15～0.25 |
| 3 | >0.50～0.70 | >0.45～0.55 | >0.40～0.60 | >0.25～0.35 |
| 5 | >0.70～1.00 | >0.55～0.90 | >0.60～0.85 | >0.35～0.50 |
| 10 | >1.00～1.50 | >0.90～1.30 | >0.85～1.2 | >0.50～0.90 |
| 30 | >1.50 | >1.30 | >1.20 | >0.90 |

表8中，与1kg、3kg负荷相对应的各种规格板、带材允许用显微硬度计测定硬度值。板材和带材显微硬度试验，建议按表9选用负荷。

表9  显微硬度试验

| 试验负荷 kg | 各状态的厚度 mm |
| --- | --- |
|  | TB00 | TD01 | TD02 | TD04 |
| 0.98 | >0.25～0.30 | >0.25～0.30 | >0.25～0.30 | >0.10～0.15 |
| 1.96 | >0.30 | >0.30 | >0.30 | >0.15 |

工艺性能

杯突试验

厚度0.05～0.25mm的带材，杯突试验结果应符合表10规定。

表10  杯突试验

| 牌号 | 材料状态 | 冲头半径 mm | 带材厚度 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.05～﹤0.10 | 0.1～0.15 | >0.15～0.25 |
|  |  |  | 杯突深度 mm |
| TBe2 TBe1.9 | TB00 | 10 | ≥5 | ≥6 | ≥7 |
| TBe2 TBe1.9 | TD01 | 10 | ≥4 | ≥4.5 | ≥5.5 |
| TBe2 TBe1.9 TBe1.7 | TD02 | 10 | ≥3 | ≥3.5 | ≥4.5 |
| TBe2 TBe1.9 TBe1.7 | TD04 | 10 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 |

弯曲试验

需方如有要求，并在合同中注明时，可进行弯曲试验。弯曲试验条件应符合表11规定。在弯曲处不应有肉眼可见的裂纹。

表11  弯曲试验

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 弯曲角度（°） | 弯心半径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBe2 TBe1.9 TBe1.7 | TB00 | 0.25～1.50 | 180 | 0.5倍板、带厚 |
|  | TD01 |  |  | 1倍板、带厚 |
|  | TD02 |  |  | 3倍板、带厚 |
|  | TD04 |  | 90 | 1倍板、带厚 |

导电性能

表12  导电性能

| 铜合金代号 | 回火方式 | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- |
| C17410 | TH02，TH04 | 45 |
| C17450 | TH02 | 50 |
| C17460 | TH03，TH04 | 50 |
| C17500 （TBe 0.6-2.5） C17510 （TBe 0.4-1.8） | TF00(AT) | 45 |
|  | TH02(1/2HT) | 48 |
|  | TH04(HT) | 48 |

晶粒度

晶粒度的要求应符合表13的规定。

表13  晶粒度

| 状态 | 厚度 mm | 晶粒度 mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 带材 | 板材 |
| TB00 | ﹤0.3 | 0.015～0.045 | ― |
|  | 0.3～6.0 | 0.015～0.055 |

表面质量

3.9.1  板材和带材的表面应光洁，肉眼观察不应有裂纹、起皮、气泡、针孔、夹杂、起刺、压下物、压折和锈蚀等缺陷。

3.9.2  允许有轻微的局部的不超过板材和带材厚度允许偏差的表面划伤、擦伤、斑点、凹坑、压入物、辊印和修理痕迹等缺陷。

3.9.3  轻微的发红、发暗、氧化色和轻微的局部的水迹等不做判废依据。

时效处理

时效处理按表14规定。

表14  时效处理制度

| 牌号 | 状态 | 加热温度 ℃ | 保温时间 h | 冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TD04 TD02 | 320±10 | 2 | 空冷 |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TB00 TD01 | 320±10 | 2.5~3.0 | 空冷 |

试验方法

产品的化学成分仲裁检验方法按GB/T 5121的规定进行。

产品的外形尺寸检测按GB/T 26303.3的规定进行。

产品的拉伸试验方法按GB/T 228的规定进行, 拉伸试样应符合GB/T228的规定，其形状尺寸和试样号按表15选取。

表15  产品的拉伸试样号

| 厚度 | GB/T228中附录 | GB/T228中附录表 | 试样编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 mm～<3mm | B | B.1 | P01、P02 、P03 、P04 |
| ≥3 mm | D | D.2 | P07、P08、P09、P010、P011 |

产品的维氏硬度试验方法按GB/T 4340.1的规定进行。

产品的杯突试验方法按GB/T 4156的规定进行。

产品的弯曲试验方法按GB/T 232的规定进行。

产品的导电性能测定方法按YS/T478的规定进行。

产品的晶粒度测定方法按YS/T 347的规定进行。

产品的表面质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起90日内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

组批

产品应成批次交货，每批应由同一熔铸炉号、规格和状态的产品组成。批重不大于3000Kg。

5.3  检验项目

5.3.1每批产品应进行化学成分、外形尺寸、力学性能试验、杯突试验、晶粒度和表面质量的检验。

5.3.2  如有要求，还应进行弯曲试验的检验。

5.4取样

产品的取样应符合表14的规定。

表16  取样规定

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检查或试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 需方在板带上任取（供方在熔铸时取样） | 每批取一个试样 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸及允许偏差 | - | 逐张（卷） | 3.4 | 4.2 |
| 侧边弯曲度 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.4 | 4.2 |
| 拉伸试验 | 沿轧制方向 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.5 | 4.3 |
| 硬度试验 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 杯突试验 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.6.1 | 4.5 |
| 弯曲试验 | 沿轧制方向 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.6.2 | 4.6 |
| 导电率 | 任意位置 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.7 | 4.7 |
| 晶粒度 | 任意纵截面 | 每批取两张（卷），每张（卷）任取一个试样 | 3.8 | 4.8 |
| 表面质量 | — | 逐张（卷） | 3.9 | 4.9 |

检验结果判定

产品的化学成分检测结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

产品的外形尺寸、表面质量检验结果与本标准规定不符时，判该张（卷）产品不合格。

产品的力学性能、工艺性能和晶粒度检验结果与本标准规定不符时，从该批中再取双倍试样进行不合格项目的重复性检验，如检验结果仍有一个试样不合格时，判该批产品不合格。但可由供方逐张（卷）检验，合格者单独组批验收。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准中产品的合同（或订货单）应包括以下内容：

  - 产品名称；

  - 合金牌号；

  - 供应状态；

  - 规格；

  - 尺寸精度（有特殊要求时）；

  - 厚度、宽度允许偏差（有特殊要求时）；

  - 重量；

  - 弯曲试验（有要求时）；

  - 本标准编号；

- 其他要求。