ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 12964—XXXX

代替 GB/T 12964-2003

硅单晶抛光片

Monocrystalline silicon polished wafers

送审稿

20170505

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 12964-2003《硅单晶抛光片》。本标准与GB/T 12964-2003相比，主要有以下变动：

在适用范围中增加了区熔抛光片，且规定了适用于直径不大于200mm的硅抛光片；

参照现行标准及内容修改了引用标准；

删除了在《硅材料术语》标准中已包含的术语内容；

对直径125mm以上硅片，增加了局部平整度、表面金属、体金属（铁）的要求；

对直径（50.8-76.2）mm的抛光片，增加了颗粒尺寸为≥0.5μm的要求；对≥100mm的抛光片，增加并提高了对颗粒（LLSs）尺寸和数量的参数要求；

修改了200mm直径抛光片的总厚度变化要求有所提高，将总厚度变化由≤10μm改为≤4μm；

修改了150mm~200mm直径抛光片平整度的要求，将150mm直径的总平整度由≤5μm改为≤4μm；将200mm直径的总平整度由供需双方协商改为≤3μm；

增加了≥125mm直径抛光片的局部平整度参数要求；

增加了抛光片弯曲度的参数要求；

修改了150mm-200mm直径抛光片的翘曲度的参数要求:将无背面无处理时的翘曲度指标由≤50μm改为≤40μm，增加了有背面多晶加背封时翘曲度≤60μm的要求；

删除了在《硅单晶》中已包含的检验项目氧和碳杂质含量的内容；

删除了在《硅单晶切割片和研磨片》中已包含的晶向、晶向偏离、直径、参考面位置及晶向、参考面或切口尺寸的相关内容；

增加了“其他检验项目如直径、氧碳含量、晶向及晶向偏离度、参考面位置和晶向、参考面或缺口尺寸、边缘轮廓等应满足GB/T12962和GB/T 12965的规定，由供方在质量保证书中提供数据；或由供需双方协商确定”的要求；

包装的要求改为参照YS/28执行；

增加了订货单内容可参照GB/T 32279；或由供需双方协商确定。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203/SC2）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、上海合晶硅材料有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司。

本标准主要起草人：孙燕、卢立延、楼春兰、徐新华、张海英

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12964-1996、GB/T 12964-2003。

硅单晶抛光片

范围

本标准规定了硅单晶抛光片（简称硅抛光片）的产品分类、要求、试验方法，检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于直拉法、悬浮区熔法（包括中子嬗变掺杂和气相掺杂）制备的直径不大于200mm的硅单晶抛光片。产品主要用于制作集成电路、分立元件、功率器件等或作为硅外延片的衬底。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4058  硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 11073 硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 12962  硅单晶

GB/T 12965  硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T 19921  硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578  硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 29507  硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

GB/T 32280  硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法

YS/T 28  硅片包装

YS/T 679 非本征半导体中少数载流子扩散长度的稳态表面光电压测试方法

术语和定义

GB/T 14264界定的术语及定义适用于本文件。

分类及牌号

分类

硅抛光片按照导电类型分为n型，p型两种类型，按照晶向分为常用的{100}、{111}两种规格。

牌号

硅抛光片的牌号表示应符合GB/T 14844的规定。

规格

硅抛光片按照直径分为(50.8mm、(76.2mm、(100mm、(125mm、(150mm和(200mm六种规格。

要求

参数

硅抛光片的导电类型、掺杂剂、电阻率及其径向变化、少数载流子寿命、氧含量、碳含量应符合GB/T 12962的规定。

硅抛光片的晶向、参考面晶向、主参考面和副参考面的位置、切口尺寸均应符合GB/T12965的规定。

几何参数

硅抛光片的几何参数应符合表1的规定，表1未包含参数或对表1中参数有其他要求时，由供需双方协商确定。

硅抛光片几何尺寸参数

| 硅片直径，mm | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径允许偏差，mm | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
| 硅片厚度，中心点，μm | 280 | 381 | ≥220（FZ） 625 | ≥220（FZ） 625 | ≥300(FZ) 675 | ≥600(FZ) 725 |
| 厚度允许偏差，μm | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 | ±15 | ±15 |
| 总厚度变化，μm | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤5 | ≤4 |
| 弯曲度，μm | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40/≤60（背面多晶加背封） | ≤40/≤60（背面多晶加背封） |
| 翘曲度，μm | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40/≤60（背面多晶加背封） | ≤40/≤60（背面多晶加背封） |
| 总平整度（TIR），μm | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤4 | ≤3 |
| 局部平整度μm，边缘扩展，PUA100% | SBIR （≤150mm） | - | - | - | (15X15)≤1.5 | (15X15) ≤2 | (25X25)≤0.8 |
|  | SFQR （200mm） | - | - | - | - | (15X15) ≤1.2 | (25X25)≤0.3 |

缺陷检验

硅抛光片的晶体完整性应符合GB/12962的规定。

氧化诱生缺陷不大于100个/cm2；更高的要求由供需双方协商确定。

表面质量

硅抛光片表面质量应符合表2的规定，其中对颗粒的要求可由用户协商确定。

抛光片表面质量目检要求

| 正 表 面 | 序 号 | 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 划伤 | 无 |  |
|  | 2 | 蚀坑 | 无 |  |
|  | 3 | 雾 | 无 |  |
|  | 4 | 硅片直径mm | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |  |
|  |  | 局部光散射体（颗粒）个/片 | ≥0.2μm | - | - | - | - | ≤20 | ≤15 |  |
|  |  |  | ≥0.3μm | - | - | ≤30 | ≤20 | ≤5 | ≤7 |  |
|  |  |  | ≥0.5μm | ≤4 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤1 |  |
|  |  |  | 其他颗粒尺寸 | 供需双方协商确定 |  |
|  | 5 | 区域沾污 | 无 |
|  | 6 | 崩边 | 无 |
|  | 7 | 裂纹，鸦爪 | 无 |
|  | 8 | 凹坑 | 无 |
|  | 9 | 沟（槽） | 无 |
|  | 10 | 小丘 | 无 |
|  | 11 | 桔皮，波纹 | 无 |
|  | 12 | 线痕 | 无 |
|  | 13 | 杂质条纹 | 无 |
| 背 表 面 | 14 | 崩边 | 无 |  |
|  | 15 | 裂纹，鸦爪 | 无 |  |
|  | 16 | 区域沾污 | 无 |  |
|  | 17 | 刀痕 | 无 |  |
|  | 18 | 背表面处理 | 酸或碱腐蚀，外吸除，背封处理或由供需双方商定。 |  |
| 注：电阻率不大于0.020Ω·cm的硅抛光片，允许有杂质条纹。 |  |

边缘轮廓

硅抛光片的边缘轮廓形状、尺寸应满足GB/T 12965 的要求，且硅片边缘轮廓的任何部位不允许有锐利点或凸起物；特殊要求可由供需双方协商确定。

表面金属及体内金属（铁）

150mm~200mm直径硅抛光片的表面金属（Na、Ca、Al、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn）每种元素应不大于5×1010atoms/cm2；体铁含量应不大于5×1010atoms/cm3；以上或由供需双方协商确定。

其他

硅抛光片的激光刻号、边缘抛光等其他要求，由供需双方协商确定。

检验方法

导电类型测量按照GB/T 1550进行。

电阻率测量按照GB/T 6616进行。

硅片径向电阻率变化按照GB/T 11073进行。

抛光片氧化诱生缺陷按照GB/T 4058进行。

厚度和总厚度变化的测量按照GB/T 29507进行。

弯曲度测量按照GB/T 6619进行。

翘曲度测量按照GB/T 32280进行。

硅抛光片的平整度和局部平整度测量按照GB/T 29507进行

表面质量检验按照GB/T 6624进行。

局部光散射体（微小颗粒沾污）按照GB/T 19921进行。

表面金属沾污的测量按照GB/T 24578进行，或按照供需双方协商的方法进行。

体金属（铁）的测量按照YS/T 679进行，或按照供需双方协商的方法进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

硅抛光片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的抛光片组成，每批硅片不得少于25片。

检验项目

每批抛光片抽检的项目有：导电类型，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度，总厚度变化，弯曲度、翘曲度，总平整度，目检表面质量，氧化诱生缺陷。

可由供需双方协商的检验项目：局部平整度、局部光散射体（颗粒）、表面金属及体金属（铁）含量。

其他检验项目如直径、氧碳含量、晶向及晶向偏离度、参考面位置和晶向、参考面或缺口尺寸、边缘轮廓等应满足GB/T12962和GB/T 12965的规定，由供方在质量保证书中提供数据；或由供需双方协商确定。

取样

每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按照GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案。

如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案。

检验结果的判定

导电类型检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表3。

检测项目及合格质量水平

| 序号 | 检验项目 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 | 1.0 |
| 3 | 厚度及厚度偏差 | 1.0 |
| 4 | 总厚度变化 | 1.0 |
| 5 | 弯曲度 | 1.0 |
| 6 | 翘曲度 | 1.0 |
| 7 | 总平整度 | 1.0 |
| 8 | 局部平整度 | 1.0 |
| 12 | 氧化层错 | 2.5 |
| 15 | 表面质量 | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 划伤， 蚀坑 | 1.0 |
|  |  | 崩边， 裂纹 | 累计1.0 |
|  |  | 沟槽，凹坑，小丘，桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 刀痕（线痕）、杂质条纹 | 累计1.0 |
|  |  | 累计 | 累计2.0 |

局部光散射体、表面金属及体（铁）金属检验结果的判定由供需双方协商确定。

抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

包装

硅抛光片的包装可参照YS/T 28的相关内容执行，或由供需双方协商确定。

标志

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数及重量（毛重/净重）；

- 供方名称。

运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

质量证明书

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

g）出厂日期。

9订货单内容

- 本标准所列产品的合同（或订货单）可参照GB/T 32279；或由供需双方协商确定。

_________________________________