ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 12965—201×

代替GB/T 12965-1991、GB/T 12965-1996、GB/T 12965-2005

硅单晶切割片和研磨片

Monocrystalline silicon as cut wafers and lapped wafers

（送审稿）

20170623

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 12965-2005《硅单晶切割片和研磨片》。本标准与GB/T 12965－2005相比，主要有如下变动：

适用范围中在悬浮区熔法中增加了气相掺杂制备的切割片和研磨片；且规定了直径不大于200mm的圆形硅单晶切割和研磨片；

引用标准中结合现行标准进行了增减；

删除了在《硅材料术语》标准中已包含的术语；

在分类中，将“按照硅单晶生长方法分为直拉（CZ）和悬浮区熔（FZ）和中子嬗变掺杂三种规格”，改为“按照硅单晶生长方向分为常用的{100}、{111}两种规格”；

表1中增加了弯曲度的要求；

表1中几何参数部分要求的修订；150mm和200mm直径切割片和研磨片的翘曲度由不大于50μm改为不大于40μm。经倒角的研磨片对崩边要求由不大于0.3mm改为“无”；

增加了图1主参考面直径和缺口尺寸；

增加了图1直径≤150mm硅片主副参考面位置；

边缘轮廓的要求由“倒角后的边缘轮廓应符合YS/26的要求”，改为“硅片经边缘倒角，倒角后硅片圆周上所有点（有切口时，切口内的点除外）应保证处于使用YS/T 26测量模板的清晰区域内，且硅片边缘轮廓的任何部位不允许有锐利点或凸起物。”；

在检验项目中增加了“参考面晶向”。

包装的要求改为参照YS/28执行。

增加了订货单合同内容可参照GB/T 32279；或由供需双方协商确定。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、浙江省海纳半导体有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、上海合晶硅材料有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司。

本标准主要起草人：孙燕、卢立延、王飞尧、楼春兰、徐新华、张海英、张雪囡 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12965-1991、GB/T 12965-1996、GB/T 12965-2005。

硅单晶切割片和研磨片

  - 范围

本标准规定了硅单晶切割片和研磨片（简称硅片）的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于由直拉、悬浮区熔法（包括中子嬗变掺杂和气相掺杂）制备的直径不大于200mm的圆形硅单晶切割和研磨片。产品主要用于制作晶体管、整流器件等半导体器件，或进一步加工成抛光片。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定（方法一）

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 11073  硅片径向电阻率变化的测试方法

GB/T 12962  硅单晶

GB/T 13387  硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 13388  硅片参考面结晶学取向X射线测量方法

GB/T 14140  硅片直径测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T 26067  硅片切口尺寸测试方法

GB/T 29507  硅片平整度、厚度和总厚度测试 自动非接触扫描法

GB/T 32280  硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法

GB/T 32279  硅片订货单格式让输入规范

YS/T 26     硅片边缘轮廓检验方法

YS/T 28     硅片包装

  - 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

  - 产品分类

    - 分类

- 硅片按导电类型分为N型，P型两种类型，按晶向分为常用的{100}、{111}两种规格。

    - 牌号

硅片的牌号表示应符合GB/T 14844的规定。

    - 规格

      - 硅片按直径分为50.8mm、76.2mm、100mm、125mm、150mm和200mm六种规格。

      - 非标准直径要求由供需双方协商确定。

  - 要求

    - 物理性能参数

硅片的导电类型、掺杂剂、电阻率及径向电阻率变化、少数载流子寿命、氧含量、碳含量应符合GB/T 12962的规定。

    - 几何参数

- 硅片的几何参数应符合表1的规定；表1未包含参数或对表1中参数有其他要求时，由供需双方协商确定。

- 几何参数

| 项目 |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 名称 | 硅片直径，mm |  |  | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  | 直径允许偏差，mm |  |  | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
| 切 割 片 | 硅片厚度（中心点）μm |  |  | ≥260 | ≥220 | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥600 |
|  | 厚度允许偏差 μm |  |  | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
|  | 总厚度变化 μm |  |  | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
|  | 弯曲度 μm |  |  | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
|  | 翘曲度 μm |  |  | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
|  | 崩边，mm |  |  | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 研 磨 片 | 硅片厚度（中心点）μm |  |  | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥500 |
|  | 厚度允许偏差 μm |  |  | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±15 |
|  | 总厚度变化 μm |  |  | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
|  | 弯曲度 μm |  |  | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
|  | 翘曲度 μm |  |  | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
|  | 崩边 mm |  | 未倒角 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
|  |  |  | 倒角 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主参考面长度，mm |  |  |  | 16.0±2.0 | 22.5±2.5 | 32.5±2.5 | 42.5±2.5 | 57.5±2.5 | 57.5±2.5 |
| 副参考面长度1，mm |  |  |  | 8.0±2.0 | 11.5±1.5 | 18.0±2.0 | 27.5±2.5 | 37.5±2.5 | 无 |
| 切口2 |  | 深度，mm |  | —— | —— | —— | —— | —— | 1.00−0.000.25 |
|  |  | 角度° |  | —— | —— | —— | —— | —— | 90−1+5 |
| 主参考面直径mm |  |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | 195.50±0.20 |
| - 注1：硅片是否制作副参考面及制作参考面还是切口由供需双方协商决定。 - 注2：200mm硅片的基准标记分为有切口的和有参考面的两种，有参考面的用主参考面直径来表征； 主参考面直径和切口尺寸见图1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1主参考面直径和切口尺寸

    - 晶体完整性

硅片的晶体完整性应符合GB/T 12962的规定。

    - 表面取向

      - 硅片的表面取向为{100}、{111},{110}常用晶向为{100}或{111}。

      - 硅片表面取向的偏离为：正晶向：0°±0.5°；偏晶向：（{111}硅抛光片）

有主参考面的，硅片表面法线沿平行主参考面的平面向最邻近的110方向偏2.5 0.5或 4.0 0.5。

有切口的，硅片表面法线沿垂直于切口基准轴的平面向最邻近的110方向偏2.5 0.5或 4.0 0.5。

    - 基准标记

      - ≤Φ150mm 硅片参考面取向及位置应符合表2的规定，参见图2。

- 硅片主、副参考面位置

| 导电类型 | 表面取向 | 主参考面 | 副参考面 |
| --- | --- | --- | --- |
| p | ｛111｝ | ｛110｝a±1° | 无 |
| n | ｛111｝ | ｛110｝±1° | 与主参考面成45°±5° |
| p | ｛100｝ | ｛110｝±1° | 与主参考面成90°±5° |
| n | ｛100｝ | ｛110｝±1° | 与主参考面成 180°±5°(≤Φ125mm硅片) 135°±5°(Φ150mm硅片) |
| a 对于（111）的硅片，可允许等效｛110｝的面是（1ī0）、（01ī）和（ī01）晶面。 对于（100）硅片，可允许等效{110}的面是（01ī）、（011）、（0ī1）和（0īī）晶面。 |  |  |  |

图2 直径≤150mm硅片的主、副参考面位置

5.5.2  φ200mm硅片分有切口的和有参考面的硅片两种，均无副参考面。切口和主参考面位置应符合表3要求。

- 切口及主参考面位置

| 切口基准轴取向 | {110}±1° |
| --- | --- |
| 主参考面位置 | {110}a±1° |
| a对（111）的硅片，可允许等效｛110｝的面是（1ī0）、（01ī）和（ī01）晶面。 对于（100）硅片，可允许等效{110}的面是（01ī）、（011）、（0ī1）和（0īī）晶面。 |  |

    - 边缘轮廓

硅片边缘圆周上的所有点（有切口时，切口内的点除外）应保证处于使用YS/T 26测量模板的清晰区域内，且硅片边缘轮廓的任何部位不允许有锐利点或凸起物；特殊要求可由供需双方协商确定。

    - 表面质量

      - 硅片边缘允许有崩边时，崩边的径向延伸应符合表1的规定。每片崩边总数不能多于3个，每批硅片中崩边硅片数不得超过总片数的3%。

      - 硅片不允许有裂纹、缺口。

      - 硅片经清洗干燥后，表面应洁净、无色斑、无沾污。

      - 硅切割片不得有明显切割线痕。

      - 硅研磨片表面应无划伤、无线痕。

  - 试验方法

    - 硅片导电类型测量按GB/T 1550进行。

    - 硅片电阻率测量按GB/T 6616进行或GB/T1551(方法一)进行。仲裁时按照GB/T 1551（方法一）进行。

    - 硅片径向电阻率变化测量按GB 11073进行。

    - 硅片直径测量按GB/T 14140 进行。

    - 硅片厚度和总厚度变化的测量按GB/T 6618或GB/T 29507进行，仲裁时按照GB/T 29507进行。

    - 硅片弯曲度测量按GB/T 6619进行

    - 硅片翘曲度测量按GB/T 6620或GB/T32280进行，仲裁时按照GB/T 32280进行。

    - 硅片参考面长度测量按GB/T 13387进行。

- 6.9  硅片切口尺寸的测量按GB/T 26067进行。

- 6.10 硅片晶向的测量按GB 1555 进行。

- 6.11 硅片主参考面晶向测量按GB/T 13388进行。

- 6.12 硅片边缘轮廓检验方法按YS/T 26进行。

- 6.13 硅片表面质量检验按GB/T 6624进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

      - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

硅片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的硅片组成。

    - 检验项目

- 每批硅片抽检的项目有：导电类型、电阻率范围、径向电阻率变化、直径、厚度、总厚度变化、弯曲度、翘曲度、参考面长度或切口尺寸、晶向、参考面晶向、主参考面与副参考面位置、表面质量。特殊要求由供需双方协商确定。

    - 取样

      - 每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

      - 如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

    - 检验结果的判定

      - 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表4。

- 检测项目及合格质量水平

| 序 号 | 检验项目 |  | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 |  | 1.0 |
| 3 | 直径及直径偏差 |  | 1.0 |
| 4 | 厚度及厚度偏差 |  | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 |  | 1.0 |
| 6 | 弯曲度 |  | 1.0 |
| 7 | 翘曲度 |  | 1.0 |
| 8 | 参考面长度（或直径） |  | 2.5 |
| 9 | 切口尺寸 |  | 1.0 |
| 10 | 主参考面晶向 |  | 1.0 |
| 11 | 参考面位置 |  | 1.0 |
| 11 | 表面质量 | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.5 |
|  |  | 划伤，亮点 | 2.0 |
|  |  | 裂纹、缺口 | 1.0 |
|  |  | 线痕 | 1.0 |
|  |  | 色斑 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

      - 抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

    - 硅片包装参照YS/T 28执行。特殊要求由供需双方协商。

    - 包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”等标识，并标明：

a)需方名称，地点；

b)产品名称，牌号；

c)产品数量；

d)供方名称。

    - 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

    - 产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

    - 每批产品应有质量证明书，写明：

a)供方名称；

b)产品名称及规格、牌号；

c)产品批号；

d)产品片数（盒数）；

e)各项参数检验结果和检验部门的印记；

f)本标准编号；

g)出厂日期。

  - 订货单内容

本标准所列产品的合同（或订货单）可参照GB/T 32279；或由供需双方协商确定。