ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 14139—XXXX

代替 GB/T 14139-2009

硅外延片

Slicon epitaxial wafers

草案

2017.6.26

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对GB/T 14139-2009《硅外延片》的修订。本标准与GB/T 14139-2009相比，主要变动如下：

——修订了外延层中心电阻率要求为平均电阻率要求，增加了0.01～5Ω·cm、25～100Ω·cm以及p型100～500Ω·cm的分档，并修订了各项目的允许偏差；

——修订了径向电阻率变化的要求；

——修订了外延层中心厚度要求为平均厚度要求，厚度范围由≤25μm和＞25μm更改为1～3μm和>3～150μm，并修改了各项目的允许偏差；

——修订了径向厚度变化的要求；

——外延层参数中增加了过渡区宽度分布的要求以及表面金属的要求；

修订了外延片表面质量要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：浙江金瑞泓科技股份有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14139-1993、GB/T 14139-2009。

硅外延片

范围

本标准规定了硅外延片的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装运输、贮存等。

本标准适用于在N型硅抛光片衬底上生长的n型外延层（N/N＋）和在P型硅抛光片衬底上生长的p型外延层（P/P＋）的同质硅外延片。产品主要用于制作硅半导体器件。其他类型的硅外延片可参照适用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6617    硅片电阻率测定  扩展电阻探针法

GB/T 6624    硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12962   硅单晶

GB/T 12964   硅单晶抛光片

GB/T 13389   掺硼掺磷硅单晶电阻率和掺杂浓度换算规程

GB/T 14141   硅外延层、扩展层和离子注入层薄层电阻的测定  直排四探针法

GB/T 14142   硅外延层晶体完整性检测方法  腐蚀法

GB/T 14145   硅外延层堆垛层错密度测定  干涉相衬显微镜法

GB/T 14146   硅外延层载流子浓度测定  汞探针电容－电压法

GB/T 14264   半导体材料术语

GB/T 14847   重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

GB/T 24578   硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试法

YS/T 24      外延钉缺陷的检测方法

技术要求

3.1产品分类

3.1.1导电类型

产品按导电类型分为N型和P型。

3.1.2 规格

产品按直径尺寸分为76.2mm、100mm、125mm和150mm。

3.1.3外延片晶向

产品按晶向分为<111>、<100>等。

3.1.4产品牌号

产品牌号表示为：

MSi－××× （××）－EW <×××> Φ××

直径尺寸，mm

- 晶向

- 外延片

- 衬底掺杂

- 导电类型、结构

硅单晶材料

MSi-N/N+（As）-EW<111>Φ100 表示N/N+结构，掺As衬底<111>晶向，直径为100mm的硅外延层

3.2 外延片衬底参数

衬底的电阻率应符合表1的规定，衬底的晶向、几何尺寸等参数应符合GB/T 12964的规定；其他各项参数应符合GB/T 12962的规定。

| 导电类型 | 掺杂元素 | 硅单晶直径，mm | 电阻率，Ω·cm |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Sb | 76.2、100、125、150 | ≤0.02 |
|  | As | 76.2、100、125、150 | ≤0.01 |
|  | Ph | 76.2、100、125、150 | ≤0.002 |
| P | B | 76.2、100、125、150 | ≤0.02 |

3.3外延层参数

3.3.1 外延层电阻率

3.3.1.1 n型外延层掺杂元素为磷，p型外延层掺杂元素为硼。

3.3.1.2 外延层电阻率及其径向电阻率变化应符合表2的规定。

| 项目 | 电阻率，Ω·cm | 电阻率允许偏差，% | 径向电阻率变化RV，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.01～5 | ±10 | ±8 |
|  | ＞5～25 | ±12 | ±8 |
|  | ＞25～100 | ±15 | ±10 |
|  | 100-500（p型） | ±20 | ±15 |

注：1. 外延层电阻率<0.5Ω·cm的使用四探针测试；外延层电阻率在0.5～500的使用Hg-CV测试。

2. 外延层电阻率指硅片上测试的所有点的平均电阻率。

径向电阻率变化按公式（1）计算。

……………………………………（1）

式中：

——ρMax、ρMin分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边10mm±1mm位置处四点的电阻率测量值的最大值和最小值，单位为欧姆（Ω·㎝）。

3.3.2 外延层厚度

外延层厚度及其径向厚度变化应符合表3的规定。

| 项目 | 厚度，μm | 厚度允许偏差，% | 径向厚度变化TV，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 1～3 | ±10 | ±6 |
|  | >3～150 | ±8 | ±5 |

注：3. 外延层厚度指红外反射方法测得的厚度。

4. 外延层厚度指硅片上测试的所有点的平均厚度。

外延层径向厚度变化按式（2）计算。

……………………………………（2）

式中：

——TMax、TMin分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边10mm±1mm位置处四点的厚度测量值的最大值和最小值。

3.3.3 外延层过渡区宽度分布

外延层过渡区宽度指从衬底载流子浓度平均值的90%处对应厚度开始至外延层的平坦区载流子浓度110%处对应位置结束的载流子浓度分布宽度。

过渡区宽度≤外延厚度×15%

过渡区宽度=过渡区结束时厚度-过渡区开始时厚度

式中：

——过渡区结束时厚度指衬底载流子浓度平均值×90%对应的外延层厚度，过渡区开始时厚度指外延层的平坦区载流子浓度平均值×110%对应的外延层厚度。

3.3.4 外延层缺陷限度

3.3.4.1 外延层缺陷限度应符合表4的规定。

| 序号 | 缺陷名称 | 缺陷限度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑移线 | 一般5条，总长≤直径 N型掺As衬底生长的外延层要求无滑移线 |
| 2 | 点缺陷 | 大点缺陷个数 （>0.5μm） | 外延层厚度，μm |
|  |  |  | ≤25 | ＞25~50 | ＞50~150 |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 点缺陷总数 | 外延层厚度，μm |
|  |  |  | ≤25 | ＞25~50 | ＞50~150 |
|  |  |  | 10 | 12 | 15 |
| 3 | 凹坑个数 | 3个 |
| 4 | 冠状边缘 | 突起不得超过20%外延层厚度 |
| 5 | 划痕 | 1条，长度＜半径 |
| 6 | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 无 |
| 7 | 雾 | 无 |
| 8 | 崩边 | 正面 | 背面 |
|  |  | 周边长度 径向深度 | ≤0.1mm | >0.1mm | 周边长度 径向深度 | ≤0.2mm | >0.2mm |
|  |  | ≤0.1mm | 1个 | 不允许 | ≤0.2mm | 2个 | 不允许 |
|  |  | >0.1mm | 不允许 | 不允许 | >0.2mm | 不允许 | 不允许 |
|  |  | 注：径向深度指崩边沿硅片半径方向的长度；周边长度指崩边沿硅片圆周方向的长度。 |
| 9 | 沾污 | 无 |
| 10 | 外延层位错密度 | ≤500个/cm2或依据供需双方之间的约定 |
| 11 | 外延层层错密度 | ≤15个/cm2 |

3.3.5.2 表面缺陷区域系指直径不大于76.2mm的硅外延片去除边缘2mm的环形区域，直径100mm、125mm和150mm硅外延片去除边缘3mm环形区域的整个表面。

3.3.5 表面金属

外延层的表面金属钠、铝、钙、铁、镍、铜、锌、钾、镁、铬均应不大于5×1010atoms/cm2

3.3.6背面质量

外延片背面应无沾污、凸起、划痕。

3.3.7 其他

如客户对某些项目有特殊规定，由供需双方协商决定。

试验方法

外延层电阻率测试按GB/T 14146或GB/T 14141的规定进行，也可按供需双方商定的办法进行。

电阻率和掺杂浓度换算按GB/T 13389的规定进行。

外延层厚度测量按GB/T 14847的规定进行或按供需双方商定的其他方法进行。

外延层载流子浓度测量按GB/T 14146 的规定进行或按供需双方商定的其他方法（如GB/T 14141）进行。

外延层位错、堆垛层错密度检测主要方法按GB/T 14142规定进行；也可按GB/T 14145规定检测堆垛层错密度。

外延表面、边缘、背面缺陷检验按GB/T 6624的规定进行。

外延钉缺陷检验按YS/24的规定进行。

### 在大于16000 Lx光强条件下目测雾缺陷，其他缺陷只在大面积散射光照度430~650 Lx条件下目测。

### 外延表面金属缺陷按GB/T 24578的规定进行，或用ICP-MS测试。

检验规则

5.1  检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

检验项目

每批硅外延片抽检的项目有：导电类型，晶向，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度范围，径向厚度变化，目检表面、边缘、背面质量，表面微小颗粒，外延层缺陷。

可由供需双方协商的检验项目：扩展电阻分布，或其它客户要求检验项目。

组批

每批硅外延片应成批提交验收，每批应由同一牌号、相同规格的外延片组成，每批硅片不得少于供需双方商定数。

取样

每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或按供需双方商定的抽样方案进行。

其他破坏性测量按GB/T2828特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或按供需双方商定的抽样方案进行。

检验结果的判定

5.5.1 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则判定该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表5。

| 序号 | 检验项目 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外延层电阻率范围 | 1.0 |
| 2 | 外延层径向电阻率变化 | 1.0 |
| 3 | 外延层厚度范围 | 1.0 |
| 4 | 外延层径向厚度变化 | 1.0 |
| 5 | 外延层位错 | 1.0 |
| 6 | 外延层堆跺层错 | 1.0 |
| 7 | 表 面 质 量 | 亮点（颗粒） | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.0 |
|  |  | 划伤、滑移线 | 1.0 |
|  |  | 崩边、裂纹 | 1.0 |
|  |  | 点缺陷 | 1.0 |
|  |  | 凹坑 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

5.5.2 抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输、贮存

包装、标志

硅外延片应在洁净房内装入专用的包装盒包装，外用洁净的塑料袋密封。每个片盒应贴有产品标签，标签内容至少应包括：产品名称（牌号）、规格、片数、批号等信息。或按供需双方商定的其他方法包装。

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防腐防潮”、“易碎”字样或标记，并注明：

需方名称；

产品名称（牌号）；

产品数量；

供方名称。

6.1.3  每批产品应附产品质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称（牌号）；

产品批号；

产品数量；

电阻率测试方法；

产品晶向；

各项检验结果；

本标准编号；

出厂日期。

运输、贮存

6.2.1  产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压、并有防震措施。

6.2.2  产品应贮存在洁净干燥环境中。

_________________________________