GB/T

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：国家镁合金材料工程技术研究中心。

本标准参加起草单位：……

本标准主要起草人：潘复生，胡耀波，蒋斌，……

本标准所取代标准的历次版本发布情况为：

镁及镁合金铸锭纯净度检测方法

1 范围

本标准规定了镁及镁合金铸锭纯净度检测方法。

本标准包括裸眼检测，成分分析及检测过程的标准方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 2470-1  纸、纸板和纸浆 - 漫反射蓝色反射系数的测量 – 第一部分：室内日光条件

ISO 3116  镁和镁合金 - 变形镁合金

ISO 8287  镁和镁合金 – 纯镁 – 化学成分

ISO 16220  镁和镁合金 – 镁合金铸锭

3 术语和定义

本标准无术语和定义。

4 裸眼检测

确定在镁锭表面有明显的收缩或杂质的存在，供应商和采购方之间应通过肉眼检查决定铸锭质量。

5 化学成分分析

分析铸锭合金元素含量。供应商和采购方之间应协商选择化学成分分析方法，并在报告中提及。镁和镁合金化学成分明确规定于ISO 8287，ISO 16220和ISO 3116。未指定的合金或合金元素的成分范围可以由供应商和采购方之间协议确定。

6 亮度检测

6.1  亮度检测原理

亮度检测原理是基于ISO 2470-1。从一个标准试验机发出的漫反射光线照射样品。从样品表面反射的光束通过一个指定的玻璃过滤器，并随后由响应不同有效波长的一个光学单元或二极管阵列测量。从光学单元或从使用适当权重函数的二极管的输出可以直接检测亮度。

6.2  样品准备

原则上，样品必须直接从铸锭上或熔融金属获取，样品的形状和尺寸如图1所示。样品直接从使用的铸锭上加工。当样品是从熔融金属获取时，须将熔融金属浇注至形状尺寸相当的模具内。在这种情况下，尺寸可以稍微修改，除了颈部区域的8毫米直径，因为它是测试机的尺寸。

图1  从铸锭截取的样品形状和尺寸

图2是亮度测试样品的模具形状和尺寸，其内部尺寸和图1一致。模具可以自由设计。

图2  从熔融金属获取样品的模具形状和尺寸

6.3  夹具形状

一个夹具用于打破颈部区域的亮度测试。夹具可以自由设计，但须保证可以将样品颈部区域折断。夹具的外形如图3所示。

图3  夹具及样品折断示意图。1：样品；2：夹具；3：锤

6.4  断口的亮度检测

在试样断裂后应立即通过适当的仪器在旋转试样装置进行断裂表面的亮度检测。检测的数量取决于旋转角度，如表1所示。最终结果表示为每个角度上获得的测试结果的平均值。测试样本和检测的数量应在供应商和采购方之间的协议中规定。

表 1  检测的数量和旋转角度

| 检测的数量 | 每一次检测的旋转角度 |
| --- | --- |
| 3 | 0°，45°，90° |
| 8 | 0°，45°，90°，135°，180°，225°，270°，315° |

评价每个合金亮度的标准如表2所示。不在表2中的亮度数据可以从主要合金元素含量推断，最终由交货方和受货方之间的协议确定。

表 2  合金亮度标准

| 合金 | 亮度标准 | 主要合金元素及范围 | 合金牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ISO | ASTM |
| Mg-9Al-1Zn | above 48 | Al 9.0 ~ 11.0 | MgAl9Zn1(B) | AZ91C |
|  |  |  | MgAl9Zn1(A) | AZ91E |
|  |  |  |  | AZ91B |
|  |  |  |  | AZ91D |
| Mg-6Al-0.5Mn, Mg-5Al-0.5Mn, | above 50 | Al 5.0 ~ 7.5 | MgAl6Mn | AM60B |
|  |  |  | MgAl5Mn | AM50A |
| Mg-3Al-1Zn | above 51 | Al 3.0 ~ 5.0 | MgAl3Zn1(A) | AZ31A |
|  |  |  | MgAl3Zn1(B) | AZ31B |

6.5  其它

在这种情况下，通过加工或铸造获得全尺寸试件有困难，在供应商和采购方之间的协议基础上，亮度可通过直接破坏铸锭或铸件评估。在这种情况下，颈部断口尺寸须不少于8毫米，并记录于最终报告里。

7 检测报告

检测报告应包括以下部分：

（1）检测日期，测试组织及负责人的签章；

（2）生产商公章，合金牌号，样品数量，检测次数；

（3）试样说明；

（4）样品准备方法：铸件，机械加工；

（5）裸眼检查标准和结果；

（6）化学成分分析方法和结果；

（7）亮度检测仪器型号、厂商；

（8）断口亮度检测条件；

（9）亮度检测结果；

（10）任何本标准之外可能影响检测结果的因素。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

镁及镁合金铸锭纯净度检测方法

Evaluation method for cleanliness of magnesium and magnesium alloy ingots

（讨论稿）

ICS

H