ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 13219—××××

代替GB/ T13219-2010

氧化钪

Scandium oxide

（预审稿）

××××-××-××发布                ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 13219-2010。

本标准与GB/T 13219-2010相比主要变化如下：

——规范性引用文件中增加了“GB/T 17803、GB XXXXX-201X”标准文件（见第2章）；

——增加了“3.1产品牌号  ”条款（见3.1）；

——在表1中增加了“Sc2O3-5N5、Sc2O3 -5N、Sc2O3 -4N、Sc2O3 -3N5、Sc2O3 -3N”字符牌号（见3.1和表1）；

——增加了 “Sc2O3”的考核指标，以“余量”表述（见表1）；

——稀土杂质由原来相对量改为绝对量，去掉分母的REO；以“稀土杂质”替代了

“（La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu+Y）xOy/REO”,其对应的指标都作了调整（见表1）；

- ——将“Sc2O3 -5N、Sc2O3 -4N、Sc2O3 -3N5 、Sc2O3 -3N”中 CuO的考核指标、“Sc2O3 -3N5、Sc2O3 -3N”中V2O5、MgO、Na2O、NiO的考核指标都作了调整；增加了ThO2的考核指标；在表1中增加了“注1及注2”（见表1）；

——将原来“3.2外观”条款细分为“3.3.1、3.3.2”两个分条款并对文字作了适当的修改（见3.3）；

- ——在原来的“4 试验方法”中增加了“4.1.4 、4.1.5、4.1.6 ”三个条款的内容，并调整了相关的分条款序号（见4章）；

——将原来“5.4”条款细分为“5.4.1、5.4.2”两个分条款。（见5.4）；

——将“5.5检验结果的判定”细分为“5.5.1、5.5.2”条款（见5.5）；

——删除了“6包装、 标志、运输、贮存及质量证明书”条款中所有的分条款，直接引用“产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定”（见6章）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准主要起草单位：湖南稀土金属材料研究院、益阳鸿源稀土有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司、中铝稀土（江苏）有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 。

本标准主要起草人：刘荣丽、王志坚、易师、余荣旻、陈月华、栾文洲、  、   。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13219-1991、GB/T 13219-2010

氧化钪

1  范围

本标准规定了氧化钪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以钛白粉生产过程中水解母液、钨渣、钛生产排放的氯化烟尘等为原料，采用萃取法、离子交换法或萃取色层法等制得的，供激光、电光源、原子能、电子、冶金等领域用的氧化钪。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 12690.2 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 重量法测定稀土氧化物中灼减量

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX-201X 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  要求

- 3.1产品牌号

产品按化学成分分为Sc2O3-5N5、Sc2O3-5N、Sc2O3-4N、Sc2O3-3N5、Sc2O3-3N四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2  化学成份

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  | 字符牌号 | Sc2O3-5N5 | Sc2O3 -5N | Sc2O3 -4N | Sc2O3 -3N5 | Sc2O3 -3N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应原数字牌号 | 161055 | 161050 | 161040 | 161035 | 161030 |
| 化学成分（质量分数）/ % | REO，不小于 |  | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | Sc2O3/REO，不小于 |  | 99.9995 | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 |
|  | Sc2O3 |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质含量， 不大于 | 稀土杂质/REO | 0.0005 | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.10 |
|  |  | SiO2 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | 0.010 | 0.020 |
|  |  | Fe2O3 | 0.00050 | 0.0005 | 0.0010 | 0.005 | 0.020 |
|  |  | CaO | 0.0010 | 0.0015 | 0.0030 | 0.015 | 0.030 |
|  |  | MgO | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | 0.010 | 0.015 |
|  |  | Al2O3 | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0030 | 0.050 |
|  |  | TiO2 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.010 | 0.050 |
|  |  | ZrO2 | 0.00050 | 0.0015 | 0.0030 | 0.030 | 0.10 |
|  |  | ThO2 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0050 | 0.010 | 0.030 |
|  |  | CuO | 0.00050 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | 0.010 |
|  |  | V2O5 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | 0.0020 | 0.0050 |
|  |  | Na2O | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | NiO | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050 | 0.010 | 0.010 |
|  | 灼减和水分（质量分数）/% ， 不大于 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - 注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定; 注2：稀土杂质为除去主稀土元素Sc以及Pm以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  外观

- 3.3.1  产品为白色粉末状。

- 3.3.2产品应洁净，无目视可见夹杂物。

4  试验方法

4.1化学成分

- 4.1.1  稀土总量（REO）的分析方法参照附录A的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

- 4.1.2  稀土杂质含量的分析方法参照附录B的规定进行。

- 4.1.3  非稀土杂质含量分析方法参照附录C的规定进行。

- 4.1.4  灼减量和水分的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

- 4.1.5  主稀土元素量（Sc2O3）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

- 4.1.6  主稀土元素的相对纯度（Sc2O3/REO）由计算得出，即（100%-Σ稀土杂质量/REO）。

4.2 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4  取样与制样

5.4.1 仲裁取样与制样按表2规定进行。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取正整数 |

5.4.2 化学成分分析的制样方法为每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封保存。

5.5  检验结果的判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍有不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1 产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定。

6.2 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

附录A

（资料性附录）

氧化钪化学分析方法

稀土总量的测定

重量法

A.1 范围

本方法规定了氧化钪中稀土总量的测定方法

本方法适用于氧化钪中稀土总量的测定。测定范围： 90%～99.5%。

A.2 方法原理

试料经盐酸溶解，用氨水沉淀稀土以分离钙、镁。沉淀用盐酸溶解，草酸沉淀稀土。沉淀灼烧后重量法测定氧化稀土总量。

A.3   试剂

A.3.1  盐酸（p1.19g/mL）。

A.3.2  盐酸 (1+1)。

A.3.3  氨水 (1+1)。

A.3.4  草酸溶液 (50g/L)。

A.3.5  草酸溶液 (20g/L)。

A.3.6  氨-氯化铵溶液(20g/L)，用氨水(3.3)调至pH9～10。

A.3.7  甲酚红指示剂(1g/L)，用乙醇配制。

A.4 设备

烘箱，温度 ＞200℃。

A.5 试样

氧化物试样于105℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A.6 分析步骤

A.6.1 试料

称取0.5000g试样（A.5），精确至0.0001g。

A.6.2  测定

A.6.2.1  测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.6.2.2  空白实验

随同试料做空白实验。

A.6.2.3  将试料(A.6.1)置于300mL烧杯中，加20mL水， 10mL盐酸(A.3.2)，低温加热至溶解完全，蒸发至1mL左右。冷却至室温，加100mL水，加热煮沸使盐类溶解。滴加氨水(A.3.3)至沉淀出现，并过量20mL。继续加热煮沸，取下稍冷 。

A.6.2.4  趁热用中速定量滤纸过滤。用氨-氯化铵溶液(A.3.6)洗涤烧杯2～3次，洗沉淀5～6次。 弃去滤液。

A.6.2.5  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中。加3mL盐酸(A.3.1)，捣碎滤纸，加100mL沸水，在不断地搅拌下，缓慢加近沸的100mL草酸溶液(A.3.4)，加2～3滴甲酚红指标剂(A.3.7)，用氨水(A.3.3)调至溶液恰呈黄色。煮沸后于80℃～90℃保温40min, 冷却至室温，静置10小时。

A.6.2.6 将溶液(A.6.2.5)用慢速定量滤纸过滤。用带有橡皮头的玻璃棒擦洗杯壁。用草酸溶液(A.3.5)洗烧杯3次，洗沉淀8～10次。弃去滤液。

A.6.2.7 将沉淀(A.6.2.6)连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中。低温灰化后，于950℃高温炉中灼烧60min，取出后放入干燥器中冷至室温，称其质量。反复灼烧至恒重。

A.7分析结果的表述

按式（1）计算稀土氧化物总量的质量分数（%）：

ω（RxOy)=(m3−m2−m1)×10−6m0100…………………(1)

式中：

m3——稀土氧化物总量与铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m2——铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m1——空白的质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

A.8   允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 稀土氧化物总量（质量分数）/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 90.0～95.0 | 0.4 |
| >95.0～99.5 | 0.5 |

A.9  质量保证与控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

附录B

（资料性附录）

金属钪及其氧化物化学分析方法

镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、

钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

方法1：电感耦合等离子体光谱法

B.1 范围

本方法规定了氧化钪中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定方法。

本方法适用于氧化钪中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定。测定范围见表B.1

本方法也适用于金属钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

表B.1

| 氧化物 | 质量分数 / % | 氧化物 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化铕 氧化钐 氧化钆 氧化铽 | 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 |

B.2 方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

B.3   试剂

B.3.1  过氧化氢（30%）。

B.3.2  盐酸（1+1）。

B.3.3  盐酸（1+19）。

B.3.4  硝酸（1+1）。

B.3.5  氩气 (>99.99%) 。

B.3.6  氧化钪基体溶液：称取5.0000g经900℃灼烧1h的氧化钪(>99.9995%)，置于200mL烧杯中，加40mL盐酸(B.3.2)，低温加热至溶解完全，蒸发至10mL左右，冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg氧化钪。

B.3.7  氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇等各标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的相应氧化稀土(REO>99.5%，RexOy/REO>99.999%)，分别置于100mL烧杯中，各加10mL盐酸(B.3.2)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温，分别移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg的相应氧化稀土。再分别将此溶液用盐酸（B.3.3）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg的相应氧化稀土的标准溶液。

B.3.8  氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(REO>99.5%，CeO2/REO>99.999%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.3.4)， 低温加热，并滴加过氧化氢(B.3.1) 至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（B.3.3）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铈的标准溶液。

B.3.9  氧化铽标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽(REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.999%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.3.4)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。再将此溶液用盐酸(B.3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铽的标准溶液。

B.4 仪器

B.4.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

B.4.2氩等离子体光源。

B.5 试样

B.5.1 氧化物试样于105℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.5.2 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

B.6 分析步骤

B.6.1 试料

B.6.1.1氧化物试料

称取1.000g试样（B.5.1），精确至0.0001g。

B.6.1.2金属试料

称取0.862g试样（B.5.2），精确至0.0001g。

B.6.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.6.3  空白实验

随同试料做空白实验

B.6.4 分析试液的配制

将试料(B.6.1)置于100mL烧杯中，加入10mL水，加20mL盐酸（B.3.2），低温加热至溶解完全，蒸发至5mL左右，冷却至室温，移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。待用。

B.6.5 标准系列溶液的配制

将氧化钪基体溶液（B.3.6）和各氧化稀土标准溶液（B.3.7~B.3.9）按表B.2分别移入7个50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（B.3.2），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，标准溶液分段使用。

| 标液标号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度 / μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化钪 |  | 氧化镧 | 氧化铈 |  | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 |
| 1 | 10 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 000 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 10 000 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 10 000 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 10 000 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 10 000 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 10 000 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 标液标号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度 / μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化铽 | 氧化镝 |  |  | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 0.10 | 0.10 |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 10.00 | 10.00 |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

表B.2

B.6.6  测定

B.6.5.1  推荐分析线见表B.3。

表B.3

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 399.575，408.671 413.380 422.535 401.225 428.079 412.970 342.247 350.917 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y | 353.170 345.600，339.898 337.271 313.126 369.419 261.542 371.030 |

B.6.5.2  将分析试液（B.6.4）与标准系列溶液（B.6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

B.7  分析结果的表述

将标准系列溶液（B.6.5）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（B.6.5）、分析试液（B.6.4）及空白溶液（B.6.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（B.6.4）及空白溶液（B.6.3）中待测稀土元素的质量浓度。

按式（1）计算待测稀土元素的质量分数（%）：

ω（X)=k⋅(ρ−ρ0)⋅V0×10−6m0×100…………………… (1 )

式中：

k ——各元素单质与其氧化物的换算系数，见表B.4。计算氧化物含量时，k=1；

ρ ——自工作曲线上查得分析试液（B.6.4）中待测氧化稀土的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0 ——自工作曲线上查得空白溶液（B.6.3）中待测氧化稀土的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

表B.4

| 元素 | k | 元素 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 0.852 6 0.814 0 0.827 7 0.857 3 0.862 4 0.863 6 0.867 6 0.850 2 | Dy Ho E r Tm Yb Lu Y | 0.871 3 0.873 0 0.874 5 0.875 6 0.878 2 0.879 4 0.787 4 |

B.8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表B.5所列允许差。

表B.5

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、 氧化钕、氧化钐、氧化铕、 氧化钆、氧化铽、氧化镝、 氧化钬、氧化铒、氧化铥、 氧化镱、氧化镥、氧化钇、 | 0.001 0~0.0030 | 0.000 4 |
|  | >0.003 0~0.0050 | 0.001 0 |
|  | >0.005 0~0.010 | 0.001 5 |
|  | >0.010~0.030 | 0.002 |
|  | >0.030~0.050 | 0.005 |
|  | >0.050~0.10 | 0.006 |

B.9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2：电感耦合等离子体质谱法

B.10 范围

本方法规定了氧化钪中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定方法。

本方法适用于氧化钪中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定。测定范围见表B.6

本方法也适用于金属钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

表B.6

| 氧化物 | 质量分数 / % | 氧化物 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化铕 氧化钐 氧化钆 氧化铽 | 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 |

B.11 方法原理

试样以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，测定时以内标法进行校正。

B.12   试剂

B.12.1过氧化氢（30%）。

B.12.2硝酸（ρ1.42g/mL）。

B.12.3硝酸（1+1）。

B.12.4硝酸（1+19）。

B.12.5铯内标溶液：称取0.127 0 g氯化铯（优级纯），加10mL水，溶解完全，加10mL硝酸（B.12.3）,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铯。再将此溶液用硝酸（B.12.4）逐步稀释成1mL含1μg铯的内标溶液。

B.12.6  氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇等各标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的相应氧化稀土(REO>99.5%，RexOy/REO>99.999%)，分别置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.12.3)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温，分别移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 000μg相应氧化稀土。

B12.7  氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(REO>99.5%，CeO2/REO>99.999%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.12.3)，2mL过氧化氢(B.12.1) 低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 000μg氧化铈。

B.12.8 混合稀土标准溶液：分别移取2.00mL各氧化稀土标准贮存溶液((B.12.6~12.7)置于100mL容量瓶中，加10mL硝酸(B.12.3)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含各单一氧化稀土分别为20.0μg。再将此溶液用硝酸(B.12.4)稀释成1mL含各单一氧化稀土分别为1.00μg的标准溶液。

B.12.9氩气 (>99.99%) 。

B.13 仪器

电感耦合等离子体质谱仪，质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

B.14 试样

B.14.1 氧化物试样于105℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.14.2 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

B.15 分析步骤

B.15.1 试料

按表B.7称取试样（B.14），精确至0.0001g。

表B.7

| 稀土杂质（质量分数）% | 试样量 / g |
| --- | --- |
| 0.00003～0.0050 | 0.300 |
| >0.0050～0.010 | 0.200 |

B.15.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.15.3 空白试验

随同试料作空白试验

B.15.4 分析试液的配制

将试料(B.15.1)置于50mL烧杯中，加入5mL水，加10mL硝酸（B.12.3），低温加热至溶解完全，蒸至近干,冷却后，用硝酸（B.12.4）将其移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。从中分取5.00mL溶液于50mL容量瓶中，加入0.50mL铯内标溶液（B.12.5），用水稀释至刻度，混匀。

B.15.5 标准系列溶液的配制

准确移取0mL、0.20mL、1.00mL、3.00mL混合稀土标准溶液（B.12.8）于4个100mL容量瓶中，加入1.00mL铯内标溶液（B.12.5），加入2mL硝酸（B.12.3），以水稀释至刻度，混匀，待测此标准系列溶液1mL含各单一稀土氧化物分别为0ng、2.0ng、10.0ng、30.0ng。

B.15.6  测定

B.15.6.1  测量元素同位素质量数见表B.8。

表B.8

| 元素 | 测量同位素的质量数 | 元素 | 测量同位素的质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 139 140、142 141 142、146 147、152 151、153 157、158 159 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Cs | 161、163、164 165 166、167 169 171、172、174 175 89 133 |

B. 15.6.2  将空白试验（B.15.3）溶液、分析试液（B.15.4）与标准系列溶液（B.15.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

B.16  分析结果的表述

将标准系列溶液（B.15.5）的质量浓度直接输入计算机，用内标校正法校正,由计算机计算并输出空白试验（B.15.3）溶液、分析试液（B.15.4）中待测稀土元素的质量浓度。

按式（2）计算待测稀土元素的质量分数（%）：

ω（X)=k⋅(ρ−ρ0)⋅V2⋅V0×10−9m⋅V1×100………………………(2 )

式中：

k ——各金属元素与其氧化物的换算系数，见表B.4。计算氧化物含量时，k=1；

ρ——计算机并输出的分析试液（B.15.4）中待测稀土元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——计算机并输出的空白试液（B.15.3）溶液中待测稀土元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V2——分析试液（B.15.4）的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

B.17 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表B.9所列允许差。

表B.9

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、 氧化钕、氧化钐、氧化铕、 氧化钆、氧化铽、氧化镝、 氧化钬、氧化铒、氧化铥、 氧化镱、氧化镥、氧化钇 | 0.000 03～0.0001 | 0.00003 |
|  | >0.0001～0.0005 | 0.0001 |
|  | >0.0005～0.0010 | 0.0002 |
|  | >0.0010～0.0030 | 0.0004 |
|  | >0.0030～0.0080 | 0.0010 |
|  | >0.0080～0.010 | 0.0020 |

B.18 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

附录C

（资料性附录）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    金属钪及氧化钪化学分析方法

硅、铁、钙、锆、铝、钛、铜、钒、镁、

钽、钍、钠和镍量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

C.1 范围

本方法规定了氧化钪中硅、铁、钙、锆、铝、钛、铜、钒、镁、钽、钍、钠和镍量含量的测定方法。

本方法适用于氧化钪中硅、铁、钙、锆、铝、钛、铜、钒、镁、钽、钍、钠和镍量含量的测定。测定范围见表C.1。

本方法也适用于金属钪中硅、铁、钙、锆、铝、钛、铜、钒、镁、钽、钍、钠和镍量含量的测定。

表C.1

| 测定元素 | 质量分数 / % | 测定元素 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅 铁 钙 锆 铝 钛 — | 0.0005~0.10 0.0005~0.10 0.0005~0.1 0 0.0005~0.10 0.0005~0.10 0.0005~0.10 — | 铜 钒 镁 钠 镍 钽 钍 | 0.0005~0.10 0.0005~0.10 0.0003~0.10 0.0005~0.10 0.0003~0.10 0.0005~0.10 0.0005~0.10 |

C.2 方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

C.3   试剂

C.3.1过氧化氢（30%）。

C.3.2盐酸（1+1）。

C.3.3盐酸（1+19）。

C.3.4硝酸（1+1）。

C.3.5氢氟酸  优级纯

C.3.6氩气 (>99.99%) 。

C.3.7 氧化钪基体溶液：称取5.0000g经900℃灼烧1h的氧化钪(>99.999%)，置于200mL烧杯中，加40mL盐酸(C.3.2)，低温加热至溶解完全，蒸发至10mL左右，冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg氧化钪。

C.3.8硅标准贮存溶液：称取0.2139g预先经950℃灼烧2h并置于干燥器中冷却至室温的光谱纯二氧化硅（光谱纯），置于有5g无水碳酸钠(优级纯) 的铂坩埚中，混匀，于1000℃熔融20min，取出稍冷，用热水提取，定容至1000mL。此溶液1mL含100μg硅。贮于塑料瓶中保存。将此溶液用纯水稀释成1mL分别含10μg和1μg的硅标准溶液。

C.3.9  铁标准贮存溶液：移取1.4298g经110℃烘1h的三氧化二铁（光谱纯）于200mL烧杯中，加50mL盐酸(C.3.2) 加热溶解,冷却至室温，移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的铁标准溶液。

C.3.10  钙标准贮存溶液：移取2.4951 g经110℃烘1h的碳酸钙（光谱纯）于200mL烧杯中，加50mL盐酸(C.3.2)加热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的钙标准溶液。

C.3.11锆标准贮存溶液：称取3.5328g氧氯化锆（ZrOCL2.8H2O）（光谱纯）于200mL烧杯中，加5mL硝酸（C.3.4）及50mL水加热溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锆。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的锆标准溶液。

C.3.12铝标准贮存溶液：称取1.0000g已擦净表面氧化物的金属铝片（光谱纯）于200mL烧杯中，加50mL盐酸(C.3.2)于低温处溶至清亮，冷却至室温,移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的铝标准溶液。

C.3.13钛标准贮存溶液：称取0.1668 g经800℃灼烧1h的二氧化钛（光谱纯）于铂坩锅中，加5g焦硫酸钾，在650℃左右融熔至清亮，冷却，用5%硫酸浸取，加热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用5%硫酸稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg钛。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含10μg和1μg的钛标准溶液。

C.3.14  铜标准贮存溶液： 移取1.2518g经110℃烘1h的氧化铜（光谱纯）于200mL烧杯中，加50mL硝酸(C.3.4)加热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜，将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的铜标准溶液。

C.3.15钒标准贮存溶液：称取2.6104g经120℃烘干1h的钒酸铵（光谱纯）于200mL烧杯中，加水并加热溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钒。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的钒标准溶液。

C.3.16  镁标准贮存溶液： 移取1.6583g经110℃烘1h的氧化镁（光谱纯）于200mL烧杯中，加50mL盐酸(C.3.2)溶解，冷却至室温,移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的镁标准溶液。

C.3.17钠标准贮存溶液：移取2.5421 g经400℃~450℃灼烧到无暴裂声的氯化钠（光谱纯）于500mL烧杯中，加200mL水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钠。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的钠标准溶液。

C.3.18镍标准贮存溶液：称取1.2730g经110℃烘1h的氧化镍（光谱纯）于200mL烧杯中，加50mL盐酸(C.3.2)溶解，冷却至室温,移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的镍标准溶液。

C.3.19钍标准贮存溶液：称取2.3800g硝酸钍﹛Th(NO3)4.4H2O﹜（光谱纯）于200mL烧杯中，加100mL盐酸(C.3.2)溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钍。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的钍标准溶液。

C.3.20钽标准贮存溶液：称取1.0000g金属钽（光谱纯）于铂坩埚中，加入6~8mL氢氟酸(C.3.5),低温溶解蒸发至近干，用(100g/L)酒石酸浸取,微热溶解,冷却至室温,移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钽。将此溶液用盐酸（5+95）稀释成1mL分别含100μg、10μg和1μg的钽标准溶液。

C.4 仪器

C.4.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm。

C.4.2氩等离子体光源。

C.5 试样

C.5.1 氧化物试样于105℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

C.5.2 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

C.6 分析步骤

C.6.1 试料

C.6.1.1氧化物试料

称取1.000g试样（C.5.1），精确至0.0001g。

C.6.1.2金属试料

称取0.862g试样（C.5.2），精确至0.0001g。

C.6.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

C.6.3 空白试验

随同试料作空白试验

C.6.4 分析试液的制备

将试料(C.6.1)置于100mL烧杯中，加入10mL水，加10mL盐酸（C.3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。待用。

C.6.5 标准系列溶液的配制

将氧化钪基体溶液（C.3.7）和各非稀土氧化物标准溶液（C.3.8~C.3.20）按表C.2、表C.3和表C.4分别移入50mL容量瓶中，加入4mL盐酸（C.3.2），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，标准溶液分段使用。

表C.2

| 标液 标号 | 各元素（以金属计）质量浓度 /（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化钪 | 铁 | 钙 | 锆 | 铝 | 钛 | 铜 | 钒 | 镁 | 镍 | 钽 | 钍 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.00 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.00 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.0 | 0 — 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 10.00 |

表C.3

| 标液标号 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化钪/ （μg/mL） | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 硅/ （μg/mL） | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |

表C.4

| 标液标号 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化钪/ （μg/mL） | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 钠/ （μg/mL） | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |

C.6.6 测定

C.6.6.1  推荐分析线见表C.5。

表C.5

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅 铁 钙 锆 铝 钛 — | 288.158 259.940 393.366 343.823 257.500 396.152 323.452 337.280 — | 铜 钒 镁 钠 镍 钽 钍 | 324.754 292.402 280.270 588.995 232.003 267.590 269.452 401.913 |

C.6.6.2  将空白实验(C.6.3)溶液及分析试液（C.6.4）与标准系列溶液（C.6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

C.7  分析结果的计算与表述

将标准系列溶液（C.6.5）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（C.6.5）和分析试液（C.6.4）及空白实验(C.6.3)溶液的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（C.6.4）及空白实验(C.6.3)溶液中待测元素的质量浓度。

按式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

ω（X)=k⋅(ρ−ρ0)⋅V0×10−6m0×100………………………   (1 )

式中：

k ——各元素氧化物与其单质的换算系数（计算金属含量时，k=1），见表C.6；

ρ——计算机输出分析试液（C.6.4）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——计算输出空白实验(C.6.3)溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

表C.6

| 元素 | k | 元素 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Si (SiO2) | 2.139 | V (V2O5) | 1.785 |
| Fe (Fe2O3) | 1.430 | Mg (MgO) | 1.658 |
| Ca (CaO) | 1.399 | Na (Na 2O) | 1.348 |
| Zr (ZrO2) | 1.351 | Ni (NiO) | 1.272 |
| Al (Al2O3) | 1.889 | Th (ThO2) | 1.189 |
| Ti (TiO2) | 1.668 | Ta (Ta2O5) | 1.221 |
| Cu (CuO) | 1.25 | — | — |

C.8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表C.7所列允许差。

表C.7

| 元素名称 | 质量分数 / % | 允许差 / % | 元素名称 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅、钙、铁、铝、钛、铜、镁、镍、钠、钽、钍 | 0.0005～0.0010 | 0.0002 | 镁、镍、 锆、钒 | >0.0003～0.0010 | 0.0002 |
|  | >0.0010～0.0050 | 0.0005 |  | >0.0010～0.0050 | 0.0004 |
|  | >0.0050～0.010 | 0.0015 |  | >0.0050～0.010 | 0.0015 |
|  | >0.010～0.030 | 0.002 |  | >0.010～0.030 | 0.002 |
|  | >0.030～0.10 | 0.004 |  | >0.030～0.10 | 0.004 |

C.9质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。