前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 16661-2008《碳酸铈》。

本标准与GB/T 16661-2008相比，主要技术变化如下：

——增加了标准适用范围（见第1章）；

——增加了“字符牌号”（见第3章）；

——增加了牌号023245 及其相应考核指标（见表1）；

——修改了牌号023240、023235中非稀土杂质钠和锌含量的考核指标（见表1）；

——修改了牌号023235中氯（Cl-）的考核指标（见表1）

——删除了原有牌号023230A(相对纯度为99.9%）（见2008版表1）

——删除了原有牌号023215(相对纯度为95.0%）（见2008版表1）；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：江西金世纪新材料股份有限公司、XXXXXX

本标准主要起草人：XXXXXXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16661-1996、GB/T 16661-2008。

碳 酸 铈

1  范围

本标准规定了碳酸铈的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于化学法制得的碳酸铈，主要供抛光粉、汽车尾气净化催化剂用储氧材料、工程塑料颜料、玻璃、陶瓷等应用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.2 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

3  要求

3.1 产品分类

产品按化学成分分为Ce2 ( CO3)3·nH2O-4N5、Ce2 ( CO3)3·nH2O-4N、Ce2 ( CO3)3·nH2O-3N5、Ce2 ( CO3)3·nH2O-3N、Ce2 ( CO3)3·nH2O-2N五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T17803的规定。

3.2  化学成分

产品化学成分应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 | 字符牌号 | Ce2 ( CO3)3 ·nH2O-4N5 | Ce2 ( CO3)3 ·nH2O-4N | Ce2 ( CO3)3 ·nH2O-3N5 | Ce2 ( CO3)3 ·nH2O-3N | Ce2 ( CO3)3 ·nH2O-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字牌号 | 023245 | 023240 | 023235 | 023230 | 023220 |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数） / % | REO,不小于 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | CeO2/REO，不小于 | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.0 |
|  | 稀土杂质/REO 不大于 | La2O3 | 0.0015 | 0.003 | 0.02 | 合量0.1 | 合量1.0 |
|  |  | Pr6O11 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |  |  |
|  |  | Nd2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 |  |  |
|  |  | Sm2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  |  | Y2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  |  | 其他稀土杂质 | 0.0010 | 0.001 | 0.008 |  |  |
|  | 非稀土 成分 不大于 | Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | SiO2 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | CaO | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Al2O3 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | / |
|  |  | MgO | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | / |
|  |  | PbO | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | / |
|  |  | Na2O | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | / |
|  |  | ZnO | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Cl- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
|  |  | SO42- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

3.3  外观质量

3.3.1  产品为白色或略带淡黄色的粉未。

3.3.2  产品应洁净，无目视可见夹杂物。

4  试验方法

4.1 化学成分

4.1.1  稀土总量（REO）的分析方法按照GB/T14635的规定进行。

4.1.2  稀土杂质含量的分析方法按照GB/T 18115.2的规定进行。

4.1.3  除SO42-外，其余非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.1.4 SO42-含量的分析按供需双方协商的分析方法进行。

4.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3  外观质量

目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的 100% | 5 | 件（袋）数的10 % 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封封。

5.5  检验结果判断

5.5.1 学成分仲裁分析结果不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观质量检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样 。

6.2  包装

产品用双层塑料袋密封包装,再放置于塑料编织袋中，封紧袋口。每袋净重分别为50 ㎏、500 ㎏、600 ㎏、1000 ㎏。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净含量和件数；

e) 各项分析检验结果及检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

# Text boxes

发 布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

201×-××××实施

201×-××××发布

碳酸铈

Cerium carbonate

（预审稿）

GB/T 16661—201X

代替GB/T 16661-2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H65