中华人民共和国国家标准

GB/T 16476—××××

代替GB/ T16476-2010

金属钪

Scandium metal

（预审稿）

××××-××-××发布                      ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T16476-2010。

本标准与GB/T16476-2010相比主要变化如下：

——规范性引用文件中增加了“GB/T 17803、GB XXXXX-201X”标准文件（见第2章）；

——增加了“3.1产品牌号  ”条款（见3.1）；

——在表1中增加了“Sc -5N5、Sc -5N、Sc -4N5、Sc -4N”字符牌号（见3.1和表1）；

——增加了 “Sc”的考核指标，以“余量”表述（见表1）；

——以“稀土杂质”替代了“(La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu+Y)/RE”（见表1）；

—— 将“Sc -4N”中 Al的考核指标、“Sc -4N”中Cu的考核指标、将“Sc -5N5、Sc -5N 、Sc -4N5、Sc-4N”中Ta、Zr的考核指标都做了修改；增加了Ti的考核指标；删除了表1中的“注1及注2”， 增加了“注：稀土杂质为除去主稀土元素Sc以及Pm以外的稀土元素。”（见表1）；

——将原来“3.2外观”条款改为“3.3.1、3.3.2”两个分条款并对文字作了适当的修改（见3.3）；

——在原来的“4 试验方法”中增加了“4.1.3 主稀土元素量（Sc）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。4.1.4 稀土(RE)总量的分析方法按差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。4.1.5 主稀土元素的相对纯度（Sc /RE）由计算得出，即（100%-Σ稀土杂质量/RE）”的内容，并调整了相关的分条款序号（见4章）；

——将原来“5.4”条款细分为“5.4.1、5.4.2”两个分条款，并将内容作了适当修改（见5.4.2）；

——将“5.5检验结果的判定”细分为“5.5.1、5.5.2”条款（见5.5）；

——删除了“6包装、 标志、运输、贮存及质量证明书”条款中所有的分条款，直接引用“产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定”（见6章）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准主要起草单位：湖南稀土金属材料研究院、乐山有研稀土新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限公司、包头稀土研究院 。

本标准主要起草人：刘荣丽、黄美松、王志坚、易师、栾文洲、胡权霞、陈月华、解萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T16476-1996、GB/T16476-2010。

金属钪

1  范围

本标准规定了金属钪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于金属热还原法或中间合金法，再经真空蒸馏法制得的，供宇航、火箭、导弹、电子、核子、激光、电光源、冶金等领域用的金属钪。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 13219 氧化钪

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX-201X 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  要求

- 3.1产品牌号

产品按化学成分分为Sc -5N5、Sc -5N、Sc -4N5、Sc -4N四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2 化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  | 字符牌号 | Sc -5N5 | Sc -5N | Sc -4N5 | Sc -4N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应原数字牌号 | 164055 | 164050 | 164045 | 164040 |
| 化 学 成 分（ 质 量 分 数 ) / % | RE，不小于 |  | 99.95 | 99.95 | 99.9 | 99.9 |
|  | Sc/RE，不小于 |  | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
|  | Sc |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质含量， 不大于 | 稀土杂质/RE | 0.00050 | 0.0010 | 0.0050 | 0.010 |
|  |  | Si | 0.0015 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0080 |
|  |  | Fe | 0.0030 | 0.0080 | 0.010 | 0.015 |
|  |  | Ca | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 | 0.010 |
|  |  | Al | 0.0020 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0070 |
|  |  | Cu | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0050 |
|  |  | Mg | 0.00050 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 |
|  |  | Ni | 0.0025 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0080 |
|  |  | Ti | 0.00050 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0025 |
|  |  | Th | 0.00050 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 |
|  |  | Ta | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Zr | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
| 注：稀土杂质为除去主稀土元素Sc以及Pm以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |

3.3外观

3.3.1产品为丝状或块状银白色金属。

3.3.2产品表面应洁净，无目视可见夹杂物和氧化物脱落粉末。

4  试验方法

4.1化学成分

- 4.1.1  稀土杂质含量的分析方法参照GB/T13219中附录B（资料性附录）的规定进行。

- 4. 1.2  非稀土杂质含量的分析方法参照GB/T13219中附录C（资料性附录）的规定进行。

4.1.3 主稀土元素量（Sc）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

4.1.4 稀土总量（RE）的分析方法参照GB/T13219中附录A（资料性附录）的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.5 主稀土元素的相对纯度（Sc /RE）由计算得出，即（100%-Σ稀土杂质量/RE）。

4.2数值修约

- 按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

- 产品外观用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4  取样与制样

5.4.1化学成分分析与外观质量的仲裁的取样件数按表2的规定进行。

表2

| 件（瓶）数 | 1～2 | ＞2～10 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样件（瓶）数 | 件（瓶）数的100% | 件（瓶）数的50%， 不小于2件（瓶） | 件（瓶）数的30% |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。蒸馏丝状样品可剪切取样；锭块样品用直径5mm～10 mm的钻头在金属锭上下两面各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。

5.5  检验结果的判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定。

6.2 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。