稀土国家标准《金属钪》编制说明

(预审稿)

一、工作简况

1、任务来源

随着金属钪在宇航、火箭、导弹、电子、核子、激光、电光源、冶金等领域的需求不断增加，金属钪的市场需求量越来越大，金属钪材料是新兴战略产业的发展基础和关键因素，而金属钪作为功能材料是新材料的核心，是当今世界各国在新材料研究领域争相发展的重点，也是世界各国高技术发展中战略竞争的热点，金属钪是功能材料必不可少的原料，其纯度直接影响功能材料的理化等综合性能，在研究、开发高性能的功能材料中起着至关重要的作用。在我国的资源和价格的双重优势面前，金属钪产品得到迅速发展，在国际上所占份额已在不断上升，因此，金属钪的产业化生产规模得到了迅速的发展。目前，国内金属钪的生产厂家及用户单位有：桃江瑞龙新材料有限公司、益阳鸿源有限公司、惠州拓普金属材料有限公司、包头市宏博科技有限责任公司、东方锆业有限公司、上海跃澎化工科技有限公司、广西宝合新材料有限公司、博隆科技有限公司等等，原来的金属钪标准GB/T16476-2010还是2008年修订的，经过五年的发展，许多生产企业都反应原标准文本所缺失的问题日益明显，建议尽快做出修订；原来金属钪产品标准中存在许多不完善的地方，如：1、规范性引用文件不详细；2、产品中考核指标不全面，考核指标限定的范围太小；3、标准的文本不够规范等等。因此需要修订GB/T16476-2010《金属钪》国家标准。标准的修订可为金属钪产品贸易提供更合理的仲裁依据；为金属钪产品的指标控制提供新的指导意义。

根据国家标准委关于下达《高碳铬不锈轴承钢》等62项国家标准制修订计划的通知（国标委综合〔2016〕80号），“国标委”《金属钪》国家标准修订计划正式下达，项目编号为20161878-T-469，完成年限为2017年。 “国标标准委关于下达2016年第四批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2016]89号）”，《氧化钪》等8项国家标准制修订计划正式下达，全国稀土标准化技术委员会于2016年11月在合肥市落实了《金属钪》国家标准修订任务，于2017年4月27日在江苏省扬州市召开的《2017年度第一次稀土标准工作会议》上完成了《金属钪》国家标准的任务进度、具体的时间节点安排及参与单位等具体问题的落实。

《金属钪》国家标准由湖南稀土金属材料研究院牵头负责标准修订，报名参加起草单位有：乐山有研稀土新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限公司、包头稀土研究院等，同时确定标准制定工作进度，2017年5月20日前起草单位提出标准意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见；于2017年7月20日前起草单位完成意见汇总，2017年8月完成预审，2017年10月前完成预审会上所提出的意见修改，2017年11月进行审定。

2、起草单位

项目承担单位湖南稀土金属材料研究院创建于1958年，一直从事稀土科研和军用稀土新材料试制工作，是我国最早从事稀土材料应用研究开发的科研单位，同时也是有色军工稀土新材料研制开发的定点单位。

我院现有在职职工360人，其中：教授级高级工程师7人、高级工程师48人、工程师等技术骨干77人、享受政府津贴的专家7人，技术力量雄厚，在氧化钪与金属钪、铝钪中间合金，高纯中重稀土氧化物、稀土超细微粉、高纯稀土金属和合金型材(棒、片、粉、粒、丝、管、箔)、稀土储氢材料、六硼化镧阴极材料、稀土激光晶体材料、稀土磁致伸缩材料等方面研究处于国内领先水平。作为长期从事稀土材料开发应用单位，湖南稀土金属材料研究院先后主持及参与了《六硼化镧化学分析方法》、《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》、《氧化镨》、《钕镁合金化学分析方法》、《钇铝合金》、《独居石精矿》、《镧铜合金》《稀土产品包装标志运输和贮存》等31项稀土标准的修制订工作。

我院一直从事金属钪生产技术、产品应用方面的研发，金属钪的研究与生产已处于国内领先水平。目前，我院建成了国内最先进的年产2吨金属钪生产线，全年最高可实现1亿的销售收入，产品质量稳定可靠，性能良好；满足了金属钪在宇航、火箭、导弹、电子、核子、激光、电光源、冶金等领域的需求不断增加。

因此，我院完全具备了承担此次修订金属钪标准的能力。迄今为止，国外还没有与金属钪产品相对应的标准，这次修订后的金属钪标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3、工作进度安排

具体时间计划如下：

- 标准编制前的查询、调研、论证：2016年11月～2017年5月；

- 将标准征求意见稿发送各稀土单位广泛征求意见： 2017年6～7月；

- 意见汇总形成预审稿：        2017年7月；

- 预审时间：                  2017年8月；

- 审定时间：                  2017年11月。

- 报批时间                    2017年12月

接到任务后，我院通过广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况。走访了国内主要生产企业，根据各企业所生产的金属钪产品的实际情况，对金属钪产品标准作了相应的修订。

并根据我院当前生产水平，经过市场的充分论证，并征求稀标委意见，形成了标准征求意见稿。在2017年5月21日，将《金属钪》标准征求意见稿发至包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土、长春应用化学研究所、包钢稀土、广东珠江稀土有限公司、稀标委等单位中的66个专家进行意见收集，大部分单位对《氧化钪》标准征求意见稿表示默认同意无回复。收到了7家单位的回复意见，其中益阳鸿源、乐山有研、江西金世纪等3家单位对《金属钪》标准征求意见稿提出了具体修改意见，其他4家单位对《金属钪》标准征求意见稿表示同意。

二、编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了修订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界

领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内金属钪生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的要求及金属

钪应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、主要技术内容说明

1、范围

本标准规定了金属钪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于金属热还原法或中间合金法，再经真空蒸馏法制得的，供宇航、火箭、导弹、电子、核子、激光、电光源、冶金等领域用的金属钪。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 13219 氧化钪

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX-201X 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3、产品分类与牌号

产品标准按钪的相对纯度分为三类，分别是99.99%、99.995%、99.999%、99.9995%，同时，对应了四个牌号分别为：Sc -5N5、Sc -5N、Sc -4N5、Sc -4N。

4、化学成分及检测

根据市场的要求，化学成分表中除了对RE、Sc /RE、稀土杂质的指标作了规定，还对非稀土杂质Fe、Si、Ca、Ta、Th、Ti、Zr、Al、Cu、Ni、Mg等九个常见杂质做了规定；

其检测方法按如下规定进行：

稀土杂质含量的分析方法参照GB/T13219中附录B（资料性附录）的规定进行。

非稀土杂质含量的分析方法参照GB/T13219中附录C（资料性附录）的规定进行。

主稀土元素量（Sc）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

稀土(RE)总量的分析方法按差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

主稀土元素的相对纯度（Sc /RE）由计算得出，即（100%-Σ非稀土杂质量/RE）。

5、本标准与原GB/T16476-2010相比，做了以下修订：

——规范性引用文件中增加了“GB/T 17803、GB XXXXX-201X”标准文件；

——增加了“3.1产品牌号  ”条款；

——在表1中增加了“Sc -5N5、Sc -5N、Sc -4N5、Sc -4N”字符牌号（见3.1和表1）；

——增加了 “Sc”的考核指标，以“余量”表述；

——以“稀土杂质”替代了

“(La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu+Y)/RE”；

—— 将“Sc -4N”中 Al的考核指标分别由“0.0050%”调整为“0.0070%”；“Sc -4N”中Cu的考核指标分别由“0.0025%”调整为“0.050%”；将“Sc -5N5、Sc -5N 、Sc -4N5、Sc-4N”中Ta的考核指标分别由“0.0020%、0.0050%、0.0080%、0.010”都修订为“0.0005%” 、Zr的考核指标分别由“0.0010%、0.0025%、0.0040%、0.0080”都修订为“0.0010%”；增加了Ti的考核指标；删除了表1中的“注1：RE含量为100%减去非稀土杂质质量分数的和及注2：Sc/RE含量为100%减去稀土杂质的和/RE的质量分数。”， 增加了“注：稀土杂质为除去主稀土元素Sc以及Pm以外的稀土元素。”；

——将原来“3.2外观”条款改为“3.3.1、3.3.2”两个分条款并对文字作了适当的修改；

——在原来的“4 试验方法”中增加了“4.1.3 主稀土元素量（Sc）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。4.1.4 稀土(RE)总量的分析方法按差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。4.1.5 主稀土元素的相对纯度（Sc /RE）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总含量*100%。”的内容，并调整了相关的分条款序号；

——将原来“5.4”条款细分为“5.4.1、5.4.2”两个分条款，将“蒸馏丝状样品可剪切取样；锭块样品用直径5mm～10 mm的钻头在金属锭上下两面各钻二点以上，弃去深度0.5mm～1.0mm的表面钻屑，然后钻取试样。每件（瓶）取样为3g～5g，将试样混匀后，装入带盖的磨口瓶内密封。”内容修改为“取样时，首先将试样打磨干净。蒸馏丝状样品可剪切取样；锭块样品用直径5mm～10 mm的钻头在金属锭上下两面各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。”；

——将“5.5检验结果的判定”细分为“5.5.1、5.5.2”条款；并将5.5.1中“如仍有任一结果不合格”修改为“如仍不合格项”。

——删除了“6包装、 标志、运输、贮存及质量证明书”条款中所有的分条款，直接引用“产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定”。

6、对于修订内容的说明：

### 1、原标准中的Sc -4N牌号中Al、Cu考核指标已不能适用市场的需求，需要重新定位，因为采用金属热还原ScF3法制取金属钪工艺中除了以氧化钪为原料外，还需加入金属钙、NH4HF2等中间原料，都会引入Al、Cu等杂质，而在1650℃～1700℃蒸馏提纯金属Sc的过程中，Al、Cu的蒸气压与Sc蒸气压都非常接近，造成产品中Al、Cu的指标往往超过GB/T16476-2010标准所规定的指标，常规工艺出来Sc -4N牌号钪产品中的Al为0.0070%左右、Cu为0.0050%左右指标都超出了旧标准所规定的范围，就是因为所参考的标准指标不适应工艺的要求，而带来了许多贸易纠纷；要使金属Sc中Al、Cu的指标符合GB/T16476-2010的要求，必须反复蒸馏产品，造成成本大幅增长，用户单位又无法接受如此高昂的价格，Sc -4N牌号的产品属于市场通用产品，而其他牌号产品属于特殊要求高纯产品，主要修订Sc -4N牌号的Al、Cu考核指标就可以满足市场要求，因此，基于这个原因，许多生产企业提出放宽Sc -4N牌号中Al、Cu考核指标的范围，这样，对产品的质量造成的影响不大，修订的标准又满足了市场的需求；

### 2、原标准中的Ta、Zr的考核指标所规定的数值都过于偏高，将“Sc -5N5、Sc -5N 、Sc -4N5、Sc-4N”中Ta的考核指标分别由“0.0020%、0.0050%、0.0080%、0.010”都修订为“0.0005%” 、Zr的考核指标分别由“0.0010%、0.0025%、0.0040%、0.0080”都修订为“0.0010%”，所修改的原因是：在1650℃～1700℃蒸馏提纯金属Sc的过程中，Ta、Zr的蒸气压与Sc蒸气压相差较远，经过蒸馏Ta、Zr与Sc基本可以完全分离，目前统计市场上常规4N金属钪产品中的Ta≦0.0005%、Zr≦0.0010%，因此，降低产品中Ta、Zr的考核指标可完全适应市场的需求；

### 3、原GB/T16476-2010标准中没有Ti的考核指标，给用户带来了诸多困惑；原因是制备金属Sc的氧化钪原料有从钛白废水、钛氯化烟尘等原料中提取出来的，氧化钪产品标准都规定了Ti的指标要求，而在金属钪生产过程中又不能完全将Ti杂质去除，当按照GB/T16476-2010的要求完成Sc产品交易后，用户单位在复检的过程中又发现了Sc产品中含Ti，由此引起退货、降级等各种难以解决的纠纷。

### 标准的修订目的就是为了服务市场，既然原标准中的考核指标已不能适用市场的需求，那么，修订金属钪产品标准成了必然发展的趋势。

### 修订后的标准不但为金属钪产品贸易提供仲裁的依据；为金属钪产品的指标控制提供指导意义。同时还可优化标龄，完善标准文本。

7、关于纯度表述修改的说明

2014年7月28日至31日，全国稀土标准化技术委员会于在内蒙古呼和浩特市召开了“《稀土产品牌号表示方法》、《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》等39项稀土标准审定、预审和讨论会暨2014年度第二次稀土标准工作会议”，来自全国37家单位的71名代表参加了会议。会上，稀土标委会秘书处提出了目前稀土金属与氧化物标准中关于“纯度”的表述存在产品标准与方法标准脱节的问题，同时，仅以“相对纯度”作为表征稀土主元素量的指标易引起下游用户的困惑，且与国际上稀土纯度表述方式不一致，建议考虑在单一稀土金属与氧化物产品标准中增加主稀土元素的绝对量的考核指标，完善产品标准和方法标准中相关内容。会议就上述建议与问题进行了深入的探讨，形成了一致的意见。对于稀土金属及氧化物，会议确定了相关产品标准中增加关于主稀土元素绝对量的考核指标，方便用户直观地了解到主稀土元素的真实含量，同时，保留稀土相对纯度的表述，以便说明其稀土元素之间的分离效果。

《金属钪》标准修订前，对标准技术内容进行了调整。

——表1化学成分要求内增加Sc，考核指标，以“余量”表述；

——稀土总量（RE）的分析方法参照GB/T13219中附录A（资料性附录）的规定进行。。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

——主稀土元素(Sc)的相对纯度（Sc/RE）由计算得出，即由Sc量/稀土总量*100%。

——主稀土元素量（Sc）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

8、取制样

8.1、化学成分分析与外观质量的仲裁的取样件数按表1的规定进行。

表1

| 件（瓶）数 | 1～2 | ＞2～10 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样件（瓶）数 | 件（瓶）数的100% | 件（瓶）数的50%， 不小于2件（瓶） | 件（瓶）数的30% |

8.2、 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。蒸馏丝状样品可剪切取样；锭块样品用直径5mm～10 mm的钻头在金属锭上下两面各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。

9、包装、标志与质量证明书

产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定。

标准规定了质量证明书要求：注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、件数、各项分析检验结果和供方质量检验部门印记、标准编号、检验日期、出厂日期。

10、会议上专家意见情况

任务落实会 ：

全国稀土标准化技术委员会于2017年4月在江苏省扬州市召开了《金属钪》国家标准的任务落实会。本次会议参加会议的有 37 家单位的 66名代表和专家参加。与会代表对原来的金属钪标准需修订的方案进行了认真的讨论，确定了修订的进度。

四、标准水平分析

修订后的标准不但为金属钪产品的指标控制提供新的指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供更高的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为金属钪产品贸易提供仲裁的依据；为金属钪产品的指标控制提供指导意义。到目前为止，尚未检索到国际上的关于《金属钪》的标准可以参照。修订的《金属钪》标准将达到国际先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着现代工业的发展，金属钪的应用前景将越来越广泛。修订后的金属钪标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。修订后的标准可为金属钪产品贸易提供仲裁的依据；为金属钪产品的指标控制提供指导意义。修订的金属钪标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土贸易纠纷发挥一定的作用。

六、是否涉及专利及知识产权的说明

本文件修订过程中没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理过程

本标准属于有色金属领域专业基础标准，编制组根据修订前确定的编制原则进行标准修订，在标准修订稿征求意见过程中未发生重大分歧意见。

八、作为强制性、推荐性国家标准的建议

修订后的《金属钪》标准非常适应市场的需求，因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

修订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，才能让稀土企业及相关贸易单位充分认识和理解修订后的标准条款，进而加以应用。

十、废止现行有关标准的建议

建议废止原来的GB/T16476—2010金属钪行业标准的建议。

十一、其他应予以说明的事项

无其他应予以说明的事项

十二、推广应用的预期效果

推广应用该标准后，它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为金属钪产品贸易提供仲裁的依据；为金属钪的指标控制提供指导意义。

湖南稀土金属材料研究院

二〇一七年七月二十九日