GB/T XXXX—201X

铈 铝 合 金

Cerium -Aluminium alloys

（讨论稿）

201X—XX—XX发布                                         201X—XX—XX实施

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院 、中国科学长春应用化学研究所、乐山有研稀土新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：刘荣丽、黄美松、王志坚、易师、解萍、张德平、栾文洲、胡权霞。

铈铝合金

- 范围

本标准规定了铈铝合金产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法、熔配法生产的铈铝合金，作为添加剂供生产铸造铝合金及变形铝合金等用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳、硫量

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX-201x  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 要求

  - 产品分类

产品按化学成分分为CeAl–20、CeAl–10、CeAl–5三个牌号,稀土产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商解决。

表1

| 产品牌号 | 字符牌号 | CeAl–20 | CeAl–10 | CeAl–5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字牌号 | 025020 | 025010 | 025005 |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% | RE | 20±1 | 10±1 | 5±1 |
|  | Al | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Ce/RE，不小于 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
|  | 稀土杂质，不大于 | 0.1 | 0.05 | 0.025 |
|  | 非 稀 土 杂 质，不大于 | Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Fe | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | Mn | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Cu | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Ni | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | C | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 注：稀土杂质是指除Pm、Ce、Sc以外的所有稀土元素。 |

3.3外观

3.3.1 产品为铸态合金。

3.3.2 产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中稀土总量的分析方法参照GB/T31966-2015附录A（资料性附录）的规定进行。

4.1.2产品中其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方需双方确认的方法进行。

4.1.3产品中碳的分析方法参照GB/T 12690.1 。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.2外观质量

用目视检查。

- 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4取样与制样

5.4．1化学成分分析及外观质量的仲裁取样数量按表2的规定进行。

表2

| 每批重量，kg | ≤10 | >10～50 | >50～100 | >100～200 | >200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数，块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4．2取样时首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm钻头在合金块中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。弃去距合金块表面1mm～1.5mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍有不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1产品的包装、标志、运输、贮存及质量证明书应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定。

6.2 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布