XB

JCS.77.120.99

H65

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/Txxxxx-xxxx

钇铁合金

Yttrium-iron  alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院、江苏金石稀土有限公司。

本标准主要起草人：谢黎云、朱艳红、郭连平、刘振龙、姚南红、胡权霞、刘荣丽、解 萍、刘志勇。

- 钇铁合金

  - 范围

本标准规定了钇铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法、熔配法生产的钇铁合金，主要用于钢铁的添加剂、球墨铸铁的球化剂、蠕墨铸铁的蠕化剂、合金铸铁的添加剂等。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第1部分： 高频-红外吸收法测定碳、硫量

GB/T  12690.4  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第4部分：氧、氮量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法

GB/T  17803  稀土产品牌号表示方法

GB  XXXX   稀土产品的包装、标志、运输和贮存

XB/T  616.1  钆铁合金化学分析方法  第1部分：稀土总量的测定  重量法

XB/T  616.4  钆铁合金化学分析方法  第4部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法

XB/T  XXXX  钇铁合金化学分析方法  第1部分：稀土杂质量的测定  电感耦合等离子原子发射光谱法

XB/T  XXXX  钇铁合金化学分析方法  第2部分：钙、镁、铝、锰量的测定  电感耦合等离子原子发射光谱法

  - 要求

- 3.1 产品分类

产品按化学成分分为YFe-60A、YFe-60B、 YFe-65A、YFe-65B四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

- 表 1

| 产品牌号 |  |  |  | YFe-60A | YFe-60B | YFe-65A | YFe-65B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （ 质 量 分 数 ） / % | RE |  |  | 60±1 | 60±1 | 65±1 | 65±1 |
|  | Y/ RE，不小于 |  |  | 99.9 | 99.0 | 99.9 | 99.0 |
|  | Fe |  |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂 质 含 量 ’ 不 大 于 | 稀土 杂质 合量 |  | 0.06 | 0.6 | 0.065 | 0.65 |
|  |  | 非 稀 土 杂 质 | Al | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Mn | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Ca | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Mg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Ni | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | Cr | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | P | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | S | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | C | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | O | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 注1：稀土杂质是指除Y、Sc、Pm以外的所有稀土元素； 注2：余量为100% -（RE%+非稀土杂质之和%）。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3 外观

3.3.1 产品为铸态合金，新截面呈银灰色金属光泽。

3.3.2 产品表面应洁净，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

  - 试验方法

- 4.1   化学成分

4.1.1稀土(RE)总量的分析方法参照XB/T 616.1的规定进行。

- 4.1.2稀土杂质含量的分析方法按XB/T XXXX.1的规定进行。

- 4.1.3铁含量的分析方法参照XB/T 616.4的规定进行。

- 4.1.4碳、硫含量的分析方法参照GB/T 12690.1的规定进行。

- 4.1.5 氧含量的分析方法参照GB/T 12690.4的规定进行。

- 4.1.6钙、镁、铝、锰含量的分析方法按XB/T XXXX.2的规定进行。

- 4.1.7其他非稀土杂质的分析方法由供需双方协商解决。

- 4.2   数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

- 4.3 外观质量

用目视检查。

  - 检验规则

- 5.1 检查与验收

- 5.1.1 产品由供方质量检验部门检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

- 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

- 5.4  取样与制样

- 5.4.1 化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行：

| 每批重量/Kg | ≤10 | >10~50 | >50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样数量/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2  化学成分分析取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样，取样量不少于10g；分析其他杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0mm的钻屑，然后以小于50r/min的转速钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并将试样立即放入塑料袋中真空密封保存。

5.4.3 新截面检测：用剪板机把金属从中间剪断，及时察看截面。

- 5.5  检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍样对不合格项目进行重复检验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 产品的标志、包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB XXXXX《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的要求。

6.2  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果及质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。