ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国行业标准

钇铁合金化学分析方法

第1部分：稀土杂质量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of yttrium-iron alloy-

Part 1：Determination of rare earth impurity contents-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB/T XXXXX.X—XXXX

前    言

XB/TXXXX-XXXX《钇铁合金化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：稀土杂质量的测定；

——第2部分：钙、镁、铝、锰量的测定。

本部分为XB/TXXXX-XXXX的第1部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司。

- 本部分参加起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所、定南大华新材料资源有限公司、江苏金石稀土有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

本部分主要起草人：张少夫、陈绯宇、郭才女、张海英、丁浩、张晓、谢璐、张文星、黄南生、刘志勇、唐碧玉。

钇铁合金化学分析方法

第1部分：稀土杂质量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

XB/TXXXX-XXXX本部分规定了钇铁合金中稀土杂质量的测定方法。

本部分适用于钇铁合金中稀土杂质量的测定。测定范围为0.0040%~0.20%。

- 方法原理

试料用盐酸分解，在5%的盐酸介质中，以近似基体匹配法校正基体对测定的影响，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

- 除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为实验用水二级。

3.1  过氧化氢（30%）。

3.2  盐酸（1+19）。

3.3  盐酸（1+1）。

3.4  硝酸（1+1）。

3.5  钇基体贮存溶液：准确称取7.9376g经950℃灼烧1h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%、ω(Y2O3/REO)≥99.999%]置于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含31.25mg钇。

3.6  铁基体贮存溶液：准确称取5.3614g在110℃烘干的三氧化二铁（ω(Fe2O3)≥99.99%，）置于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含18.75mg铁。

- 3.7  镧标准贮存溶液：准确称取0.1173g经950℃灼烧1h的氧化镧[ω(REO)≥99.5%，ω(La2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3）低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧。

- 3.8  铈标准贮存溶液：准确称取0.1228g经950℃灼烧1h的氧化铈[ω(REO)≥99.5%，ω(CeO2/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.4），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。

- 3.9  镨标准贮存溶液：准确称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨[ω(REO)≥99.5%，ω(Pr6O11/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

- 3.10  钕标准贮存溶液：准确称取0.1166g经950℃灼烧1h的氧化钕[ω(REO)≥99.5%，ω(Nd2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

- 3.11  钐标准贮存溶液：准确称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐[ω(REO)≥99.5%，ω(Sm2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

- 3.12  铕标准贮存溶液：准确称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕[ω(REO)≥99.5%，ω(Eu2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铕。

- 3.13  钆标准贮存溶液：准确称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆[ω(REO)≥99.5%，ω(Gd2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

- 3.14  铽标准贮存溶液：准确称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽[ω(REO)≥99.5%，ω(Tb4O7/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铽。

- 3.15  镝标准贮存溶液：准确称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

- 3.16  钬标准贮存溶液：准确称取0.1146g经950℃灼烧1h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钬。

- 3.17  铒标准贮存溶液：准确称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒[ω(REO)≥99.5%，ω(Er2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铒。

- 3.18  铥标准贮存溶液：准确称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥[ω(REO)≥99.5%，ω(Tm2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铥。

- 3.19  镱标准贮存溶液：准确称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱[ω(REO)≥99.5%，ω(Yb2O3/REO)

- ≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镱。

- 3.20  镥标准贮存溶液：准确称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥[ω(REO)≥99.5%，ω(Lu2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镥。

- 3.21  混合标准贮存溶液：分别移取标准贮存溶液（3.7~3.20）各5.00mL于100mL容量瓶中，以盐酸(3.2)稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各50μg。

- 3.22  氩气[φ(Ar)≥99.99%]。

- 仪器

4.1 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2 光源：氩等离子体光源。

- 试样

- 试样制成屑状，密封包装，开启后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

准确称取5.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

方案二：

6.3.1 当系列标准溶液与分析试液所用试剂不一致时，应随同试料（6.1）做空白试验。

6.3.2 系列空白标准溶液按附表量，用（3.2）、（3.21）配制成系列空白标准溶液，溶液介质为5%(V/V)盐酸。

附表

| - 系列标 - 准 号 | - 各稀土（以金属计）杂质浓度/(μg/mL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - La | - Ce | - Pr | - Nd | - Sm | - Eu | - Gd |
| - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 |

附表续

| - 系列标 - 准 号 | - 各稀土（以金属计）杂质浓度/(μg/mL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tb | - Dy | - Ho | - Er | - Tm | - Yb | - Lu |
| - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 | - 0 - 0.050 - 0.10 - 0.15 - 0.20 |

6.4  分析试液的制备

6.4.1 将试料（6.1）置于200mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入60mL盐酸（3.3），滴加0.5mL过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 移取20.00mL溶液（6.4.1）于100mL容量瓶中，以盐酸（3.2）稀释至刻度，混匀，待测。

6.5  系列标准溶液的配制

按表1量，用（3.2）、（3.5）、（3.6）和混合标准溶液（3.21）配制成系列标准溶液。溶液介质为5%(V/V)盐酸。

表1

| - 系列标 - 准 号 | - 基体浓度/(μg/mL) |  | - 各稀土（以金属计）杂质浓度/(μg/mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Y | - Fe | - La |  |  | - Ce | - Pr | - Nd |  | - Sm |  | - Eu |
| - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | - 3125 - 3125 - 3125 - 3125 - 3125 - 3125 | - 1875 - 1875 - 1875 - 1875 - 1875 - 1875 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  |  | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |
| - 系列标 - 准 号 | - 各稀土（以金属计）杂质浓度/(μg/mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gd | - Tb |  | - Dy | - Ho |  | - Er |  | - Tm | - Yb | - Lu |  |
| - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 | - 0 - 0.20 - 1.00 - 2.00 - 5.00 - 10.00 |  |

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表2。

表2

| - 元 素 | - 分析线/nm | - 元 素 | - 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| - La - Ce - Pr - Nd - Sm - Eu - Gd | - 408.672 - 413.765、418.660 - 440.882、417.937 - 401.225、444.639 - 428.079、443.432 - 381.967、390.710 - 335.047、376.839 | - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu | - 400.547、350.917 - 353.170 - 339.898、345.600 - 390.631 - 313.126 - 328.937 - 261.542 |

6.6.2  将分析试液（6.4.2）、空白试液（6.3）与系列标准溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

方案二：将分析试液（6.4.2）与系列标准溶液（6.5）；空白试液（6.3.1）与系列空白标准溶液（6.3.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式(1)计算待测稀土元素的质量分数ω（％）：

ω（%）=（ρ−ρ0）V0V2mV1×106×100…………………………………（1）

式中：

ρ—分析试液（6.4.2）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- ρ0—试剂空白（6.3）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

- V2—分析试液体积，单位为毫升（mL）；

- V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

- m—试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% | 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 | 0.0058 | 0.00051 | 铽 | 0.0050 | 0.00059 |
|  | 0.039 | 0.0033 |  | 0.050 | 0.0027 |
|  | 0.15 | 0.0044 |  | 0.15 | 0.0055 |
| 铈 | 0.0073 | 0.0031 | 镝 | 0.0060 | 0.00049 |
|  | 0.012 | 0.0034 |  | 0.028 | 0.0020 |
|  | 0.15 | 0.0053 |  | 0.15 | 0.0069 |
| 镨 | 0.0060 | 0.00059 | 钬 | 0.0054 | 0.00074 |
|  | 0.018 | 0.0014 |  | 0.050 | 0.0017 |
|  | 0.15 | 0.0097 |  | 0.15 | 0.0042 |
| 钕 | 0.0050 | 0.00028 | 铒 | 0.0050 | 0.00054 |
|  | 0.024 | 0.0016 |  | 0.050 | 0.0024 |
|  | 0.092 | 0.0044 |  | 0.15 | 0.0026 |
|  | 0.15 | 0.0058 |  | / | / |
| 钐 | 0.0079 | 0.0016 | 铥 | 0.0050 | 0.00028 |
|  | 0.011 | 0.0017 |  | 0.050 | 0.0032 |
|  | 0.15 | 0.0055 |  | 0.15 | 0.0063 |
| 铕 | 0.0050 | 0.00020 | 镱 | 0.0050 | 0.00027 |
|  | 0.050 | 0.0023 |  | 0.050 | 0.0028 |
|  | 0.15 | 0.0052 |  | 0.15 | 0.0044 |
| 钆 | 0.0050 | 0.00056 | 镥 | 0.0050 | 0.00029 |
|  | 0.093 | 0.0057 |  | 0.050 | 0.0030 |
|  | 0.15 | 0.0062 |  | 0.15 | 0.0052 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu | 0.0040~0.010 | 0.0015 |
|  | >0.010~0.050 | 0.0050 |
|  | >0.050~0.10 | 0.010 |
|  | >0.10~0.20 | 0.015 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。