ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国行业标准

钇铁合金化学分析方法

第2部分：钙、镁、铝、锰量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of yttrium-iron alloy-

Part 2：Determination of calcium,magnesium,aluminum,manganese contents-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB/T XXXXX.X—XXXX

前    言

XB/TXXXX-XXXX《钇铁合金化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：稀土杂质量的测定；

——第2部分：钙、镁、铝、锰量的测定。

本部分为XB/TXXXX-XXXX的第2部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司。

本部分参加起草单位：包头稀土研究院、虔东稀土集团有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司。

本部分主要起草人：张少夫、温世杰、肖强、辜英、包香春、高立红、温斌、姚南红、徐静、刘荣丽、杨青红。

钇铁合金化学分析方法

第2部分：钙、镁、铝、锰量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

XB/TXXXX-XXXX的本部分规定了钇铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定方法。

本部分适用于钇铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定。测定范围为0.0050%~0.10%。

- 方法原理

试料经盐酸分解后，在酸性介质中，以近似基体匹配法校正基体对测定的影响，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂，所用水均为实验用水一级。

3.1  过氧化氢（30%）。

3.2  盐酸（1+19）。

3.3  盐酸（1+1）。

3.4  硝酸（1+1）。

3.5  钇基体贮存溶液：准确称取7.9376g经950℃灼烧1h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%、ω(Y2O3/REO)≥99.99%]置于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含31.25mg钇。

3.6  铁基体贮存溶液：准确称取5.3614g在110℃烘干的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含18.75mg铁。

3.7  钙标准贮存溶液：准确称取0.2497g经110℃烘干的无水碳酸钙[ω(CaCO3)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.3）低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含50μg钙。

3.8  镁标准贮存溶液：准确称取0.3316g经500℃灼烧至恒重的氧化镁[ω(MgO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.3）低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含50μg镁。

3.9  铝标准贮存溶液：准确称取0.2000g金属铝[ω(Al)≥99.99%]置于200mL烧杯中，加入20mL水和2g氢氧化钠，待其分解完全后用盐酸（3.3）慢慢中和至出现沉淀后过量20mL，低温加热分解完全，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含50μg铝。

3.10  锰标准贮存溶液：准确称取0.3165g经110℃烘干的二氧化锰[ω(MnO2)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.4）和1mL过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含50μg锰。

3.11  氩气[φ(Ar)≥99.99%]。

- 仪器

4.1 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2 光源：氩等离子体光源。

- 试样

- 试样制成屑状，密封包装，开启后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

准确称取5.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

方案二：

6.3.1 当系列标准溶液与分析试液所用试剂不一致时，应随同试料（6.1）做空白试验。

6.3.2 系列空白标准按附表量，用（3.2）、（3.7~3.10）配制成系列空白标准溶液，溶液介质为5%(V/V)盐酸。

附表

| 系列标 准 号 | 各非稀土杂质浓度/(μg/mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca | Mg | Al | Mn |
| 1 2 3 4 5 | 0 0.050 0.10 0.15 0.20 | 0 0.050 0.10 0.15 0.20 | 0 0.050 0.10 0.15 0.20 | 0 0.050 0.10 0.15 0.20 |

6.4  分析试液的制备

6.4.1 将试料（6.1）置于300mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入60mL盐酸（3.3），滴加0.5mL过氧化氢（3.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 移取10.00mL溶液（6.4.1）于50mL容量瓶中，以盐酸（3.2）稀释至刻度，混匀，待测。

6.5  系列标准溶液的配制

按表1量用（3.2）、（3.5~3.10）配制成系列标准溶液，溶液介质为5%（V/V）盐酸。

表1

| 系列标 准 号 | 基体浓度/(μg/mL) |  | 各非稀土杂质浓度/(μg/mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y | Fe | Ca | Mg | Al | Mn |
| 1 2 3 4 5 6 | 3125 3125 3125 3125 3125 3125 | 1875 1875 1875 1875 1875 1875 | 0 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00 | 0 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00 | 0 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00 | 0 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00 |

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表2。

表2

| 元 素 | 分析线/nm | 元 素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca Mg | 396.847、393.366 280.270、279.553、285.213 | Al Mn | 396.152、394.401 257.610、260.569 |

6.6.2  将系列标准溶液（6.5）、试剂空白溶液（6.3）和分析试液（6.4.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

方案二：6.6.2 将系列标准溶液（6.5）与分析试液（6.4.2）；系列空白标准溶液（6.3.2）与空白试液（6.3.1）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式(1)计算待测元素的质量分数ω(％)：

ω（%）=（ρ−ρ0）V0V2mV1×106×100…………………………………（1）

式中：

ρ—分析试液（6.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0—空白试液（6.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2—分析试液体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% | 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 0.0050 | 0.00040 | 镁 | 0.0050 | 0.00046 |
|  | 0.010 | 0.00047 |  | 0.010 | 0.00051 |
|  | 0.040 | 0.0018 |  | 0.040 | 0.0020 |
|  | 0.080 | 0.0021 |  | 0.080 | 0.0038 |
| 铝 | 0.0050 | 0.00039 | 锰 | 0.0050 | 0.00037 |
|  | 0.029 | 0.0020 |  | 0.018 | 0.0012 |
|  | 0.038 | 0.0021 |  | 0.020 | 0.0016 |
|  | 0.048 | 0.0029 |  | 0.024 | 0.0018 |
|  | 0.080 | 0.0032 |  | 0.080 | 0.0026 |
| 注：重复性限（r）为2.8×sr，sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 钙、镁、铝、锰 | 0.0050~0.010 | 0.0015 |
|  | >0.010~0.050 | 0.0050 |
|  | >0.050~0.10 | 0.015 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。