ICS 77.120.99

H 65

XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXXX—XXXX

铈镨氧化物

Cerium-praseodymium oxides

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：包头华美稀土高科有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司。

本标准参加起草单位：甘肃稀土新材料股份有限公司、四川乐山锐丰冶金有限公司、湖南益阳鸿源稀土有限责任公司。

本标准主要起草人：XXXX

本标准为首次制定。

铈镨氧化物

- 范围

- 本标准规定了铈镨氧化物的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

- 本标准适用于萃取法或其它方法制取的铈镨氧化物。该产品主要用于玻璃、水晶等制品使用的稀土抛光粉的原料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635      稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 15676      稀土术语

GB/T 17803      稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX-201X   稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 要求

  - 产品分类

产品按化学成分命名（CePr）x0y-0.05Pr、（CePr）x0y-0.5Pr和（CePr）x0y-1.5Pr三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

  - 化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

- 表1

| 产品牌号 |  |  |  | （CePr）x0y-0.05Pr | （CePr）x0y-0.5Pr | （CePr）x0y-1.5Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 成分 （质量 分数） /% | REO不小于 |  |  | 99.0 | 98.0 | 97.0 |
|  | CeO2/REO不小于 |  |  | 99.9 | 99.5 | 98.5 |
|  | Pr6O11/REO |  |  | 0.03-0.05 | ＞0.05-0.5 | ＞0.5-1.5 |
|  | CeO2+ Pr6O11 |  |  | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质 含量 ，不 大于 | 其他稀土杂质合量 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.02 | 0.04 | 0.1 |
|  |  |  | SiO2 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
|  |  |  | CaO | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | Cl- | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
| （水分+灼减）合量（质量分数）/%，不大于 |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

- 3.3  外观

- 3.3.1  产品为微红色或棕红色粉末。

- 3.3.2  产品应洁净，无目视可见机械夹杂物。

- 试验方法

- 4.1  化学成分

- 4.1.1  产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%—∑非稀土杂质量）。

- 4.1.2  产品中稀土杂质含量的分析方法由供需双方协商确定。

- 4.1.3  产品中非稀土杂质含量及水分、灼减量的分析方法按GB/T12690规定的方法进行。

4.1.4  主稀土元素量（CeO2+ Pr6O11）为余量，即用差减法求得，即[100%一（∑稀土杂质量+∑非稀土杂质量）]。

4.1.5  主稀土元素CeO2/ REO由计算得出，即[100%一（∑稀土杂质量+ Pr6O11/REO）]。

  - 数值修约

- 按GB/T 8170的规定进行。

- 4.3  外观质量

- 用目测检查。

- 检测规则

- 5.1  检查与验收

- 5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2   组批

- 产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

- 5.3  检验项目

- 每批产品应进行化学成分和外观检验。

- 5.4  取样与制样

5.4.1 产品的仲裁取样件数按表2规定进行。

- 表2：

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的 100% | 5 | 件（袋）数的10 % 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取整数 |

- 5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

- 每件（袋）取样量不少于100g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至所需量，装入试样密封袋。

- 5.5  检验结果判定

- 5.5.1 化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则从该批中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

- 6   质量证明书

- 每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。