XB

XB/T XXX X—201X

镨 钕 钆 金 属

Praseodymium-Neodymium-Gadolinium Metal

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司。

本标准报名参加起草单位：湖南稀土金属材料研究院、有研稀土新材料股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：于雅樵、梁行方、解萍、高日增、陈国华、刘玉宝、刘荣丽、栾文洲、黄秀莲。

镨钕钆金属

1   范围

本标准规定了镨钕钆金属的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法或熔配法生产的供制作钕铁硼永磁材料用的镨钕钆金属。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  XXXX   稀土产品的包装、标志、运输及贮存

GB/T  8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 高频－红外吸收法测定碳、硫量

GB/T 12690.4　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 氧、氮量的测定　脉冲红外吸收法和脉冲热导法

GB/T 12690.5　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 铁量测定 铝、铬、锰、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子发射光谱法（方法1）

GB/T 12690.7　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法的测定　硅量的测定 钼蓝分光光度法

GB/T 12690.13　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法  钼、钨量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法

GB/T  12690.15　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 钙量的测定

GB/T  14635    稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T  17803    稀土产品牌号表示方法

- 要求

- 3.1产品分类

- 产品按化学成分分为PrNdGd—68A、PrNdGd—68B、PrNdGd–64A、PrNdGd—64B、PrNdGd-60A、PrNdGd—60B六个牌号。

3.2化学成分

镨钕钆金属的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

表1

| 产品 牌号 |  | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RE 不小于 | Nd /RE | Pr/RE | Gd/RE | Nd+Pr+Gd | 杂 质 含 量， 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字符 牌号 | 数字 牌号 |  |  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C | Si | Fe | W+Mo | Ca | Al | Mg | O | 其他非 稀 土 杂 质合量 不大于 |
| PrNdGd-60 Nd A | 045060A | 99 | 60±1 | 20±1 | 20±0.5 | 余量 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0. 1 |
| PrNdGd- 60 Nd B | 045060B | 99 | 60±1 | 20±1 | 20±0.5 | 余量 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.1 |
| PrNdGd-64 Nd A | 045064A | 99 | 64±1 | 21±1 | 15±0.5 | 余量 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.1 |
| PrNdGd-64 Nd B | 045064B | 99 | 64±1 | 21±1 | 15±0.5 | 余量 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0. 1 |
| PrNdGd-68 Nd A | 045068A | 99 | 68±1 | 22±1 | 10±0.5 | 余量 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0. 1 |
| PrNdGd-68 Nd B | 045068B | 99 | 68±1 | 22±1 | 10±0.5 | 余量 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0. 1 |
| 注：稀土杂质为除去主稀土元素Pr、Nd、Gd以及Pm和Sc以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 外观

3.3.1产品为铸态金属，新截面呈银灰色。

3.3.2产品表面及其断口为黑灰色及银灰色，应洁净断口无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1稀土总量的测定按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上时，以差减法计算稀土总量的实际值，即[100%— Σ非稀土杂质量]。

4.1.2稀土杂质含量及稀土配分量的测定按供需双方协商的办法进行。

4.1.3非稀土杂质的测定按GB/T12690的规定进行。

4.1.4主稀土元素量(Pr+Nd+Gd)由差减法求得,即[100%— (Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量)]。

4.1.5主稀土元素的相对纯度由计算得出,即由主稀土元素量/稀土总含量×100%。

4.2数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观

产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。

5.4.3新截面检测：

用剪板机把金属从中间剪断，及时察看截面，无目视可见夹杂物。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB XXXX 《稀土产品的包装、标志、运输及贮存》的要求。

6.2  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）标准编号；

g）出厂日期。