有色金属行业标准《铜及铜合金挤制管》

（预审稿）编制说明

- 项目来源

现行的YS/T 662－2007《铜及铜合金挤制管》有色金属行业标准，自2007年11月开始实施以来，历经近十年的运行，随着市场需求和企业生产能力的变化，所涵盖的产品牌号、规格及其技术要求均发生了变化，该标准已不能满足各方面的使用需求。同时GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》标准已发布实施，合金牌号和状态表示方法有何大的变化。为适应市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，须及时修订现行标准。

根据工信厅科[2016]110号和有色标委[2016]31号《关于转发2016年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号113（项目编号“2016-0314T-YS” ）《 铜及铜合金挤制管》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司负责起草，完成年限为2018年。

二、工作简况

标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜业有限公司总负责、市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；浙江海亮股份有限公司负责补充市场信息和标准数据的验证。编制组分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。

铜及铜合金挤制管作为一种常规产品，国内外均有订货。据分析，该类管材既有作为成品管直接使用的，也有作为坯料进行再加工的管材；据查，国外也只有德国制定有铜及铜合金挤制管尺寸国家标准，无性能标准规定（欧共体标准中的制造状态M产品，大概即相当于挤制管材，也没有性能规定）。而铜及铜合金挤制管材的尺寸允许偏差另外制定有标准，不属于本标准的重点，因此，本标准制定时无国外标准可参照。

我国现用铜及铜合金挤制管标准YS/T662－2007《铜及铜合金挤制管》，为大众化、一般用途的铜及铜合金挤制管材用产品标准。标准编制组确定后，经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，在原国家标准YS/T 662－2007《铜及铜合金挤制管》的基础上，结合近几年国内的实际情况，形成了本标准讨论稿及其编制说明。

2017年4月25日～27日由全国有色金属标准化技术委员会主持在江苏省扬州市召开该标准的讨论会。与会专家对标准的讨论稿进行了认真、热烈的讨论，对标准的了意见和建议。编制组根据标准讨论会会议精神和各专家提出的修改意见，2017年5月10日发出标准数据收集的通知和要求，根据收集的资料和数据，对标准中的指标进行了相关的计算和分析，同时对讨论稿进行了补充和完善，形成了标准预审稿。

- 三、编制原则

本标准通过对国内外现状及发展趋势的分析，在原国家标准YS/T 662－2007《铜及铜合金挤制管》的基础上，结合国内实际生产情况，收集生产、检验数据、市场需求及客户要求等信息，确定了标准的编制原则：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据铜及铜合金挤制管应用领域的消费特点，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

四、本标准与YS/T 662-2007标准的比较

本标准是在YS/T 662-2007《铜及铜合金挤制管》标准的基础上进行的修改制定。本标准与YS/T 662-2007相比，主要变化如下：

1、合金牌号及化学成分

（1）按GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对合金牌号进行了修改，并增加了牌号的相应数字代号。

（2）增加了H96牌号的化学成分。

在实际生产中，市场仍有一定的需求，尤其是J用产品，一旦使用不能轻易改变，所以需要保留H96牌号管材。

2、合金状态

按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国标对铜及铜合金带材状态进行了修改，由“R”修改为“M30”。

3、规格范围：

调整了部分产品的规格范围：TCr0.5高铜管材外径范围由“100～220mm”调整为“100～255mm”；QSi3.5-3-1.5管材外径范围由“80～200mm”调整为“75～200mm”，壁厚范围由“10～30mm”调整为“7.5～30m”；BFe10-1-1管材外径范围由“70～250mm”调整为“70～260mm”，壁厚范围由“10～25mm”调整为“10～40m”。

- 力学性能

- （1）力学性能可以通过拉伸试验或硬度试验两种方式加以检测。本标准中规定，拉伸试验和硬度试验任选其一,未在合同中注明时，提供拉伸试验。当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

- 超出标准的管材，性能供实测值。

- 部分管材力学性能实测值统计情况见附表1～5。

5、外形尺寸测量

增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.1的规定进行”的规定。

6、化学分析方法

增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)》。

7、取样

(1)拉伸试样按GB/T228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：试验方法》的规定进行修改。

(2)增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

五、标准水平分析

本标准是在国家标准YS/T662-2007的基础上，根据我国实际生产使用情况、市场需求对一些指标作了适当调整后和修订，本标准达到国际一般水平，完全能够满足一般用途对铜及铜合金挤制管材的要求。

本标准可作为推荐性行业标准发布实施。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有GB/T1527《铜及铜合金拉制管》、GB/T4423《铜及铜合金拉制棒》、YS/T649《铜及铜合金挤制棒》，是一般用途的铜及铜合金拉制管材、拉制棒材、挤制棒材标准，而本标准是属于一般用途的铜及铜合金挤制管材标准，本标准与GB/T1527、GB/T共同构成一般用途的铜及铜合金管棒材的标准体系。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在YS/T662-2007《铜及铜合金挤制管》的基础上，结合我国铜及铜合金挤制管材生产企业及国内外用户的需求基础上进行修订。标准全面覆盖了一般用途铜及铜合金挤制管材的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内铜及铜合金挤制管材的实际生产现状和订货合同情况，采用GB/T 29094标准中状态的表示方法，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十二、预期效果

铜及铜合金挤制管材由于具有良好的力学性能、具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性、良好的工艺性能等特性，被广泛地应用于各行业、各部门。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，一般用铜及铜合金挤制管材的需求也将迅速增长，也将有着非常广阔应用前景。

本标准技术指标合理，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国铜及铜合金挤制管材的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益。

《铜及铜合金挤制管》行业标准编制组

2017.08.01

附表1

铜及铜合金管材力学性能实测值情况（海亮）

| 序号 | 牌号 | 规格 mm | 状态 | 抗拉强度Rm/MPa |  | 断后伸长率A/% |  | 断后伸长率A11.3/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T2A | Φ104*6 | R | 199 | 195 |  |  | 44.4 | 46.7 |
| 2 | T2A | Φ82*8.5 | R | 202 | 205 |  |  | 46.4 | 46.4 |
| 3 | T2A | Φ94*7 | R | 179 | 179 |  |  | 44 | 42.2 |
| 4 | T2A | Φ96*8 | R | 193 | 198 |  |  | 51.6 | 46 |
| 5 | TU2 | Φ112*10 | R | 202 | 206 |  |  | 46.4 | 44.5 |
| 6 | TU2 | Φ112*10 | R | 184 | 190 |  |  | 50 | 52.4 |
| 7 | TU2 | Φ82*8.5 | R | 194 | 192 |  |  | 49.3 | 41.8 |
| 8 | TU2 | Φ82*8.5 | R | 200 | 202 |  |  | 49.1 | 48.2 |
| 9 | TU2 | Φ82*8.5 | R | 202 | 206 |  |  | 46.4 | 44.5 |
| 10 | TU2 | Φ96*8 | R | 186 | 186 |  |  | 45 | 45.6 |
| 11 | TP2A | Φ104*6 | R | 183 | 181 |  |  | 53.2 | 45.9 |
| 12 | TP1 | Φ112*10 | R | 186 | 190 |  |  | 47.8 | 46.2 |
| 13 | TP2A | Φ112*10 | R | 199 | 197 | 56.7 | 59.4 |  |  |
| 14 | TP2A | Φ123*5 | R | 192 | 183 | 45 | 47 |  |  |
| 15 | H65 | Φ42*2.3 | R | 394 | 398 | 50 | 45.3 |  |  |
| 16 | H65 | Φ42*2.3 | R | 396 | 400 | 53.3 | 47.3 |  |  |
| 17 | H65 | Φ45*3.5 | R | 322 | 322 | 63.3 | 61.3 |  |  |
| 18 | H65 | Φ45*3.5 | R | 323 | 320 | 60.3 | 58.3 |  |  |
| 19 | H65 | Φ49*2.3 | R | 245 | 245 | 50 | 46.7 |  |  |
| 20 | H65 | Φ49*2.3 | R | 379 | 379 | 56.7 | 62.3 |  |  |
| 21 | H65 | Φ49*2.5 | R | 340 | 340 | 52.7 | 50 |  |  |
| 22 | H65 | Φ49*2.5 | R | 376 | 382 | 63.3 | 61.7 |  |  |
| 23 | H65 | Φ50*3 | R | 338 | 335 | 57.7 | 55.7 |  |  |
| 24 | H65 | Φ50*3 | R | 335 | 334 | 56.7 | 55.3 |  |  |
| 25 | H65 | Φ56*2 | R | 389 | 394 | 60 | 53.3 |  |  |
| 26 | H65 | Φ56*2 | R | 339 | 340 | 53.3 | 50 |  |  |
| 27 | H62 | Φ56*2.4 | R | 396 | 399 | 53.3 | 51.7 |  |  |
| 28 | H62 | Φ56*2.4 | R | 389 | 394 | 60 | 53.3 |  |  |
| 29 | H62 | Φ60*2.4 | R | 384 | 376 | 53.3 | 57.3 |  |  |

附表2

铜及高铜挤制管材力学性能实测值情况（洛铜）

| 序号 | 牌号 | 规格 mm | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TU1 | 140*25 | R | 217 217 | 56.0 56.0 |
| 2 | TU1 | 140*25 | R | 229 | 46.0 |
| 3 | TU1 | 145*17.5 | R | 236 239 | 54.0 54.0 |
| 4 | TU1 | 150*25 | R | 229 224 | 46.0 46.0 |
| 5 | TU1 | 150*25 | R | 217 217 | 54.0 54.0 |
| 6 | TU1 | 150*30 | R | 214 214 | 56.0 56.0 |
| 7 | TU1 | 150*35 | R | 224 224 | 52.0 52.0 |
| 8 | TU1 | 152*26 | R | 194 200 | 46.0 48.0 |
| 9 | TU1 | 170*20 | R | 217 217 | 50.0 50.0 |
| 10 | TU1 | 170*20 | R | 214 214 | 48.5 48.5 |
| 11 | TU1 | 170X20 | R | 217 217 | 50.0 50.0 |
| 12 | T2 | 190*20 | R | 222 222 | 52.0 52.0 |
| 13 | T2 | 120*10 | R | 214 217 | 37.5 50.5 |
| 14 | T2 | 105*27.5 | R | 224 224 | 49.0 49.0 |
| 15 | T2 | 66*8 | R | 208 207 | 54.0 52.0 |
| 16 | QCr0.5 | 141*25.5 | R | 255 255 | 49.5 49.0 |
| 17 | QCr0.5 | 180*20 | R | 251 254 | 49.0 49.0 |
| 18 | QCr0.5 | 140*15 | R | 268 273 | 46.5 46.0 |

附表3

H62/H96黄铜挤制管材力学性能实测值情况（洛铜）

| 序号 | 牌号 | 规格 mm | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H96 | 165*37.5 | R | 230 230 | 52.0 55.0 |
| 2 | H96 | 120*27.5 | R | 229 229 | 54.0 54.0 |
| 3 | H96 | 120*27.5 | R | 243 245 | 50.0 52.0 |
| 4 | H96 | 120*27.5 | R | 242 239 | 47.0 47.0 |
| 5 | H96 | 120*27.5 | R | 241 248 | 44.0 50.0 |
| 6 | H96 | 120*27.5 | R | 257 250 | 52.5 48.0 |
| 1 | H62 | 60*10 | R | 392 390 | 51.0 51.0 |
| 2 | H62 | 65*7.5 | R | 413 395 | 56.5 56.5 |
| 3 | H62 | 80*15 | R | 384 384 | 52.0 52.5 |
| 4 | H62 | 80*15 | R | 431 406 | 42.0 46.0 |
| 5 | H62 | 85*7.5 | R | 297 310 | 64.5 66.5 |
| 6 | H62 | 85*7.5 | R | 387 387 | 52.0 52.0 |
| 7 | H62 | 165*42.5 | R | 416 416 | 55.0 59.0 |
| 8 | H62 | 165*42.5 | R | 357 362 | 60.0 60.0 |
| 9 | H62 | 180*40 | R | 390 355 | 58.0 58.5 |
| 10 | H62 | 190*35 | R | 372 372 | 54.0 52.0 |
| 11 | H62 | 200*20 | R | 376 375 | 55.0 56.5 |
| 12 | H62 | 225*17.5 | R | 402 389 | 54.0 54.0 |
| 13 | H62 | 275*27.5 | R | 384 379 | 57.0 60.0 |
| 14 | H62 | 65*10 | R | 423 427 | 40.0 40.0 |
| 15 | HPb59-1 | 77*13.5 | R | 420 420 | 43.5 43.5 |
| 16 | HPb59-1 | 95*12.5 | R | 451 449 | 45.5 44.0 |
| 17 | HPb59-1 | 105*22.5 | R | 410 408 | 49.0 46.0 |
| 18 | HPb59-1 | 120*17.5 | R | 448 436 | 41.0 40.5 |
| 19 | HPb59-1 | 145*37.5 | R | 408 408 | 46.0 46.0 |
| 20 | HPb59-1 | 170*25 | R | 436 408 | 42.0 42.0 |
| 21 | HPb59-1 | 200*25 | R | 420 420 | 46.0 46.0 |
| 22 | HPb59-1 | 250*25 | R | 395 382 | 46.0 46.0 |
| 23 | HPb59-1 | 300*40 | R | 401 | 45 |

附表4

铝青铜挤制管材力学性能实测值情况（洛铜）

| 序号 | 牌号 | 规格 mm | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QAl9-2 | 85*17.5 | R | 573 576 | 50.0 50.0 |  |
| 2 | QAl9-2 | 110*20 | R | 599 619 | 36.0 34.0 |  |
| 3 | QAl9-2 | 135*25 | R | 535 542 | 53.0 55.0 |  |
| 4 | QAl9-2 | 135*25 | R | 549 529 | 54.5 54.0 |  |
| 5 | QAl9-2 | 135*25 | R | 591 596 | 42.0 45.0 |  |
| 6 | QAl9-2 | 135*25 | R | 570 562 | 48.5 48.0 |  |
| 7 | QAl9-2 | 145*27.5 | R | 499 489 | 42.0 58.0 |  |
| 1 | QAl10-3-1.5 | 18 | R | 662 639 | 32.0 37.0 | 155 155/152 152 |
| 2 | QAl10-3-1.5 | 20 | R | 657 652 | 32.5 37.0 | 139 139/136 136 |
| 3 | QAl10-3-1.5 | 22 | R | 671 689 | 26.0 26.0 | 137 137/136 136 |
| 4 | QAl10-3-1.5 | 24 | R | 688 694 | 27.0 27.5 | - |
| 5 | QAl10-3-1.5 | 24 | R | 701 701 | 28.0 28.0 | 163 163/162 162 |
| 6 | QAl10-3-1.5 | 25 | R | 665 668 | 26.0 30.0 | - |
| 7 | QAl10-3-1.5 | 25 | R | 725 652 | 26.0 30.5 | 163 163/160 160 |
| 8 | QAl10-3-1.5 | 25 | R | 739 739 | 29.0 29.0 | - |
| 9 | QAl10-3-1.5 | 26 | R | 709 714 | 27.0 29.0 | - |
| 10 | QAl10-3-1.5 | 26 | R | 738 717 | 24.0 28.0 | 159 159/159 159 |
| 11 | QAl10-3-1.5 | 27 | R | 728 660 | 24.5 32.0 | 160 160/160 160 |
| 12 | QAl10-3-1.5 | 28 | R | 624 631 | 36.0 36.0 | 138 138/182 182 |
| 13 | QAl10-3-1.5 | 28 | R | 624 624 | 36.0 36.0 | 188 185/129 129 |
| 14 | QAl10-3-1.5 | 30 | R | 720 720 | 25.0 26.0 | 155 154 159 159 |
| 15 | QAl10-3-1.5 | 30 | R | 707 702 | 27.5 27.5 | 159 159/160 160 |
| 16 | QAl10-3-1.5 | 30 | R | 690 696 | 26.0 26.0 | 136 136/136 136 |
| 17 | QAl10-3-1.5 | 30 | R | 678 687 | 22.0 22.5 | 148 148/148 148 |
| 18 | QAl10-3-1.5 | 35 | R | 675 683 | 29.0 30.0 | 159 159/159 159 |
| 19 | QAl10-3-1.5 | 35 | R | 708 726 | 28.5 30.0 | 157 157 173 173 |
| 20 | QAl10-3-1.5 | 35 | R | 642 642 | 24.0 25.0 | 168 168/165 165 |
| 21 | QAl10-3-1.5 | 35 | R | 657 669 | 36.0 32.0 | - |
| 22 | QAl10-3-1.5 | 35 | R | 688 688 | 28.0 30.0 | - |
| 23 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | 726 708 | 26.0 27.0 | 159 159/138 138 |
| 24 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | 682 685 | 26.0 28.0 | 143 143/138 138 |
| 25 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | 708 708 | 21.0 28.5 | 144 144/155 155 |
| 26 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | 688 662 | 24.0 23.0 | 157 157/154 154 |
| 27 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | 726 726 | 19.0 19.0 | 182 179/181 181 |
| 28 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | - | - | 122 122 |
| 29 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | - | - | 120 120 |
| 30 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | - | - | 118 118 |
| 31 | QAl10-3-1.5 | 40 | R | - | - | 128 128 |
| 32 | QAl10-3-1.5 | 50 | R | - | - | 177 177 |
| 33 | QAl10-3-1.5 | 50 | R | - | - | 169 169 |
| 34 | QAl10-3-1.5 | 50 | R | - | - | 171 171 |
| 35 | QAl10-3-1.5 | 50 | R | - | - | 149 149 |
| 36 | QAl10-3-1.5 | 50 | R | - | - | 154 154 |
| 37 | QAl10-3-1.5 | 50 | R | - | - | 162 162 |
| 38 | QAl10-3-1.5 | 70 | R | 606 611 | 44.0 43.5 | - |
| 39 | QAl10-3-1.5 | 70 | R | 688 629 | 24.0 30.0 | - |
| 40 | QAl10-3-1.5 | 70 | R | 656 643 | 26.0 27.0 | - |
| 41 | QAl10-3-1.5 | 70 | R | 673 679 | 31.5 22.0 | - |
| 42 | QAl10-3-1.5 | 70 | R | 659 659 | 36.0 35.0 | - |
| 43 | QAl10-3-1.5 | 100 | R | 614 606 | 27.0 29.0 | 152 152/151 154 |
| 44 | QAl10-3-1.5 | 100 | R | 732 694 | 26.0 34.0 | 150 150/142 142 |
| 45 | QAl10-3-1.5 | 100 | R | 606 599 | 39.0 18.0 | - |
| 46 | QAl10-3-1.5 | 100 | R | 594 586 | 30.0 30.0 | - |
| 47 | QAl10-3-1.5 | 105 | R | 679 674 | 32.5 31.0 | 138 138/138 136 |
| 48 | QAl10-3-1.5 | 105 | R | 623 618 | 28.0 26.0 | 142 142/147 147 |
| 49 | QAl10-3-1.5 | 110 | R | 643 643 | 24.0 25.0 | - |
| 50 | QAl10-3-1.5 | 120 | R | 621 621 | 36.0 40.0 | - |
| 51 | QAl10-3-1.5 | 150 | R | - | - | 157 157/159 159 |
| 52 | QAl10-3-1.5 | 185 | R | - | - | 125 125/123 123 |
| 53 | QAl10-3-1.5 | 185 | R | - | - | 148 148/123 121 |
| 54 | QAl10-3-1.5 | 185 | R | - | - | 142 140/141 141 |
| 55 | QAl10-3-1.5 | 185 | R | - | - | 123 123/123 123 |
| 56 | QAl10-3-1.5 | 185 | R | - | - | 159 162/159 157 |
| 57 | QAl10-3-1.5 | 200 | R | - | - | 157 157/155 155 |

附表5

QSi3.5-3-1.5挤制管材力学性能实测值情况（洛铜）

| 序号 | 牌号 | 状态 | 规格mm | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 463 463 | 49.0 50.5 |
| 2 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 491 497 | 44.5 46.5 |
| 3 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 489 494 | 47.0 46.0 |
| 4 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 514 508 | 42.0 42.0 |
| 5 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 473 463 | 56.5 56.5 |
| 6 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 446 446 | 51.0 51.0 |
| 7 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 465 459 | 51.0 51.0 |
| 8 | QSi3.5-3-1.5 | R | 75*12.5 | 486 482 | 40.0 40.0 |
| 9 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 510 179 | 49.0 48.0 |
| 10 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 446 446 | 49.0 49.0 |
| 11 | QSi3.5-3-1.5 | R | 130*15.0 | 517 524 | 43.5 41.0 |
| 12 | QSi3.5-3-1.5 | R | 85*17.5 | 484 471 | 51.0 50.0 |
| 13 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 471 471 | 50.0 50.0 |
| 14 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 471 484 | 50.0 50.0 |
| 15 | QSi3.5-3-1.5 | R | 155*17.5 | 464 466 | 54.0 54.0 |
| 16 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 489 505 | 48.0 42.0 |
| 17 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 476 481 | 46.0 46.0 |
| 18 | QSi3.5-3-1.5 | R | 115*17.5 | 497 499 | 47.0 47.0 |
| 19 | QSi3.5-3-1.5 | R | 95X12.5 | 474 482 | 46.0 46.0 |
| 20 | QSi3.5-3-1.5 | R | 100*15.0 | 526 533 | 60.0 56.5 |
| 21 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175X22.5 | 452 449 | 51.0 52.0 |
| 22 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 479 479 | 48.0 48.0 |
| 23 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 500 506 | 44.5 47.0 |
| 24 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 476 482 | 47.0 47.0 |
| 25 | QSi3.5-3-1.5 | R | 90*20.0 | 476 484 | 46.0 46.0 |
| 26 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 446 509 | 54.0 42.0 |
| 27 | QSi3.5-3-1.5 | R | 90*20.0 | 471 471 | 50.0 50.0 |
| 28 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 471 478 | 54.0 54.0 |
| 29 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 491 491 | 49.5 52.0 |
| 30 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 476 489 | 50.0 50.0 |
| 31 | QSi3.5-3-1.5 | R | 85*17.5 | 480 472 | 51.0 52.0 |
| 32 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 494 464 | 44.0 52.5 |
| 33 | QSi3.5-3-1.5 | R | 88*19.0 | 510 510 | 50.0 50.0 |
| 34 | QSi3.5-3-1.5 | R | 130*15.0 | 516 516 | 38.0 38.0 |
| 35 | QSi3.5-3-1.5 | R | 87*17.5 | 484 487 | 46.5 46.0 |
| 36 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 459 471 | 52.0 52.0 |
| 37 | QSi3.5-3-1.5 | R | 95*12.5 | 487 487 | 50.5 50.5 |
| 38 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172X16.0 | 510 516 | 45.0 45.0 |
| 39 | QSi3.5-3-1.5 | R | 115*17.5 | 487 484 | 50.0 50.5 |
| 40 | QSi3.5-3-1.5 | R | 172*16.0 | 543 542 | 39.0 38.0 |
| 41 | QSi3.5-3-1.5 | R | 130*15.0 | 685 685 | 55.5 52.0 |
| 42 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185*17.5 | 505 494 | 44.5 43.0 |
| 43 | QSi3.5-3-1.5 | R | 130*15.0 | 454 469 | 45.0 45.0 |
| 44 | QSi3.5-3-1.5 | R | 185X17.5 | 478 471 | 52.0 52.0 |
| 45 | QSi3.5-3-1.5 | R | 175*22.5 | 500 523 | 48.5 46.5 |