YS

草酸镍

Nickel Oxalate

(审定稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.160

H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-XXXX

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规定起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：格林美股份有限公司、金川集团有限公司等

本标准主要起草人：

草酸镍

1  范围

本标准规定了草酸镍的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于从红土镍矿或含镍废料为原料制备的各种工业草酸镍。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1        金属粉末松装密度的测定，第一部分：漏斗法

GB/T 19077         粒度分析 激光衍射法

GB/T 5314          粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T8647.1-2006    镍化学分析方法铁量的测定磺基水杨酸分光光度法

GB/T8647.2-2006    镍化学分析方法铝量的测定电热原子吸收光谱法

GB/T8647.3-2006    镍化学分析方法硅量的测定钼蓝分光光度法

GB/T8647.5-2006    镍化学分析方法火焰原子吸收分光光度法测定镁量

GB/T8647.6-2006    镍化学分析方法火焰原子吸收分光光度法测定镉、钴、铜、锰、铅、锌量

GB/T 23273.5-2009 草酸钴化学分析方法 第5部分：钙、镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 23273.6-2009  草酸钴化学分析方法 第6部分：氯离子量的测定 离子选择性电极法

GB/T 5247-2012     电解镍粉

3.1  产品的化学成分

草酸镍的化学成分应符合表1的规定。

表1 草酸镍产品化学成分

| 测试项目 | 化学成分 |
| --- | --- |
| Ni | ≥ 31.0% |
| Co | ≤ 0.0010% |
| Cu | ≤ 0.0010% |
| Fe | ≤ 0.0010% |
| Mg | ≤ 0.0010% |
| Pb | ≤ 0.0005% |
| Zn | ≤ 0.0005% |
| Cd | ≤ 0.0005% |
| Mn | ≤ 0.0005% |
| Si | ≤ 0.0010% |
| Al | ≤ 0.0010% |
| Na | ≤ 0.0010% |
| Ca | ≤ 0.0020% |
| Cl- | ≤ 0.020% |

3.2  产品的物理性能

产品的中位直径和松装密度应符合表2的规定。

表2 草酸镍产品的中位直径和松装密度

| 测试项目 | 物理性能 |
| --- | --- |
| D50 | 1.0 - 10.0 μm |
| 松装密度 | ≥0.25g/cm3 |

3.3  外观质量

产品应呈浅绿色粉末、颜色均匀、无结块、无杂物。

- 4 试验方法

- 4.1草酸镍的化学成分仲裁分析方法

4.1.1草酸镍中的铁含量按GB/T 8647.1-2006的规定进行；

4.1.2草酸镍中的铝含量按GB/T 8647.2-2006的规定进行；

4.1.3草酸镍中的硅含量按GB/T 8647.3-2006的规定进行；

4.1.4草酸镍中的镁含量按GB/T 8647.5-2006的规定进行；

4.1.5草酸镍中的镉、钴、铜、锰、铅、锌含量按GB/T 8647.6-2006的规定进行；

4.1.6草酸镍中的钠含量按GB/T 23273.5-2009的规定进行；

4.1.7草酸镍中的氯离子含量按GB/T 23273.6-2009的规定进行；

4.1.8草酸镍中的钙含量按GB/T 5247-2012的规定进行；

- 4.2草酸镍的物理性能仲裁分析方法

4.2.1草酸镍中的松装密度的测定按GB/T 1479.1-2011的规定进行；

4.2.2草酸镍中的粒度的测定按GB/T19077.1-2008的规定进行；

- 4.3 草酸镍的外观质量通过目测进行检查进行检查。

注：除以上分析方法，可采用供需双方协商确定的检验方法进行检验。

- 5 检验规则

- 5.1检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准的规定及合同（或订货单）不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2组批

产品应成批提交验收，每一批由同一牌号的产品组成，批重不大于5t。

5.3检验项目及取样

- 每批产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

- 表3 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定 | 3.1 | 4.1 |
| 物理性能 | 按GB/T 5314的规定 | 3.2 | 4.2 |
| 外观质量 | 按GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.3 |

5.4检验结果的判定

- 5.4.1产品的化学成分不符合本标准规定时，则应按GB/T 5314的规定在该批产品中对不符合本标准规定的项目取双倍数量的样品按4.1所规定的检验项目进行复检。如仍有一个结果不符合本标准的规定，则判该批产品不合格。

- 5.4.2产品的物理性能不符合本标准规定时，则应按GB/T 5314的规定在该批产品中对不符合本标准规定的项目取双倍数量的样品按4.2所规定的检验项目进行复检。如仍有一个结果不符合本标准的规定，则判该批产品不合格。

- 5.4.3产品的外观质量不符合本标准的规定，则判该批产品不合格。

- 6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

产品外包装应注明：供方名称、地址、产品名称、商标、批号、净重和生产日期。并注明“防潮”、“防刮”、“轻放”等字样或标志。

6.2 包装

产品经检验合格后，采用聚乙烯塑料制品做内袋并封口。外加符合编织袋包装。

如有特殊要求，按合同规定的要求进行包装。

6.3 运输

运输时防止产品受雨、受潮，运输车辆应清洁，货物摆放整齐。在搬运过程中应轻拿轻放，不得滚动、倒置及剧烈碰撞，并防止产品的密封包装损坏。

6.4贮存

产品应存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中。不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起，严防受潮。

- 6.5 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、联系电话；

b) 产品名称；

c) 产品批号；

d) 批重；

e) 各项分析检验结果和技术监督部门的印记；

f) 本标准编号；

g) 包装日期。

- 7 合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品数量；

- 化学成分及物理性能的特殊要求

- 本标准编号；

- 其他。