YS/T XXXX-201X《冶炼副产品硫酸镍》标准

编制说明

二〇一七年九月

目  录

1、 任务来源及必要性	- 2 -

1.1 任务来源	- 2 -

1.2 标准编制的必要性	- 2 -

1.3 标准编制的意义和目的	- 3 -

2、标准编制的原则、方法和技术依据	- 3 -

2.1 编制原则	- 3 -

2.2 编制依据	- 3 -

2.3 技术路线和工作步骤	- 3 -

3.编制过程及主要工作内容	- 5 -

3.1  编制过程	- 5 -

3.2 主要工作内容	- 5 -

4、 标准制订的主要内容	- 6 -

4.1  产品分类	- 6 -

4.2  杂质元素的确定	- 6 -

4.3  物理规格的确定	- 6 -

4.4  试验方法的确定	- 6 -

4.5  取样方法的确定	- 7 -

4.6  运输和贮存的确定	- 7 -

5、 标准水平分析	- 7 -

6、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	- 7 -

7、重大分歧意见的处理过程和依据	- 7 -

8、标准作为强制性或推荐性标准的建议	- 7 -

9、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）	- 7 -

10、废止现有有关标准的建议	- 7 -

11、其他应予说明的事项	- 7 -

12、 致谢	- 8 -

《冶炼副产品硫酸镍》编制说明

# 1、 任务来源及必要性

## 1.1 任务来源

根据有色金属工业协会《关于下达2017年协会标准制修订计划的通知》（中色协科字【2017】8号）的要求，由大冶有色金属有限责任公司（以下简称大冶公司）承担协会标准《冶炼副产品硫酸镍》（以下简称标准）的制定任务。计划编号为2016-001-T/CNIA，项目起止时间为2017年9月～2018年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.1.1 负责修起草单位情况

大冶有色金属集团控股有限公司始建于1953年，地处美丽富饶的长江之滨——湖北省黄石市。公司发端于铜矿开采，成长于粗铜冶炼，壮大于以铜为主的多元经营。所属新冶铜矿为新中国首批有色金属矿业开发项目之一，冶炼厂为国家“一五”时期156个重点项目之一。经过几代干部职工的不懈努力，大冶有色现已形成大规模铜、金、银开采、冶炼、加工的完整产业链，铁、硫、余热与多种稀贵金属资源得到充分利用，动力、建筑、物流、机电与城市矿产、科技研发、综合服务等多种产业集群式快速发展，资本运作与战略合作成效显著。2005年至2016年，铜资源占有量由不足80万吨增至400多万吨，阴极铜产能由20万吨增至70万吨，主营业务收入由53亿元增至1000亿元，资产总额由56亿元增至300亿元，实现了“四个翻番”。2015年公司位列“中国企业500强”第148位、“湖北省百强企业”第4位。大冶有色通过了ISO-9000质量体系认证，“大江”牌商标为中国驰名商标。“大江”牌阴极铜获中国名牌产品、国家免检产品称号，并在伦敦金属交易所注册；“大江”牌标准金锭获上海期货交易所首批黄金期货注册认定；“大江”牌黄金、白银在伦敦贵金属交易所注册交易。

## 1.2 标准编制的必要性

近年来，随着国内铜冶炼能力快速扩张，铜电解液中镍的脱除生产出副产品硫酸镍量也快速增大。虽然硫酸镍属于冶炼过程的中间粗产品，其标准没有《工业硫酸镍》要求标准高，但该副产品硫酸镍的市场需求和流通量都很大，目前我国对于铜冶炼回收副产品硫酸镍没有统一的国家标准或行业标准进行规范。

另外铜电解液中镍的脱除，国外主要采用结晶法、萃取法、离子交换法，而国内多采用结晶法生产硫酸镍副产品，结晶法可分为直火浓缩法、冷冻结晶法、电热浓缩法等。不同的生产工艺生产出的副产品硫酸镍的品质也存在差异，易导致供需双方在验收环节产生争议。为规范冶炼副产品硫酸镍的生产和贸易，合理利用有限资源，急需制定冶炼副产品硫酸镍的相关标准。本次的标准制定填补了这方面的空白，为冶炼副产品硫酸镍的产品要求、检验、标志、包装、贮存、销售等提供标准，规范市场，更好的兼顾各方的利益。

## 1.3 标准编制的意义和目的

通过本标准的制订、发布、实施，推广和应用，将进一步规范冶炼副产品硫酸镍的标准，有利于规范市场，具有可操作性，更利于生产厂家、用户和贸易商对冶炼副产品硫酸镍的生产、交易，具有重要的经济效益和社会效益。

# 2、标准编制的原则、方法和技术依据

## 2.1 编制原则

2.1.1　本标准格式按照GB/T1.1-2009标准要求编写，符合行业标准编写模板的要求。

2.1.2　在标准编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、分析方法可行的原则。

2.1.3　编制本标准有利于冶炼副产品硫酸镍的贸易，同时起到规范市场的作用。

2.1.4　编制的本标准切实可行，具有可操作性。

2.1.5　在编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、分析方法可行的原则，充分考虑了国内主要生产厂家及用户的意见。

## 2.2 编制依据

2.2.1本标准为中国有色金属工业协会标准，之前没有相关的国家标准或行业标准。本标准编制根据生产工艺实际要求，充分考虑生产厂家、用户和贸易商的意见和建议，借鉴了相关产品的检验、检测规范，以及产品运输和贮存的法律、法规、技术标准等制订。

2.2.2  GB/T 26524-2011《精制硫酸镍》

2.2.3  HG/T 2824-2009《工业硫酸镍》

2.2.4  GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

2.2.5  《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）

## 2.3 技术路线和工作步骤

2.3.1 技术路线

本标准制定的技术路线见图1。

图1.标准编制工作程序示意图

2.3.2  工作步骤

（1）根据上述技术路线，本标准编制的具体工作步骤如下：

进行标准编制工作的策划，制订工作计划，拟定标准框架；

（2）在大冶有色公司及行业内企业进行现场调研，收集整理相关技术资料、法律法规、标准规范等；

（3）编制标准草稿；

（4）大冶有色公司内部征询意见；

（5）召开标准编制专题会议，讨论审核草稿；标准草稿在行业内广泛征求意见，根据反馈意见，形成标准讨论稿；

（6）在行业标委会的工作组会议上讨论，修订；

（7）根据工作组会议精神进一步修订讨论稿，形成标准预审稿；

（8）标准预审稿在行业内征求意见，进一步修订；

（9）在行业标委会的预审会上审查标准；

（10）根据预审会议结果，修订成标准审定稿；

（11）再一次在行业内征求意见，进行修订、补充、完善；

（12）上报标准审定稿；

（13）结合审定会意见，进行修订、补充、完善，形成报批稿。

# 3.编制过程及主要工作内容

## 3.1  编制过程

标准编制过程的进度和主要工作内容见表1。

表1 编制进度和主要工作内容

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017.09 | 接到标准制定任务后，大冶公司组成了标准制定组；明确了起草人和任务。 |
| 2017.09 | 在江西上饶召开《冶炼副产品硫酸镍》标准编制讨论会； |
| 2017.10～2018.03 | 组织大冶有色公司内部技术人员进行资料梳理、检验数据归纳和文献查阅等工作。 |
| 2017.10～2018.03 | 初步调研与讨论会相结合形成了《冶炼副产品硫酸镍》标准讨论稿； |
| 2018.04～2018.7 | 再次调研广泛搜集生产厂家、用户对标准的修改意见。同时征集主要生产厂家产品化学成分主量及有价金属元素的实测值，为标准编制化学成分表提供依据。 |
| 2018.05～2018.8 | 在结合标准讨论会意见和征求行业意见的基础上，形成《冶炼副产品硫酸镍》标准预审稿，向标委会提交； |
| 2018.09～2018.10 | 由标委会安排多方进行多次讨论、依据专家意见反复修改，最终形成《冶炼副产品硫酸镍》标准审定稿； |
| 2018.11～2018.12 | 组织专家审定，并根据专家意见修改形成报批稿。 |

## 3.2 主要工作内容

标准工作正式立项后，为圆满完成标准制定任务，我公司进行了大量的相关工作。本标准编制过程的重要工作内容是收集有关的技术资料、广泛征求各方面专家的意见，使标准具备合理性、可行性、可操作性。

3.2.1 国内技术资料的收集与整理

收集国内同行业《硫酸镍》的技术规范、行业标准、企业标准、技术要求等技术资料；进行技术资料的归类与总结，为制定本标准作参考。

3.2.2 对国内部分铜冶炼过程中硫酸镍生产厂家、加工使用企业、检验单位进行实地调研。

3.2.3起草标准意见稿

（附：会议纪要）暂未开展

3.2.4 收集、汇总会议反馈意见

（附：《冶炼副产品硫酸镍》协会标准编制征求意见反馈汇总表）暂未开展

3.2.5　组织相关企业专家讨论形成标准预审稿

（附：会议纪要和《冶炼副产品硫酸镍》预审稿）暂未开展

3.2.6 经过初审会的审查，并修改完善，形成标准送审稿

年　月　日形成送审稿，送有色标委会审查（附：《冶炼副产品硫酸镍》送审稿）暂未开展

# 4、 标准制订的主要内容

## 4.1  产品分类

根据客户需求和供销合同结算数据来确定，冶炼副产品硫酸镍按化学成份划分为四个牌号，一级品（Ni≥18）、二级品（15≤Ni＜18）、三级品（10≤Ni＜15）、四级品（Ni＜10）。（需要各厂家共同商定：是否根据不同生产工艺分别进行分类分级）

## 4.2  杂质元素的确定

鉴于冶炼副产品硫酸镍并非最终产品，仍需进行进一步加工。目前客户对杂质元素考虑不多，只确定了Cu、As，其它的杂质含量有待下一步规范。

近三年各生产厂家冶炼副产品硫酸镍的主含量及杂质的情况调研：

？？？？？？？？？？？？？

## 4.3  物理规格的确定

冶炼副产品硫酸镍外观为翠绿色颗粒状结晶体，受工艺条件限制，冶炼副产品硫酸镍为吨袋包装，重量应控制在700kg～1000kg范围内，考虑到各厂家对包装重量的差别，具体指标以供需双方在合同中约定为准。

## 4.4  试验方法的确定

4.4.1 硫酸镍中镍含量及杂质含量测定可按HG/T 2824-2009工业硫酸镍标准规定的试验方法进行。

4.4.2硫酸镍中含砷量测定按供需双方认可的方法进行。

4.4.3 硫酸镍外观检验使用目测法进行判定。

但是铜冶炼产品中硫酸镍的杂质元素含量较高，现有标准《HG/T2824-2009工业硫酸镍》中镍的测定没有考虑高含量铜的影响，分析方法中也没有砷的测定方法。实际分析中，要考虑铜对镍测定的干扰，丁二酮肟沉淀镍时，会将铜一起沉淀，使镍的结果偏高。

（这个分析方法目前已经立项，分析标准正在起草中，该标准中的试验方法需要下一步再确定。）

## 4.5  取样方法的确定

借鉴相关硫酸镍产品的取样方法，结合了大冶公司《外销硫酸镍取样操作规程》的取样操作标准而制定。考虑对检验结果判定的公平公正，将所取样分装成3份样品，供方、需方、备查各一份，备查样品保存时间由生产厂根据实际情况确定。

## 4.6  运输和贮存的确定

根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号），结合产品性质及包装情况，对产品运输过程中的防雨、防晒、泄漏、消防以及运输车辆的资质等进行了规范。

# 5、 标准水平分析

冶炼副产品硫酸镍标准制订后，对硫酸镍的化学成分、物理规格和检测方法进行了统一规范，使硫酸镍标准更符合国内生产厂家、用户的利益要求，利于推广应用。

# 6、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术指标选定、检验项目的设置等符合现行法律、法规及相关性的国家标准或行业标准。

# 7、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 8、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性协会标准。

# 9、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

可向生产厂家、用户和贸易商推荐采用本标准。

# 10、废止现有有关标准的建议

无

# 11、其他应予说明的事项

无

# 12、 致谢

本标准在修定过程中得到了----------有限公司的大力支持和帮助，在此表示感谢！

《冶炼副产品硫酸镍》标准编制组

# Text boxes

修订形成审定稿

行业内征求意见

预审会审查修订

结合审定会意见，修改形成报批稿

行业内征求意见

修订形成预审稿

行标委工作组讨论

行业内征求意见

公司内部讨论、审核

编制标准草稿

现场调研、收集资料

制订编制工作计划

标准编制策划

修订形成讨论稿