前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准是对YS/T 653—2007的修订，本标准与YS/T 653—2007相比主要变化如下：

——本标准新增加了优级品等级，将原优级品改为特级品；

——本标准将原标准中产品pH值由6-12改为8-10；

——本标准增加了对产品外观质量的要求，要求不含可见油状物与机械杂质；

——本标准修改了包装要求，闭口塑料桶包装净重由每桶200Kg改为每桶250Kg, IBC塑料方桶包装净重由每桶1000Kg改为每桶1000-1200Kg。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本标准参加起草单位：沈阳有研矿化有限公司、铁岭选矿药剂有限公司

本标准主要起草人：何伟 吴桂叶刘崇峻 尹琨 王咏梅 吴熙群 尚衍波 李成必 朱阳戈 姚萍 刘龙利

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 653—2007。

有色金属选矿用巯基乙酸钠

1  范围

本标准规定了巯基乙酸钠的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存。

本标准适用于硫氨酯尾液或尾液经浓缩、精制后得到的巯基乙酸钠产品，该产品主要作为有色金属矿石浮选的调整剂。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13508  聚乙烯吹塑容器

GB/T 19161  包装容器  复合式中型散装容器

SN/T 0271  出口商品运输包装塑料容器检验规程

3  要求

3.1  产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称和产品性状

巯基乙酸钠产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称和产品性状应符合表1的规定。

表1  巯基乙酸钠产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称和产品性状

| 牌号 | 品种 | 化学分子式、结构式、分子量 | 化学名称 | 产品性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1－351 | 巯基乙酸钠 | 分子式:C2H3O2SNa 结构式: 分子量: 114.09 (按2016年国际原子量) | 巯基乙酸钠 | 液体 |

3.2  产品的等级、外观、含量和pH值

巯基乙酸钠产品的等级、外观、含量和pH值应符合表2的规定。

表2  巯基乙酸钠产品的等级、外观、含量和pH值

| 等级 | 外观 | 巯基乙酸钠含量（质量分数）不小于（%） | pH值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级品 | 淡黄至黄色清澈透明 不含可见油状物与机械杂质 | 40 | 8~10 |
| 优级品 | 淡黄至黄色清澈透明 不含可见油状物与机械杂质 | 20 | 8~10 |
| 一级品 | 红至暗红色透明 不含可见油状物与机械杂质 | 20 | 8~10 |

4  试验方法

4.1  巯基乙酸钠含量与pH值检验

4.1.1  巯基乙酸钠的含量按附录A检验。

4.1.2  巯基乙酸钠的pH值用精密pH试纸测试。

4.2  外观检验

巯基乙酸钠外观质量采用目视法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到货物之日起30d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

巯基乙酸钠应成批提交验收，每批应由同一生产工艺、同一等级的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  取样方法

巯基乙酸钠取样方法执行GB/T 6680的规定，产品采样单元数执行GB/T 6678的规定。采样的总量应保证检验的需要。

将所取样品分成两份，每个试样量不少于300mL，分别装入具磨口塞清洁干燥的密闭玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

5.5  检验结果的判定

化学成分和外观质量检验结果与本标准（或订货合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。数字修约按GB/T 8170执行。

6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的标识标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  本标准编号；

e)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  塑料桶包装

产品采用200L闭口塑料桶包装，每桶产品净重250(0.5kg。或采用IBC塑料方桶包装，每桶产品净重1000(0.5~1200(0.5kg。国内产品所用塑料桶应符合GB/T 13508的规定，出口产品所用塑料桶应符合GB/T 13508和SN/T 0271的规定。

6.2.2  如需方对包装容器有特殊要求，可经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3  运输和贮存

巯基乙酸钠产品应贮存在清洁、密闭的容器内，防止被氧化，运输和贮存场所应通风。产品不能卧放或倒置。如需方收到的产品系运输或保管等方面引起的变质、损坏，应由所涉及的单位负责。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称、牌号、批号、等级；

c)  件数、净重；

d)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所规定产品的订货单（或合同）内应包括下列内容:

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  等级；

d)  件数、净重；

e)  包装要求；

f)  本标准编号；

g)  其他。

附 录 A

（规范性附录）

巯基乙酸钠含量的测定

A.1  范围

本标准规定了巯基乙酸钠含量的测定方法，适用于硫氨酯尾液或尾液经浓缩、精制后得到的产品中巯基乙酸钠含量的测定，测定结果以巯基乙酸钠的质量分数表示。

A.2  方法原理

巯基乙酸钠在酸性介质中被酸化为巯基乙酸，碘酸钾在酸性溶液中与碘化钾作用析出碘，将巯基乙酸氧化成二硫撑乙酸，当巯基乙酸被完全氧化，稍过量的碘就可使指示剂变为蓝色。反应式如下：

2HSCH2COONa+ H2SO4=2HSCH2COOH+Na2 SO4

KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3K2SO4+3H2O

2HSCH2COOH+I2=HOOCCH2SSCH2COOH+2HI

A.3  试剂及标准溶液

A.3.1  硫酸溶液（1+1）；

A.3.2  碘化钾（AR）；

A.3.3  淀粉指示剂，5g/L；

A.3.4  碘酸钾标准溶液，c（1/6KIO3）=0.1mol/L。

A.4  分析步骤

A.4.1  碘酸钾标准溶液的配制和标定

碘酸钾标准溶液的配制和标定执行GB/T 601的规定。

A.4.2  操作步骤

于250mL烧杯中加100mL蒸馏水，称取试样0.3g，精确至0.0001g，加入烧杯中溶解，向烧杯中加2mL硫酸溶液（A.3.1）及1g碘化钾（A.3.2），溶解后加1mL淀粉指示剂（A.3.3），用碘酸钾标准溶液（A.3.4）滴定至蓝色为终点。

A.5  结果计算

巯基乙酸钠的质量分数(w)按式（A.1）计算：

w=×100%…………………………………………（A.1)

式中：

c—滴定用碘酸钾标准溶液的摩尔浓度，单位为mol/L；

V—滴定试样消耗的碘酸钾标准溶液的体积，单位为mL；

m—称取试样的质量，单位为g；

114.09—每摩尔巯基乙酸钠的质量，单位为g/mol；

所得结果表示至小数点后两位。

A.6  重复性和再现性

重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，这两个测试结果的绝对差值应不超过0.5%。在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，这两个测试结果的绝对差值应不超过0.5%。取二次重复测定的算术平均值为测定结果。数字修约执行GB/T 8170的规定。

A.7  适用范围

本检测方法适用巯基乙酸钠产品质量分数范围为16%—42%。

# Text boxes

H 34

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 653—201×

有色金属选矿用巯基乙酸钠

Sodium thioglycolate used for nonferrous mineral processing

（送审稿）