行业标准

《有色金属选矿用巯基乙酸钠》（预审稿）

编  制  说  明

北京矿冶研究总院

二○一七年五月

一、任务来源

工业和信息化部2016年4月6日下发了《关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2016]58号）文件，由北京矿冶研究总院（以下简称北矿院）承担《有色金属选矿用巯基乙酸钠》行业标准的修订工作，计划号为2016-0330T-YS，完成年限2018年。

二、工作简况

# 1 立项目的和意义

巯基乙酸钠是实现无氰浮选辉钼矿的有效抑制剂，可替代氰化钠（剧毒）和硫化钠，选择性抑制与辉钼矿共生的铜和硫，特别是对黄铜矿、辉铜矿和黄铁矿抑制效果明显。巯基乙酸钠在选矿工业上的应用有效改善了环境，促使铜硫抑制工艺进入了无氰时代，减轻了矿山安全、环保的负担。

《有色金属选矿用巯基乙（醋）酸钠》（YS/T653-2007）制定于2007年，其中规定的产品技术要求和分析检测方法均反映当时的行业技术水平，对当时巯基乙酸钠行业的发展起到推动作用。近年来，随着国家经济的不断发展，社会生态文明建设的不断深入，矿山企业所面临的环保压力突显，已影响到矿山企业的可持续发展。而原标准仅涉及巯基乙酸钠及含量，未考虑溶液中其它成分组成及含量，而其它成分有可能会对环境保护带来一定的风险，同时不同厂家生产工艺及生产控制水平存在差异，造成产品中其它成分组成及含量差异较大，对矿山企业产品应用效果的评估和环保工作带来不便。

为了满足不同矿山的要求，选矿药剂行业逐步开始推行“一矿一药”，选矿药剂品级供应多样化，原标准中产品等级的分类已经与市场实际情况脱节，有必要重新细化产品等级，以适应行业的发展。

为加强产品有效成分和环境友好性的控制，提高产品在选矿过程中的应用效能，客观体现产品综合技术性能，北矿院凭借选矿工艺和选矿药剂一体化的优势，通过理论研究、产品检测等方法相结合对产品其它组分进行研究和检测，规范产品组成及含量，细化产品等级，并以此提升《有色金属选矿用巯基乙（醋）酸钠》技术标准的技术水平。

通过此次对修订，势必将提升巯基乙酸钠检测整体水平，更为客观的体现选矿药剂的技术性能，同时能更好的满足企业环保要求，促进巯基乙酸钠行业的绿色发展。此次修订的意义通过技术创新建立衡量选矿药剂产品在环保方面的量化控制的技术管理思路及产品检测方法，为全面提升选矿药剂对环境影响方面的量化管理水平奠定了技术基础，提出了可操作的技术思路。

# 2  标准的编制原则和依据

1）符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规、政策和标准；

2）标准制订工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009《标准工作导则 第一部分 标准的结构和编写》及《有色金属加工产品国家标准和行业标准编写示例》的格式和要求进行编写，并符合《国家、行业标准编写模板》的电子文本要求；

3）为适应推荐性标准体系，标准制订过程中注重市场属性，强调供需方的协调一致，把产品标准与销售、贸易紧密结合，提高了标准的市场适应性；

4）随着设备的更新、生产工艺的改进及节能减排、减污增效，主要技术指标的确定科学、经济、合理，生产技术和产品质量指标都可以有一定程度的提高，根据国内外用户的需求，可以满足用户更高的产品技术指标及包装的需求。

5）充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

6）坚持以生产实际和可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则，做到科学合理、切实可行。

# 3 主要工作过程

接到标准起草任务后，北矿院立即成立了标准编制工作小组，制定了工作计划和进度安排，并确定了制定原则和方法，确保标准制定的质量和完成时间。

编制工作小组首先收集北矿院生产的巯基乙酸钠产品技术要求和产品使用现状，同时收集了沈阳有研矿化有限公司、铁岭选矿药剂有限公司的巯基乙酸钠生产情况，收集相关标准，并综合研究、分析。

北矿院于2016年10月底完成了行业标准《有色金属选矿用巯基乙酸钠》（讨论稿），2016年11月2日在南昌召开了项目讨论会。2017年5月完成了《有色金属选矿用巯基乙酸钠》（预审稿）。

# 4 标准主要内容的变化

1）规范性引用文件

规范了文字的表述，并增加引用文件“GB/T 6678  化工产品采样总则、GB/T 6680  液体化工产品采样通则、GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定、GB/T 13508  聚乙烯吹塑容器、GB/T 19161  包装容器  复合式中型散装容器、SN/T 0271  出口商品运输包装  塑料桶检验规程”、GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备。

# 2）产品等级

根据国内生产企业的实际情况，将巯基乙酸钠产品等级由二级改为三级，以适应矿山的多样化需求。

# 3）外观质量

巯基乙酸钠生产过程中可能混入油状物和机械杂质，油状物的存在直接影响巯基乙酸钠的选矿效果，机械杂质的存在可能导致选厂管道堵塞，因此在外观质量要求中增加了“不含可见油状物与机械杂质”的内容。

# 4）产品的pH值范围

原标准规定产品pH值为6-12，范围太宽可能影响矿浆pH值的稳定性，本标准规定产品pH值为8-10。

5）具体对比

原标准

三、产品简介

1、产品性质

巯基乙酸钠产品外观为淡黄色或暗红色透明液体，不含可见油状物，不含机械杂质。运输和贮存过程中应防晒、通风。

# 2、产品用途

巯基乙酸钠是浮选辉钼矿的有效抑制剂，选择性抑制与辉钼矿共生的铜和硫，特别是对黄铜矿、辉铜矿和黄铁矿抑制明显。

# 3、化学结构式及化学成分

巯基乙酸钠的化学结构式见表1，其技术指标应符合表2的规定。

表1  巯基乙酸钠的化学结构式

| 牌号 | 品种 | 化学分子式、结构式、分子量 | 化学名称 | 产品性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1－351 | 巯基乙酸钠 | 分子式:C2H3O2SNa 结构式: 分子量: 114.09 (按2016年国际原子量) | 巯基乙酸钠 | 液体 |

表2 巯基乙酸钠的技术指标

| 等级 | 外观 | 巯基乙酸钠含量（质量分数）不小于（%） | pH值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级品 | 淡黄至黄色清澈透明 不含可见油状物与机械杂质 | 40 | 8~10 |
| 优级品 | 淡黄至黄色清澈透明 不含可见油状物与机械杂质 | 20 | 8~10 |
| 一级品 | 红至暗红色透明 不含可见油状物与机械杂质 | 20 | 8~10 |

4、组批

巯基乙酸钠应成批提交验收，每批应由同一生产工艺、同一等级的产品组成。

# 5、取样方法

巯基乙酸钠取样方法执行GB/T 6680的规定，产品采样单元数执行GB/T 6678的规定。将采取样品分成两份，每个试样量不少于300mL，分别装入具磨口塞清洁干燥的密闭玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

四、历次审查意见汇总及处理情况

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.2 | 明确pH试纸使用的类型 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | A.6 | 将“允许差”修改为“重复性和再现性”。 | 紫金矿业 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 将“本标准进行了编辑性修订”删掉 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 3.2 | 将表2的标题更改为“巯基乙酸钠的技术指标” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 6.1 | 将“颜色标明”修改为“标识标明” | 紫金矿业 | 采纳 |  |
| 6 | 6.2.1 | 将“250kg” 改为“250±0.5kg”，将“1000~1200kg” 改为“1000~1200kg±” | 江西铜业 | 采纳 |  |
| 7 | 6.2.1 | 将“并附有……等有效检验检疫结果证明”删掉 |  | 采纳 |  |
| 8 | 7 | 将“增加本标准以外内容时的协商结果” 改为“其他。” | 江西铜业 | 采纳 |  |
| 9 | A.1 | 将“巯基乙酸及其钠盐”改为“巯基乙酸钠” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |

五、标准水平

本标准达到国际一般水平。

六、标准属性

本标准为推荐性行业标准。