前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：沈阳有研矿物化工有限公司。

本标准主要起草人：铁岭选矿药剂有限公司、北京矿冶研究总院

本标准主要起草人：王咏梅、牟松、张海龙、郭靖宇、赵春艳、王国刚、范志鸿、吴桂叶、何伟、刘崇俊、姜宏伟、赵越峰、张连芝、刘龙利

异戊基黄原酸丙烯酯

1  范围

本标准规定了异戊基黄原酸丙烯酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以异丙基黄原酸钠、氯甲酸乙酯、盐酸为原料生产的异戊基黄原酸丙烯酯产品，该产品主要用作有色金属硫化矿浮选的捕收剂。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4472  化工产品密度、相对密度的测定

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限的表示和判定

GB/T 13508  聚乙烯吹塑容器

GB/T 19161  包装容器  复合式中型散装容器

SN/T 0271  出口商品运输包装  塑料容器检验规程

3  要求

3.1  牌号、化学结构式、化学名称和产品状态

异戊基黄原酸丙烯酯牌号、化学结构式、化学名称和产品状态应符合表1的规定。

表1  异戊基黄原酸丙烯酯的牌号、化学结构式、化学名称

| 牌号 | 化学结构式 | 化学名称 | 产品性状 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1-02 | 分子式：C9H16S2O 结构式： S ‖ (CH3)2CH- CH2- CH2-O-C-S-CH2CH=CH2 分子量：204.346 （按2016年国际原子量） | 异戊基黄原酸丙烯酯 | 浅黄色至褐色油状液体 |

3.2化学成分及物理要求

异戊基黄原酸丙烯酯的化学成分应符合表2的规定

表2  异戊基黄原酸丙烯酯的化学成分(质量分数)及物理要求

| 牌号 | 产品名称 | 异戊基黄原酸丙烯酯含量 % | 密度（g/cm3，20℃） | 闭口闪点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-51 | 异戊基黄原酸丙烯酯 | ≥90 | 1.040-1.042 | ≥104℃ |

3.3  外观质量

异戊基黄原酸丙烯酯产品为浅黄色至褐色油状液体,不应混有机械杂质。

4  试验方法

4.1  选矿活性物质含量的测定（或仲裁方法）按附录A进行。

4.2  密度按GB/T 4472中规定测定。

4.3  外观质量采用目视检测法。

4.4  闪点测定方法按GB/T261-2008中规定测定闭口闪点。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）内容的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）内容的规定不符时，应在收到产品之日起15d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

异戊基黄原酸丙烯酯应成批提交验收。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理要求和外观质量的检验。

5.4  仲裁取样方法

异戊基黄原酸丙烯酯的取样方法按GB/T 6680的规定进行，产品采样单元数按GB/T 6678的规定进行。采样的总量应保证检验的需要。

将所取试样混合均匀，作为一个试样分成两份，每个试样量不少于300 mL，分别装入两个具磨口塞清洁干燥的玻璃瓶中，做好标识。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用，保存期限为15d。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分、物理要求检验结果与本标准或订货单（或合同）内容不符时，应在同批产品中抽取双倍量单元数试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由责任方负责。

5.5.3  数值修约和修约后的数字判定按GB/T 8170的规定执行。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单或合同

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的标识标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称和商标；

c)  产品批号、净重；

d)  “防火、防晒、防倒置”字样；

e)  本标准编号；

f)  生产日期；

g)  保质期。

6.2  包装

6.2.1  塑料桶包装

产品采用200L闭口塑料桶，每桶产品净重200kg±0.5kg；或采用IBC塑料方桶，每桶产品净重1000kg±1kg或1050kg±1kg。国内塑料桶应符合GB/T 13508，出口产品塑料桶应符合SN/T 0271的规定，IBC塑料方桶应符合GB/T 19161的规定，出口产品按出口的相关规定执行。

6.2.2  如需方对包装容器有特殊要求，由供需双方协商规定。

6.3  运输和贮存

异戊基黄原酸丙烯酯的运输条件应为防晒，不能卧放或倒置；

异戊基黄原酸丙烯酯的贮存条件应为通风、阴凉、防晒，不能卧放或倒置。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称、批号；

c)  件数、净重；

d)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  件数、净重；

d)  本标准编号；

e)  其他。

附 录 A

（规范性附录）

异戊基黄原酸丙烯酯选矿活性物质含量的测定  气相色谱法

A.1  范围

本附录规定了异戊基黄原酸丙烯酯选矿活性物质含量的测定方法。适用于以异戊基黄原酸钠、氯丙烯、盐酸为原料生产的异戊基黄原酸丙烯酯产品的测定。

A.2  方法提要

采用气相色谱法，试样经过气相色谱仪的色谱柱，经仪器测定，用面积归一法定量求得异戊基黄原酸丙烯酯及有机杂质含量。

A.3  仪器设备及材料

A.3.1  气相色谱仪。

A.3.2  色谱工作站。

A.3.3  微量进样器：1μL。

A.3.4  色谱柱：毛细管柱SE-30，30m×0.32mm×0.50μL。

A.3.5  高纯氮气（纯度≥99.999%）。

A.3.6  高纯氢气（纯度≥99.999%）。

A.3.7  纯净空气。

A.4  分析步骤

A.4.1  操作条件

本附录推荐的典型分析条件如下：

表A.1

| 分流比 | 10:1 |
| --- | --- |
| 汽化室温度 | 175℃ |
| 柱箱温度 | 155℃ |
| 检测器温度 | 220℃ |
| 载气流量 | 30ml/min |
| 进样量 | 0.1μL |

A.4.2  操作步骤

仪器的操作按说明书进行，待满足(A.4.1)条件后，并且仪器基线稳定后，用微量进样器开始采样，待组分全部流出后，采样结束。

A.5  结果计算

选矿活性物质含量，异戊基黄原酸丙烯酯的质量分数(%)，利用色谱工作站工作软件的面积归一法，直接读取结果报告。

A.6  允许差

两次平行测定结果的绝对允许差值不超过0.50%。

# Text boxes

ICS 71.100.40

H34

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T325—2016

异戊基黄原酸丙烯酯

- Allyl isoamylxanthate

（审定稿）