前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：西北稀有金属材料研究院。

本标准主要起草人：谭仪文、林文军、廖贻鹏、付卓英  XXX  XXX

高 纯 二 氧 化 锡

1  范围

本标准规定了高纯二氧化锡的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于以锡为原料，经湿法或其他方法制成的高纯二氧化锡产品。产品主要用于ITO、半导体、光电等行业。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 5314-2011  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 19077-2016  粒度分布 激光衍射法

GB/T23274.8-2009 二氧化锡化学分析方法 第8部分:灼伤失重的测定重量法

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为二个牌号：4N、5N。

3.2  化学成分

3.2.1  产品化学成分应符合表1规定。

表1  高纯二氧化锡的化学成分表

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
| --- | --- |
|  | SnO2不小于 | 杂质元素，不大于 |
|  |  | Fe | Al | Cu | Pb | Cd | Ni | Zn | Cr | Tl | 杂质总和 |
| 4N | 99.99 | 0.003 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| 5N | 99.999 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 |

3.2.2  产品的质量分数为100%减去包括但不限于表１所列杂质元素的实测质量分数总和。

3.2.3  灼烧减量应不大于0.5，需要检测但不参与减量。

3.3  外观质量

产品的外观是白色、淡黄色或淡灰色粉末。

3.4  物理规格

粒度分布：D10范围0.30μm ～0.9μm，D50范围0.6μm ～2μm，D90范围1.00μm ～7μm，且成正态分布。

比表面积：比表面积范围要求控制在3～13m2/g之间。

3.5  其他

需方如对产品的化学成分、物理规格等有其他特殊要求时，可由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  Fe、Al、Cu、Pb、Cd、Ni、Zn、Cr、Tl量的测定按附录A的规定进行，也可以由供需双方商定。

4.2  粒度分布的测定按GB/T 19077-2016中的有关规定进行。

4.3  灼减量的测定按GB/T23274.8-2009的规定进行。

4.4  比表面积的的检验方法按GB/T19587 气体吸附BET法测定。

4.5  产品的外观质量用目视法进行检测。

5  检测规则

5.1  检测与验收

5.1.1  产品应由有资质的质量检测机构进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一生产周期、同一牌号和同一规格的产品组成。批重不予规定。

5.3  检验项目

5.3.1  每批产品应进行化学成分的检验。

5.3.2  每桶（袋）产品应进行外观质量的检验。

5.3.3  粒度分布、比表面积进行型式检验。在正常生产情况下，至少每年进行一次型式检验。而有下列情况之一时，应随时进行型式检验：新产品最初定型时、异地生产时、生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工配比有较大改变时、停产三个月恢复生产时。所有项目的检验结果达到本标准的要求时，产品符合要求。

5.4  仲裁取样、制样

5.4.1   取样

5.4.1.1  仲裁取样的份样数按GB/T5314-2011的规定执行。份样数量见表2 。

表2  仲裁取样份样数

| 一批中的装粉容器数目 | 取样容器数目 |
| --- | --- |
| 1～5 | 全部 |
| 6～11 | 5 |
| 12～20 | 6 |
| 21～35 | 7 |
| 36～60 | 8 |
| 61～99 | 9 |
| 100～149 | 10 |
| 150～199 | 11 |
| 200～299 | 12 |
| 300～399 | 13 |
| 注：以后每增加100个或不到100个装粉容器，应增加一个取样容器。 |

5.4.1.2  用不锈钢取样管垂直插入桶（袋）的3/4处，呈梅花状布点，每桶取样量不小于100g。

5.4.2  制样

5.4.2.1  将所取试样合并，充分混匀，缩分制成4份，每份试样量约100g，供需双方各一份，仲裁样两份。

5.4.2.2  每份样品必须立即装入干燥、密封容器中，贴上标签。

5.4.2.3  标签需注明生产单位、产品名称、样品编号、产品批号、数量、分析元素、取样日期、取样人等，并在样品容器的封口处粘贴封条，封条须供需双方签章认可待检。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  产品检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T8170中的规定进行。

5.5.2  产品的化学成分、粒度分布、比表面积的检验结果与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，应从该批产品中再取双倍于5.4规定的试样量进行重复检验，复验结果均符合本标准或合同(或订货单)的规定，则判该批产品合格，否则判该批产品不合格。

5.5.3  产品的外观质量与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，则判该桶（袋）产品不合格。

6  包装、标志、运输与贮存、质量证明书

6.1  包装

产品用塑料袋或塑料瓶密封包装，外用纸桶、塑料桶或塑料袋封装，每桶(袋)净重0.5kg±0.015kg、1kg±0.015kg、10kg±0.15kg和25kg±0.25kg。

6.2  标志

每桶产品上应贴上醒目且不易脱落的标签，其上注明产品名称、商标、本标准的编号、批号或生产日期、等级、净重、厂名和厂址及GB/T191的防雨标志。

6.3  运输

产品在运输过程中应防潮、防水、防火、防酸碱，应避免撞击和跌落。

6.4  贮存

产品应存放于清洁、干燥、防雨淋、通风、避免光照射及无酸碱的库房中。

6.5  其他

需方如对产品的标志、包装、运输、贮存等有特殊要求时，由供需双方商定。

6.6 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书(合格证)，其上注明：

a）生产厂家名称和商标、地址、电话、传真；

b）产品名称、牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和质量检测机构印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的合同(或订货单)内应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品牌号；

c)化学成分、比表面积、物理规格、外观质量等特殊要求；

d)重量；

e)本标准编号；

f)包装形式；

g)其他。

附录A

规范性附录

高纯二氧化锡中Fe、Al、Cu、Pb、Cd、Ni、Zn、Cr、Tl量的测定  电感耦合等离子体质谱法

A.1  范围

本部分规定了高纯二氧化锡中铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊量的测定方法。

本部分适用于铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊等多元素同时测定，也适用于其中一个元素或任意几个元素的组合的测定。

各元素测定范围见表A.1。

表A.1  元素测定范围

| 元素 | 测定范围，% | 元素 | 测定范围，% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe | 0.00005 ～ 0.005 | Ni | 0.00005 ～ 0.001 |
| Al | 0.00005 ～ 0.002 | Zn | 0.00005 ～ 0.001 |
| Cu | 0.00005 ～ 0.001 | Cr | 0.00005～ 0.001 |
| Pb | 0.00005 ～ 0.001 | Tl | 0.00005 ～ 0.001 |
| Cd | 0.00005 ～ 0.001 |  |  |

A.2  方法原理

试料以盐酸溶解，在盐酸介质中，采用基体匹配法，在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于各元素所对应的波长处测量发射强度。

A.3  试剂

制备溶液和分析用水均为二次去离子水，实验所用器皿均用稀硝酸（1+4）浸泡后，用二次去离子水彻底清洗。

A.3.1  硝酸 (ρ1.42g/mL)。

A.3.2  盐酸 (UP级)。

A.3.3  高纯铟（w≥99.999%）。

A.3.4  高纯锡（w≥99.999%）。

A.3.5  盐酸（1+19）。

A.3.6  标准贮存溶液：铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊标准贮存溶液，市售或自配，含量均为1.0mg /mL

A.3.7  标准溶液

A.3.7.1 铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊标准溶液：分别移取10.00mL铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊标准贮存溶液（A.3.6）于一100mL容量瓶中，用盐酸（A.3.5）稀释至刻度，混匀。各元素标准溶液浓度均为100μg/mL。

A.3.7.2 铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊标准溶液：分别移取1.00mL铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊标准溶液（A.3.6）于一100mL容量瓶中，用盐酸（A.3.5）稀释至刻度，混匀。各元素标准溶液浓度均为1.0μg/mL。

A.3.7.3 锡标准溶液：称取1.000g高纯锡(A.3.4)于300mL烧杯中，缓慢加入30mL盐酸（A.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，用水移至100mL容量瓶并稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg锡。

A.3.8 工作标准溶液的配制

按表A.2配制系列工作标准溶液。各标液中均加入与样品相对应的锡标准溶液（A.3.7.3）。

表A.2        工作标准溶液                     单位：µg/mL

|  | Std0 | Std1 | Std2 | Std3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Cu | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Cr | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Ni | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Fe | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.50 |
| Pb | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Si | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Cd | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| Tl | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |

A.4  仪器

A.4.1   美国THERMO—iCAP6500型全谱直读等离子光谱仪。交流净化稳压电源。

A.4.2   氩气及氩气净化、供给系统。氩气纯度：ω（Ar）≥99.999%；氩气纯度不够时，可用氩气净化器净化。

A.5  试样

试样烘干后保存于干燥器中。

A.6  分析步骤

A.6.1  试料

称取0.200g试样，精确至0.0001g。

A.6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

A.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4  工作曲线的绘制

按照配制好的标准工作溶液（A.3.7），分别按Std0、Std1、Std2、Std3顺序，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，调整仪器至选定的工作条件下，测定标准溶液中各元素的光谱强度。

A.6.5  测定

A.6.5.1  将试料（A.6.1）置于50mL分解容器中，加入4mL盐酸（A.3.2），摇匀，置于高压消解罐中锁紧，将高压消解罐于180℃(±20℃)恒温干燥箱中放置24小时，取出高压消解罐，待完全冷却后打开，取出分解容器。将溶解完全的试液小心移入50 mL容量瓶，用水稀释至刻度，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，测定待测溶液中各元素的光谱强度。

A.6.5.2  电感耦合等离子体发射光谱仪按照结果输出设定的要求自动计算所测元素的质量浓度。

A.6.6  分析结果的计算与表述

按下式计算铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊的质量分数wx，数值以%表示：

式中： x ——被测元素（铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊）

——测得铁、铝、铜、铅、镉、镍、锌、铬、铊的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

0——空白溶液的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V  ——被测定试液的总体积，单位为毫升(mL)；

——试料的质量，单位为克（g）。

A.7  允许差

试验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表 3                              %

| 含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| ≤0.0005 | 0.0002 |
| ＞0.0002～0.002 | 0.0005 |
| ＞0.002～0.005 | 0.0006 |

# Text boxes

××××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T XXXX—XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.60

H 62

高纯二氧化锡

High-purity tin dioxide

（送审稿）

编

号

元

素