前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

铬靶材

1  范围

本标准规定了铬靶材的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于表面处理，光电子，功能薄膜等行业所需的金属铬靶材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

IEC62321-4:2013  Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS  使用CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子材料中的汞

IEC62321-5:2013  Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS  使用AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS确定聚合物和电子材料中的镉、铅和铬，以及金属中的镉和铅

IEC62321-7-1:2015  比色法测定金属涂层中六价铬含量

GB/T 1031-2009  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 3211-2008  金属铬

GB/T 4325.18-2013   钼化学分析方法 第18部分：钒量的测定 钽试剂分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4702.1-2016  金属铬 铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

GB/T 4702.2-2008  金属铬 硅含量的测定 高氯酸重量法

GB/T 4702.4-2008  金属铬 铁含量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 4702.5-2008  金属铬 化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铝量

GB/T 4702.6-2016  金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4702.7-2016  金属铬 氮含量的测定 蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法

GB/T 4702.14-1988  金属铬 化学分析方法 红外线吸收法测定碳量

GB/T 4702.16-2008  金属铬 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法

GB/T 4702.17-2016  金属铬 氧、氮、氢含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法和热导法

GB/T 5163  烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

SN/T 2619  金属铬中铝、锑、砷、铋、铜、铁、铅、硅、锡杂质元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  表观密度  Density

每单位体积物质的质量。

3.2  相对密度  Relative Density

物质的实测密度与参照物的密度的比值。本标准中是物质表观密度与理论密度的比值。铬靶材理论密度以7.19g/cm3计算。

4  要求

4.1  产品分类

产品按化学成分分为6种牌号：Cr99.0、Cr99.5、Cr99.8、Cr99.9、Cr99.95、 Cr99.99。

4.2  化学成分

4.2.1  产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  铬靶材化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | Cr不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Fe | Si | Al | Cu | Pb | V | C | S | N | O | 总和 |
| Cr99.99 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 |
| Cr99.95 | 99.95 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| Cr99.9 | 99.9 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| Cr99.8 | 99.8 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
| Cr99.5 | 99.5 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.5 |
| Cr99.0 | 99.0 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.55 | 1.0 |
| 注1：杂质总和不包括C、S、N、O含量。 注2：Cr99.99、Cr99.95、Cr99.9、Cr99.8牌号中铬量为100%减包括但不限于表1实测杂质总和所得。 |

4.2.2   RoHS四项要求（见表2）

表2  RoHS四项要求（质量分数，%）

| Cd，不大于 | Hg，不大于 | Pb，不大于 | 六价铬（Cr+6），不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

4.3  物理性能

4.3.1  相对密度：不同牌号的产品密度均应≥99％；密度均匀性偏差≤±0.2％。

4.3.2  晶粒尺寸：平均晶粒尺寸应≤200μm。

4.4  物理规格

产品呈板状、圆柱状、管状或其它形状，规格尺寸及偏差由供需双方商定。

4.5  外观质量

4.5.1  产品为银白色，颜色应均匀。

4.5.2  产品表面应平整，无裂纹，无明显崩边，气孔直径不大于0.8mm，且无其他外来夹杂物和污染物。

4.5.3  产品表面粗糙度Ra值应≤1.6μm。

4.6  内部缺陷

产品内部不应存在裂纹，不得有夹杂、气孔直径不大于0.8mm。

4.7  需方如对产品的化学成分、物理性能、物理规格、外观质量、内部缺陷等有特殊要求时，由供需双方商定。

5  试验方法

5.1  化学成分仲裁分析方法

5.1.1  铬量的检测按照GB/T 4702.1-2016的规定进行。

5.1.2  铁量的检测定按照GB/T 4702.4-2008的规定进行。

5.1.3  硅量的检测按照GB/T 4702.2-2008的规定进行。

5.1.4  铝量的检测按照GB/T 4702.5-2008的规定进行。

5.1.5  铜量的检测按照GB/T 4702.6-2016的规定进行。

5.1.6  金属杂质的检测按照SN/T 2619-2010的规定进行。

5.1.7  钒量的检测参照GBT 4325.18-2013的规定进行。

5.1.8  碳量的检测按照GB/T 4702.14-1988的规定进行。

5.1.9  硫量的检测按照GB/T 4702.16-2008的规定进行。

5.1.10  氮量的检测按照GB/T 4702.7-2016的规定进行。

5.1.11  氧、氮、氢量的检测按照GB/T 4702.17-2016的规定进行。

5.2  产品相对密度按GB/T 5163的规定进行检测。

5.3  产品晶粒大小用X射线衍射仪进行检测。

5.4  产品物理规格用卡尺和千分尺进行检测。

5.5  产品的外观质量用目视法进行检测，如发现异常现象，用10倍放大镜进行鉴别。

5.6  产品的表面粗糙度按GB/T1031的规定用表面粗糙度仪进行检测。

5.7  产品内部缺陷用超声波扫描显微镜进行检测。

5.8  ROHS四项分别按IEC 62321-4：2013、IEC 62321-5：2013、IEC 62321-7-1：2015的规定检测Hg、Cd、Pb、Cr6+。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由有资质的质量检测机构进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

6.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由相同批次原料、同一炉次的产品组成。批重不予规定。

6.3   检验项目

6.3.1  每批产品应进行化学成分的检验。

6.3.2  物理性能、物理规格、外观质量、内部缺陷、RoHs四项进行型式检验。在正常生产情况下，至少每年进行一次型式检验。而有下列情况之一时，应随时进行型式检验：新产品最初定型时、异地生产时、生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工配比有较大改变时、停产三个月恢复生产时。所有项目的检验结果达到本标准的要求时，产品符合要求。

6.4   仲裁取样和制样

6.4.1  化学分析仲裁样的采取和制备

从产品中按片（件）随机抽取10%样品，但不少于1片（件），根据靶材形状用线切割机沿边均匀切割不少于50克样，用超声波清洗器清洗干净，分四份封装。

产品化学分析仲裁样的采取和制备方法也可以由供需双方商定。

6.4.2  物理性能检验仲裁样的采取

从产品中按片（件）随机抽取10%样品，但不少于1片（件），根据靶材形状用线切割机分割成合适大小，用超声波清洗器清洗干净后进行物理性能的测定。

  - 检验结果的判定

6.5.1  铬靶材检验结果的数值修约与极限数值的表示和判定按GB/T 8170中的规定进行。

6.5.2  铬靶材的化学成分、物理性能、RoHs四项的检验结果与本标准4.2、4.3的规定不符时，按批判不合格。

    - 铬靶材的物理规格、外观质量、内部缺陷与本标准4.4、4.5、4.6的规定不符时，按片（件）判

不合格。

7  包装、标志、运输与贮存

7.1  包装

每片产品应真空封装，产品之间应用软物隔离开，并在采用相应的防震措施后用木箱封装。

7.2  标志

每箱产品的包装上应标注注册商标（或企业标志），产品名称，箱内有批号、牌号及产品合格标志。

7.3  运输与贮存

运输及贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

7.4  其他

需方如对产品的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

  - 质量证明书（合格证）

每批铬靶材出厂时应附质量证明书（合格证），其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称；

c)  牌号

d)  批号；

e)  净重和件数；

f)  分析检验结果和质量检测机构印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  批号

d)  化学成分、物理性能、物理规格、表面质量等特殊要求；

e)  数量；

f)  本标准编号；

g)  其他。

# Text boxes

ICS 77.150.60

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

铬靶材

Chromium Target

（送审稿）

××××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布