ICS 77.150.60

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

铋  黄

Bismuth  yellow

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：广东先导稀材股份有限公司、深圳清华大学研究院。

本标准主要起草人：谭仪文、林文军、廖贻鹏、刘一宁  XXX  XXX XXX  XXX

铋    黄

1范围

本标准规定了铋黄的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于以铋化合物、钒化合物、钼化合物为原料，经溶解、合成、浆化和煅烧等方法制成的铋黄产品。铋黄主要应用于各项性能要求很高的场合或单色体系的高档制品。如黄色汽车面漆、黄色涂料以及橡胶制品、塑料制品、印刷油墨的着色。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1710  同类着色颜料耐光性比较

GB/T 5211.3  颜料在105℃挥发物的测定

GB/T 5211.5  颜料耐性测定法

GB/T 5211.15  颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定

GBT 5314-2011   粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6890   锌粉

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8704.5  钒铁 钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电位滴定法

GB/T 13451.2  着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法

GB/T 14352.2  钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分：钼量测定

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 21782.13  粉末涂料 第13部分 激光衍射法分析粒度

GB/T 23994-2009  与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

HG/T 3851   颜料遮盖力测定法

HG/T 3853   颜料干粉耐热性测定法

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为钒酸铋、钒钼酸铋两种型号。

3.2  化学成分

产品化学成分应符合表1、表2的规定。

表1  铋黄化学成分   %

| 型号 |  | 主要成分 ≥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bi | V | Mo |
| 钒酸铋 | BiVO4 | 63.87 | 15.57 | - |
| 钒钼酸铋 | BiVO4•nBi2MoO6 | 64.96 | 3.30 | 4.30 |

表2  铋黄化学成分

| 项目 |  | 限量值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |
| 可溶性元素（mg/kg）≤ | 铅（Pb） | 90 | 90 |
|  | 镉（Cd） | 75 | 75 |
|  | 铬（Cr） | 60 | 60 |
|  | 汞（Hg） | 60 | 60 |
|  | 锑（Sb） | 60 | - |
|  | 砷（As） | 25 | - |
|  | 钡（Ba） | 1000 | - |
|  | 硒（Se） | 500 | - |
| 铁（Fe）（mg/kg）≤ |  | 2500 | 2500 |
| 铅含量（mg/kg）≤ |  | 600 | - |
| A类：直接与食品接触的消费产品用颜料。B类：其他能与人体直接接触的消费产品用颜料。 |  |  |  |

3.3  理化性能

产品的理化性能应符合表3的规定。

表3 铋黄理化性能要求

| 检验项目 | 钒酸铋 | 钒钼酸铋 |
| --- | --- | --- |
| 着色力 （%） | 90～110 |  |
| 105℃挥发物 （%） | ≤2 |  |
| 耐光力(1～8级) ≥ | 6 |  |
| 耐候性(1～5级) ≥ | 4 |  |
| 耐溶剂性(1～5级) | 对水、乙醇、羟乙基乙醇、甲基乙基酮、溶剂汽油、乙酸乙酯、二甲苯及其混合溶剂可达4级 |  |
| 耐酸(1～5级) | 在2%HCl、10%HNO3、10%H2SO4中可达4级 |  |
| 耐碱(1～5级) | 在10%NaOH中可达4级 |  |
| 遮盖力(g/cm2) | 45 |  |
| 耐热（℃） ＞ | 280 |  |
| 颜料装填体积和表观密度 | 1.63 | 1.60 |
| 吸油量(g/100g) | 17～25 | 25～30 |

3.4  外观质量

产品的外观为黄色粉末，分为红相黄、绿相黄两种。

3.5  物理规格

粒度要求：平均粒径0.5μm～0.8μm。

比表面积：比表面积范围要求控制在3～25m2/g之间。

3.6  其他

需方如对产品的化学成分、理化性能、粒度和比表面积等有其他要求时，可由供需双方另行商定。

4  试验方法

4.1  铋的测定方法按照附录A的规定进行。

4.2  钒的测定方法按照GB/T8704.5的规定进行。

4.3  钼的测定方法按照GB/T14352.2的规定进行。

4.4  杂质元素铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒量的测定方法按照GB/T 23994的规定进行。

4.5  杂质元素铁量的测定方法照GB/T 6890—2012的规定进行。

4.6  着色力的测定方法按照GB/T13451.2的规定进行。

4.7  105℃挥发物的测定方法按照GB/T5211.3的规定进行。

4.8  耐光性的测定方法按照GB/T1710的规定进行。

4.9  耐候性的测定方法按照GB250的规定进行。

4.10  耐酸、耐碱、耐溶剂性的测定方法按照GB/T5211.5的规定进行。

4.11  遮盖力的测定方法按照HG/T3851的规定进行。

4.12  耐热的测定方法按照HG/T3853的规定进行。

4.13  吸油量的测定方法按照GB/T5211.15的规定进行。

4.14  粒度分布的检验方法按GB/T21782.13的规定进行。

4.15  比表面积的的测定方法按GB/T19587 的规定进行。

4.16  产品的外观质量用加入涂料或油墨中制成漆膜进行检测。

5  检测规则

5.1  检测与验收

5.1.1  产品应由有资质的质量检测机构进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或(或订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一生产周期、同一型号、同一规格的产品组成。批重不予规定。

5.3  检验项目

5.3.1  每批产品应进行化学成分的检验。

5.3.2  理化性能、粒度、比表面积、外观质量进行型式检验。在正常生产情况下，至少每年进行一次型式检验。而有下列情况之一时，应随时进行型式检验：新产品最初定型时、异地生产时、生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工配比有较大改变时、停产三个月恢复生产时。所有项目的检验结果达到本标准的要求时，产品符合要求。

5.4  仲裁取样、制样

5.4.1  取样

5.4.1.1  仲裁取样的份样数按GB/T5314-2011的规定执行（见表4）。

表4  仲裁取样份样数

| 一批中的装粉容器数目 | 取样容器数目 |
| --- | --- |
| 1～5 | 全部 |
| 6～11 | 5 |
| 12～20 | 6 |
| 21～35 | 7 |
| 36～60 | 8 |
| 61～99 | 9 |
| 100～149 | 10 |
| 150～199 | 11 |
| 200～299 | 12 |
| 300～399 | 13 |
| 注：以后每增加100个或不到100个装粉容器，应增加一个取样容器。 |  |

5.4.1.2  用不锈钢取样管垂直插入桶（袋）的3/4处，呈梅花状布点，每桶取样量不小于100g。

5.4.2  制样

5.4.2.1  将所取试样合并，以15r/min～30r/min的转速旋转10～15圈获得混合样，分成4份，每份试样量约100g，供需双方各一份，仲裁样两份。

5.4.2.2  每份样品必须立即装入干燥、密封容器中，贴上标签。

5.4.2.3  标签需注明生产单位、产品名称、样品编号、产品批号、数量、理化性能、取样日期、取样人等，并在样品容器的封口处粘贴封条，封条须供需双方签章认可待检。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  产品检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T8170的规定进行。

5.5.2  产品的化学成分、理化性能、粒度、比表面积、外观质量的检验结果与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，应从该批产品中再取双倍于5.4规定的试样量进行重复试验，检验结果均符合本标准或合同(或订货单)的规定，则判该批产品合格，否则则判该批产品不合格。

6  包装、标志、运输与贮存、质量证明书

6.1  包装

产品用塑料袋或塑料瓶密封包装，外用纸桶、塑料桶或塑料袋封装，每桶(袋)净重1kg±0.015kg、10kg±0.15kg和25kg±0.25kg、50kg±0.50kg。

6.2  标志

每桶铋黄产品上应贴上醒目且不易脱落的标签，其上注明产品名称、商标、本标准的编号、批号或生产日期、等级、净重、厂名和厂址及GB/T191的防雨标志。

6.3  运输

产品在运输过程中应防潮、防水、防火、防酸碱，应避免撞击和跌落。

6.4  贮存

产品应存放于清洁、干燥、防雨淋、通风、避免光照射及无酸碱的环境中贮存。

6.5  其他

需方如对产品的标志、包装、运输、贮存等有特殊要求时，由供需双方商定。

6.6  质量证明书

每批铋黄产品应附有产品质量证明书(合格证)，其上注明：

a)生产厂家名称和商标、地址、电话、传真；

b)产品名称、等级和型号；

c)批号；

d)净重和件数；

e)各项分析检验结果和质量检测机构印记；

f)本标准编号；

g)出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的合同(或订货单)内应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品型号；

c)理化性能、比表面积、物理规格、外观质量等特殊要求；

d)重量；

e)本标准编号；

f)包装形式；

g)其他。

附录A

规范性附录

铋黄中铋量的测定  Na2EDTA容量法

A.1  范围

本部分规定了Na2EDTA容量法测定铋黄中铋含量。

本部分适用铋黄中铋含量的测定。测定范围为20%～70%。

A.2  方法提要

用盐酸（1+1）溶解铋黄样品，用镉置换溶液中的铋。在pH1.5～1.7的硝酸介质中，以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准溶液滴定铋。

A.3  试剂

A.3.1  酒石酸(AR)。

A.3.2  抗坏血酸(AR)。

A.3.3  硫脲(AR)。

A.3.4  硝酸(AR)。

A.3.5  盐酸（1+1）。

A.3.6  硫脲饱和溶液。

A.3.7  乙酸钠饱和溶液。

A.3.8  二甲酚橙溶液（1g/L）。

A.3.9  乙二胺四乙酸（Na2EDTA）二钠标准溶液（0.02mol/L）。称取7.5g乙二胺四乙酸二钠，用水溶解，定容于1000mL容量瓶中。Na2EDTA的标定：称取1.0g（准确到0.0001g，记做W））99.999%的铋至250mL三角烧杯中，加入5mL硝酸低温溶解，溶液冷却后用少量水冲洗定量转移到200mL容量瓶中，再用10mL硝酸洗涤溶解样品的三角烧杯，洗液并入到200mL容量瓶中，以水定容，摇匀。移取20.0mL铋标液置于500mL三角烧杯中，加水30mL，加0.5g抗坏血酸，摇匀溶解,加0.6g硫脲,加0.5g酒石酸，摇匀溶解。用乙酸钠调pH至1.7，加入2滴二甲酚橙指示剂，用0.02mol/L Na2EDTA溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色终点。记录消耗Na2EDTA的体积为V，同时做试剂空白实验,记录消耗的Na2EDTA体积为V1。

Na2EDTA溶液的实际摩尔浓度 ：

CNa2EDTA= W×99.999%×1000/[208.98×k×(V-V1)]

式中   CNa2EDTA——标定后的Na2EDTA准确浓度（mol/L），保留四位有效数字。

W———配制铋标准溶液称取的铋质量(g)

208.98—铋的相对原子量。

k———试液分取比

V———滴定铋针消耗的Na2EDTA溶液体积(mL)。

V1———滴定空白消耗的Na2EDTA溶液体积(mL)。

A.4  分析步骤

A.4.1  准确称取0.20g（精确到0.0001g，记录W1）样品于250mL锥形瓶中，加20mL盐酸（1+1），盖上

表面皿，低温加热溶解样品，待样品溶解后取下锥形瓶，冷却5min左右，加少量水，加0.5g的镉碎片，

待反应10min左右后再加入0.5g镉碎片，置于电热板上低温加热，待可见的镉碎片溶解后取下锥形瓶，

趁热过滤（注意滤纸要用小张的滤纸），用10%的盐酸溶液洗涤锥形瓶和沉淀各3次，再用去离子水冲洗两

次沉淀，滤液用100mL容量瓶承接。

A.4.2  完成过滤后取下滤纸和沉淀物撕成几大块置于原锥形瓶中，加5mL硝酸和10ml水，盖上表面皿，

待沉淀溶解完全后取下锥形瓶，冷却。

A.4. 3  加入0.6g硫脲，0.5g抗坏血酸，摇匀溶解。加3滴二甲酚橙，用乙酸钠调溶液成酒红色，使pH

在1.7左右，用0.02mol/L的Na2EDTA溶液滴定至酒红色褪去，加水使溶液成粉红色，并且继续用Na2EDTA

滴定使溶液成亮黄色为终点。记录消耗的Na2EDTA标准溶液的体积（V2），同时做空白试验，记录消耗的

体积（V3）。

A.4.4  将100mL容量瓶中的滤液用水定容，用火焰原子吸收法检测滤液中的铋含量C。

A.4.5  分析结果的计算与表述

按式A.1计算铋黄溶液中铋的质量百分数：

Bi(%)=(V2- V3)×CEDTA×208.98×100/(1000×W1)+100*C/W1………（A.1）

式中：V2——Na2EDTA滴定样品消耗的体积(mL) ；

V3——滴定空白消耗的EDTA溶液体积(mL)；

W1——待测样品称取质量(g)；

CEDTA——Na2EDTA的浓度（mol/L）；

C—火焰原子吸收法检测滤液中Bi的浓度（g/mL）。

A.5  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1                             ％

| 铋含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 5.00～10.00 | 0.40 |
| ＞10.00～25.00 | 0.50 |
| ＞25.00～50.00 | 0.60 |
| ＞50.00～80.00 | 0.70 |