H34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 1123—201×

异丁铵黑药

Ammonium  isobutyi  dithiophosphate

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：铁岭选矿药剂有限公司。

本标准参与起草单位：北京矿冶研究总院

本标准主要起草人：沈丽菲、姚萍、何伟、范志鸿、曲志强、牛飞、尹航

异丁铵黑药

1  范围

本标准规定了异丁铵黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以五硫化二磷、异丁醇和液氨为原料生产的异丁铵黑药干燥品，该产品主要用于有色金属及铂、金、银等贵金属矿石的浮选捕收剂。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 325  包装容器  钢桶

GB/T 11119  包装容器  小塑料桶

3  要求

3.1  牌号、品种、化学结构式和产品状态

异丁铵黑药的牌号、化学结构式、化学名称和产品状态应符合表1的规定。

表1   异丁铵黑药的牌号、化学结构式、化学名称和产品状态

| 牌号 | 化学结构式 | 化学名称 | 产品性状 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2—07 | 分子式: 结构式： 分子量：259.4 （按2008年国际原子量） | O,O-二异丁基二硫代磷酸铵 | 细粒或粉末 |

3.2  化学成分

异丁铵黑药的化学成分应符合表2的规定。

表2  异丁铵黑药的化学成分(质量分数)

| 牌号 | 等级 | 选矿活性物质含量 % 不小于 | 水不溶物含量 % 不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2-07 | 优级品 | 93 | 0.5 |
|  | 合格品 | 91 | 1.2 |

3.3  外观质量

异丁铵黑药为白色至灰白色,有时呈轻微粉红色的细粒或粉末状，易溶于水，水溶液呈乳浊态。久放结块，但不影响选矿性能，不应混有机械杂质。

4  试验方法

4.1  选矿活性物质含量的测定按附录A进行

4.2  水不溶物含量的测定按附录B进行。

4.3  外观质量采用目视检测法。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起15d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

异丁铵黑药应成批提交验收，每批应由同一等级的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  取样和制样方法

从每批产品中抽取10%的桶或袋作为样品，批量小时不少于3桶或袋，用清洁干燥的不锈钢探针在包装物内自上而下均匀采取试样。将试样混合均匀，取出不少于300g装入等量装入两个密封瓶中贴上标签，一瓶用于检验，一瓶用于备样封存，注明试样名称、批号、取样时间。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分和外观质量检验结果与本标准或订货单（或合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由所涉及的部门负责。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的标识标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  “防潮防热”字样；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  塑料桶包装

6.2.1.1  国内塑料桶应符合GB/T 11119的规定，每桶产品净重40±0.2kg。

6.2.2  软包装

6.2.2.1  软包装采用内衬塑料袋的编织袋，每袋净重40±0.2kg。

6.2.3  如需方对包装容器有特殊要求，经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3  贮存和运输

产品的贮存条件和运输应为阴凉、通风、干燥、防晒、防火。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  需方名称

c)  产品名称、牌号、批号、产品等级；

d)  件数、净重；

e)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  供应品种及等级；

d)  件数、净重；

e)  本标准编号；

f)  其它。

附 录 A

（规范性附录）

异丁铵黑药选矿活性物质含量的测定方法

（O,O-二异丁基二硫代磷酸铵）

A.1  范围

本标准规定了异丁铵黑药选矿活性物质含量的测定方法。

A.2  方法原理

主要成分O,O-二异丁基二硫代磷酸铵在微酸性溶液中与碘进行定量反应，反应式如下：

异丁铵黑药中一般含有杂质异丁硫醇或其铵盐（），这种杂质在试样溶液中的酸碱度用盐酸调整为PH值等于5.2时，呈分子状态。在用碘液滴定主成分的同时，发生下列反应：

因此，它和主成分一起消耗碘液。但因其产生的氢碘酸可以被碳酸钠滴定，所以，从消耗碘总摩尔数中减去消耗碳酸钠摩尔数，便得到作用于主成分的碘摩尔数。

异丁铵黑药中常含有另一种选矿活性物质O,O-二异丁基一硫代磷酸铵，它也能和碘起定量的反应。所以碘量法所测定的是选矿活性物质总含量，以O,O-二异丁基二硫代磷酸铵表示。

A.3  试剂

A.3.1  盐酸溶液（0.01mol/L）

量取0.9mL盐酸，注入1000mL水中，无需标定。

A.3.2  硫代硫酸钠溶液（0.01mol/L）

称取2.6g硫代硫酸钠（或1.6g无水硫代硫酸钠）加0.2g无水碳酸钠，溶于1000mL水中，缓缓煮沸10min，冷却，放置两周后过滤。也可以用0.1mol/L硫代硫酸钠溶液加九倍煮沸冷却的水稀释,无需标定。

A.3.3  甲基红和次甲基蓝混合指示液

0.2%的甲基红乙醇溶液与0.1%的次甲基蓝乙醇溶液按1:1体积混合，贮存于棕色瓶中。这种混合指示剂的变色范围PH值为5.2～5.6。

A.3.4  淀粉指示剂（5g/L）

称取0.5g淀粉，加5ml水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到90mL沸腾的水中，煮沸1min～2min，冷却，稀释至100mL。使用周期为两周。

A.3.5  碘标准滴定溶液：c(12I2)=0.01mol/L。

首先配制和标定c(12I2)=0.1mol/L标准溶液：称取分析纯的碘13g和碘化钾35g，放入烧杯中，用玻璃棒搅拌使两者混合后加100mL蒸馏水溶解，稀释至1000mL，摇匀，贮存于棕色瓶中。此溶液浓度的标定方法如下：

方法一：量取35.00mL～40.00mL配制好的碘溶液，置于碘量瓶中，加150mL水（15℃～20℃），用硫代硫酸钠标准滴定溶液［c(Na2S2O3)=0.1mol/L］滴定，近终点时加2mL淀粉指示液（10g/L），继续滴定至溶液蓝色消失。

同时做水所消耗碘的空白试验：取250mL水（15℃～20℃），加0.05mL～0.20mL配制好的碘溶液及2mL淀粉指示液（10g/L），用硫代硫酸钠标准滴定溶液［c(Na2S2O3)=0.1mol/L］滴定至溶液蓝色消失。

碘标准滴定溶液的浓度［c(12I2)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式A.1计算：

c(12I2）=(V1−V2)c1V3−V4………………………………A.1

式中：

V1—硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V2—空白试验硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量，单位为毫升（mL）；

c1—硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3—碘溶液用量的准确数值，单位为毫升（mL）；

V4—空白试验中加入的碘溶液用量的准确数值，单位为毫升（mL）。

为配制c(12I2)=0.01mol/L的碘标准溶液，先按公式A.2计算出上述碘标准溶液的量取量V5:

V5=1000×0.01c2………………………………………A.2

用滴定管按计算结果准确量取上述碘标准溶液，置于1000mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀，此溶液浓度为0.01mol/L。

方法二：称取0.18g预先在硫酸干燥器中至恒重的工作基准试剂三氧化二砷，置于碘量瓶中，加6mL氢氧化钠标准滴定溶液［c(NaOH)=1mol/L］溶解，加50mL水，加2滴酚酞指示液（10g/L），用硫酸标准滴定溶液［c(12H2SO4)=1mol/L］滴定至溶液无色，加3g分析纯碳酸氢钠及2mL淀粉指示液（10g/L），用配制好的碘标准溶液滴定至溶液呈浅蓝色。同时做空白试验。

碘标准滴定溶液的浓度［c(12I2)］，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式A.3计算：

c(12I2）=m1×1000(V6−V7)×49.46………………………………A.3

式中：

c—碘标准溶液的浓度，单位为mol/L；

m1—三氧化二砷的质量的准确数值，单位为克（g）;

V6—碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V7—空白试验碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

49.46—每摩尔三氧化二砷的质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

稀释c(12I2)=0.01mol/L的方法同方法一。

A.3.6  碳酸钠标准滴定溶液

c(12Na2CO3)=0.01mol/L

称取于270℃～300℃灼烧至恒重的基准无水碳酸钠0.5299g,用水溶解，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，此溶液的浓度为0.01mol/L。也可以称无水碳酸钠约0.53g（精确到0.0001g），溶解稀释至1000mL，经过计算求得其准确的摩尔浓度。

A.4  分析步骤

用称量瓶在分析天平上称取丁铵黑药试样5g（精确至0.0001g），用水溶于500mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。用一支10mL吸管准确地吸取试样溶液5mL，放入一个250mL锥形瓶中，加水40mL。加甲基红和次甲基蓝混合指示剂（A.3.3）3滴，滴加0.01mol/L盐酸（A.3.1）中和至溶液刚呈红紫色，记住0.01mol/L盐酸消耗的滴数。

用10mL吸管准确地吸取另一份试样溶液5mL，放入一个250mL锥形瓶中，加水40mL，滴加和以上试验同样滴数的0.01mol/L盐酸（A.3.1）。用0.01mol/L碘标准滴定溶液（A.3.5）滴定，接近终点（碘液滴下黄色消失较慢时）加5g/L淀粉指示剂（A.3.4）3mL。继续滴定，用力摇荡，滴至溶液刚呈微蓝色为终点。

在碘滴定完了的溶液中加0.01mol/L硫代硫酸钠溶液（A.3.2）1滴使蓝色褪掉。加甲基红和次甲基蓝混合指示剂（A.3.3）3滴，用0.01mol/L碳酸钠标准滴定溶液（A.3.6）滴定至溶液刚呈暗绿色为终点。

注：各种标准溶液配制、标定、使用时的温度，试验溶液的温度以及碘滴定时的操作温度均规定为20℃±5℃。

A.5  结果计算

选矿活性物质含量，O,O-二异丁基二硫代磷酸铵的质量分数ω(%)按公式A.4计算：

ω(%)=(c3V8−c4V9)×259.4m2×1000×10000……………………………A.4

式中：

c3—碘标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V8—碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

c4—碳酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V9—碳酸钠标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

m2—试样的质量，单位为克(g)；

259.4—每摩尔O,O-二异丁基二硫代磷酸铵的质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

A.6  允许差

两次平行测定结果的绝对差值不超过0.7%。

附 录 B

（规范性附录）

水不溶物含量的测定方法

B.1  范围

本标准规定了异丁铵黑药干燥品水不溶物含量的测定方法。

B.2  要求

在生产厂能保证其产品符合标准的前提下，根据合同规定进行检测水不溶物含量。

B.3  分析步骤

在托盘天平上称取异丁铵黑药试样50.0g（精确至0.0001g），于烧杯中加水150mL，搅拌，用玻璃棒碾碎小块使能溶物质全部溶解。用滤纸真空抽滤。用水充分洗涤不溶物，将水尽量抽干。将滤纸连同不溶物置于50℃左右真空烘箱中烘至恒重。

注：每次从烘箱中取出应在氯化钙干燥器中冷却至室温再称重。所用滤纸事先应在同样条件下干燥后称重。

B.4  结果计算

水不溶物含量ω(%)按公式B.1计算：

ω（%）=m1−m2m×100………………………………………B.1

式中：

m1——附有水不溶物的滤纸质量，单位为克（g）；

m2——滤纸质量，单位为克（g）；

m——试样质量，单位为克（g）。