前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：天齐锂业股份有限公司，……。

本标准主要起草人：…………。

硫酸锂

范围

本标准规定了硫酸锂产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以湿法制备磷酸铁锂过程中产生的固体副产品硫酸锂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6678-2003  化工产品采样总则

要求

### 化学成分

硫酸锂产品化学成分应符合表1的规定。

表1   化学成分

| Li2SO4▪H2O 不小于（%） | 杂质含量（质量分数）%，不大于 |
| --- | --- |
|  | Na | K | Ca | Mg | Fe | PO43- | Cl- | Pb | 盐酸不溶物 |
| 97.0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 1.5 | 0.03 | 0.002 | 0.05 |
| 注：主含量由检测Li含量再折算而成。 |

### 外观质量

产品为白色结晶颗粒，具有流动性，不得有目视可见的夹杂物。

检验方法

产品的化学成分分析按供需双方认可的方法进行。

产品的外观质量采用目视检测。

检验规则

### 检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准（或订货单）的规定进行检验，或是供需双方认可的方法进行检测。如检验与本标准（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同完成。

### 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成。每批产品净重不大于10t。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。每批产品的质量一致性检验项目应符合表2的规定。

表2  产品质量一致性检验项目

| 检验项目 | 取样位置 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 袋的2/3处 | 3.1 | 4.1 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 袋的2/3处 | 3.2 | 4.2 | 逐批检验 |

取样

取样方法

#### 产品取样采用不锈钢管或硬聚氯乙烯取样器，取样管沿袋中心插至袋2/3处，所取样品混匀后用四分法缩分至约200g。

#### 取样数量

#### 按GB/T 6678-2003中7.6条的规定。

### 检验结果的判定

产品的化学成分检验结果不合格时，则从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行重复检验，如仍有一个检验结果不合格时，则判该批为不合格。

产品外观质量不合格时，则判该批为不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

### 标志

产品包装袋上应注明：

- 产品名称；

- 本标准编号；

- 主含量；

- 批号；

- 净重；

- 供方名称；

- 产地；

- GB/T 191中“怕雨”标志。

包装

#### 产品采用内衬塑料薄膜袋，外套塑料编织袋双层包装或用塑料复膜袋包装。内袋扎口或热合，外袋缝口牢固。每袋净重根据客户要求执行。

6.3   运输

按6.2要求包装的产品，可用各种方式运输。搬运时应防止包装袋破损，并注意防潮。

6.4   贮存

产品应密封存放于干燥、无酸腐蚀气氛之处。产品自生产之日起，在所要求包装条件下，质保期为一年。

6.5   质量证明书

每批产品应附有质量证明书，证明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 产品批号

- 数量；

- 分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 数量；

- 交货日期；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

硫酸锂

Lithium sulfate

（送审稿）

YS/T XXX-XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 64