ICS 77.150.99

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T  XXXX—201X

无水碘化锂

Anhydrous lithium iodide

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：新疆有色金属研究所、江西赣锋锂业股份有限公司

本标准主要起草人：王蓁、支红军、吴建江、马育新、王宏川、关玉珍、尹力、窦清山、李强。

无水碘化锂

- 范围

本标准规定了无水碘化锂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）的内容。

本标准适用于以各种方法生产的无水碘化锂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标准

GB/T 6678  化工产品采样总则

- 要求

- 3.1  产品分类

无水碘化锂按化学成分分为三个牌号：LiI-1、LiI-2、LiI-3。

- 3.2  化学成分

无水碘化锂化学成分应符合表1规定。如需方对产品的化学成分有特殊要求时可由供需双方商定。

表1 化学成分

| 牌号 | LiI含量/%，不小于 | 杂质含量/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na | K | Ca | Mg | Fe | Pb | Ni | Zn | SO42- | Cl- | I2 |
| LiI-1 | 99.00 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0500 | 0.0200 | 0.5000 |
| LiI-2 | 99.90 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0080 | 0.0020 | 0.0500 |
| LiI-3 | 99.99 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0050 |
| 注：LiI的含量通过100%减去表中所列杂质总和得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  水分

产品中的水分含量≤0.0200%。

- 3.4  外观质量

产品为白色粉末，无目视可见的夹杂物。

- 试验方法

4.1  化学成分分析按供方现行方法进行，如有异议供需双方协商解决，仲裁分析按供需双方认可的方法和检验机构进行。

4.2  水分含量按卡尔费休电位滴定法进行。

4.3  产品外观质量采用目视检验。

- 检验规则

5.1  检验和验收

5.1.1  产品由供方质量监管部门进行检验，保证产品符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检测，如检测结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起15天内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的混合料组成，每批产品重量最大不超过250kg。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、水分和外观的检验。每批产品的质量一致性检验应符合表2的规定。

表2 产品质量一致性检验项目

| 检验项目 | 取样位置 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 随机取样 | 3.2 | 4.1 | 逐批检验 |
| 水分 |  | 3.3 | 4.2 |  |
| 外观质量 |  | 3.4 | 4.3 |  |

5.4  取样方法

5.4.1 取样环境

产品取样应在水含量、氧含量均低于0.001%的环境中进行。

5.4.2 取样数和取样量

样品数及样品量均依据《化工产品采样总则》GB/T 6678进行取样。

5.4.3 取样位置

取样时采用聚氯乙烯取样器在包装瓶内取样，随机取样。

5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分和水分检验不合格时，取双倍试样对不合格项进行重复检验，若检验仍不合格，判该批产品不合格。

5.5.2  外观质量不合格时，判该件不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1标志

每件产品内包装标签上应注明：

- 产品名称；

- 主含量；

- 批号；

- 产品净重和件数；

- 供方名称；

- GB/T 191中“防潮”标志。

6.2 包装

6.2.1 采用高密度聚乙烯瓶包装，电磁感应铝箔封口，外套铝塑袋包装，热封口。每瓶净重2.5kg。

6.2.2 需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

6.3 运输和贮存

6.3.1 产品为强吸水性、强吸氧性物质，在运输过程中应防止包装袋的破损并注意防潮，产品放置在避光干燥处，保质期3个月。

6.3.2 产品应在低水分、低氧分的环境中贮存。

6.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 产品批号；

- 产品牌号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和质量检验部门印记；

- 标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

7 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品和订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 主含量；

- 净重和件数；

- 包装要求；

- 交货日期；

- 标准编号；

- 增加本标准以外内容的协商结果。