YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XX-201X

氟化铯

Cesium  fluoride

（送审稿）

201X-XX-XX发布                                201X-XX-X实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：江西东鹏新材料有限责任公司、×××

本标准主要起草人：孙梅春、钟海华、张明、×××

氟化铯

1  范围

本标准规定了氟化铯的要求、检验规则、试验方法、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以各种方法生产的氟化铯。

2  要求

2.1 产品分类

氟化铯产品按化学成分主含量分为三个牌号:CsF-1、CsF-2、CsF-3。

2.2 化学成分

氟化铯的化学成分应符合表1的规定。

表1                         (质量分数）%

| 牌号 | 氟化铯不 小于% | 杂质含量不大于（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Al | Fe | Ba | Sr | Cr | SO4 | Cl | HF |
| ＣsＦ-1 | 99.00 | 0.0010 | 0.0200 | 0.0200 | 0.5000 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0300 | 0.0300 | 0.1000 |
| ＣsＦ-2 | 99.90 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 |
| ＣsＦ-3 | 99.99 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0500 |
| 注：1） 氟化铯的主含量(质量分数)为100%减去杂质元素总量。 2） 需方如对氟化铯的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。 |

2.3外观质量

本品为白色粉末，目视无可见夹杂物

3 试验方法

3.1  产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方共同协商确定。

3.2  产品外观质量采用目视检测法。

4 检验规则

4.1检查和验收

4.1.1产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证

明书。

4.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定或质量证明书不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

4.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的混合料组成，每批不超过500kg。

4.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外观质量的检测。

4.4 取样方法

4.4.1  10件以内必须全部取样，样品勺容量约20克，每件取一勺；10件以上随机抽20%进行取样，但不能少于10件，每件取一勺，混匀后缩分为三份50g样品，送样检测化学成分。

4.4.2  产品外观逐件检测。

4.5 检验结果的判定

4.5.1产品化学成分检验结果不合格时，需从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行复检，如仍有结果不合格，则判定该批为不合格。

4.5.2产品外观质量不合格时，该件判不合格。

5 标志  包装  运输及贮存和质量证明书

5.1包装

5.1.1内用塑料袋密封包装，外用纸桶包装，瓶装每瓶重1kg±0.005kg，袋装每袋重25kg±0.05kg。

5.1.2需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

5.2标志

每袋产品内包装外标签上应注明：

a ) 供方名称、商标；

b) 产品名称；

c) 产品牌号；

d) 产品毛重；

e) 产品净重；

f）包装日期；

g) 产品批号。

5.3 运输与贮存

5.3．1 产品为强吸水物质，在运输过程中应防止包装袋的破损并注意防潮。产品保质期限2年。

5.3．2 产品应存放于阴凉、干燥通风的库房。

5.4质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检测结果和质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）。

6 订货单（或合同）内容

订货单（或合同）内应包括以下内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期；

f) 本标准编号；

g) 增加本标准以外内容的协商结果。

# Text boxes

ICS 77.150.99

H 64