# 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对YS/T 654-2007《钛粉》的修订。

本标准与YS/T 654-2007相比，主要变化如下：

——删除了生产方法的规定；

——增加了粒度的级别；

——修改了松装密度的要求；

——修改了外观质量的要求；

——修改了取样和制样的要求；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司。

本标准主要起草人：XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 654-2007。

钛粉

# 范围

本标准规定了钛粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于粉末冶金或添加剂用钛粉。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末  松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末  干筛分法测定粒度

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

# 要求

## 牌号、化学成分

      - 产品的牌号和化学成分应符合表1的规定。

      - 需方复验时，产品的化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

表1

| 牌号 | Ti, 不小于, ％（质量分数） | 杂质元素,不大于,％（质量分数） |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | C | H | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | 规定粒度范围的O含量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤44μm | ≤74μm | ≤150μm | ≤250μm |
| TF-0 | 99.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| TF-1 | 99.30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.25 |
| TF-2 | 99.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.35 |
| TF-3 | 98.00 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
| TF-4 | 97.00 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | - | - | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
| TF-5 | 95.00 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | - | - | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
| TF-6 | 92.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | - | - | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |

## 粒度

      - 产品的粒度应符合表2的规定。

表2

| 分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度范围a/μm | ≤44 | ≤74 | ≤150 | ≤250 |
| a 超出规定粒度范围的产品总量不大于批重的5%。 |

## 松装密度

产品的松装密度应不小于1.2g/cm3。

## 外观质量

      - 产品的外观颜色应为银灰色。

      - 产品应无目视可见的夹杂物。

# 试验方法

化学成分分析按GB/T 4698进行，其中TF-0、TF-1、TF-2中钛含量采用差减法确定。

粒度按GB/T 1480进行。

松装密度按GB/T 1479.1进行。

外观质量采用目视法进行。

# 检验规则

## 检查和验收

### 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

## 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号的原料、采用同一生产工艺、同一周期制备的同一粒度范围的产品组成。

## 检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表3的规定，取样方法按GB/T 5314进行。

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.1 | 4.1 |
| 粒度 | 每批1份 | 3.2 | 4.2 |
| 松装密度 | 每批1份 | 3.3 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.4 | 4.4 |

## 检验结果的判定

      - 化学成分检验结果不合格，允许另取双倍试样对不合格元素进行一次重复检验。若重复检验结果仍不合格，判该批产品不合格。

      - 粒度和松装密度检验中，如果有检验结果不合格，则从该批产品中取双倍数量的试样进行该不合格项目的重复检验。若重复检验仍不合格，判该批产品不合格。

      - 外观质量检验不合格，判该批产品不合格。

# 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

## 标志

在产品的包装桶上应做如下标志（或贴标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 粒度（类别）；

- 净重、毛重；

- 包装日期；

- 本标准编号；

- “易燃”、“防潮”、“向上”字样及标志。

## 包装

产品应先采用塑料袋进行真空包装，再装入洁净的塑料桶或不锈钢桶封装。

## 运输

产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

## 贮存

产品应贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中，严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放，并避免阳光直晒。

## 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称；

牌号；

批号；

粒度（类别）；

净重和桶数；

各项分析检验结果；

质量检验部门印记；

本标准编号；

包装日期。

# 合同（或订货单）内容

按本标准订购产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

粒度（类别）；

净重；

本标准编号；

其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钛粉

Titanium powder

（送审稿）

YS/T 654—××××

代替YS/T 654-2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.50

H 64