钛粉 （YS/T 654-××××）

编制说明

（送审稿）

2017-8

《钛粉》

编制说明（预审稿）

一、工作简况

- 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2016】110号）精神，由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责修订YS/T 654-2007《钛粉》行业标准，项目计划编号：2016-0310T-YS，计划完成年限2017年

- 本标准所涉及的产品简况

钛及钛合金具有优异的性能，在国防和民用领域均得到了广泛的应用。随着国民经济，特别是航空航天、汽车制造、兵器及舰船等行业的高速发展，对钛材的需求量日益增加。但是钛合金材料生产成本高，采用近净成形工艺可以提高钛合金材料的利用率，降低生产成本。近净成形工艺中的粉末冶金是目前钛加工的最有前景的工艺之一，粉末冶金钛产品占用钛总量的12%～13%，因而作为粉末冶金的原料，钛粉有着广阔的发展前景。

钛粉质量及成本对其粉末冶金产品质量极为重要，已广泛应用于航空，化工，船舶，冶金，医药等行业。此外，钛粉还广泛用作铸铝细化剂、吸气剂、烟花爆竹、金属构件表面改质剂、铝合金添加剂、生产钛化合物原料等用途。但由于技术条件和产品质量规范的局限性，国内生产的钛粉多为中低档产品，不能满足高端客户要求，粉末冶金用高质量钛粉还需进口。

- 起草单位简况

宝钛集团有限公司是我国“三五”期间为满足国防军工和尖端科技发展需要，以“902”为工程代号投资兴建的国家重点企业。现拥有“宝鸡钛业股份有限公司”、“南京宝色股份公司”和“上海远东公司”等10多个控股公司、5个全资子公司和宽厚板、复合板、装备设计制造等10多个二级单位。可生产钛、锆、铪、钨、钼、钽、铌、镍等有色金属及其合金达110多个牌号，产品类型包括：板、管、棒、丝、箔、铸件、锻件及复合材料共6000多种产品。经过四十多年的发展，目前已成为国内最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产和科研基地，被誉为“中国钛城”。1999年，被国家科技部和中国科学院认定为“高新技术企业”。2001年首批获得国防科工委颁发的军工生产科研资格许可证。现隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司。

宝鸡钛业股份有限公司位于陕西省宝鸡市钛城路1号，成立于1999年7月21日。是由宝钛集团有限公司作为主发起人和控股股东设立的股份有限公司。是中国钛及钛合金生产和科研基地，是目前世界第四大钛加工企业和中国钛工业的龙头企业。公司拥有先进、完善的钛材生产体系和一批高素质专家队伍，从德、日、美、奥等国家引进的先进的主体装备，完善的产品质量保证体系，完备的生产体系、国际领先的工艺技术、稳定的产品质量、高效的管理以及超前的营销理念。公司的主导产品类型有钛及钛合金铸锭、铸件、管材、棒材、饼环材等锻件、板材、带材、箔材和丝材等。公司自成立以来一致注重产品的技术研发，承担了国内大部分钛加工材的科研和生产任务，引领着中国钛工业的发展和进步。

- 主要工作过程

  - 2014年11月12日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在江苏省宜兴市召开了修订YS/T 654-2007《钛粉》有色行业标准任务落实会。在任务落实会上确定了本标准编制组工作分工，并就标准的框架结构、基本内容设置、各阶段工作重点以及时间节点进行了安排。

  - 2014年12月，本标准编制工作组按任务落实情况，组织召开了修订YS/T 654-2007《钛粉》工作启动会议，依据钛粉生产现状、质量检验水平、市场需求、应用状态等形成了本标准的征求意见稿。

  - 2017年6月21日～6月23日，由全国有色金属标准技术委员会组织，在山东省东营市召开了《钛粉》有色行业标准讨论会。来自有色金属技术经济研究院、全国有色金属标准化技术委员会、宝钢特钢有限公司、北京有色金属研究总院、湖南金天钛业科技有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宁波创润新材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、中铼新材料有限公司、西部金属材料股份有限公司、西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司等23家单位35位代表对该标准预审稿进行了认真细致的讨论，并形成如下会议纪要：

a)	将氧含量的要求统一列入化学成分表中；

b)	将钛粉的粒度按分类大小以表格的形式进行规定；

c)	对标准文本进行格式性修改。

编制工作组根据讨论会意见，对标准文本进行了修改，并形成了标准预审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 标准编制原则

本标准是按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写的。

本标准在编制过程中，主要以国内粉末冶金和添加剂用钛粉的生产和应用研究为基础，结合钛粉的加工工艺和技术要求，形成了行业标准《钛粉》。

- 确定标准主要内容的论据

  - 化学成分

本标准在保留YS/T 654-2007《钛粉》中化学成分的基础上，删除了“如需方对化学成分有特殊要求时，可供需双方协商，并在合同中注明”，并对其进行了编辑性修改。钛粉的化学成分见表1。

表1

| 牌号 | Ti,不小于, ％（质量分数） | 杂质元素,不大于,％（质量分数） |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | C | H | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | 规定粒度范围的O含量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤44μm | ≤74μm | ≤150μm | ≤250μm |
| TF-0 | 99.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| TF-1 | 99.30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.25 |
| TF-2 | 99.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.35 |
| TF-3 | 98.00 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
| TF-4 | 97.00 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | - | - | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
| TF-5 | 95.00 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | - | - | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
| TF-6 | 92.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | - | - | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |

  - 物理性能和工艺性能

作为粉末冶金和添加剂用原材料钛粉的物理性能和工艺性能，决定着粉末冶金过程能否稳定、持续、高效的进行，继而对成型件的几何形状、尺寸精度、表面质量及力学性能等产生决定性的影响。

因此，本标准在原粉末物理性能和工艺性能的基础上，为了方便供需双方对钛粉的订货验收和提高钛粉的质量水平，对粉末的粒度进行了分类，并将松装密度由“在需方要求的情况下，供方可测钛粉的松装密度，具体数值由供需双方商定”修改为：产品的松装密度应不小于1.2g/cm3。

产品的粒度见表2。

表2

| 分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度范围a/μm | ≤44 | ≤74 | ≤150 | ≤250 |
| a 超出规定粒度范围的产品总量不大于批重的5%。 |

  - 外观质量

钛粉的外观质量可以直接反映出钛粉为非球形或球形粉的类型，是否因保存不当导致受潮或其他杂物的污染。本标准在原外观质量的基础上，增加了钛粉外观应为球形的规定，将其修改为：产品的外观颜色应为银灰色；外观应为球形颗粒状，并无目视可见的夹杂物。

  - 包装、标志、运输和贮存

钛粉在包装、运输和贮存过程中会因碰撞、挤压等原因发生爆炸，容易与空气中的氧、氮、氢等气体元素发生反应、且易受潮。因此本标准规定钛粉应先采用塑料袋进行真空包装，再装入洁净的塑料桶或不锈钢桶封装；在包装桶上增加“易燃”、“防潮”、“向上”的警示字样；在运输过程应有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源；贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中，严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放，并避免阳光直晒。

三、标准水平分析

- 采用国际标准的程度

- 在对国外钛粉的调研分析过程中，没有查询到相关产品标准。

- 国家同类标准水平的对比分析

- 本标准是国内钛粉专用行业标准，本标准对产品化学成分、松装密度以及外观质量的要求均依据实际工业生产水平。在YS/T 654-2007《钛粉》的基础上，对其进行了科学合理的修订，标志着我国钛粉在产品质量上完全可以达到国外甚至超过国外先进的产品质量，可以完全满足我国粉末冶金和添加剂用钛粉的产品需求。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 该标准的修订符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 鉴于YS/T 654-2007为我国钛粉推荐性行业标准，因此建议该标准作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡办法

- 无。

八、废止现行有关标准的建议

- 无。

九、其他应予说明的事项

- 无。

十、预期效果

- 目前，我国钛粉总产量超过3000吨，其中球形粉末使用量接近1000吨。主要生产方法包括氢化脱氢法、等离子旋转电极雾化( PREP)法和射频感应等离子法等制取钛粉，但在YS/T 654-2007《钛粉》中仅规定了氢化脱氢法生产的钛粉，严重制约了我国钛粉行业的发展，本标准在修订时删除了钛粉的限制性生产方法：氢化脱氢法。

- 本标准的发布实施将使我国氢化脱氢法、等离子旋转电极雾化( PREP)法和射频感应等离子法等诸多方法制取的钛粉生产有保障、检验有依据、判定有标尺，使我国钛粉的整体质量水平达到国际先进水平，在满足粉末冶金和添加剂用钛粉需求的同时提高了在国际市场上的竞争实力，对促进我国钛粉的生产应用和推广将产生重要影响。

钛粉编制工作组

2017-10