YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：江西东鹏新材料有限责任公司、×××××

本标准主要起草人：孙梅春、钟海华、张明、左青松、×××

铯

1  范围

本标准规定了铯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以各种方法生产的铯。

2  要求

2.1  产品分类

产品按化学成分分为3个牌号：Cs-1、Cs-2、Cs-3。

2.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  铯的化学成分                                （质量分数）%

| 产品牌号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | Cs含量不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Al | Fe | Pb |
| Cs-1 | 99．0 | 0．0100 | 0．0250 | 0．0250 | 0．3000 | 0．0050 | 0．0010 | 0．0010 | 0．0010 | 0．0005 |
| Cs-2 | 99．9 | 0．0005 | 0．0200 | 0．0200 | 0．0500 | 0．0005 | 0．0005 | 0．0005 | 0．0005 | 0．0002 |
| Cs-3 | 99.99 | 0．0001 | 0．0005 | 0．0005 | 0．0050 | 0．0002 | 0．0002 | 0．0001 | 0．0002 | 0．0001 |
| 注：铯含量（质量分数）为100%减去表中杂技实测总和后的余量 |

2.3  外观质量

本品为略带黄色的银白色金属，无目视可见夹杂物。

3  试验方法

3.1  产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

3.2 产品外观质量采用目视检测法。

4  检验规则

4.1  检查和验收

4.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

4.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

4.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品不大于1000g。

4.3  检验项目及取样

4.3.1  每批产品出厂前应进行化学成分、外观质量的检验。

4.3.2  每批产品取样3份，每份样品约1克，在真空状态下封存在玻璃管中。

4.4  检验结果判定

4.4.1  化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

4.4.2  外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

5  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

5.1  包装

5.1.1  产品采用玻璃烧封、玻璃外用海绵包裹、再用金属盒包装。每支玻璃管中产品不超过100克。

5.1.2  需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

5.2 标志

产品包装盒上应注明：

a ) 产品名称；

b) 本标准编号；

c) 产品牌号；

d) 批号；

e) 净重、毛重；

f）供方名称。

5.3  运输与贮存

5.3.1  产品为强腐蚀物质，在运输过程中应防止玻璃的破损，严禁和别的产品混装、挤压堆放。产品保质期限5年。

5.3.2  产品应存放在阴凉、通风的库房。

5.3.3  产品贮存量最大不超过  1000  g。

5.4  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话及传真；

b) 产品名称；

c) 产品批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果及检验部门印记；

f) 检验日期。

6  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 净重和件数；

c) 包装要求；

d) 交货日期。

e) 本标准编号；

f) 合同（或订货单）编号；

g)其他。

# Text boxes

201×-××-××实施

201×-××-××发布

铯

Cesium

（送审稿）

YS/T XXXX-201X

ICS 77.150.99

H

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布