前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位：新疆有色金属研究所、江西东鹏新材料有限责任公司。

本标准主要起草人：吴建江、支红军、孙哲、董立、张勇。

铷

# 1  范围

本标准规定了铷的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、合同（或订货单）及质量证明书的内容。

本标准适用于以各种方法生产的铷。

# 2  要求

2.1  产品分类

产品按化学成分分为三个牌号：Rb-1、Rb-2 、Rb-3。

2.2  化学成分

产品的化学成分应符合表１规定。需方如对产品的化学成分有特殊要求时，可由供需双方协商。

表1  化学成分

| 牌号 | Rb/% 不小于 | 杂质含量/% 不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Li | Na | K | Cs | Ca | Mg | Fe | Al | Pb |
| Rb-1 | 99.00% | 0.0100 | 0.0300 | 0.1000 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0100 | 0.0010 |
| Rb-2 | 99.50% | 0.0050 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0050 | 0.0005 |
| Rb-3 | 99.90% | 0.0010 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0002 |
| 注：Rb含量（质量分数）为100%减去表中杂质实测总和后的余量 |

2.3  外观质量

产品外观为银白色金属，无目视可见夹杂物。

3  试验方法

3.1  产品的化学成分分析按供方现行方法进行，如有异议，仲裁分析方法由供需双方共同协商确定。

3.2  产品外观质量采用目视检测法。

4  检验规则

4.1  检查和验收

4.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

4.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起30天内向供方提出,由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

4.2  组批

产品应成批提交验收，单个产品重量不大于100克，每批产品重量不超过1000g。

4.3  检验项目及取样

4.3.1   每批产品出厂前应进行化学成分、外观质量检验。

4.3.2   每批产品取样2份，每份样品约1克，真空状态下封存在玻璃管中。

4.4  检验结果判定

4.4.1  化学成分检验不合格时，则判该批产品不合格。

4.4.2  外观质量检验不合格时，则判该批产品不合格。

5  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

5.1包装

5.1.1  产品均用硬质玻璃安瓿瓶或套管瓶真空封装。在防震物料保护下，放入带盖金属盒中，采用海绵缓冲置于金属桶中。

5.1.2  需方对包装有特殊要求时，由供需双方进行协商。

5.2  标志

产品包装上应注明：

- 产品名称；

- 本标准编号；

- 产品牌号；

- 净重、毛重；

- 供方名称；

- 批号。

5.3  运输与贮存

5.3.1  产品为强腐蚀物质，产品在运输及贮存时，应避免雨雪直接淋袭，剧烈震动、撞击和机械损伤包装物，产品保质期5年。

5.3.2   产品应存放于阴凉、通风的库房。

5.3.3   产品最大堆放重量不超过1000克。

5.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 产品批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和检验部门印记；

f) 标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）。

6   合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期；

f) 标准编号；

g) 增加本标准以外内容的协商结果。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

铷

Rubidium

（送审稿）

YS/T  ×××—201×

YS

中华人民共和国有色行业标准

ICS 77.150.99

H