ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 894-20xx

代替YS/T 894-2013

i

铼   酸   铵

Ammonium rhenate

(送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 894—2013《铼酸铵》。本标准与原标准相比，主要技术变化如下：

——产品指标中增加砷、锌、硅和钴四种杂质元素；

——规定了杂质元素硅的试验方法；

——外包装物除了木箱、纸箱外，增加了铁桶。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司

本标准参加起草单位：江西铜业股份有限公司，中铼新材料有限公司

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 894—2013。

铼  酸  铵

- 1 范围

本标准规定了铼酸铵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于以矿产或废催化剂等为原料通过湿法冶金所制得的铼酸铵。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4324.12 钨化学分析方法 硅量的测定 氯化－钼蓝分光光度法

GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 6678 化工产品采样总则

YS/T 836  高铼酸

YS/T 902  高纯铼及高纯铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法

3 要求

3.1 产品分类

按铼酸铵的含量分为3个等级：优等品、一等品和合格品。

3.2 化学成分

铼酸铵的化学成分应符合表1的规定。

表1                                    %

| 等级 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铼酸铵含量，不小于 |  | 99.99 | 99.90 | 99.0 |
| 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | K | 0.0010 | 0.0040 | — |
|  | Pb | 0.0010 | 0.0040 | — |
|  | Ca | 0.0010 | 0.0020 | — |
|  | Fe | 0.0010 | 0.0020 | — |
|  | W | 0.0010 | 0.0020 | — |
|  | Na | 0.0010 | 0.0020 | — |
|  | Mo | 0.0010 | 0.0010 | — |
|  | Si | 0.0010 | 0.0010 | — |
|  | Cu | 0.0005 | 0.0010 | — |
|  | Sn | 0.0005 | — | — |
|  | Mn | 0.0005 | — | — |
|  | Mg | 0.0005 | 0.0010 | — |
|  | Ni | 0.0005 | 0.0010 | — |
|  | As | 0.0005 | 0.0010 | — |
|  | Zn | 0.0005 | 0.0010 | — |
|  | Co | 0.0005 | 0.0010 | — |
| 杂质总含量，不大于 |  | 0.01 | 0.10 | 1.0 |
| 水分，不大于 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 注：需方对铼酸铵化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

3.3 外观质量

铼酸铵应为白色晶体，无目视可见夹杂物。

4 试验方法

4.1 优等品铼酸铵质量分数为100%减去所测杂质元素实测总和的余量；一等品和合格品铼酸铵质量分数的测定按照YS/T 836的规定进行。铼酸铵中硅的质量分数的测定按照GB/T 4324.12的规定进行，其它杂质元素质量分数的测定按照YS/T 902的规定进行。

4.2 水分的测定按照GB/T 6284的规定进行。

4.3 外观质量：采用目视检查。

- 5 检验规则

- 5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，产品质量应符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

- 5.2 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量的检验。

- 5.4 取样

5.4.1 产品化学成分的取样按照GB/T 6678的规定执行。

5.4.2 产品外观质量逐件（瓶）检验。

- 5.5 检验结果的判定

5.5.1 产品化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

- 5.5.2 产品外观质量检验不合格时，判该件（瓶）产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1 标志

在检验合格的产品上应注明：

a)　供方名称；

b)　产品名称；

c)　生产批次；

- d)　等级；

e)  数量。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 产品应装入透明塑料袋或带有内外塑料密封盖的塑料瓶（包装规格不小于100 g/件）中，严密封口。整齐放入铁桶、木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

6.2.2 产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3 产品应放于干燥处，严防受潮。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)　供方名称、地址、电话、传真；

b)　产品名称、等级；

c)　生产批次；

d)　产品净重；

e)　分析检验结果和技术监督部门印记；

f)　本标准编号；

g)　出厂日期。

7 合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)　产品名称；

b)　数量；

c)　等级；

d)  本标准编号；

e)　其他。