ICS 77.150.30

H 62

热模锻用铜合金棒

Copper-Alloy Rod for Die Forgings (Hot-pressed)

（预审稿）

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

讨论稿

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是首次起草。

本标准制定参考了国外标准EN12165-2016、EN12420-2014、ASTM B124/B124M-2014、ASTM B283-2016部分内容，以及GB/T29528-2013阀门用铜合金锻件技术条件、GB/T20078-2006 铜和铜合金锻件等内容。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由宁波长振铜业有限公司负责起草。

本标准参加起草单位：浙江省冶金研究院有限公司

本标准主要起草人员：

热模锻用铜合金棒

- 1  范围

本标准规定了热模锻用铜合金棒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于热模锻用圆形铜合金棒（以下简称棒材）。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310 铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 4423  铜及铜合金拉制棒

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法  氨熏试验法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分 棒线型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 448 铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备

- 3  要求

- 3.1  产品分类

- 3.1.1  代号、牌号、状态、规格

棒材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  产品的代号、牌号、状态、规格

| 分类 | 代号 | 牌号 | 状态 | 直径/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 黄铜 | T27600 | H62 | M30（挤压） H50(热挤压+拉拔) H02（1/2硬） HR02（1/2硬+应力消除） | 10～100 | 500～5000 |
|  | C27450 | H62B |  |  |  |
|  | CW510L | H58B | M30（挤压） H50(热挤压+拉拔) |  |  |
| 铅黄铜 | C37700 | HPb60-2 | M30（挤压） H50(热挤压+拉拔) H02（1/2硬） HR02（1/2硬+应力消除） M07(连续铸造)a |  |  |
|  | T38100 | HPb59-1 |  |  |  |
|  | T38200 | HPb59-2 |  |  |  |
|  | CW612N | H59-2B |  |  |  |
|  | CW617N | H58-2 |  |  |  |
| 锡黄铜 | C46400 | HSn60-0.8 |  |  |  |
|  | C46500 | HSn60-0.8-0.04 |  |  |  |
|  | C48500 | HPb61-1.8-0.8 | M30（挤压） H50(热挤压+拉拔) H02（1/2硬） |  |  |
| 铋黄铜 | T49240 | HBi60-1.3 | M30 (热挤压) HR50(热挤压+拉拔) HR02（1/2硬+应力消除）M07(连续铸造)a |  |  |
|  | C49260 | HBi60-1.0-0.05 |  |  |  |
|  | C49340 | HBi62-1.5-1 |  |  |  |
| 硅黄铜 | T68320 | HSi75-3 | H50(热挤压+拉拔) HR50(热挤压+拉拔) HR02（1/2硬+应力消除） M07(连续铸造)a | 10～80 |  |
| 铝青铜 | T61720 | QAl9-4 | M30 (热挤压) HR50(热挤压+拉拔) | 10～80 | 500～4000 |
|  | T61780 | QAl10-3-1.5 |  |  |  |
|  | C63000 | QAl10-5-3 |  |  |  |
| a连续铸造棒坯经过表面加工处理。 注：经供需双方协商，也可以提供其它成分合金。 |  |  |  |  |  |

- 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、精度等级、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

用HPb59-1制造的、H50态、高精级、直径为35mm、长度为3000mm的圆形棒，标记为：

棒材 GB/T xxx-xxx-HPb59-1 H50高-Φ35×3000

- 3.2  化学成分

- 3.2.1各牌号棒材的化学成分符合表2的规定，表2中未列牌号的化学成分符合GB/T5231标准。

3.2.2 经双方协商一致，化学成分的限量也可以重新确定。

表2  棒材的化学成分

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分质量分数 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cua | Fe | Pb | Sn | Ni | Al | Bi | Si | Mn | Cd | Zn | 其它杂质 |
| 普通黄铜 | C27450 | H62B | 60.0～65.0 | 0.35 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 0.5 |
|  | CW510L | H58B | 57.0～59.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | — | — | — | — | 余量 | 0.2 |
| 铅黄铜 | CW612N | HPb59-2B | 59.0～60.0 | 0.3 | 1.6～2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | — | — | — | — | 余量 | 0.2 |
|  | CW617N | HPb58-2B | 57.0～59.0 | 0.3 | 1.6～2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | — | — | — | — | 余量 | 0.2 |
| 锡黄铜 | C48500 | HPb61-1.8-0.8 | 59.0～62.0 | 0.10 | 1.3～2.2 | 0.50～1.0 | — | — | — | — | — | — | 余量 | 0.4 |
|  | C46400 | HSn60-0.8 | 59.0～62.0 | 0.10 | 0.20 | 0.50～1.0 | — | — | — | — | — | — | 余量 | 0.4 |
|  | C46500 | HSn60-0.8-0.04 | 59.0～62.0 | 0.10 | 0.20 | 0.50～1.0 | — | — | — | — | As： 0.02～0.06 | — | 余量 | 0.4 |
| 铋黄铜 | C49340 | HBi62-1.5-1 | 60.0～63.0 | 0.12 | 0.09 | 0.50～1.5 | — | — | 0.50～2.2 | 0.10 | P： 0.05～0.15 | 0.001 | 余量 | 0.5 |
| 铝青铜 | C63000 | QAl10-5-3 | 余量 | 2.0～4.0 | — | 0.20 | 4.0～5.5b | 9.0～11.0 |  | 0.25 | 1.5 | — | 0.30 | 0.5 |
| a Cu含量包括Ag； b Ni含量包括Co； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：其他杂质是指表中列出的所有元素测定数值的总和与100的差值；（注1、2个矛盾？） 注2：“余量”是指所表示的元素含量为100%减去表中所列其它元素实测值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  外形尺寸及其允许偏差

- 3.3.1  直径及其允许偏差

- M30（热挤压）态棒材的直径及其允许偏差应符合表3的规定；H50（热挤压+拉拔）态、H02（1/2硬）态、HR02（1/2硬+消除应力）态棒材的直径及其允许偏差应符合表4的规定；M07（连续铸造棒坯经过表面加工）态棒材的直径及其允许偏差应符合表5的规定。

- 表3  M30态棒材尺寸及其允许偏差　　　      单位为毫米

| 直径 | 高精级 | 普通级 |
| --- | --- | --- |
| 10～18 | ±0.14 | ±0.25 |
| ＞18～30 | ±0.20 | ±0.30 |
| ＞30～50 | ±0.30 | ±0.60 |
| ＞50～80 | ±0.50 | ±0.70 |
| ＞80～100 | - | ±1.2% |
| 注1：当需方要求允许偏差全为正（+）或全为负（-）单向偏差时，其值为表中对应数值的2倍。 注2：棒材允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级供货。 |  |  |

表4  H50、H02和HR02态棒材尺寸及其允许偏差　　 单位为毫米

| 直径 | 高精级 | 普通级 |
| --- | --- | --- |
| 10～18 | ±0.02 | ±0.03 |
| ＞18～30 | ±0.03 | ±0.04 |
| ＞30～50 | ±0.08 | ±0.10 |
| ＞50～80 | ±0.10 | ±0.12 |
| 注1：当需方要求允许偏差全为正（+）或全为负（-）单向偏差时，其值为表中对应数值的2倍。 注2：棒材允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级供货。 |  |  |

表5　 M07态棒材尺寸及其允许偏差　　　      单位为毫米

| 直径 | 高精级 | 普通级 |
| --- | --- | --- |
| 10～18 | ±0.05 | ±0.08 |
| ＞18～30 | ±0.08 | ±0.10 |
| ＞30～50 | ±0.10 | ±0.12 |
| ＞50～100 | ±0.12 | ±0.15 |
| 注1：需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：棒材允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级供货。 注3：表5数据是指M07态经表面去皮加工，若M07态不经加工直接供货，尺寸偏差由供需双方协商确定。 |  |  |

- 3.3.2  圆度

- 棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

- 3.3.3  长度

- 棒材的定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围内，并在合同中注明。棒材的定尺或倍尺长度的允许正偏差为+10mm，若要求负公差，数值为-10mm，若要求正负公差，数值为±5mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量根据锯片厚度确定，一般应不大于5mm。允许有不超过10%批重的短尺，最短允许长度不小于名义长度的70%。

- 3.3.4  直度

- 直径不大于80mm棒材的直度应符合表6的规定。棒材直径大于80mm时，直度由供需双方协商确定。

- 表6  棒材的直度              单位为毫米

| 合金分类 | 长度L | 直径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤20 |  | ＞20～80 |  |
|  |  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| 黄铜 | ＜1000 | ≤2 | - | ≤1.5 | - |
|  | ≥1000 | ≤2×L | ≤2 | ≤1.5×L | ≤2 |
| 青铜 | ＜1000 | 任意400≤1.5 | - | 任意400≤3.0 | - |
|  | ≥1000 | ≤3×L | ≤3 | ≤5.0×L | ≤5 |
| 注1：棒材直径大于80mm时，直度由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |

3.3.6  端部

3.3.6.1  倒角

黄铜棒材端部可进行倒角，倒角度数由供需双方协商确定。

3.3.6.2  切斜度

棒材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜量应不超过棒材直径的2.5%。

- 3.4  力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表7的规定。

表7 棒材的室温纵向力学性能

| 分类 | 代号 | 牌号 | 状态 | 直径 mm | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度Rm MPa，最小 | 断后伸长率A %，最小 | 布氏硬度 HBW | 维氏硬度 HV5 |
|  |  |  |  |  | 不小于 |  |  |  |
| 普通 黄铜 | T27600 | H62 | M30 | 60～100 | 295 | 30 | 实测值 | — |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 295 | 20 | — | — |
|  |  |  | H02 HR02 | 10～40 | 370 | 18 | — | — |
|  | C27450 | H62B | M30 | 60～100 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | — |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 295 | 20 | — | — |
|  |  |  | H02 HR02 | ＞12～25 | 330 | 13 | — | — |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 295 | 15 | — | — |
|  | CW510L | H58B | M30 | 60～100 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | — |
|  |  |  | H50 | ＞10～80 | 360 | 20 | 90 | — |
| 铅黄铜 | C37700 | HPb60-2 | M30 | 30～60 | 350 | 10 | — | 90 |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 355 | 10 | — | 90 |
|  |  |  | H02 HR02 | 10～25 | 400 | 10 | — | 95 |
|  |  |  |  | ＞25～40 | 390 | 10 | — | 90 |
|  |  |  | M07 | 15～40 | — | — | — | 90 |
|  | T38200 | HPb59-1 | M30 | 60-100 | 340 | 17 | — | — |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 330 | 10 | — | 85 |
|  |  |  | H02 HR02 | 10～25 | 400 | 10 | — | 95 |
|  |  |  |  | ＞25～40 | 360 | 11 | — | 94 |
|  |  |  | M07 | 10～80 | 310 | 10 | 58 | 90 |
|  | T38100 | HPb59-2 | M30 | 60～100 | 340 | 17 | — | 99 |
|  |  |  | H50 | 10～60 | 320 | 10 | — | 89 |
|  |  |  | H02 HR02 | 10～25 | 380 | 10 | — | 100 |
|  |  |  |  | ＞25～40 | 360 | 10 | — | 100 |
|  |  |  | M07 | 10～25 | 330 | 10 | — | 89 |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 330 | 10 | — | 89 |
|  |  |  |  | ＞50 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 |

表7 棒材的室温纵向力学性能（续）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 状态 | 直径 mm | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度Rm MPa，最小 | 断后伸长率A %，最小 | 布氏硬度 HBW | 维氏硬度 HV5 |
|  |  |  |  |  | 不小于 |  |  |  |
| 铅黄铜 | CW612N | H59-2B | M30 | 15～55 | 350 | 13 | — | 90 |
|  |  |  | H50 | 10～50 | 355 | 10 | 70 | 90 |
|  |  |  | H02 HR02 | 10～40 | 400 | 10 | 100 | 115 |
|  |  |  | M07 | 12～50 | 340 | 10 | — | 实测值 |
|  | CW617N | H58-2 | M30 | 60～100 | 350 | 12 | 实测值 | 实测 |
|  |  |  |  | 15～35 | — | — | — | 95 |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 350 | 10 | 90 | 90 |
|  |  |  | H02 HR02 | 10～25 | 370 | 10 | 120 | 103 |
|  |  |  | M07 | 10～25 | 335 | 10 | — | 95 |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 300 | 10 | — | 实测值 |
| 锡黄铜 | C46400 C46500 | HSn60-0.8 HSn60-0.8-0.04 | M30 | 60～100 | 360 | 30 | — | 实测值 |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 400 | 20 | — | 100 |
|  |  |  | H02 | ＞10～25 | 415 | 25 | 60～80a | — |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 400 | 25 | 55～80a | — |
|  |  |  | M07 | 20～40 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | — |
|  | C48500 | HPb61-1.8-0.8 | M30 | 10～100 | 360 | 20 | — |  |
|  |  |  | H50 | 10～80 | 380 | 15 | — |  |
|  |  |  | H02 | 10～25 | 415 | 12 | 65～85a |  |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 400 | 20 | 60～85a |  |
| 硅黄铜 | T68320 | HSi75-3 | H50 HR50 | 10～80 | 450 | 10 | 120 | 130 |
|  |  |  | HR02 | 12～25 | 500 | 10 | 130 | — |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 480 | 10 | 130 | — |
|  |  |  | M07 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | — |
| 铋黄铜 | C49340 C49260 | HBi62-1.5-1 HBi60-1.0-0.05 | M30 | 25～100 | 345 | 18 | — | — |
|  |  |  | H50 | 10～100 | 345 | 15 | — | — |
|  |  |  | H02 | 10～25 | 380 | 15 | — | 80 |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 345 | 15 | — | 80 |

表7 棒材的室温纵向力学性能（续）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 状态 | 直径 mm | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度Rm MPa，最小 | 断后伸长率A %，最小 | 布氏硬度 HBW | 维氏硬度 HV5 |
|  |  |  |  |  | 不小于 |  |  |  |
| 铋黄铜 | T49240 | HBi60-1.3 | M30 | 10～40 | 350 | 10 | — | 90 |
|  |  |  |  | ＞40～100 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 |
|  |  |  | H50 | 10～40 | 385 | 10 |  | 96～131 |
|  |  |  |  | ＞40～80 | 实测 | 实测 | — | 85 |
|  |  |  | H02 | 10～25 | 450 | 4 |  | 120 |
| 铝青铜 | T61720 | QAl9-4 | M30 | 10～80 | 540 | 17 | 110～190 | — |
|  |  |  | HR50 | 12～25 | 605 | 15 | 150 | — |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 580 | 15 |  |  |
|  | T61760 | QAl10-3-1.5 | M30 | 10～16 | 610 | 9 | 130～190 | — |
|  |  |  |  | ＞16～80 | 590 | 12 |  |  |
|  |  |  | HR50 | 12～50 | 630 | 7 | 150 | — |
|  | C63000 | QAl10-5-3 | M30 | 10～80 | 实测值 | 实测值 | 170～260 | — |
|  |  |  | HR50 | 12～25 | 690 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ＞25～50 | 620 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | ＞50～80 | 582 | 10 |  |  |
| a 硬度为洛氏硬度HRB； |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.5  断口

棒材产品断口应致密，无缩尾，允许有轻微的、个别的气孔、夹杂及分层，其允许缺陷判定标准列于表8。

表8  断口缺陷判定

| 组别 | 棒材直径 mm | 忽略不计的缺陷直径/mm | 允许存在的缺陷 |  | 缺陷之间的距离mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径/mm | 个数 |  |
| 1 | 10～20 | ≤0.1 | ＞0.1～0.3 | ≤2 | ≥2 |
| 2 | ＞20～50 | ≤0.1 | ＞0.1～0.3 | ≤3 | ≥3 |
| 3 | ＞50～100 | ≤0.1 | ＞0.1～0.3 | ≤4 | ≥3 |

3.6  晶粒度

供应商应保证晶粒大小分布均匀，其大晶粒的尺寸不大于2倍的平均晶粒尺寸（不包括M07状态）。必要时通过金相低倍、高倍检查。

- 3.7  超声波探伤

需方有要求并在合同中注明时，棒材可进行超声波探伤试验，试验结果应符合GB/T 3310的要求。

- 3.8  残余应力

需方有要求并在合同中注明时，棒材可进行残余应力试验，试验结果不应有肉眼可见的裂纹。

- 3.9  耐脱锌腐蚀性能

需方有要求并在合同中注明时， C46500、T68320棒材，可进行耐脱锌腐蚀性能的测定，其性能应符合表9的规定。

表9       棒材耐脱锌腐蚀性能

| 脱锌层深度 (不大于) ／μm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 连铸棒 |  | 加工棒 |  |
| 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 |
| 100 | 100 | 100 | 300 |

- 3.10  表面质量

3.10.1棒材表面应光滑、清洁。允许有因为拉伸润滑或消除应力退火导致的轻微的变色，以及不超出公差范围的矫直痕，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物等缺陷。

3.10.2经去皮加工的M07态棒材，允许有不影响使用的刀痕。

- 4  试验方法

- 4.1  化学成分

棒材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482和YS/T 483的规定进行，其仲裁分析按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

- 4.2  外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

- 4.3  力学性能

4.3.1  室温拉伸试验

棒材室温拉伸试验按GB/T 228. 1-2010的规定进行。圆形棒材试样应符合附录D的规定，试验编号优先采用R2、R4、R5、R7。

4.3.2  硬度试验

棒材的维氏硬度测试方法按GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法的规定进行。

棒材的布氏硬度测试方法按GB/T 231.1金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法的规定进行。

棒材的洛氏硬度则是方法按GB-T 230.1金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法的规定进行。（？）

- 4.4  断口

棒材的断口检验方法按YS/T 336 的规定进行。

- 4.5  低倍组织（晶粒度？ YST 347-2004铜及铜合金平均晶粒度测定方法）

低倍组织检验方法：YS/T 448-2002 《铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法》的规定进行。

- 4.5  超声波探伤检验方法

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

- 4.6  残余应力检验方法

棒材的残余应力检验按GB/T 10567.2的规定进行。

- 4.7  耐脱锌腐蚀性能检验方法

棒材的耐脱锌腐蚀性能检测方法按GB/T 10119的规定进行。

由于材料需要进行后续的热加工，允许根据需要取样做热处理，在450℃-550℃保持不少于30min，再从处理过的样品上取一个试块，进行耐脱锌腐蚀性能检测。

- 4.8  表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

5.1.1  棒材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品应按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2  组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5000 Kg。

- 5.3  检验项目

5.3.1 每批棒材应进行化学成分、外形尺寸及允许偏差、力学性能、断口及表面质量的检验。

5.3.2 每批棒材应进行力学性能检验，硬度试验和拉伸试验任选其一，未在合同中注明时，进行硬度试验。当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考；当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验结果仅供参考。

5.3.3 如需方有要求，还应进行超声波探伤、残余应力、耐脱锌腐蚀性能和低倍检验（晶粒度）。

- 5.4  取样

棒材的取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表10  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 需方每批取1个试样 供方每炉次炉后取样化验成分 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，一般检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL＝2.5 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 断口 | 根据需要 逐根 | 3.5 | 4.4 |
| 超声波探伤 | 根据需要 逐根 | 3.7 | 4.5 |
| 残余应力 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.8 | 4.6 |
| 晶粒度 |  |  |  |
| 耐脱锌腐蚀性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.9 | 4.7 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，一般检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL＝2.5 | 3.10 | 4.8 |

- 5.5  检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.3  当力学性能、残余应力的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品(包括原受检不合格的那根棒材)中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.4当耐脱锌腐蚀性能的试验结果中有试样不合格时，可以对样品经过450-550℃的热处理，若经过处理的样品抗脱锌腐蚀试验结果合格，则判整批产品合格。若试验结果仍不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.5 当断口、超声波探伤不合格时，判单根棒材不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

- 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级）；

ｆ) 重量或根数；

ｇ) 力学性能（硬度试验和拉伸试验任选其一）；

ｈ)超声波探伤、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、晶粒度（有要求时）；

ｉ) 本标准编号。

附录A

（资料性附录）

合金锻造温度和相对可锻性

| 合金代号 | 合金牌号 | 锻造温度/℃ | 相对可锻性/% |
| --- | --- | --- | --- |
| T27600 | H62 | 680-780 | 95 |
| C27450 | H62B |  |  |
| CW510L | H58B | 650～790 | -- |
| C37700 | HPb60-2 | 680～790 | 100 |
| T38100 | HPb59-1 | 680～780 | 100 |
| T38200 CW612N | HPb59-2、HPb59-2B | 680-780 | 100 |
| T38210 CW617N | HPb58-2 | 650-780 | 100 |
| C46500 |  | 650～790 | 90 |
| C46400 |  | 550～650 | 90 |
| C48500 | HPb61-1.8-0.8 | 680～780 | 90 |
| T49240 | HBi60-1.3 | 650～700 | 87 |
| C49260 |  | 700～750 | 90 |
| C49340 |  | 680～820 | 95 |
| T68320 | HSi75-3 | 750～800 | 95 |
| T61720 61900 | QAl9-4 | 850～900 | 75 |
| T61760 | QAl10-3-1.5 | 850～900 | 95 |

附录B

（资料性附录）

热锻性能测试方法

- 1  方法原理

用模具热冲压的方法，通过测量三维变形量、观察是否开裂，评价材料的锻造性以及温度对热锻的影响，是一种简单、直观、易操作性的评价方法。

- 2  试验设备

- 2.1 机械压力机

16t机械压力机，公称压力应满足试验锻压过程的要求。

- 2.2 样品加热箱式电阻炉

加热温度范围 ：0℃—1000℃

温度自动控制，显示精度±1℃。温度均匀性好≤5℃。

- 锻压试验用模具

模具材料推荐选用H13。

上模为平模，下模结构如下：

附录B图1       模具图纸

- 样品

样品一般为Φ15±0.3×15±0.3mm的圆柱体。样品应外观完好，无裂纹、划痕、制造缺陷等现象。

- 试验步骤

a） 将样品放在箱式炉中，按箱式炉的操作标准进行加热，达到保温温度后，保温10～30分钟，使料温达到试验温度；

- b） 将模具安装在压力机上；

- c） 设定锻压行程（上下模之间的距离）45～50mm；

- 将加热好的样品迅速取出快速放在模具上进行锻压，锻压后的样品放在空气中冷却；

- d） 冷却后测量变形量，并观察热锻后的样品是否有裂纹，记录。

附录B图2      锻件

热锻结束后的样品如上图所示，对变形量h和L进行测量，计算L2/h 。

- 评价方法

从3个方面综合评价：试验计算值L2/H、裂纹、温度区间,和标准合金HPb60-2（C37700）比较，综合计算出可锻性百分比。

6.1 用观察裂纹评价可锻性

- 选定系列温度范围，按照建立的方法分别进行热锻后，观察裂纹情况，若试样在任何位置都没有裂纹，则该实验的温度是最适合的温度；

- 若试样在选定的温度内都有裂纹，那么裂纹最少的温度为最佳锻造温度；

比较裂纹时要按出现裂纹的可能性大小的区域进行比较，如果在出现裂纹可能性最大的区域裂纹很小或者很少，则该温度为较好的热锻温度。

- 通过上述两步我们可以得到每种材料的锻造温度区间，和材料的可锻性初评

- 若在不出现裂纹的情况进行比较，变形量值越大说明可锻性越好。

- 如果在出现裂纹的情况比较，比较开裂最小的温度下的开裂情况。

6. 2  L2/h值计算

选取无裂纹（或全部有裂纹时，相对最好的锻件）锻件，测量L、h，计算L2/h值，对可锻温度区间取平均值；

6. 3根据可锻温度区间有无裂纹、裂纹程度设定系数Ka：

其中：

Ka=1.0 — 无裂纹

Ka=0.9— A区裂纹，  0.9-0.99 可根据裂纹的程度细分

Ka=0.8— B区有裂纹， 0.8-0.89可根据裂纹的程度细分

Ka=0.7— C区有裂纹，  0.7-0.79可根据裂纹的程度细分

锻件A、B、C区的划分示例

附录B图3    锻件分区示图

6. 4  根据可锻性温度区间范围（工艺难度）设定系数Kb：

其中：

Kb=0.9—可锻温度区间≤50℃

Kb=0.95—可锻温度区间＞50-95 ℃

Kb=1.0—可锻温度区间 ≥100℃，

6.5计算相对可锻性

按系列公式计算相对可锻性：

相对可锻性%=((L2/h)/测试合金×系数Ka×系数Kb)/( L2/h)/ HPb60-2

式中：

L— 锻件的宽度，mm

h— 锻件充填高度，mm

Ka— 锻件开裂系数

Kb— 热锻温度区间系数

附录C

（资料性附录）

异型棒规格形状

用于热模锻的复杂异型铅黄铜合金棒，适用于锻造复杂形状锻件，部分型材形状列于附录C，供参考。

型材供货时以图纸为准，尺寸及精度等由供需双方协商确定。

异型材产品截面形状如附图1所示。

附图1       型材端面示意图

附录D

（资料性附录）

本标准与GB/T代号、ASTM或EN标准对应的牌号

| 序号 | 本标准牌号 | 国标代号 | 对应ASTM或EN标准牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H62B |  | C27450 |
| 2 | H58B |  | CW510L |
| 3 | H59-2 |  | CW612N |
| 4 | HPb58-2 |  | CW617N |
| 5 | HSn60-0.8 |  | C46400 |
| 6 | HSn60-0.8-0.04 |  | C46500 |
| 7 | HPb61-1.8-0.8 |  | C48500 |
| 8 | HBi62-1.5-1 |  | C49340 |
| 9 | QAl10-5-3 |  | C63000 |