中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 445.13—201×

银精矿化学分析方法

第13部分：汞量的测定

原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of silver concentrates —

Part13：Determination of mercury contents—

Atomic fluorescence spectrometry

（审定稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

- 前    言

YS/T 445-201X《银精矿化学分析方法》分为16个部分：

- ——第1部分：金量和银量的测定  火试金法

- ——第2部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法和碘量法

——第3部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

——第4部分：三氧化二铝量的测定  分光光度法和Na2EDTA滴定法

- ——第5部分：硫量的测定  硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法

- ——第6部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

- ——第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法

- ——第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法

- ——第9部分：铅、锌、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

- ——第11部分：铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴

- 定法

- ——第12部分：铬量的测定  分光光度法

- ——第13部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

- ——第14部分：铊量的测定  电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第15部分：铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第16部分：氟量和氯量的测定  离子色谱法

本部分为第13部分。

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：中国检验认证集团广西有限公司

本部分方法起草单位：中金岭南韶关冶炼厂、韶关市质量计量监督检测所、北京矿冶研究总院、福建紫金矿冶测试技术有限公司、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

本部分方法主要起草人：江荆、郑向明、魏雅娟、邓光军、袁齐、陈殿耿、夏珍珠、廖家章、洪玉娟、黄康利、郭智航、许敏、俞金生 。

银精矿化学分析方法

第13部分：汞量的测定

原子荧光光谱法

1  范围

本部分规定了银精矿中汞量的测定方法。

本部分适用于银精矿产品中汞量的测定。测定范围：0.0001％～0.20%。

2  方法提要

试料以盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，以氯化亚锡溶液作还原剂，用氩气作载气，将生成的汞原子蒸气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量汞的荧光强度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.3  盐酸（1+19）。

3.4  氯化亚锡溶液（20%）：称取40g二水合氯化亚锡于250mL烧杯中，加入40mL盐酸（3.1），加热溶解后，用水稀释至200mL。当天配制。

3.5  硝酸-重铬酸钾溶液：称取0.5g重铬酸钾，用水溶解后加入50mL硝酸（3.2），移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.6  汞标准贮存溶液：称取0.1354g预先用五氧化二磷干燥24h的二氯化汞（ωHgCl2 ≥99.95%），加入5mL硝酸（3.2）及少量水，微热溶解后，移入1000mL容量瓶中，用硝酸-重铬酸钾溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg汞。

3.7 汞标准溶液A：移取10.00mL汞标准贮存溶液（3.6）于100mL容量瓶中，用硝酸-重铬酸钾溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10 μg汞。

3.8 汞标准溶液B：移取1.00mL汞标准溶液A（3.7）于100mL容量瓶中，用硝酸-重铬酸钾溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100ng汞（现用现配）。

4  仪器

原子荧光光谱仪，附汞特制空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标的原子荧光光谱仪均可使用：

——检出限：不大于1 ng/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差应不超过平均荧光强度的5.0 %；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次荧光强度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均荧光强度的1.0 %；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度

差值之比，应不小于0.90。

5  试样

5.1  试样粒度应不大于100μm。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.000 1 g。

表1 试料量及分取试液体积

| 汞质量分数 / % | 试料量 / g | 试液总体积 / mL | 分取试液体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- |
| >0.0001～0.0005 | 0.20 | 100 | 全量 |
| >0.0005～0.005 | 0.20 | 100 | 10.00 |
| >0.005～0.0200 | 0.10 | 100 | 5.00 |
| >0.02～0.1 | 0.10 | 100 | 1.00 |
| >0.1～0.2 | 0.10 | 200 | 1.00 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

- 6.4.1 按表1称取试料，置于150mL烧杯中，以少量水润湿试样，加入10mL盐酸（3.1），盖上表面皿，低温加热10min，取下表面皿，以除去硫化氢，再加入5mL硝酸（3.2），加热微沸20min，继续加热，蒸至体积3mL～5mL(不能蒸干），用去离子水冲洗杯壁一圈，并加水约至20mL，煮沸1~2min驱除氮的氧化物，取下冷却至室温，转移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（若有酸不溶物，应干过滤）。按表1分取试液于100mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。

6.4.2 在原子荧光光谱仪上，以盐酸（3.3）为载流，氯化亚锡溶液（3.4）为还原剂，测量试料溶液的荧光强度，减去随同试料空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查得相应的汞的质量浓度。

6.5 工作曲线的绘制

- 6.5.1 分别移取0mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00mL、10.00mL汞标准溶液B（3.8）于一组100mL容量瓶中，用盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在与测量试料溶液相同的条件下，测量标准溶液的荧光强度，减去“零”浓度标准溶液的荧光强度。以汞的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

汞含量以质量分数wHg计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wHg=（c−c0)·V0·V2×10−9m·V1×100  …………………………（1）

式中：

c1——自工作曲线上查得汞的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0——从工作曲线查得空白溶液中汞的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m—— 试料质量，单位为克（g）。

分析结果应表示至4位小数。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wHg/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wHg/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T 445.13—201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。