前    言

YS/T 445-201X《银精矿化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：金量和银量的测定  火试金法

——第2部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法和碘量法

——第3部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

——第4部分：三氧化二铝量的测定  分光光度法和Na2EDTA滴定法

——第5部分：硫量的测定  硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法

——第6部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法

——第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法

——第9部分：铅、锌、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

——第11部分：铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴

定法

——第12部分：铬量的测定  分光光度法

——第13部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

——第14部分：铊量的测定  电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第15部分：铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第16部分：氟量和氯量的测定  离子色谱法

本部分为第15部分。

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：中国检验认证集团广西有限公司

本部分方法参加起草单位：北京矿冶研究总院、广东省工业分析检测中心、广东韶关冶炼厂、株

洲冶炼集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、

铜陵有色金属集团控股有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司。

本部分方法主要起草人：魏雅娟、吴雪英、郑向明、张晨、王津、林叶、彭桔飞、陈兰、刘成祥、王静、夏珍珠、叶玲玲、李颖、唐维学、胡胭脂、李艳群、王猛、王猛、游佛水、陈小兰、林翠芳。

银精矿化学分析方法

第15部分：铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了银精矿中铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉量的测定方法。

本部分适用于银精矿产品中铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉量的测定。测定范围见表1：

表1  测定范围

| 元素 | 测定范围w/% | 元素 | 测定范围w/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.20～5.00 | Sb | 0.20～5.00 |
| Zn | 0.20～5.00 | Bi | 0.05～5.00 |
| Cu | 0.10～5.00 | Cd | 0.050～0.50 |
| As | 0.10～3.00 |  |  |

2  方法提要

试料用硝酸、盐酸、氢氟酸和高氯酸分解。在稀盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定各元素发射强度，按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  硝酸（1+1）。

3.7 盐酸（5+95）。

### 3.8 氢氧化钠（200 g/L)。

3.9 铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（wPb≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸 （3.6），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸 (3.6)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.10 锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.6），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸 (3.6)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.11 铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.12 砷标准贮存溶液：称取1.3203g三氧化二砷 (基准试剂预先在100℃～105℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温）于100mL烧杯中，加5mL氢氧化钠溶液（3.16)，低温加热使其溶解，加50mL水，加2滴酚酞乙醇溶液（3.17），用盐酸（3.5）中和至红色刚消失，再过量2mL,移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg砷。

3.13 锑标准贮存溶液：称取1.1971g三氧化二锑(wSb2O3 ≥99.99％)置于300mL烧杯中，加入40mL盐酸(3.5)，低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入380mL盐酸(3.5)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

3.14 铋标准贮存溶液：称取1.0000g铋(wBi ≥99.99％)置于300mL烧杯中，加入15mL硝酸(3.6)，低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸(3.6)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.15 镉标准贮存溶液：称取0.5000g金属镉（wCd≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.6），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.50mg镉。

3.16 铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉混合标准溶液：分别移取10.00mL铅标准贮存溶液（3.9）、锌标准贮存溶液(3.10)、铜标准贮存溶液（3.11）、砷标准贮存溶液(3.12)、锑标准贮存溶液(3.13)、铋标准贮存溶液(3.14)、镉标准贮存溶液(3.15)于100mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含100(g铅、锌、铜、砷、锑、铋，50(g镉。

### 3.17 酚酞乙醇溶液（1g/L)。

### 3.18氩气[w(Ar) ≥99.99％]。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——各元素推荐的分析谱线见表2。

表2  各元素的推荐谱线

| 元素 | Pb | Zn | Cu | As | Sb | Bi | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 220.353 | 206.200 | 327.393/324.75 | 193.696 | 206.836 | 190.171 | 214.440 /226.502 |

5  试样

5.1  试样粒度应不大于100μm。

5.2  试样应在100℃～105℃烘箱中干燥1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.20g试样，精确至0.0001 g。

表3  试料质量、试液体积及分取体积

| 元素 | 试料量m/g | 元素含量w/% | 试液总体积/mL | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补加盐酸（3.6）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅、锌、铜、砷、锑、铋 | 0.20 | <1.00 | 100 | 全量 | 100 | — |
|  |  | 1.00-5.00 | 100 | 10.00 | 100 | 18 |
| 镉 | 0.20 | 0.05-0.50 | 100 | 全量 | 100 | — |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  样品分解

6.4.1按表3称取试料，置于聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水润湿，加入15mL硝酸（3.2），低温加热溶解约10 min，加入5mL盐酸（3.1），盖上聚四氟乙烯盖，低温加热约20min，加入5mL氢氟酸（3.3），3mL高氯酸（3.4），盖上聚四氟乙烯盖，继续加热至试样分解完全，取下聚四氟乙烯盖，加热至冒高氯酸白烟且呈湿盐状，取下冷却至室温；加入10mL盐酸溶液（3.5）,用少量盐酸（3.7）冲洗聚四氟乙烯盖及杯壁，加热溶解可溶性盐类，取下烧杯，冷却，转移至100mL容量瓶中，用盐酸（3.7）稀释至刻度，混匀，干过滤。根据表3分取试液，置于100mL容量瓶中，补加相应体积盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

注1：如试料含碳高，应反复加入高氯酸（3.4），并盖上四氟乙烯盖，加热回流除碳。

6.5 工作曲线溶液的配制

移取0mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、20.00 mL混合标准溶液（3.16）于一组100mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.5）用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液的铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉含量见表4。

表4 标准溶液系列

| 元 素 | 标准溶液1 (g/mL | 标准溶液2 (g/mL | 标准溶液3 (g/mL | 标准溶液4 (g/mL | 标准溶液5 (g/mL | 标准溶液6 (g/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| Zn | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| As | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| Sb | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| Bi | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| Cd | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |

6.6 测定

用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在各元素选定的波长处，测量标准系列溶液的铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉的发射光强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射光强度为纵坐标，仪器自动绘制工作曲线。当工作曲线相关系数大于或等于0.9999时，进行试料溶液（6.4.1）及随同试料空白溶液（6.3）的发射光强度的测定，检测各测定元素谱线的背景并在适当的位置进行背景校正，由计算机根据工作曲线自动给出各测定元素的质量浓度。

7  分析结果的计算

被测元素的量以被测元素的质量分数wx计，数值以%表示，按公式（1）计算：

……………………………（1）

式中：

x——被测元素；

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后两位，若质量分数小于0.10%时，保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表5  重复性限

| wPb/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % |  |  |  |  |  |  |
| wZn/% |  |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |  |
| wCu/% |  |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |  |
| wAs/% |  |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |  |
| wSb/% |  |  |  |  |  |  |
| r/ % |  |  |  |  |  |  |
| wBi/% |  |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |  |
| wCd /% |  |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| wPb/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ % |  |  |  |  |  |  |
| wZn/% |  |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |  |
| wCu/% |  |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |  |
| wAs/% |  |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |  |
| wSb/% |  |  |  |  |  |  |
| R/ % |  |  |  |  |  |  |
| wBi/% |  |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |  |
| wCd /% |  |  |  |  |  |  |
| R% |  |  |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T 445.15—201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

银精矿化学分析方法

第15部分：铅、锌、铜、砷、锑

铋、镉量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of silver concentrates —

Part15：Determination of lead, zinc, copper, arsenic, antimony, bismuth, and cadmium contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（审定稿）

（草案）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

YS/T 445.15—201×

YS

中华人民共和国有色金属行业标准