表1  加工铜化学成分

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu+Ag (最小值) | P | Ag | Bib | Sbb | Asb | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O |
| 无 氧 铜 | C10100 | TU00 | 99.99a | 0.0003 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
|  |  |  | Te ≤0.0002 ，Se≤0.0003 ，Mn≤0.00005 ，Cd≤0.0001 |
|  | T10130 | TU0 | 99.97 | 0.002 | ― | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |
|  | T10150 | TU1 | 99.97 | 0.002 | ― | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
|  | T10180 | TU2c | 99.95 | 0.002 | ― | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|  | C10200 | TU3 | 99.95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0010 |
|  | C10300 | TUP0.003 | 99.95 | P： 0.001～0.005（ GB/T 11091-2014电缆用铜带） |
| 银无氧 铜 | T10350 | TU00Ag0.06 | 99.99 | 0.002 | 0.05～0.08 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | ― | 0.0005 | 0.0005 |
|  | C10500 | TU Ag0.03 | 99.95 | ― | ≥0.034 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0010 |
|  | T10510 | TUAg0.05 | 99.96 | 0.002 | 0.02～0.06 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|  | T10530 | TUAg0.1 | 99.96 | 0.002 | 0.06～0.12 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|  | T10540 | TUAg0.2 | 99.96 | 0.002 | 0.15～0.25 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|  | T10550 | TUAg0.3 | 99.96 | 0.002 | 0.25～0.35 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 锆无氧铜 | T10600 | TUZr0.15 | 99.97l | 0.002 | Zr ：0.11～0.21 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 纯 铜 | T10900 | T1 | 99.95 | 0.001 | ― | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | T11050 | T2de | 99.90 | ― | ― | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | ― | 0.005 | ― | 0.005 | ― | ― |
|  | T11090 | T3 | 99.70 | ― | ― | 0.002 | ― | ― | ― | ― | 0.01 | ― | ― | ― | ― |
| 银 铜 |  | TAg0.05 | 99.90 | ― | 0.02～0.06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | YS/T 1038-2015电机换向器用铜及铜合金梯形型材 |
|  |  | TAg0.08 | 99.90 | ― | 0.06～0.12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
|  | T11200 | TAg0.1-0.01 | 99.9f | 0.004～0.012 | 0.08～0.12 | ― | ― | ― | ― | 0.05 | ― | ― | ― | ― | 0.05 |
|  |  | TAg0.2 | 99.90 | ― | 0.15～0.25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | YS/T 1038-2015电机换向器用铜及铜合金梯形型材 |
|  | T11210 | TAg0.3 | 99.5g | ― | 0.06～0.12 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | ― | 0.1 |
|  | T11220 | TAg0.15 | 99.5 | ― | 0.10～0.20 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | ― | 0.1 |
| 磷脱氧铜 | C12000 | TP1 | 99.90 | 0.004～0.012 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | C12200 | TP2 | 99.9 | 0.015～0.040 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | T12210 | TP3 | 99.9 | 0.01～0.025 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.01 |
|  | T12400 | TP4 | 99.90 | 0.040～0.065 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.002 |

续表1　加工铜化学成分

| 分 类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu+Ag (最小值) | P | Ag | Bib | Sbb | Asb | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Cd |
| 碲铜 | T14440 | TTe0.3 | 99.9 h | 0.001 | Te： 0.20～0.35 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 | ― | 0.01 |
|  | T14450 | TTe0.5-0.008 | 99.8 i | 0.004～0.012 | Te： 0.4～0.6 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.008 | ― | 0.01 |
|  | C14500 | TTe0.5 | 99.90j | 0.004～0.012 | Te： 0.40～0.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | C14510 | TTe0.5-0.02 | 99.85j | 0.010～0.030 | Te： 0.30～0.7 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 硫铜 | C14700 | TS0.4 | 99.90k | 0.002～0.005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.20～0.50 | ― | ― | ― |
| 锆铜 | C15000 | TZr0.15m | 99.80 | ― | Zr： 0.10～0.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | T15200 | TZr0.2 | 99.5l | ― | Zr ：0.15～0.30 | 0.002 | 0.005 | ― | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | ― | ― | ― |
|  | T15400 | TZr0.4 | 99.5l | ― | Zr： 0.30～0.50 | 0.002 | 0.005 | ― | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | ― | ― | ― |
|  | C15100 | TZr0.1 | 99.8 | ― | Zr:0.05～0.15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Cu+所列元素总和≥99.9% |
| 弥散无氧铜 | T15700 | TUAl0.12 | 余量 | 0.002 | Al2O3：0.16～0.26 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | ― | ― |
|  | C15715 | TUAl0.15 | 99.62 | 0.003 | Al2O3：0.13～0.17 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― | YS/T 998-2014 Al2O3弥散强化铜棒材和材 | ― | 0.12～0.19 | ― |
|  | C15725 | TUAl0.25 | 99.43 | 0.003 | Al2O3：0.23～0.27 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― |  | ― | 0.20～0.28 | ― |
|  | C15760 | TUAl0.60 | 98.77 | 0.003 | Al2O3：0.58～0.62 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― |  | ― | 0.52～0.59 | ― |
|  | C15715 | TUAl0.15 | ≥99.45 | 0.003 | Al2O3：0.25～0.32 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― | GBT 33970-2017电阻焊电极用AL2O3弥散强化铜片材 | Al: 0.03 | 0.015 | ― |
|  | C15725 | TUAl0.25 | ≥99.25 | 0.003 | Al2O3：0.43～0.51 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― |  | Al: 0.03 | 0.015 | ― |
|  | C15760 | TUAl0.60 | ≥98.55 | 0.003 | Al2O3：1.10～1.20 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― |  | Al: 0.03 | 0.015 | ― |
| 锡铜 | C14415 | TSn0.1 | Cu+Ag + Sn≥99.96 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.10～ 0.15 | ― | ― | ― | ― |
| a此值为铜量，铜含量（质量分数）不小于99.99%时，其值应由差减法求得。 b砷、铋、锑可不分析，但供方必须保证不大于极限值。 c电工用无氧铜TU2氧含量不大于0.002%。 d经双方协商，可供应P不大于0.001%的导电T2铜。 e电力机车接触材料用纯铜线坯：Bi≤0.0005%、Pb≤0.0050%、O≤0.035%、P≤0.001%，其他杂质总和≤0.03%。 f此值为Cu+Ag+ P。 g此值为铜量。 h此值为Cu+Ag +Te。 i此值为Cu+Ag +Te+ P。 j此值为Cu+Ag +Te+ P。 k此值为Cu +Ag +S+P。 l此值为Cu+Ag +Zr。 m此牌号Cu+Ag+Zr不小于99.9%。 |

表2　加工高铜合金a化学成分

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Be | Ni | Cr | Si | Fe | Al | Pb | Ti | Zn | Sn | S | P | Mn | Co | 杂质总和 |
| 镉 铜 | C16200 | TCd1 | 余量 | ― | ― | ― | ― | 0.02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Cd：0.7～1.2 | ― | 0.5 |
| 铍 铜 | C17200a | TBe0.2-1.8 | 余量 | 1.80～2.00 | Ni+Co≥0.20 | 0.20 | ― | 0.20 | Ni+Fe+Co≤0.6 | -- |
|  | C17200 | TBe1.9-0.2 | 余量 | 1.8-2.0 | Ni+Co≥0.2 | ≤0.20 |  | ≤0.20 | Ni+Fe+Co≤0.6 (YS/T323《铍青铜板材和带材》) | ≤0.5 |
|  | C17300 | TBe1.9-0.4 b | 余量 | 1.80～2.00 | ― | ― | 0.20 | ― | 0.20 | 0.20～0.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.9 |
|  | T17490 | TBe0.3-1.5 | 余量 | 0.25～0.50 | ― | ― | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Ag：0.90～1.10 | 1.40～1.70 | 0.5 |
|  | C17500 | TBe0.6-2.5 | 余量 | 0.4～0.7 | ― | ― | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.4～2.7 | 1.0 |
|  | C17510 | TBe0.4-1.8 | 余量 | 0.2～0.6 | 1.4～2.2 | ― | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.3 | 1.3 |
|  | T17700 | TBe1.7 | 余量 | 1.6～1.85 | 0.2～0.4 | ― | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 0.10～0.25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
|  | T17710 | TBe1.9 | 余量 | 1.85～2.1 | 0.2～0.4 | ― | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 0.10～0.25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
|  | T17715 | TBe1.9-0.1 | 余量 | 1.85～2.1 | 0.2～0.4 | ― | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 0.10～0.25 | ― | ― | ― | ― | Mg：0.07～0.13 | ― | 0.5 |
|  | T17720 | TBe2 | 余量 | 1.80～2.1 | 0.2～0.5 | ― | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
|  |  | TBe2.4 | 余量 | 2.30~ 2.50 | 0.002 | YST 1102-2016光电倍增管用铍青铜带 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.002 | Sb+Sn+Zn≤0.03; As+P≤0.01 | 0.01 | 0.3 |
|  |  | TBe2.8 | 余量 | 2.60~ 3.00 | 0.002 |  | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.002 | Sb+Sn+Zn≤0.03; As+P≤0.01 | 0.01 | 0.3 |
|  | C17410 | TBe0.3-0.5 | 余量 | 0.15-0.50 | - | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |  | YS/T323《铍青铜板材和带材》 |  |  | 0.35-0.6 | ≤0.5 |
|  | C17450 | TBe0.3-0.7 | 余量 | 0.15-0.50 | 0.50-1.0 | Zr≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |  |  | ≤0.25 |  | - | ≤0.5 |
|  | C17460 | TBe0.3-1.2 | 余量 | 0.15-0.50 | 1.0-1.4 | Zr≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |  |  | ≤0.25 |  | - | ≤0.5 |
| 镍 铬 铜 | C18000 | TNi2.4-0.6-0.5 | 余量 | ― | 1.8～3.0c | 0.10～0.8 | 0.40～0.8 | 0.15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.65 |
| 铬 铜 | C18135 | TCr0.3-0.3 | 余量 | ― | ― | 0.20～0.6 | ― | ―― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Cd：0.20～0.6 | ― | 0.5 |
|  | T18140 | TCr0.5 | 余量 | ― | 0.05 | 0.4～1.1 | ― | 0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
|  | T18142 | TCr0.5-0.2-0.1 | 余量 | ― | ― | 0.4～1.0 | ― | ―― | 0.1～0.25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Mg：0.1～0.25 | ― | 0.5 |
|  | T18144 | TCr0.5-0.1 | 余量 | ― | 0.05 | 0.40～0.70 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.005 | ― | 0.05～0.25 | 0.01 | 0.005 | ― | Ag：0.08～0.13 | ― | 0.25 |
|  | T18146 | TCr0.7 | 余量 | ― | 0.05 | 0.55～0.85 | ― | 0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
|  | C18080 | TCr0.5-0.15- 0.1 | 余量 | Ag:0.01～0.30 | ― | 0.20～0.70 | 0.01～ 0.10 | 0.02～0.20 | ― | ― | 0.01～ 0.15 | ― | ― | Cu+所列元素总和≥99.8% |
|  | C18141 | TCr0.3-0.1- 0.02-0.03 | 余量 | Zr: 0.07～ 0.13 | ― | 0.20～0.40 | 0.01～ 0.03 | ― | 0.10 | ― | Mg: 0.002～0.050 | ― | 0.20 | Cu+所列元素（包含Ag）总和≥99.5% |
|  | C18143 | TCr0.3-0.1-0.02 | 余量 | Zr: 0.07～ 0.13 | ― | 0.20～0.40 | 0.01～ 0.03 | ― | 0.10 | ― | ― | Mn 0.05 | 0.20 | Cu+所列元素（包含Ag）总和≥99.5% |

续表2　加工高铜合金a化学成分

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Zr | Cr | Ni | Si | Fe | Al | Pb | Mg | Zn | Sn | S | P | B | Sb | Bi | 杂质总和 |
| 铬铜 | T18148 | TCr0.8 | 余量 | ― | 0.6～0.9 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | ― | ― | ― | ― | 0.005 | ― | ― | ― | ― | 0.2 |
|  | C18150 | TCr1-0.15 | 余量 | 0.05～0.25 | 0.50～1.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.3 |
|  | T18160 | TCr1-0.18 | 余量 | 0.05～0.30 | 0.5～1.5 | ― | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.3d |
|  | T18170 | TCr0.6-0.4-0.05 | 余量 | 0.3～0.6 | 0.4～0.8 | ― | 0.05 | 0.05 | ― | ― | 0.04～0.08 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | ― | ― | 0.5 |
|  | C18200 | TCr1 | 余量 | ― | 0.6～1.2 | ― | 0.10 | 0.10 | ― | 0.05 | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | 0.75 |
| 镁 铜 | T18658 | TMg0.2 | 余量 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1～0.3 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | ― | ― | 0.1 |
|  | C18661 | TMg0.4 | 余量 | ― | ― | ― | ― | 0.10 | ― | ― | 0.10～0.7 | ― | 0.20 | ― | 0.001～0.02 | ― | ― | ― | 0.8 |
|  | T18664 | TMg0.5 | 余量 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.4～0.7 | ― | ― | ― | 0.01 | ― | ― | ― | 0.1 |
|  | T18667 | TMg0.8 | 余量 | ― | ― | 0.006 | ― | 0.005 | ― | 0.005 | 0.70～0.85 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | ― | ― | 0.005 | 0.002 | 0.3 |
|  |  | TMg0.3-0.2 | 余量 | 铜碲合金棒 | Te 0.15～0.20 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.005 | 0.2～0.4 | 0.0016 |  | -- | 0.0005 |  | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | TMg0.6-0.2 | 余量 |  | Te 0.15～0.20 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.005 | 0.5～0.7 | 0.0016 |  | -- | 0.0005 |  | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
| 镁 铜 |  | TMg0.15 | 余量 | 接触线和绞线用铜及铜合金线坯 |  |  |  |  | 0.05～0.20 |  |  |  | ≤0.0100 |  |  |  | ≤0.10 |
|  |  | TMg0.25 | 余量 |  |  |  |  |  | 0.10～0.40 |  |  |  | ≤0.0100 |  |  |  | ≤0.10 |
|  |  | TMg0.35 | 余量 |  |  |  |  |  | 0.15～0.60 |  |  |  | ≤0.0100 |  |  |  | ≤0.10 |
|  |  | TMg0.45 | 余量 |  |  |  |  |  | 0.30～0.70 |  |  |  | ≤0.0100 |  |  |  | ≤0.10 |
| 铅铜 | C18700 | TPb1 | 余量 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.8～1.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
| 铁铜 | C19200 | TFe1.0 | 98.5 | ― | ― | ― | ― | 0.8～1.2 | ― | ― | ― | 0.20 | ― | ― | 0.01～0.04 | ― | ― | ― | 0.4 |
|  | C19210 | TFe0.1 | 余量 | ― | ― | ― | ― | 0.05～0.15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.025～0.04 | ― | ― | ― | 0.2 |
|  | C19700 | TFe0.75 | 余量 | ― | ― | 0.05 | ― | 0.30～1.20 | ― | 0.05 | 0.01～0.20 | 0.20 | 0.20 | ― | 0.10～0.40 | ― | Mn≤0.05 | Co≤ 0.05 | ― |
|  | C19400 | TFe2.5 | 97.0 | ― | ― | ― | ― | 2.1～2.6 | ― | 0.03 | ― | 0.05～0.20 | ― | ― | 0.015～0.15 | ― | ― | ― | ― |
| 钛铜 | C19910 | TTi3.0-0.2 | 余量 | ― | ― | ― | ― | 0.17～0.23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Ti:2.9～3.4 | ― | ― | 0.5 |
| 硅铜 | C19010 | TSi1-0.25 | 余量 | ― | ― | 0.8～ 1.8 | 0.15～ 0.35 | ≤0.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.01～ 0.05 | Cu+所列元素总和≥99.5% |
| 锡铜 |  | TSn2-0.2-0.06 | 余量 | GBT 34497-2017端子连接器用铜及铜合金带箔材 | 0.1～ 0.3 | ― | ≤0.1 | ― | ≤0.01 | ― | ≤1.0 | 1.8～ 2.5 | ― | 0.03～ 0.10 | Cu+所列元素总和≥99.5% |
|  | C19020 | TSn2-0.6-0.15 | 余量 | ― | ― | 0.50～ 3.0 | ― | - | ― | - | ― | - | 0.30～ 0.9 | ― | 0.01～ 0.20 | Cu+所列元素总和≥99.8% |
|  | C19040 | TSn1.5-0.8- 0.06 | ≥96.1 | Mn≤0.02 | ― | 0.7～ 0.9b | ≤0.010 | ≤0.06 | ― | ≤0.02 | ― | ≤0.8 | 1.0～ 2.0 | ― | 0.02～ 0.09 | Cu+所列元素总和≥99.8% |
|  |  | TSn0.1 | 余量 | 接触线和绞线用铜及铜合金线坯 |  |  |  |  | O≤0.0030a |  | 0.01～0.20 |  |  |  | ≤0.10 |
|  |  | TSn0.3 | 余量 |  |  |  |  |  | O≤0.0030a |  | 0.15～0.40 |  |  |  | ≤0.10 |
|  |  | TSn0.5 | 余量 |  |  |  |  |  | O≤0.0030a |  | 0.35～0.70 |  |  |  | ≤0.10 |
| a高铜合金，指铜含量在96.0%～99.3%之间的合金。 b该牌号 Ni+Co≥0.20%，Ni+Co+Fe≤0.6%。 c此值为Ni+Co。 d此值为表中所列杂质元素实测值总和。 |

表3  加工黄铜化学成分

(铜锌合金)

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Feb | Pb | Si | Ni | B | As | Zn | 杂质总和 |
| 普 通 黄 铜 |  | H96 | 95.0～97.0 | 0.10 | 0.03 | GB/T 8894-2014铜及铜合金波导管 |  |  | 余量 | 0.2 |
|  | C21000 | H95 | 94.0～96.0 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | C22000 | H90 | 89.0～91.0 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | C23000 | H85 | 84.0～86.0 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | C24000 | H80c | 78.5～81.5 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | T26100 | H70 c | 68.5～71.5 | 0.10 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | T26300 | H68 | 67.0～70.0 | 0.10 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | C26800 | H66 | 64.0～68.5 | 0.05 | 0.09 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.45 |
|  | C27000 | H65 | 63.0～68.5 | 0.07 | 0.09 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.45 |
|  | T27300 | H63 | 62.0～65.0 | 0.15 | 0.08 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.5 |
|  | T27600 | H62 | 60.5～63.5 | 0.15 | 0.08 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.5 |
|  | T28200 | H59 | 57.0～60.0 | 0.3 | 0.5 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.0 |
|  | C27450 | H62B | 60.0～65.0 | 0.35 | 0.25 | — |  |  | 热模锻用铜合金棒 | 余量 | 0.5 |
|  | CW510L | H58B | 57.0～59.0 | 0.3 | 0.2 | Sn0.3 | 0.3 | Al0.05 |  | 余量 | 0.2 |
| 硼砷铬 黄铜 | T22130 | H B 90-0.1 | 89.0～91.0 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | ― | 0.05～0.3 | ― | 余量 | 0.5a |
|  | T23030 | H As 85-0.05 | 84.0～86.0 | 0.10 | 0.03 | ― | ― | ― | 0.02～0.08 | 余量 | 0.3 |
|  | C26130 | H As 70-0.05 | 68.5～71.5 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | 0.02～0.08 | 余量 | 0.4 |
|  | T26330 | H As 68-0.04 | 67.0～70.0 | 0.10 | 0.03 | ― | ― | ― | 0.03～0.06 | 余量 | 0.3 |
|  | YST 583-2016热锻水暖管件用黄铜棒 | HAs63-0.1 | 61.5～63.5 | ≤0.1 | ≤0.2 | Sn≤0.1 Mn≤0.1 | ≤0.3 | Al≤0.05 | 0.02～0.15 | 余量 | P+Mn+S+Bi+Sb+Cr+B+Cd+Si≤0.2 |
|  |  | HAs65-0.04 | 63.0～68.5 | 0.07 | 0.09 | GBT 1527-2017铜及铜合金拉制管 |  | 0.03～0.06 | 余量 | 0.5 |
|  |  | HCr90-0.3 | 90.0～91.0 | 0.05 | 0.02 | GB/T 30852-2014牵引电机用导电铜及铜合金型材 | ― | Cr：0.2～0.4 | 余量 | 0.5 |
| 硼砷铬 黄铜 |  | HAs62-0.04 | 60.5～63.5 | 0.15 | 0.08 | YS/T635卫生洁具用黄铜管 |  | 0.02～0.06％ | 余量 | 0.5 |
|  |  | HAs63-0.04 | 62.0～65.0 | 0.15 | 0.08 |  |  | 0.02～0.06％ | 余量 | 0.5 |
|  |  | HAs65-0.04 | 63.0～68.5 | 0.07 | 0.09 |  |  | 0.02～0.06％ | 余量 | 0.45 |

续表3-1  加工黄铜化学成分

（铜锌铅合金）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Feb | Pb | Al | Mn | Sn | As | Zn | 杂质总和 |
| 铅黄铜 | C31400 | HPb89-2 | 87.5～90.5 | 0.10 | 1.3～2.5 | ― | Ni ：0.7 | ― | ― | 余量 | 1.2 |
|  | C33000 | HPb66-0.5 | 65.0～68.0 | 0.07 | 0.25～0.7 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.5 |
|  | T34700 | HPb63-3 | 62.0～65.0 | 0.10 | 2.4～3.0 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.75 |
|  | T34900 | HPb63-0.1 | 61.5～63.5 | 0.15 | 0.05～0.3 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.5 |
|  | T35100 | HPb62-0.8 | 60.0～63.0 | 0.2 | 0.5～1.2 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.75 |
|  | C35300 | HPb62-2 | 60.0～63.0 | 0.15 | 1.5～2.5 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.65 |
|  | C36000 | HPb62-3 | 60.0～63.0 | 0.35 | 2.5～3.7 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.85 |
|  | T36210 | HPb62-2-0.1 | 61.0～63.0 | 0.1 | 1.7～2.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.02～0.15 | 余量 | 0.55 |
|  | T36220 | HPb61-2-1 | 59.0～62.0 | ― | 1.0～2.5 | ― | ― | 0.30～1.5 | 0.02～0.25 | 余量 | 0.4 |
|  | T36230 | HPb61-2-0.1 | 59.2～62.3 | 0.2 | 1.7～2.8 | ― | ― | 0.2 | 0.08～0.15 | 余量 | 0.5 |
|  | YST 583-2016热锻水暖管件用黄铜棒 | HPb62-1-0.6 | 61.0～62.5 | Fe≤0.3； Ni≤0.2 | 0.8～1.2 | Al ：0.6～0.7 Sb：0.03～0.06 | Mn≤0.1 p≤0.01 | Sn≤0.3 Si≤0.02 | ≤0.04 | 余量 | Bi+Cd+S≤0.2 |
|  |  | HPb63-1-0.6 | 62.0～63.6 | Fe≤0.3； Ni≤0.2 | 0.8～1.6 | Al ：0.5～0.7 Sb：0.008～0.02 | Mn≤0.1 p≤0.01 | Sn≤0.3 Si≤0.02 | 0.09～0.13 | 余量 | Bi+Cd+S≤0.2 |
| 铅黄铜 |  | HPb63-1.5 | 62.0～64.0 | Fe≤0.3； Ni≤0.2 | 1.2～1.6 | 0.5～0.7 | ≤0.1 | ≤0.3 | 0.02～0.15 | 余量 | P+S+Bi+Sb+Cr+B+Cd+Si≤0.2 |
|  |  | HPb63-1.5-0.6 | 62.0～63.6 | Fe≤0.3； Ni≤0.2 | 1.4～1.6 | 0.5～0.7 | ≤0.1 | ≤0.3 | 0.09～0.13 | 余量 | Bi+Sb+Cd+S≤0.2 |
|  |  | HPb65-1.5 | 64.0～66.0 | Fe≤0.3； Ni≤0.2 | 1.2～1.7 | 0.8～1 | ≤0.1 | ≤0.3 | 0.02～0.15 | 余量 | P+S+Bi+Sb+Cr+B+Cd+Si≤0.2 |
|  | C37100 | HPb61-1 | 58.0～62.0 | 0.15 | 0.6～1.2 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.55 |
|  | C37700 | HPb60-2 | 58.0～61.0 | 0.30 | 1.5～2.5 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.8 |
|  | T37900 | HPb60-3 | 58.0～61.0 | 0.3 | 2.5～3.5 | ― | ― | 0.3 | ― | 余量 | 0.8a |
|  | T38100 | HPb59-1 | 57.0～60.0 | 0.5 | 0.8～1.9 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.0 |
|  | T38200 | HPb59-2 | 57.0～60.0 | 0.5 | 1.5～2.5 | ― | ― | 0.5 | ― | 余量 | 1.0a |
|  | T38210 | HPb58-2 | 57.0～59.0 | 0.5 | 1.5～2.5 | ― | ― | 0.5 | ― | 余量 | 1.0a |
|  | T38300 | HPb59-3 | 57.5～59.5 | 0.50 | 2.0～3.0 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.2 |
|  | T38310 | HPb58-3 | 57.0～59.0 | 0.5 | 2.5~3.5 | ― | ― | 0.5 | ― | 余量 | 1.0a |
|  | T38400 | HPb57-4 | 56.0～58.0 | 0.5 | 3.5～4.5 | ― | ― | 0.5 | ― | 余量 | 1.2 a |
|  |  | HPb57-3 | 56.0～58.0 | 0.50 | 2.5～3.5 | GBT 33949-2017轴承保持架用铜合金环材 |  | 余量 | ≤0.3 |  |
|  | C48500 | HPb61-1.8-0.8 | 59.0～62.0 | 0.10 | 1.3～2.2 | YS649挤制棒 | 0.50～1.0 |  | 余量 | Cu+所列元素的总和≥99.6% |
|  | CW612N | HPb59-2B | 59.0～60.0 | 0.3 | 1.6～2.5 | 0.05 | Ni0.3 | 0.3 | 热模锻用铜合金棒 | 余量 | 0.2 |
|  | CW617N | HPb58-2B | 57.0～59.0 | 0.3 | 1.6～2.5 | 0.05 | Ni 0.3 | 0.3 |  | 余量 | 0.2 |

续表3-2　加工黄铜化学成分

（铜锌锡合金、复杂黄铜）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Te | B | Si | As | Bi | Cd | Sn | P | Ni | Mn | Feb | Pb | Zn | 杂质 总和 |
| 锡 黄 铜 | T41900 | HSn90-1 | 88.0～91.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.25～0.75 | ― | ― | ― | 0.10 | 0.03 | 余量 | 0.2 |
|  | C42200 | HSn88-1 | 86.0～ 89.0 | Cu+所列元素总和≥99.7% | ― | 0.8～ 1.4 | ≤0.35 | ― | ― | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量 | ― |
|  | C42500 | HSn88-2 | 87.0～90.0 | Cu+所列元素总和≥99.7% | ― | 1.5～3.0 | 0.35 | ― | ― | 0.05 | 0.05 | 余量 | ― |
|  | C44300 | HSn72-1 | 70.0～73.0 | ― | ― | ― | 0.02～0.06 | ― | ― | 0.8～1.2k | ― | ― | ― | 0.06 | 0.07 | 余量 | 0.4 |
|  | C44500 | HSn71-1 | 70.0～ 73.0 | Cu+所列元素总和≥99.6% | ― | 0.8～ 1.2 | 0.02～ 0.10 | - | ― | ≤0.06 | ≤0.07 | 余量 |  |
|  | C44250 | HSn75-1 | 73.0～ 76.0 | Cu+所列元素总和≥99.6% | ― | 0.50～ 1.5 | ≤0.10 | ≤0.20 | ― | ≤0.2 | ≤0.07 | 余量 |  |
|  | T45000 | HSn70-1 | 69.0～71.0 | ― | ― | ― | 0.03～0.06 | ― | ― | 0.8～1.3 | ― | ― | ― | 0.10 | 0.05 | 余量 | 0.3 |
|  | T45010 | HSn70-1-0.01 | 69.0～71.0 | ― | 0.0015～0.02 | ― | 0.03～0.06 | ― | ― | 0.8～1.3 | ― | ― | ― | 0.10 | 0.05 | 余量 | 0.3 |
|  | T45020 | HSn70-1-0.01-0.04 | 69.0～71.0 | ― | 0.0015～0.02 | ― | 0.03～0.06 | ― | ― | 0.8～1.3 | ― | 0.05～1.00 | 0.02～2.00 | 0.10 | 0.05 | 余量 | 0.3 |
|  | T46100 | HSn65-0.03 | 63.5～68.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.01～0.2 | 0.01～0.07 | ― | ― | 0.05 | 0.03 | 余量 | 0.3 |
|  | T46300 | HSn62-1 | 61.0～63.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.7～1.1 | ― | ― | ― | 0.10 | 0.10 | 余量 | 0.3 |
|  | T46410 | HSn60-1 | 59.0～61.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.0～1.5 | ― | ― | ― | 0.10 | 0.30 | 余量 | 1.0 |
|  | YST 583-2016热锻水暖管件用黄铜棒 | HSn60-0.4-0.2 | 58.0～61.0 | Al≤0.1 | ― | 0.01～0.1 | 0.01～0.05 | ― | Mg 0.03～0.2 | 0.2～0.6 | 0.05～0.25 | ≤0.2 | ― | - | 0.1～0.2 | 余量 | Bi+Sb+Cd+S≤0.2 |
|  |  | HSn60-0.8 | 59.0～62.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5～1.0 | ― | ― | ― | ≤0.1 | ≤0.2 | 余量 |  |
|  |  | HSn60-1-0.04 | 59.0～62.0 | ― | ― | ― | 0.02～0.06 | ― | ― | 0.5～1.0 | ― | ― | ― | ≤0.1 | ≤0.2 | 余量 |  |
| 锡 黄 铜 | C48500 | HPb61-1.8-0.8 | 59.0～62.0 | 热模锻用铜合金棒 |  |  |  |  | 0.50～1.0 |  |  |  | 0.10 | 1.3～2.2 | 余量 | 0.4 |
|  | C46400 | HSn60-0.8 | 59.0～62.0 |  |  |  |  |  | 0.50～1.0 |  |  |  | 0.10 | 0.20 | 余量 | 0.4 |
|  | C46500 | HSn60-0.8-0.04 | 59.0～62.0 |  |  | 0.02～0.06 |  |  | 0.50～1.0 |  |  |  | 0.10 | 0.20 | 余量 | 0.4 |
| 铋 黄 铜 | T49230 | HBi60-2 | 59.0～62.0 | ― | ― | ― | ― | 2.0～3.5 | 0.01 | 0.3 | ― | ― | ― | 0.2 | 0.1 | 余量 | 0.5a |
|  | T49240 | HBi60-1.3 | 58.0～62.0 | ― | ― | ― | ― | 0.3～2.3 | 0.01 | 0.05～1.2 e | ― | ― | ― | 0.1 | 0.2 | 余量 | 0.3a |
|  | C49260 | HBi60-1.0-0.05 | 58.0～63.0 | ― | ― | 0.10 | ― | 0.50～1.8 | 0.001 | 0.50 | 0.05～ 0.15 | ― | ― | 0.50 | 0.09 | 余量 | 1.5 |
|  | C49340 | HBi62-1.5-1 | 60.0～63.0 | 热模锻用铜合金棒 | 0.10 |  | 0.50～2.2 | 0.001 | 0.50～1.5 | 0.05～0.15 |  |  | 0.12 | 0.09 | 余量 | 0.5 |

续表3-3　加工黄铜化学成分

（复杂黄铜）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Te | Al | Si | As | Bi | Cd | Sn | P | Ni | Mn | Feb | Pb | Zn | 杂质 总和 |
| 铋 黄 铜 | T49310 | HBi60-0.5-0.01 | 58.5～61.5 | 0.010～0.015 | ― | ― | 0.01 | 0.45～0.65 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1 | 余量 | 0.5a |
|  | T49320 | HBi60-0.8-0.01 | 58.5～61.5 | 0.010～0.015 | ― | ― | 0.01 | 0.70～0.95 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1 | 余量 | 0.5a |
|  | T49330 | HBi60-1.1-0.01 | 58.5～61.5 | 0.010～0.015 | ― | ― | 0.01 | 1.00～1.25 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1 | 余量 | 0.5a |
|  | T49360 | HBi59-1 | 58.0～60.0 | ― | ― | ― | ― | 0.8～2.0 | 0.01 | 0.2 | ― | ― | ― | 0.2 | 0.1 | 余量 | 0.5a |
|  | C49350 | HBi62-1 | 61.0～63.0 | Sb:0.02～0.10 | ― | 0.30 | ― | 0.50～2.5 | ― | 1.5～3.0 | 0.04～0.15 | ― | ― | ― | 0.09 | 余量 | 0.9 |
| 锰 黄 铜 | T67100 | HMn64-8-5-1.5 | 63.0～66.0 | ― | 4.5～6.0 | 1.0～2.0 | ― | ― | ― | 0.5 | ― | 0.5 | 7.0～8.0 | 0.5～1.5 | 0.3～0.8 | 余量 | 1.0 |
|  | T67200 | HMn62-3-3-0.7 | 60.0～63.0 | ― | 2.4～3.4 | 0.5～1.5 | ― | ― | ― | 0.1 | ― | ― | 2.7～3.7 | 0.1 | 0.05 | 余量 | 1.2 |
|  | T67300 | HMn62-3-3-1 | 59.0～65.0 | ― | 1.7～3.7 | 0.5～1.3 | Cr: 0.07～0.27 | ― | ― | ― | 0.2～0.6 | 2.2～3.8 | 0.6 | 0.18 | 余量 | 0.8 |
|  | T67310 | HMn62-13j | 59.0～65.0 | ― | 0.5～2.5h | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.05～0.5 i | 10～15 | 0.05 | 0.03 | 余量 | 0.15a |
|  | T67320 | HMn55-3-1 d | 53.0～58.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3.0～4.0 | 0.5～1.5 | 0.5 | 余量 | 1.5 |

续表3-4  加工黄铜化学成分

（复杂黄铜）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Feb | Pb | Al | Mn | P | Sb | Ni | Si | Cd | Sn | Zn | 杂质总和 |
| 锰 黄 铜 | T67330 | HMn59-2-1.5- 0.5 | 58.0～59.0 | 0.35～0.65 | 0.3～0.6 | 1.4～1.7 | 1.8～2.2 | ― | ― | ― | 0.6～0.9 | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | T67400 | HMn58-2 d | 57.0～60.0 | 1.0 | 0.1 | ― | 1.0～2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.2 |
|  | T67410 | HMn57-3-1 d | 55.0～58.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5～1.5 | 2.5～3.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.3 |
|  | T67420 | HMn57-2-2-0.5 | 56.5～58.5 | 0.3～0.8 | 0.3～0.8 | 1.3～2.1 | 1.5～2.3 | ― | ― | 0.5 | 0.5～0.7 | ― | 0.5 | 余量 | 1.0 |
|  |  | HMn57-2-1.5-0.5 | 56.5~58.5 | 0.3～0.8 | 0.3～0.9 | 1.3～2.1 | 1.5～2.3 | 液压元件用铜合金棒 | 0.5 | 0.4～0.8 |  | 0.5 | 余量 | 1.0 |
|  |  | HMn57-2-2-1 | 56.0~58.0 | 0.5 | 0.2～0.8 | 0.5 | 1.0～2.5 |  | 1.5～3.0 | 0.5～1.5 |  | 0.25 | 余量 | 1.0 |
|  |  | HMn58-2-1-0.5 | 56.0-60.5 | 0.10-1.0 | 0.5 a | 0.2-2.0 | 0.5-2.5 | 耐磨黄铜棒 | - | - |  | - | 余量d | - |
|  |  | HMn59-2-2-0.5 | 57.0~59.0d | 1.0 | 0.2～0.8 | 1.3～2.3 | 1.5～3.0 | 液压元件用铜合金棒 | 1.0 | 0.3～1.3 |  | 0.4 | 余量 | — {0.3} |
|  |  | HMn58-3-1-1 | 57.0-60.0 b | 0.35 a | 0.5 a | 0.5-2.0 | 2.0-3.5 | 耐磨黄铜棒 | 0.25 a，c | 0.5-1.5 |  | 0.3 a | 余量 | 0.5 |
|  |  | HMn59-3-2-0.8 | 57.0-60.0 | 0.25 a | 0.3-0.6 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 |  |  | 0.6-0.9 |  |  | 余量d | 0.4 |
|  |  | HMn60-3-1-0.75 | 58.0~63.0e | 0.5 | 0.4～3.0 | 0.25 | 2.0～3.5 | 液压元件用铜合金棒 | 0.25 | 0.5～1.5 |  | 0.3 | 余量 | — {0.5} |
|  |  | HMn60-2-1-0.5 | 60.0-62.0 | 0.35 | 0.1 | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 耐磨黄铜棒 | 0.2 | 0.3-1.0 |  | - | 余量d | 0.8 |
|  |  | HMn61-2-1-1 | 60.0-63.0 | 0.3 | 0.2-1.0 | 0.1 | 1.5-3.0 |  | 0.1-1.0 | 0.5-1.5 |  | 0.2 | 余量d | 0.6 |
|  |  | HMn60-3-1 | 60.0~63.0 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 2.25～3.0 | 液压元件用铜合金棒 | 0.25 | 0.6-1.5 |  | 0.25 | 余量 | 0.5 |
| 铁 黄 铜 | T67600 | HFe59-1-1 | 57.0～60.0 | 0.6～1.2 | 0.20 | 0.1～0.5 | 0.5～0.8 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.3～0.7 | 余量 | 0.3 |
|  | T67610 | HFe58-1-1 | 56.0～58.0 | 0.7～1.3 | 0.7～1.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.5 |
| 锑黄铜 | T68200 | HSb61-0.8-0.5 | 59.0～63.0 | 0.2 | 0.2 | ― | ― | ― | 0.4～1.2 | 0.05～1.2 f | 0.3～1.0 | 0.01 | ― | 余量 | 0.5a |
|  | T68210 | HSb60-0.9 | 58.0～62.0 | ― | 0.2 | ― | ― | ― | 0.3～1.5 | 0.05～0.9 g | ― | 0.01 | ― | 余量 | 0.3a |
| 硅 黄 铜 | T68310 | HSi80-3 | 79.0～81.0 | 0.6 | 0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.5～4.0 | ― | ― | 余量 | 1.5 |
|  | T68320 | HSi75-3 | 73.0～77.0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.04～0.15 | ― | 0.1 | 2.7～3.4 | 0.01 | 0.2 | 余量 | 0.6c |
|  | C69300 |  | 73.0～77.0 | 0.1 | 0.09 |  | 0.1 | 0.04～0.15 | ― | 0.1 | 2.7～3.4 | 0.01 | 0.2 | 余量 | 0.5 |
|  | C68350 | HSi62-0.6 | 59.0～64.0 | 0.15 | 0.09 | 0.30 | ― | 0.05～0.40 | ― | 0.20 | 0.3～1.0 | ― | 0.6 | 余量 | 2.0 |
|  | T68360 | HSi61-0.6 | 59.0～63.0 | 0.15 | 0.2 | ― | ― | 0.03～0.12 | ― | 0.05～1.0 e | 0.4～1.0 | 0.01 | ― | 余量 | 0.3 |
|  | YST 583-2016热锻水暖管件用黄铜棒 | HSi63-3-0.06 | 75.0～77.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.02～0.1 | ― | ≤0.2 | 2.7～3.5 | ― | ≤0.3 | 余量 | Bi+Sb+Cd+S≤0.2 |
|  |  | HSi68-1 | 66.0～68.0 | 0.06～0.1 | 0.06～0.09 | ≤0.05 | ― | As： 0.03～0.8 | Mg≤0.03 | 0.02～0.04 | 0.8～2.0 | ― | 0.05～0.1 | 余量 | P+Mn+S+Bi+Sb+Cr+B+Cd≤0.2 |
|  |  | HSi68-1 | 66.0-70.0 | 0.15 | 0.1 a | Bi：0.01 a | AS:0.1 a | 0.05-0.40 | 耐磨黄铜棒 | 0.3 a | 1.0-2.0 |  | 0.6 a | 余量d | 0.3 |
| 铝 黄 铜 | C68700 | HAl77-2 | 76.0～79.0 | 0.06 | 0.07 | 1.8～2.5 | As ：0.02～0.06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.6 |
|  | T68900 | HAl67-2.5 | 66.0～68.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0～3.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.5 |
|  | T69200 | HAl66-6-3-2 | 64.0～68.0 | 2.0～4.0 | 0.5 | 6.0～7.0 | 1.5～2.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.5 |
|  | T69210 | HAl64-5-4-2 | 63.0～66.0 | 1.8～3.0 | 0.2～1.0 | 4.0～6.0 | 3.0～5.0 | ― | ― | ― | 0.5 |  | 0.3 | 余量 | 1.3 |
|  |  | HAl61-1-1 | 余量 | 0.10～0.25 | 0.75～1.25 | 1.0～1.4 | 0.02～0.10 | GBT 33949-2017轴承保持架用铜合金环材 | ― | 0.02～0.10 | ― | ― | 0.05～0.25 | 35.0～38.0 | ≤0.3 |
|  |  | HAl60-4-3-1 | 57.0～62.0 | 0.5～1.3 | 0.80 | 3.5～4.5 | 0.5～0.8 |  | ― | 2.5～4.0 | 0.5～1.5 | ― | Co 1.0～2.0 | 余量 | ≤0.3 |

续表3-5  加工黄铜化学成分

（复杂黄铜）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Feb | Pb | Al | As | Bi | Mg | Cd | Mn | Ni | Si | Co | Sn | Zn | 杂质总和 |
| 铝 黄 铜 | T69220 | HAl61-4-3-1.5 | 59.0～62.0 | 0.5～1.3 | ― | 3.5～4.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.5～4.0 | 0.5～1.5 | 1.0～2.0 | 0.2～1.0 | 余量 | 1.3 |
|  | T69230 | HAl61-4-3-1 | 59.0～62.0 | 0.3～1.3 | ― | 3.5～4.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.5～4.0 | 0.5～1.5 | 0.5～1.0 | ― | 余量 | 0.7 |
|  | T69240 | HAl60-1-1 | 58.0～61.0 | 0.70～1.50 | 0.40 | 0.70～1.50 | ― | ― | ― | ― | 0.1～0.6 | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.7 |
|  | T69250 | HAl59-3-2 | 57.0～60.0 | 0.50 | 0.10 | 2.5～3.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.0～3.0 | ― | ― | ― | 余量 | 0.9 |
|  |  | HAl60-5-2-2 | 57.0~62.0 | — |  | 4.3~5.2 |  |  |  |  | — | 2.0~3.0 | — | YST 583-2016热锻水暖管件用黄铜棒 | Ti1.2~2.0 | 余量 | <0.2 |
|  |  | HAl58-4-4-1 | 55.0~61.0 | 0.5~1.1 |  | 3.5~4.5 |  |  |  |  | 1.2~2.0 | 3.6~4.5 | 0.7~1.3 |  | — | 余量 | <0.2 |
|  |  | HNi55-7-4-2 | 54.0~56.0 | 0.5~1.0 |  | 3.0~4.5 |  |  |  |  | — | 6.0~7.5 | 2.0~2.5 |  | — | 余量 | <0.2 |
|  |  | HAl63-0.6-0.2 | 62.2～64.2 | ≤0.3 | 0.2～0.3 | 0.5～0.7 | 0.09～0.13 | Sb 0.008～0.02 | p≤0.01 |  | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.02 |  | ≤0.3 | 余量 | Bi+Cd+S≤0.2 |
| 镁黄铜 | T69800 | HMg60-1 | 59.0～61.0 | 0.2 | 0.1 | ― | ― | 0.3～0.8 | 0.5～2.0 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | 0.3 | 余量 | 0.5a |
| 镍 黄铜 | T69900 | HNi65-5 | 64.0～67.0 | 0.15 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5.0～6.5 | ― | ― | ― | 余量 | 0.3 |
|  | T69910 | HNi56-3 | 54.0～58.0 | 0.15～0.5 | 0.2 | 0.3～0.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.0～3.0 | ― | ― | ― | 余量 | 0.6 |
| a此值为表中所列杂质元素实测值总和。 b抗磁用黄铜的铁的质量分数不大于0.030%。 c特殊用途的H70、H80的杂质最大值为：Fe： 0.07%、Sb ：0.002%、P ：0.005%、As：0.005%、S： 0.002%、杂质总和为0.20%。 d供异型铸造和热锻用的HMn57-3-1、 HMn58-2的磷的质量分数不大于0.03%。供特殊使用的HMn55-3-1的铝的质量分数不大于0.1%。 e此值为Sb+ B+ Ni+Sn。 f此值为Ni+Sn +B 。 g此值为Ni+Fe+B。 h此值为Ti+Al。 i此值为Ni+Co。 j此牌号P≤0.005%、B≤0.01%、Bi≤0.005%、Sb≤0.005%。 k此牌号为管材产品时，Sn含量最小值为0.9%。 |

表4　 加工青铜化学成分

（铜锡、铜锡磷、铜锡铅合金）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Sn | p | Fe | Pb | Al | B | Ti | Mn | Si | Ni | Zn | 杂质总和 |
| 锡 青 铜b | T50110 | QSn0.4 | 余量 | 0.15～0.55 | 0.001 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | O≤ 0.035 | ― | 0.1 |
|  | T50120 | QSn0.6 | 余量 | 0.4～0.8 | 0.01 | 0.020 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1 |
|  | T50130 | QSn0.9 | 余量 | 0.85～1.05 | 0.03 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1 |
|  | T50300 | QSn0.5-0.025 | 余量 | 0.25～0.6 | 0.015～0.035 | 0.010 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1 |
|  | T50400 | QSn1-0.5-0.5 | 余量 | 0.9～1.2 | 0.09 | ― | 0.01 | 0.01 | S≤0.005 | ― | 0.3～0.6 | 0.3～0.6 | ― | ― | 0.1 |
|  | C50500 | QSn1.5-0.2 | 余量 | 1.0～1.7 | 0.03～0.35 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.30 | 0.95 |
|  | C50700 | QSn1.8 | 余量 | 1.5～2.0 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.95 |
|  | T50800 | QSn4-3 | 余量 | 3.5～4.5 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.7～3.3 | 0.2 |
|  | C51000 | QSn5-0.2 | 余量 | 4.2～5.8 | 0.03～0.35 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.30 | 0.95 |
|  | T 51010 | QSn5-0.3 | 余量 | 4.5～5.5 | 0.01～0.40 | 0.1 | 0.02 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.2 | 0.2 | 0.75 |
|  | C51100 | QSn4-0.3 | 余量 | 3.5～4.9 | 0.03～0.35 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.30 | 0.95 |
|  | T51500 | QSn6-0.05 | 余量 | 6.0～7.0 | 0.05 | 0.10 | ― | ― | Ag:0.05～0.12 | ― | ― | ― | ― | 0.05 | 0.2 |
|  | T51510 | QSn6.5-0.1 | 余量 | 6.0～7.0 | 0.10～0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.3 | 0.4 |
|  | T51520 | QSn6.5-0.4 | 余量 | 6.0～7.0 | 0.26～0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.3 | 0.4 |
|  | T51530 | QSn7-0.2 | 余量 | 6.0～8.0 | 0.10～0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.3 | 0.45 |
|  | C51180 | QSn4-0.15-0.10-0.03 | 余量 | 3.5～ 4.9 | 0.01～ 0.35 | 0.05～ 0.20 | ≤0.05 | ― | Cu+所列元素总和≥99.5% | 0.05～ 0.20 | ≤0.30 | ― |
|  | C52100 | QSn8-0.3 | 余量 | 7.0～9.0 | 0.03～0.35 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.20 | 0.85 |
|  | C52400 | QSn10-0.3 | 余量 | 9.0～11.0 | 0.03～0.35 | 0.10 | ≤0.05 | ― | Cu+所列元素总和≥99.5% | ― | 0.20 | ― |
|  | T52500 | QSn15-1-1 | 余量 | 12～18 | 0.5 | 0.1～1.0 | ― | ― | 0.002～1.2 | 0.002 | 0.6 | ― | ― | 0.5～2.0 | 1.0e |
|  | T53300 | QSn4-4-2.5 | 余量 | 3.0～5.0 | 0.03 | 0.05 | 1.5～3.5 | 0.002 | ― | ― | ― | ― | ― | 3.0～5.0 | 0.2 |
|  | T53500 | QSn4-4-4 | 余量 | 3.0～5.0 | 0.03 | 0.05 | 3.5～4.5 | 0.002 |  |  |  |  |  | 3.0～5.0 | 0.2 |

续表4-1  加工青铜化学成分

（铜铬/、铜锰、铜铝合金）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | P | Zn | Sn | Si | Pb | Asa | Mg | Sba | Bia | S | 杂质 总和 |
| 铬 青铜 | T55600 | QCr4.5-2.5-0.6 | 余量 | Cr： 3.5～5.5 | 0.05 | 0.2～1.0 | 0.5～2.0 | 0.005 | 0.05 | ― | ― | ― | Ti ：1.5～3.5 | ― | ― | ― | ― | 0.1 e |
| 锰 青 铜 | T56100 | QMn1.5 | 余量 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1.20～1.80 | ― | ― | 0.05 | 0.1 | 0.01 | Cr≤ 0.1 | ― | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
|  | T56200 | QMn2 | 余量 | 0.07 | 0.1 | ― | 1.5～2.5 | ― | ― | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.002 | ― | 0.5 |
|  | T56300 | QMn5 | 余量 | ― | 0.35 | ― | 4.5～5.5 | 0.01 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | ― | ― | 0.002 | ―― | ― | 0.9 |
|  |  | QMn 11-3.5-1.5 | 余量 | 2.50～4.50 | 1.00～1.60 | GBT 33951-2017精密仪器用铜合金棒线 | 10.8～12.5 | 0.005 | 0.10 | ― | 0.10 | 0.005 | C：0.10 | 0.05 | ― | Sb：0.002 | 0.02 | 0.8 |
| 铝 青 铜 | T60700 | QAl5 | 余量 | 4.0～6.0 | 0.5 | ― | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.6 |
|  | C60800 | QAl6 | 余量 | 5.0～6.5 | 0.10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.10 | 0.02～0.35 | ― | ― | ― | ― | 0.7 |
|  | C61000 | QAl7 | 余量 | 6.0～8.5 | 0.50 | ― | ― | ― | 0.20 | ― | 0.10 | 0.02 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.3 |
|  | T61700 | QAl9-2 | 余量 | 8.0～10.0 | 0.5 | ― | 1.5～2.5 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.7 |
|  | T61720 | QAl9-4 | 余量 | 8.0～10.0 | 2.0～4.0 | ― | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.7 |
|  | T61740 | QAl9-5-1-1 | 余量 | 8.0～10.0 | 0.5～1.5 | 4.0～6.0 | 0.5～1.5 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | 0.6 |
|  | T61760 | QAl10-3-1.5c | 余量 | 8.5～10.0 | 2.0～4.0 | ― | 1.0～2.0 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.75 |
|  | T61780 | QAl10-4-4 d | 余量 | 9.5～11.0 | 3.5～5.5 | 3.5～5.5 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.0 |
|  | T61790 | QAl10-4-4-1 | 余量 | 8.5～11.0 | 3.0～5.0 | 3.0～5.0 | 0.5～2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.8 |
|  | T62100 | QAl10-5-5 | 余量 | 8.0～11.0 | 4.0～6.0 | 4.0～6.0 | 0.5～2.5 | ― | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | ― | 0.10 | ― | ― | ― | 1.2 |
|  | T62200 | QAl11-6-6 | 余量 | 10.0～11.5 | 5.0～6.5 | 5.0～6.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.5 |
|  | C63000 | QAl10-5-3 | 余量 | 9.0～11.0 | 2.0～4.0 | 4.0～5.5 | 1.5 | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | — | — | 铜+所列元素之和大于99.5% |
|  | C63200 | QAl9-4-4 | 余量 | 8.7～9.5 | 3.5～4.3 | 4.0～4.8 | 1.2～2.0 | — | — | — | 0.10 | 0.02 | — | 铜+所列元素之和大于99.5% |
|  | C63020 | QAl10-4-5 QAl10-6-5 | 74.5 | 10.0～11.0 | 4.0～5.5 | 4.2～6.0 | 1.5 | — | 0.30 | 0.25 | Cr： 0.05 | 0.03 | Co： 0.20 | 铜+所列元素之和大于99.5% |
|  | C62300 | QAl9-3 | 余量 | 8.5～10.0 | 2.0～4.0 | 1.0 | 0.50 | — | — | 0.6 | 0.25 | — | — | 铜+所列元素之和大于99.5% |
|  | C61300 | QAl7-3-0.4 | 余量 | 6.0～7.5 | 2.0～3.0 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.20～0.50 | 0.10 | 0.01 | — | 铜+所列元素之和大于99.8% |
|  | C64200 | QAl7-2 | 余量 | 6.3～7.6 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | — | 0.50 | 0.20 | 1.5～2.2 | 0.05 | 0.09 | 铜+所列元素之和大于99.5% |
|  | C64210 | QAl6.5-2 | 余量 | 6.3～7.0 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | — | 0.50 | 0.20 | 1.5～2.0 | 0.05 | 0.09 | 铜+所列元素之和大于99.5% |
|  |  | QAl9-4-1-1 | 81～88.0 | 8.5～11.0 | 3.0～5.0 | 0.50～2.0 | 0.50～2.0 | — | — | YS/T 1114-2016海水管系零部件用铝青铜棒材 | — | — | — | — | 其它元 素0.5 |
|  | C62400a | QAl11-3 | 余量 | 10.0～11.5 | 2.0～4.5 | — | 0.30 | — | — | 0.20 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | C62500a | QAl13-4 | 余量 | 12.5～13.5 | 3.5～5.5 | — | 2.0 | — | — | - - | - - | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | QAl14-3 | 余量 | 13.0～16.0 | 2.0～4.0 | — | 0.5～1.5 | — | — | - - | 0.04 | — | Co ：0.1～0.5 | YS/T 1112-2016精密模具材料用铜合金棒 | 其它元 素0.5 |

续表4-2 加工青铜化学成分

（铜硅合金）

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Si | Fe | Ni | Zn | Pb | Mn | Sn | p | As a | Sb a | Al | 杂质总和 |
| 硅 青铜 | C64700 | QSi0.6-2 | 余量 | 0.40～0.8 | 0.10 | 1.6～2.2f | 0.50 | 0.09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.2 |
|  | T64720 | QSi1-3 | 余量 | 0.6～1.1 | 0.1 | 2.4～3.4 | 0.2 | 0.15 | 0.1～0.4 | 0.1 | ― | ― | ― | 0.02 | 0.5 |
|  | T64730 | QSi3-1 b | 余量 | 2.7～3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.03 | 1.0～1.5 | 0.25 | ― | ― | ― | ― | 1.1 |
|  | T64740 | QSi3.5-3-1.5 | 余量 | 3.0～4.0 | 1.2～1.8 | 0.2 | 2.5～3.5 | 0.03 | 0.5～0.9 | 0.25 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | ― | 1.1 |
|  |  | QSi0.6-2.1 | 余量 | 0.4-0.8 | 0.2 | 1.6-2.5 | ― | 0.02 | 0.1 | GB/T 30016-2013接触网用青铜板带 | ― | 0.3 |
| a 砷、锑和铋可不分析，但供方必须保证不大于界限值。 b抗磁用锡青铜铁的质量分数不大于0.020%, QSi3-1铁的质量分数不大于0.030%。 c非耐磨材料用QAL10-3-1.5，其锌的质量分数可达1%，但杂质总和应不大于1.25%。 d经双方协商，焊接或特殊要求的QAl10-4-4,其锌的质量分数不大于0.2%。 e此值为表中所列杂质元素实测值总和 。 f此值为Ni+Co。 |

表5  加工白铜化学成分

（铜镍合金）

| 分 类 | 代号 | 牌 号 | 化学成分（质量分数%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Ni+Co | Al | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Mg | Si | Zn | Sn | 杂质 总和 |
| 普通白铜 | T70110 | B0.6 | 余量 | 0.57～0.63 | ― | 0.005 | ― | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | ― | 0.002 | ― | ― | 0.1 |
|  | T70380 | B5 | 余量 | 4.4～5.0 | ― | 0.20 | ― | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | 0.5 |
|  | T71050 | B19b | 余量 | 18.0～20.0 | ― | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | ― | 1.8 |
|  | C71100 | B23 | 余量 | 22.0～24.0 | ― | 0.10 | 0.15 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.20 | ― | 1.0 |
|  | T71200 | B25 | 余量 | 24.0～26.0 | ― | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 1.8 |
|  | T71400 | B30 | 余量 | 29.0～33.0 | ― | 0.9 | 1.2 | 0.05 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | ― | 0.15 | ― | ― | 2.3 |
| 铁 白 铜 | C70400 | BFe5-1.5-0.5 | 余量 | 4.8～6.2 | ― | 1.3～1.7 | 0.30～0.8 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.0 | ― | 1.55 |
|  | T 70510 | BFe7-0.4-0.4 | 余量 | 6.0~7.0 | ― | 0.1～0.7 | 0.1～0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ― | 0.02 | 0.05 | ― | 0.7 |
|  | T70590 | BFe10-1-1 | 余量 | 9.0～11.0 | ― | 1.0～1.5 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | ― | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 |
|  | C70600 | BFe10-1.4-1 | 余量 | 9.0～11.0 | - | 1.0～1.8 | ≤1.0 | ≤0.05 | - | - | - | -- | - | ≤1.0 | Cu+所列元素≥99.5% |
|  | C70610 | BFe10-1.5-1 | 余量 | 10.0～11.0 | ― | 1.0～2.0 | 0.50～1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | 0.6 |
|  | T70620 | BFe10-1.6-1 | 余量 | 9.0～11.0 | ― | 1.5～1.8 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | ― | ― | 0.20 | ― | 0.4 |
|  | T70900 | BFe16-1-1-0.5 | 余量 | 15.0～18.0 | Ti ≤0.03 | 0.50～1.00 | 0.2～1.0 | 0.05 | Cr ：0.30～0.70 | ― | 0.03 | 1.0 | ― | 1.1 |
|  | C71500 | BFe30-0.7 | 余量 | 29.0～33.0 | ― | 0.40～1.0 | 1.0 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.0 | ― | 2.5 |
|  | T71510 | BFe30-1-1 | 余量 | 29.0～32.0 | ― | 0.5～1.0 | 0.5～1.2 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | ― | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 |
|  | T71520 | BFe30-2-2 | 余量 | 29.0～32.0 | ― | 1.7～2.3 | 1.5～2.5 | 0.01 | ― | 0.03 | 0.06 | ― | ― | ― | ― | 0.6 |
| 锰 白 铜 | T71620 | BMn3-12 c | 余量 | 2.0～3.5 | 0.2 | 0.20～0.50 | 11.5～13.5 | 0.020 | 0.005 | 0.020 | 0.05 | 0.03 | 0.1～0.3 | ― | ― | 0.5 |
|  | T71660 | BMn40-1.5 c | 余量 | 39.0～41.0 | ― | 0.50 | 1.0～2.0 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | ― | ― | 0.9 |
|  | T71670 | BMn43-0.5 c | 余量 | 42.0～44.0 | ― | 0.15 | 0.10～1.0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | ― | ― | 0.6 |
| 铝 白 铜 | T72400 | BAl6-1.5 | 余量 | 5.5～6.5 | 1.2～1.8 | 0.50 | 0.20 | 0.003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.1 |
|  | T72600 | BAl13-3 | 余量 | 12.0～15.0 | 2.3～3.0 | 1.0 | 0.50 | 0.003 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.9 |

续表5-1  加工白铜化学成分

（铜镍锌合金）

| 分类 | 代号 | 牌 号 | 化学成分（质量分数 %） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | Al | Si | P | S | C | Sn | Bia | Ti | Sba | Zn | 杂质总和 |
| 锌 白 铜 | C73500 | BZn18-10 | 70.5～73.5 | 16.5～19.5 | 0.25 | 0.50 | 0.09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.35 |
|  | C74500 | BZn10-25 | 63.5～66.5 | 9.0～11.0 | 0.25 | 0.50 | 0.09 | 铜+所列元素总量应为≥99.5% | 余量 | - |
|  | T74600 | BZn15-20 | 62.0～65.0 | 13.5～16.5 | 0.5 | 0.3 | 0.02 | Mg≤0.05 | 0.15 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | ― | 0.002 | Asa≤0.010 | 0.002 | 余量 | 0.9 |
|  | C75200 | BZn18-18 | 63.0～66.5 | 16.5～19.5 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 1.3 |
|  | T75210 | BZn18-17 | 62.0～66.0 | 16.5～19.5 | 0.25 | 0.50 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.9 |
|  | T76100 | BZn9-29 | 60.0～63.0 | 7.2～10.4 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 余量 | 0.8d |
|  | T76200 | BZn12-24 | 63.0～66.0 | 11.0～13.0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.03 | ― | ― | ― | 余量 | 0.8d |
|  | T76210 | BZn12-26 | 60.0～63.0 | 10.5～13.0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 余量 | 0.8 d |
|  | T76220 | BZn12-29 | 57.0～60.0 | 11.0～13.5 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.03 | ― | ― | ― | 余量 | 0.8d |
|  |  | BZn12-38-2 | 42.5～44.0 | 11.0～12.3 | 0.20 | 5.0～6.0 | 1.2～2.2 | ― | 0.06 | 0.02 | ― | ― | 0.10 | YST 1100-2016圆珠笔芯用易切削锌白铜线材 | 余量 | 0.56 |
|  |  | BZn14-24 | 60.0～64.0 | 12.5～15.5 | ≤0.25 | ≤0.50 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |  | 建筑装饰用铜及铜合金板带材 | 余量 | ≤0.8 |
|  | T76300 | BZn18-20 | 60.0～63.0 | 16.5～19.5 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 余量 | 0.8 d |
|  | T76400 | BZn22-16 | 60.0～63.0 | 20.5～23.5 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 余量 | 0.8 d |
|  | T76500 | BZn25-18 | 56.0～59.0 | 23.5～26.5 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 余量 | 0.8 d |
|  | C77000 | BZn18-26 | 53.5～56.5 | 16.5～19.5 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.8 |
|  | T77500 | BZn40-20 | 38.0～42.0 | 38.0～41.5 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.10 | 0.08 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 余量 | 0.8 d |
|  | T78300 | BZn15-21-1.8 | 60.0～63.0 | 14.0～16.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5～2.0 | ― | 0.15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.9 |

续表5-2  加工白铜化学成分

（铜镍锌合金）

| 分类 | 代号 | 牌 号 | 化学成分（质量分数 %） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | Al | Si | P | S | C | Sn | Bia | Ti | Sba | Zn | 杂质总和 |
|  | T79500 | BZn15-24-1.5 | 58.0～60.0 | 12.5～15.5 | 0.25 | 0.05～0.5 | 1.4～1.7 | ― | ― | 0.02 | 0.005 | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.75 |
|  | C79800 | BZn10-41-2 | 45.5～48.5 | 9.0～11.0 | 0.25 | 1.5～2.5 | 1.5～2.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | 0.75 |
|  | C79860 | BZn12-37-1.5 | 42.3～43.7 | 11.8～12.7 | 0.20 | 5.6～6.4 | 1.3～1.8 | ― | 0.06 | 0.005 | ― | ― | 0.10 | ― | ― | ― | 余量 | 0.56 |
| 硅白铜 | C70250 | BSi3.2-0.7 | 余量 | 2.2～4.2 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | Mg：0.05～0.30 | 0.25～1.2 | ― | ― | 铜+所列元素总和≥99.5% | 1.0 | ― |
|  | C70260 | BSi2-0.45 | 余量 | 1.0～3.0 | - | ― | ― | ― | 0.20～0.7 | 0.01 | ― | 铜+所列元素总和≥99.5% | ― | ― |
|  | C70350 | BSi2-0.5 | 余量 | 1.0～3.0 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | ― | 0.2～0.8 | ― | ― | 铜+所列元素总和≥99.5% | ― | ― |
|  |  | BSi7-2-1 | 余量 | 6.5～8.0 | 0.15 | Cr:0.6～1.5 | - | - | 1.5～3.0 | - | - | YS/T1112-2016精密模具材料用铜 合金棒 | - | 0.5 |
| a铋、锑和砷可不分析，但供方必须保证不大于界限值。 b特殊用途的B19白铜带，可供应硅的质量分数不大于0.05%的材料。 c为保证电气性能，对BMn3-12合金、作热电偶用的BMn40-1.5和BMn43-0.5合金，其规定有最大值和最小值的成分，允许略微超出表5的规定。 d此值为表中所列杂质元素实测值总和。 |