前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：彭卫珍、梁鸿、彭乐华。

硬质合金用复式碳化物

1  范围

本标准规定了复式碳化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于硬质合金生产用的复式碳化物。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 5124.1  硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法

GB/T 5124.2  硬质合金化学分析方法 不溶（游离）碳量的测定 重量法

GB/T 5124.4  硬质合金化学分析方法 过氧化物光度法测定钛量

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 15076.1  钽铌化学分析方法 铌中钽量的测定

GB/T 15076.2  钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定

GB/T 20255（所有部分） 硬质合金化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

复式碳化物根据用途和化学成分不同分为普通、含钽（铌）两个系列七个牌号。

3.1.1  普通复式碳化物按金属钛Ti含量分为K24、K32、K40三个牌号。

3.1.2  含钽（铌）复式碳化物按金属钽Ta、Nb含量分为T18、T23、T53、N10四个牌号。

3.2  化学成分

3.2.1 普通复式碳化物主要化学成分及杂质含量应符合表1规定。

表1                               质量分数  %

| 牌号 | K24 | K32 | K40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级别 | - | 特级 | 优级 | 工业级 | 特级 | 一级 |
| 主要化学成分 | Ti | 24.0±0.5 | 32.0±0.5 | 32.0±1.0 | 32.0±1.5 | 40.0±1.0 | 39.5±1.5 |
|  | W | 65.0±1.5 | 56.0±1.0 | 56.0±1.0 | 56.0±1.5 | 47.0±1.0 | 47.0±1.5 |
|  | 总碳 | 10.2±0.5 | 11.2±0.2 | 11.2±0.2 | 11.2±0.3 | 10.7±0.2 | 12.9±0.2 | 12.4±0.3 |
|  | 游离碳 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.50 |
| 杂质含量，不大于 | Fe | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.10 |
|  | Mo | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.1 | 0.10 |
|  | Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
|  | Co | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 |
|  | Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Ca | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.10 | 0.007 | 0.007 |
|  | S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.30 |
|  | N | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

3.2.2含钽（铌）复式碳化物主要化学成分及杂质含量应符合表2规定。

表2                                   质量分数 %

| 牌号 | N10 | T18 | T23 | T53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要化学成分 | Ti | 32.0±0.5 | 10.4±0.5 | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 |
|  | W | 45.5±1.5 | 63.0±1.5 | 36.0±1.0 | — |
|  | 总碳 | 12.1±0.3 | 7.8±0.3 | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 |
|  | 游离碳 | ≤0.30 | ≤0.60 | ≤0.30 | ≤0.20 |

表2（续）                              质量分数 %

| 牌号 | N10 | T18 | T23 | T53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要化学成分 | Ta | — | 17.6～18.6 | 22.4～23.4 | 52.5～53.5 |
|  | Nb | 9.5～10.5 | — | — | — |
| 杂质含量， 不大于 | Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  | Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | N | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

3.3  粒度

复式碳化物的粒度应符合表3规定。

表3

| 牌号 | K24 | K32 | K40 | N10 | T18 | T23 | T53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | - | 特级 | 优级 | 工业级 | 特级 | 一级 | - | - | - | - |
| 费氏粒度 μm | 2.0～4.0 | 2.0～4.0 | 1.5～4.0 | 1.5～4.0 | ≤2.0 | 2.0～4.0 | 2.0～4.0 | 2.0～4.0 | 2.0～4.0 | 2.0～4.0 |

3.4  外观质量

产品外观呈深灰色，应目视可见的夹杂物和团块。

- 试验方法

4.1  产品的钨含量测定按供需双方确认的方法进行。

4.2  产品的钛含量测定按GB/T 5124.4规定进行。

4.3  产品的钽和铌含量测定按GB/T 15076.1和GB/T 15076.2规定进行。

4.4  产品的总碳和游离碳测定按GB/T 5124.1和GB/T 5124.2规定进行。

4.5  产品的其它杂质含量测定按GB/T 20255规定进行。

4.6  产品的费氏粒度测定按GB/T 3249规定进行。

4.7  产品的外观质量用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一牌号、同一级别的产品组成，每批重量由供需双方协商确定。

5.3  检验项目及取样数量

取样方法按GB/T 5314 的有关规定进行，产品的检验项目、取样数量应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按照GB/T 5314的规定进行。 | 3.2 | 4.1、4.2、4.3、4.4 |
| 杂质含量 | 按照GB/T 5314的规定进行。 | 3.2 | 4.5 |
| 粒度 | 按照GB/T 5314的规定进行。 | 3.3 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.4 | 4.7 |

5.4  检验结果判定

5.4.1  产品的化学成分、粒度分析结果如有一项不合格，应在该批产品中对该不合格项加倍取样进行重复检验。若重复检验仍不合格，则判该批产品不合格。

5.4.2  产品的外观质量检验不合格，则判该批产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重，并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

6.2  包装

产品采用铁桶包装，内包装用双层聚乙烯塑料袋，严密封口，或采用供需双方确定的方法包装，每件重量由供需双方协商确定。

6.3  运输

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4  贮存

产品应存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，严防氧化，存放期不宜超过6个月。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称、牌号和规格；

c)  批号；

d)  净重；

e)  本标准编号；

f)  各项分析检验结果和质量监督部门印记；

g)  检验员号；

h)  检验日期。

7  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b)  产品牌号；

c)  产品净重；

d)  本标准编号；

e)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

硬质合金用复式碳化物

Composite carbide

（送审稿）

YS/T XXXX  -20XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 72