：

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、株洲长江硬质合金工具有限公司。

本标准主要起草人：周新华、彭英健、文博、黄水林、谭显林、梁鸿。

硬质合金防滑钉

1  范围

本标准规定了硬质合金防滑钉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于大头尺寸为2.20mm～5.10mm的镶套式硬质合金防滑钉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  5242    硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T  5243    硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

GB/T  6885    硬质合金 混合粉取样和试验方法

3  要求

3.1  分类代号

按产品大头形状区分可分为五类，分类代号见表1。

表1 分类代号

| 分类 | 代号 |
| --- | --- |
| 圆形钉 | DIA |
| 菱形钉 | L |
| 四方形钉 | F |
| 三角形钉 | S |
| 星形钉 | X |

3.2  型号表示规则

产品型号由分类代号、大头尺寸（D）、小头尺寸（d）及高度（L）组成，尺寸小数后保留两位有效数字，单位为毫米，见示例。

示例1：

大头形状为圆形、大头尺寸为2.35mm、小头尺寸为1.80mm、高度为5.80mm的硬质合金防滑钉，型号表示为： DIA 2.35/1.80×5.80。

示例2：

大头形状为菱形、大头尺寸为3.35mm、小头尺寸为2.70mm、高度为6.30mm的硬质合金防滑钉，型号表示为： L 3.35/2.70×6.30。

3.3  示意图、型号及尺寸

3.3.1  圆形钉的示意图见图1，型号及尺寸见表2。

图1 圆形钉示意图

表2  圆形钉的型号及尺寸                  单位为毫米

| 型号 | D | d | L |
| --- | --- | --- | --- |
| DIA2.25/1.70×5.10 | 2.25 | 1.70 | 5.10 |
| DIA2.30/1.80×5.00 | 2.30 | 1.80 | 5.00 |
| DIA2.30/1.80×5.20 | 2.30 | 1.80 | 5.20 |
| DIA2.35/1.80×5.40 | 2.35 | 1.80 | 5.40 |
| DIA2.40/1.80×5.80 | 2.40 | 1.80 | 5.80 |
| DIA2.40/1.93×5.00 | 2.40 | 1.93 | 5.00 |
| DIA2.40/1.95×5.50 | 2.40 | 1.95 | 5.50 |
| DIA2.40/2.00×4.90 | 2.40 | 2.00 | 4.90 |
| DIA2.40/2.08×5.50 | 2.40 | 2.08 | 5.50 |
| DIA2.40/2.08×5.80 | 2.40 | 2.08 | 5.80 |
| DIA2.45/2.04×5.50 | 2.45 | 2.04 | 5.50 |
| DIA2.68/2.25×7.10 | 2.68 | 2.25 | 7.10 |
| DIA2.80/2.35×6.50 | 2.80 | 2.35 | 6.50 |
| DIA3.15/2.82×6.00 | 3.15 | 2.82 | 6.00 |
| DIA3.20/2.75×7.50 | 3.20 | 2.75 | 7.50 |
| DIA3.20/2.80×7.50 | 3.20 | 2.80 | 7.50 |
| DIA3.20/2.90×6.00 | 3.20 | 2.90 | 6.00 |
| DIA4.10/3.55×7.45 | 4.10 | 3.55 | 7.45 |
| DIA4.32/3.90×7.00 | 4.32 | 3.90 | 7.00 |
| DIA5.10/4.50×10.00 | 5.10 | 4.50 | 10.00 |
| DIA5.00/4.55×7.50 | 5.00 | 4.55 | 7.50 |
| DIA5.00/4.60×10.00 | 5.00 | 4.60 | 10.00 |

3.3.2  菱形钉的示意图见图2，型号及尺寸见表3。

图2 菱形钉示意图

表3  菱型钉的型号及尺寸                  单位为毫米

| 型号 | D | d | L |
| --- | --- | --- | --- |
| L3.35/2.70×6.30 | 3.35 | 2.70 | 6.30 |
| L3.35/2.80×6.00 | 3.35 | 2.80 | 6.00 |

3.3.3  方形钉的示意图见图3，型号及尺寸见表4。

图3 方形钉示意图

表4  方型钉的型号及尺寸                   单位为毫米

| 型号 | D | d | L |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.20/1.75×6.00 | 2.20 | 1.75 | 6.00 |
| F2.80/2.00×5.40 | 2.80 | 2.00 | 5.40 |
| F2.66/1.80×5.40 | 2.66 | 1.80 | 5.40 |
| F2.42/1.80×5.40 | 2.42 | 1.80 | 5.40 |

3.3.4  三角形钉的示意图见图4，型号及尺寸见表5。

图4 三角形钉示意图

表5  三角型钉的型号及尺寸                   单位为毫米

| 型号 | D | d | L |
| --- | --- | --- | --- |
| S2.80/2.40×5.40 | 2.80 | 2.40 | 5.40 |
| S2.40/1.70×5.50 | 2.40 | 1.70 | 5.50 |
| S2.60/1.80×5.70 | 2.60 | 1.80 | 5.70 |
| S2.60/1.80×5.40 | 2.60 | 1.80 | 5.40 |
| S2.60/1.90×5.70 | 2.60 | 1.90 | 5.70 |
| S2.60/2.20×5.40 | 2.60 | 2.20 | 5.40 |
| S2.80/2.00×5.40 | 2.80 | 2.00 | 5.40 |
| S2.80/2.40×5.40 | 2.80 | 2.40 | 5.40 |
| S3.10/2.40×5.40 | 3.10 | 2.40 | 5.40 |
| S2.85/1.90×5.70 | 2.85 | 1.90 | 5.70 |

3.3.5  星形钉的示意图见图5，型号及尺寸见表6。

图5 星形钉示意图

表6  星形钉的型号及尺寸                    单位为毫米

| 型号 | D | d | L |
| --- | --- | --- | --- |
| X2.45/1.80×5.40 | 2.45 | 1.80 | 5.40 |

3.4  化学成分

产品的化学成分由供需双方协商确定。

3.5  物理性能、力学性能、组织结构

产品的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方协商确定。

3.6  尺寸允许偏差

3.6.1  大头尺寸（D）允许偏差应符合表7的规定。

表7  大头尺寸（D）允许偏差                   单位为毫米

| 大头直径 | 2.20～5.10 |
| --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.05 |

3.6.2  小头尺寸（d）允许偏差应符合表8的规定。

表8  小头尺寸（d）允许偏差                  单位为毫米

| 小头直径 | 1.70～4.60 |
| --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.05 |

3.6.3  高度（L）允许偏差应符合表9的规定。

表9   高度（L）允许偏差                   单位为毫米

| 高度 | 5.00～10.00 |
| --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.15 |

3.7  外观质量

表面不得有起皮、鼓泡、分层、裂纹等缺陷，掉边、掉角等缺陷的最大尺寸不超过0.3mm。

3.8  特殊要求

客户有特殊要求时，由供需双方协商确定。

4  试验方法

4.1  产品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.2  产品的物理性能、力学性能以及组织结构的检验按供需双方协商确定的方法进行。

4.3  产品的尺寸及允许偏差检验采用相应精度的量具进行。

4.4  产品的外观质量用目视检查, 必要时放大检查。

- 5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一化学成分、同一型号、同一工艺的产品组成。

5.3  检验项目及取样数量

产品的检验项目、取样位置及取样数量应符合表10的规定。

表10 检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 在混合料中取样 | 按GB/T 6885 | 3.4 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 在产品中取样（抗弯强度用随炉试样） | 按GB/T 5242 | 3.5 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | — | 3.6 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | — | 3.7 | 4.4 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  产品的化学成分检验不合格，则从该批混合料中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验结果仍不合格，判该批不合格。

5.4.2  产品的物理性能、力学性能、组织结构检验结果不合格时,允许加倍取样对不合格项进行重复检验。若仍有一个检验结果不合格，判该批产品不合格。

5.4.3  产品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

6.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品型号、批号；

- 产品净重或数量；

- 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

e) 出厂日期（或包装日期）。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 本标准编号；

- 产品型号；

- 产品净重或数量；

- 特殊要求。

# Text boxes

ICS 77.160

H 72

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××－200×

硬质合金防滑钉

Carbide stud

（送审稿）

201×-××-××实施

201×-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布